	bestekteksten | buitenpleisters

GEVELPLEISTER VOOR CELLENBETON C2/300
KNAUF MIXEM AIR SYSTEEM
	Referentie :
	SB02-A08

	
	Versie :
	2.0
	NL

	
	Pagina’s :
	6

	
	Release date :
	01.10.2018


1. TOEPASSINGSDOMEIN
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van de minerale basispleister KNAUF MIXEM AIR op een nieuw en homogeen metselwerk uit cellenbeton met een minimale klasse C2/300 (Ytong Low energy). Het wordt afgewerkt met sierpleisters zoals KNAUF SKAP, KNAUF NOBLO of NOBLO FILZ, KNAUF RP 240 en KNAUF SP 260. De korrelgrootte kan in dikte varieren van 1 tot 5 mm al naargelang het type. De afwerking kan in de massa gekleurd worden en wordt steeds afgewerkt met de zeer dampopen verf KNAUF MINEROL.

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen.

De uitvoeringstoleranties en de controlemethodes hiervoor voldoen aan het Technisch Voorschrift 209 van het WTCB.

De minerale pleistermortels beantwoorden aan de norm EN 998-1: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk [deel 1: minerale pleistermortels voor binnen- en buitentoepassingen]
2.2. Bijzondere aanbevelingen

De pleisters mogen pas verwerkt worden wanneer de door de fabrikant beschreven klimatologische omstandigheden aanwezig zijn. Tijdens de hele verwerkings- en uithardingsfase mogen de temperatuur van de omgeving, de ondergrond en het materiaal niet lager zijn dan + 5°C en niet hoger dan + 35°C. De gevel steeds beschermen door middel van dekzeilen voor steigers en dit tijdens de volledige duur van de werken en uitharding van de pleisters.
Voor aanvang van de werken op de werf moeten een of meer kleur- en structuurstalen van het gekozen pleister ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect. Deze stalen worden door de aannemer in diens atelier of op de werf tot stand gebracht volgens de instructies van de projectontwerper (m.b.t. afmeting, aantal, enz.).  
3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.1. Voorbehandeling van de ondergrond 

3.1.2. Primer voor sterk zuigende ondergronden KNAUF NEUTRAL 

De primer bestaat uit een kunstharsdispersie met speciale vulstoffen. Het product wordt gebruikt op onregelmatig of sterk zuigende pleisterdragers / ondergronden (zoals cellenbeton, terracottasteen, enz.). De primer heeft een melkwitte kleur / consistentie in natte toestand en een transparante kleur / consistentie in droge toestand. Het product wordt geleverd in emmers van 15 l en moet steeds verdund worden met water (1:1).
3.5. Stop- en hoekprofielen

3.5.1. Inox stopprofielen KNAUF STOPINOX

De stopprofielen bestaan uit bladen in roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn bestemd voor het verzorgd afsluiten van bepleisterde oppervlakken en voor de realisatie van uitzetvoegen of aansluitingsvoegen met de kozijnen. De profielen zijn voorzien voor een pleisterdikte van minimaal 12 mm. De grote vleugel is voorzien van ronde perforaties om het pleister optimaal te kunnen laten vloeien. De korte vleugel van het profiel van 12 mm is uitgerust met een vooruitstekende druiprand. 
	Breedte van de vleugel met stoprand:
	12
	mm

	Breedte van de geperforeerde vleugel:
	40
	mm

	Lengte van de profielen
	3000
	mm


3.5.2. Inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10 

De hoekprofielen zijn van roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. Ze dienen voor de versteviging en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 12 mm. De twee vleugels zijn identiek en voorzien van perforaties zodat de mortel optimaal kan vloeien.

	Breedte van de vleugels:
	38
	mm

	Lengte van de hoekprofielen:
	3000 
	mm


3.6. Basismortel 

3.6.1. Lichte mortel KNAUF MIXEM AIR

Als basismortel wordt een vochtwerende, minerale lichtgewicht-mortel gebruikt. De hoofdbestanddelen van de mortel zijn witte gebluste kalk volgens DIN 1060, Portlandcement volgens DIN 1164, gekalibreerd zand, waterafstotende middelen alsook polystyreenbolletjes. 

Door zijn lage elasticiteitsmodulus en aangepaste drukweerstand kan de mortel bepaalde oppervlaktespanningen opvangen en is deze speciaal ontwikkeld als toepassing op een ondergrond met geringe weerstand zoals cellenbeton met klasse C2/300. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm EN 998-1.
	Mortelgroep:
	LW [lichte pleistermortel]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	- [EN 1015-11]

	Hechsterkte
	0,08 N/mm², FP = A,B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	( 25
	- [EN 1015-21]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,25 [P=50%] / ( 0,28 [P=90%] W/m*K
	EN 1745

	Capillaire waterabsorptie
	klasse W2
	- [EN 1015-18]

	Brandreactie:
	klasse A2-s1,d0
	- [EN 13501-1]


3.7. Wapening

3.7.1. Wapening voor cementmortel KNAUF AUTEX 

De wapening bestaat uit en wit gaasvormig glasvezelweefsel rode laterale banden, die overeenstemmen met de breedte van de onderlinge overlapping. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. De maasgrootte is speciaal uitgekozen voor een optimale compatibiliteit met het pleister MiXem AIR. De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken moeten in overeenstemming zijn met het technisch blad van de fabrikant. De wapening wordt geleverd in rollen van 1 m breed.
	Maasgrootte:
	6,5 x 7
	mm

	Gewicht:
	200
	g/m²

	Treksterkte:
	3300 [in lengterichting] - 2600 [in dwarsrichting]
	N/50 mm  

	Afmetingen (breedte x lengte):
	1 x 50
	m


3.8. Primers

3.8.1. Primer voor dunne eindlaagpleisters KNAUF PG 2

De primer is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.  De primer dient ter neutralisatie en het homogeniseren van het absorptievermogen van cementgebonden basispleisters waarop een dunpleister moet worden aangebracht. De primer verhoogt tevens de hechting van deze pleisters. Verpakking: Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 15 kg. 
3.9. Gevelpleisters

3.9.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKAP 

Het product is een waterafstotend eindlaagpleister op siliconenharsbasis met een pasta-achtige consistentie. Het pleister wordt gekleurd in de massa. Het is samengesteld uit marmergranulaten, speciale vulstoffen en minerale pigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels en bevat geen oplosmiddelen. Het pleister garandeert slagregendichtheid.  Het pleister wordt geleverd in gebruiksklare emmers. 

Dit pleister is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

	Korrelgrootte:
	1,7
	mm

	Densiteit:
	ca. 1700
	kg/m³

	pH-waarde:
	ca. 8
	-

	Waterdoorlaatbaarheid:
	< 0,1 [klasse W3]
	kg/m².h0,5

	Sd-waarde:
	> 0,5 [klasse V2]
	m

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	7
	- 


3.9.2. Mineraal eindlaagpleister KNAUF NOBLO 

Het eindlaagpleister is een waterafstotende en in de massa gekleurde dunne minerale mortel. De hoofdbestanddelen zijn wit cement, kalkhydraat, gebroken marmergranulaat, pigmenten, toeslagstoffen en waterafstotende middelen.  

Deze mortel is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen. Het pleister is geschikt voor een gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking.

Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm. Het pleister is beschikbaar in verschillende korreldiktes (1,5 – 2,0 – 3,0 mm) en kleuren volgens de Knauf Standard/Classic kleurenkaart.
	Mortelgroep:
	CR [sierpleistermortel]
	- [EN 998-1] 

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	- [EN 1015-11]

	Korrelgrootte:
	1,5
	2,0
	3,0
	mm

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	≤ 20
	- [EN 1015-21]

	Hechtsterkte
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A,B of C
	- [EN 1015-12]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	 - [EN 1745]

	Waterabsorptie
	klasse W2
	[EN 1015-18]

	Brandreactie:
	klasse A1
	- [EN 13501-1]


3.9.3. Mineraal eindlaagpleister KNAUF NOBLO FILZ 

Het eindlaagpleister is een waterafstotende en in de massa gekleurde dunne minerale mortel. De hoofdbestanddelen zijn wit cement, kalkhydraat, gebroken marmergranulaat, pigmenten,  toeslagstoffen en waterafstotende middelen.  

Deze mortel is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen. Het pleister is geschikt voor een geschuurde afwerking op het moment van de verwerking.

Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.
Het pleister is beschikbaar in verschillende korreldiktes (1,0 – 1,5 mm) en kleuren volgens de Knauf Standard/Classic kleurenkaart.
	Mortelgroep:
	CR [sierpleistermortel]
	- [EN 998-1] 

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	- [EN 1015-11]

	Korrelgrootte:
	1,0
	1,5
	mm

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	≤ 20
	- [EN 1015-21]

	Hechtsterkte
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A,B of C
	- [EN 1015-12]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745]

	Waterabsorptie
	klasse W2
	- [EN 1015-18]

	Brandreactie:
	klasse A2-s1,d0
	- [EN 13501-1]


3.9.4. Mineraal eindlaagpleister KNAUF RP 240 

Het eindlaagpleister is een waterafstotende en in de massa gekleurde, dunne minerale mortel. De hoofdbestanddelen zijn cement, wit kalkhydraat, bijzonder gekalibreerde granulaten, toeslagstoffen, lichtechte kleurpigmenten in poedervorm op basis van kalk en cement en waterafstotende middelen. Deze mortel is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen. Het is geschikt voor geschuurde afwerking door het gebruik van een schuurbord uit rubber, plastic of hout. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

	Mortelgroep:
	CR [sierpleistermortel]
	- 

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	-

	Korrelgrootte:
	2,0
	3,0
	mm

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1400
	kg/m³

	Druksterkte:
	ca. 1,6
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 3,1
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	7
	- 

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	Klasse W2
	- 

	Brandreactie:
	Klasse A1: onbrandbaar
	- 


3.9.5. Mineraal eindlaagpleister KNAUF SP 260 

Het eindlaagpleister is een witte, waterafstotende, dunne minerale mortel. Het pleister kan gekleurd worden in de massa of kan – voor donkere kleuren – geverfd worden. De hoofdbestanddelen zijn cement, wit kalkhydraat, gebroken granulaten, toeslagstoffen en waterafstotende middelen.  Deze mortel is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen. Het is geschikt voor geschuurde afwerking door het gebruik van een schuurbord uit rubber, plastic of hout. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

	Mortelgroep:
	CR [sierpleistermortel]
	- 

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	-

	Korrelgrootte:
	2,0
	3,0
	4,0
	mm

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1400
	kg/m³

	Druksterkte:
	ca. 1,6
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 3,1
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	7
	- 

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	Klasse W2
	- 

	Brandreactie:
	Klasse A1: onbrandbaar
	- 


4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.1. Voorbehandeling van de ondergrond 

De ondergrond moet volkomen stabiel zijn en dit ook blijven. Instabiele of niet hechtende zones worden afgekapt of gedicht met een gelijkaardige mortel. 

De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van stof of andere elementen die de perfecte hechting van de pleisters kunnen verhinderen. De ondergrond mag niet onderhevig zijn aan vochtproblemen. De aannemer moet het restvochtgehalte van de ondergrond meten en moet zich houden aan de aanbevelingen van de fabrikant.
Over het algemeen behoort het tot de verantwoordelijkheid van de aannemer om de toestand van de ondergrond te controleren in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant en de regels der kunst.
De aannemer kan vervolgens op de ondergrond de vooraf door de projectontwikkelaar bepaalde plinthoogte traceren en uitlijnen. Is dit niet bepaald, dan bedraagt de plinthoogte 300mm boven het maaiveld. Onder deze grens maakt de aannemer uitsluitend gebruik van cementgebonden mortels zoals bv. KNAUF SOCKEL LUP. Voor de toepassing van plintpleisters gelden dezelfde voorschiften van de ondergrond, zoals hierboven aangegeven.
4.1.2. Het aanbrengen van de primer voor te sterk zuigende ondergronden KNAUF NEUTRAL
De primer wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

Het product moet worden verdund in een verhouding van één deel water voor één deel product (1:1). Er wordt een droogtijd van minstens 12 uur in acht genomen. 
4.5. Het aanbrengen van de stopprofielen en hoekprofielen

Doorlopend geplaatste profielen zijn nooit sluitend en tussen de verschillende lengtes moet er 5 mm ruimte gelaten worden. De aannemer waakt erover dat de profielen perfect in elkaars verlengde geplaatst worden.  

Voor de verlijming mag enkel de methode van noppenverlijming toegepast worden. Om het aanbrengen van de profielen echter te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke mechanische bevestigingen getolereerd worden op voorwaarde dat deze verwijderd worden na uitharding van de bevestigingsmortel.  

4.5.1. Het aanbrengen van de inox stopprofielen KNAUF STOPINOX 12
De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en zorgt ervoor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn.

De stopprofielen worden uitgelijnd en geplaatst overeenkomstig de dikte van de pleister (min. 15 mm). De stopprofielen worden voorzien ter hoogte van raam- en deurkozijnen, ter hoogte van alle verbindingen met andere bekledingen en ook overal waar het pleister stopt.
4.5.2. Het aanbrengen van de inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10 

De plaatsing van de hoekprofielen moet gebeuren met waterpas of schietlood. De positie van de profielen dient te gebeuren zoals op  plan of in akkoord met de projectontwerper. De onderaannemer voorziet hoekprofielen op alle buitenhoeken van het gebouw. De hoekprofielen worden verzonken in de dikte van de basislaag en bedekt met de afwerkingslaag. 
4.6. Het aanbrengen van de basismortel MIXEM AIR
De verwerking van de basismortel MIXEM AIR kan handmatig gebeuren of met een spuitmachine. Deze mortel moet worden aangebracht in één enkele laag met een minimale dikte van 15 mm en moet steeds gewapend worden met het wapeningsnet AUTEX. Het pleister wordt dan met de rei in het lood gezet en geschraapt bij het uitharden. 
Er moet een uithardingstijd van minstens 1 dag per mm dikte in acht worden genomen voordat het eindlaagpleister aangebracht kan worden.
4.7. Het aanbrengen van de wapening AUTEX
De wapening wordt aangebracht in het bovenste derde deel van de dikte van de wapeningsmortel. De wapening mag niet meer zichtbaar zijn en moet bedekt zijn met laag mortel van voldoende dikte (+/- 3 mm). Deze wapening wordt ook overlappend geplaatst over de vleugels van de stopprofielen en hoekprofielen. 
Bijkomend plaatst men lokale wapeningen ter hoogte van de gevelopeningen. Deze wapening bestaat uit wapeningsstroken (ca. 300 x 500mm) die diagonaal op de hoeken van de vensteropeningen aangebracht worden. Deze wapening wordt aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 
4.8. Het aanbrengen van de primer KNAUF PG 2
De primer PG 2 wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van het kwartszand te vermijden.  Er wordt een droogtijd van minstens 12 uur in acht genomen alvorens enige verdere lagen aan te brengen. Het eindlaagpleister moet ten laatste 8 dagen na het aanbrengen van de primer aangebracht worden.  
4.9. Het aanbrengen van het gevelpleister

4.9.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKAP
Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) en van de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van de korrel (ca. 1,7 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden. De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.  
4.9.2. Het aanbrengen van het minerale eindlaagpleister KNAUF NOBLO of NOBLO FILZ
Na uitharding (1 dag per mm dikte) en droging van het basispleister MIXEM AIR en van de primer PG 2, wordt het eindlaagpleister handmatig verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber (NOBLO) of opgeschuurd met een schuurspons (NOBLO FILZ). Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (1 / 1,5 / 2,0 of 3,0 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

Het pleister dient aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden.  
4.9.3. Het aanbrengen van het minerale eindlaagpleister KNAUF RP 240

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) en van de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister handmatig verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister geschuurd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (2,0 of 3,0 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige of rechte bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen. In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden.
4.9.4. Het aanbrengen van het minerale eindlaagpleister KNAUF SP 260

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (1 dag per mm dikte) en van de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister mechanisch verspoten of handmatig verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (2,0 / 3,0 of 4,0 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen. In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden.  
4.12. Verf voor gevelpleisters 

4.12.3. Het aanbrengen van de minerale gevelverf KNAUF MINEROL 

De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kunnen risico’s op tintafwijkingen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn, overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een kwast of verfrol. Voor grote oppervlakken kan de aannemer gebruik maken van een Airlessgereedschap. Op het droge en uitgeharde sierpleister NOBLO of NOBLO Filz wordt een eerste verdunde laag MINEROL aangebracht (verdunning :10 % water) als grondlaag. Na een minimale wachttijd van 24 uur wordt een tweede laag verf  gelijkmatig, voldoende dekkend en onverdund op de ondergrond aangebracht. Een verdunning met max. 5 % water is evenwel toegelaten. 
