[image: image2.png]KNAUF




	[image: image1.png]KNAUF




	 12



	Cahier des charges | Façades isolante Komfort-Wall GRAPHITE
ETICS avec EPS sur maçonnerie 
KNAUF SKAP ou NOBLO + EPS
	Référence :
	KW-GRAPHITE

	
	Version :
	5.0
	FR

	
	Pages :
	18

	
	Date de publication :
	10-09-2024


1. DOMAINE D’APPLICATION

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales
2.2. Recommandations particulières

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Préparation du support

       3.1.1 Primer enrichi de siloxane KNAUF GRUNDOL (pour mémoire)

3.2. Système de soubassement

3.2.1. Profilés de soubassement pour panneaux isolants
3.2.1.1. Profilés de soubassement PVC KNAUF à coupure thermique (variante sans ponts thermiques)

3.2.1.2. Profilé de soubassement ALU KNAUF (variante standard)

3.2.1.3. Set de montage pour profilé de soubassement ALU KNAUF

3.2.1.4. Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement ALU KNAUF

3.2.2. Mortiers de collage pour EPS HD en soubassement

3.2.2.1. Mortier de collage spécial KNAUF SUPRACEM FIX

3.2.2.2. Mortier de collage KNAUF SUPRACEM PRO
3.2.2.3. Mortier de collage KNAUF SOCKEL-SM PRO
3.2.3. Isolation de soubassement en EPS
3.2.3.1. Panneaux en polystyrène HD pour soubassement KNAUF EPS HD

3.2.4. Mortiers d’armature pour soubassement

3.2.4.1. Mortier d’armature KNAUF SOCKEL-SM PRO

3.2.4.2. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM PRO
3.2.4.3. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM SUB
3.2.5. Armature

3.2.5.1. Armature pour mortiers de ciment KNAUF ISOLTEX

3.2.6. Chevilles de fixation pour panneaux isolants

3.2.6.1. Cheville à visser KNAUF STR U 2G

3.2.6.2. Cheville à frapper KNAUF H1 

3.2.7. Enduits de finition pour soubassement (variante)

3.2.7.1. Enduit de finition KNAUF SOCKEL-SM PRO (variante minérale)

3.2.7.2. Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE

3.2.7.3. Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2

3.2.7.4. Enduit de finition synthétique pour soubassement KNAUF SKIN (variante synthétique)

3.2.8. Masse d’étanchéité

3.2.8.1. Masse d’étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

3.3. Système de façade

3.3.1. Mortiers de collage pour façade

3.3.1.1. Mortier de collage spécial KNAUF SUPRACEM FIX

3.3.1.2. Mortier de collage KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.1.3. Mortier de collage KNAUF SUPRACEM ORIGINAL
3.3.1.4. Mortier de collage KNAUF SUPRACEM DUO
3.3.2. Isolation en EPS graphité pour façade

3.3.2.1. Panneaux en polystyrène expansé graphité KNAUF EPS 032
3.3.3. Chevilles de fixation pour panneaux isolants
3.3.3.1. Cheville à visser KNAUF STR U 2G
3.3.3.2. Cheville à clouer KNAUF H1 
3.3.4. Mortiers d’armature pour façade
3.3.4.1. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM ORIGINAL
3.3.4.2. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.4.3. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM DUO
3.3.5. Armature
3.3.5.1. Armature KNAUF ISOLTEX

3.3.6. Primers

3.3.6.1. Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2
3.3.7. Enduits de finition de façade
3.3.7.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKAP
3.3.7.2. Enduit de finition minéral KNAUF NOBLO
3.3.7.3. Enduit minéral KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.8. Peintures de façade (en option)
3.3.8.1. Peinture synthétique pour façades améliorée KNAUF MINEROL
3.3.8.2. Peinture minérale pour façades KNAUF SKAP PROTECT
3.3.8.3. Peinture synthétique pour façades KNAUF FASSADOL TSR
3.4. Accessoires généraux du système

3.4.1. Bande de désolidarisation KNAUF SR-BAND

3.4.2. Bande d’étanchéité KNAUF BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINT (Compriband)

3.4.3. Cornières d’angles en fibre de verre

3.4.4. Profilés

3.4.4.1. Profilé d’arrêt en fibre de verre KNAUF

3.4.4.2. Profilé de jonction flexible KNAUF

3.4.4.3. Profilé de dilatation KNAUF

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

4.1.1. Préparation des supports en maçonnerie
4.2. Traitement préalable des supports (pour mémoire)
4.2.1. Pose du primer KNAUF GRUNDOL (variante)
4.3. Pose des profilés de soubassement pour panneaux isolants

4.3.1. Pose des profilés de soubassement en aluminium

4.3.2. Pose des profilés de soubassement à coupure thermique PVC

4.4. Pose de l’isolation en façade

4.4.1. Collage des panneaux KNAUF EPS HD en soubassement

4.4.2. Collage des panneaux KNAUF EPS 032 en façade
4.5. Pose des bandes de désolidarisation et d’étanchéité
4.5.1. Pose de la bande de désolidarisation KNAUF SR-BAND
4.5.2. Pose de la KNAUF BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS (Compriband) 
4.6. Pose du mortier d’armature, du treillis d’armature et des chevilles

4.6.1. Application du mortier d’armature sur l’isolant et du treillis

4.6.2. Pose des chevilles par-dessus le treillis d’armature
4.7. Pose des cornières d’angles et des profilés 

4.8. Pose du primer pour enduits minces
4.8.1. Application du primer KNAUF PG 2
4.9. Pose de l’enduit de finition en façade

4.9.1. Pose de l’enduit de finition synthétique Knauf SKAP

4.9.2. Pose de l’enduit de finition synthétique Knauf NOBLO
4.10. Pose du mortier d’armature en soubassement
4.11. Pose de l’enduit de finition pour soubassement

4.11.1. Pose de l’enduit de finition pour soubassement KNAUF SKIN (variante synthétique)
4.11.2. Pose de l’enduit de finition pour soubassement KNAUF SOCKEL-SM PRO (variante minérale à peindre)
4.12. Pose de l’enduit d’étanchéité 
4.12.1. Peinture du mortier d’étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT
4.13. Peinture des enduits (en option)
4.13.1. Application de la peinture synthétique pour façades améliorée KNAUF MINEROL
4.13.2. Application de la peinture minérale pour façades KNAUF SKAP PROTECT
4.13.3. Application de la peinture synthétique pour soubassement KNAUF FASERFARBE

4.13.4. Application de la peinture synthétique spéciale pour façades Knauf FASSADOL TSR

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation
5.2. Fixation d’éléments dans la façade isolante (pour mémoire)

5.2.1. Blochet à coupure thermique KNAUF ZYRILLO

5.2.2. Bloc de montage KNAUF ALU TR

5.2.3. Équerre de montage KNAUF ISO-CORNER

5.2.4. Barre de fixation KNAUF ISO-BAR

5.2.5. Système KNAUF WALL-CONNECT
1. DOMAINE D'APPLICATION

1.1. Enduit synthétique SKAP sur polystyrène

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de façade synthétique sur une isolation en polystyrène expansé. L'enduit de finition aura une épaisseur de 1,5 mm. Il sera teinté dans la masse et offrira une finition légèrement structurée.

2. GÉNERALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 257 éditée par Buildwise.

Les mortiers d'enduits minéraux répondront à la norme EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonneries [partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs].
Les panneaux isolants en polystyrène répondront à la norme EN 13163 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en polystyrène expansé (EPS) - Spécifications.

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5 °C et + 30 °C.

Avant le début du chantier, un ou plusieurs échantillons présentant la couleur et la structure de l’enduit choisi seront préalablement proposés à l’architecte pour approbation. Ils seront réalisés par l'entreprise en atelier ou in situ, conformément aux instructions de l'auteur de projet (dimension, nombre, etc.).  

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Préparation du support

3.1.1. Primer enrichi de siloxane KNAUF GRUNDOL [( pour mémoire]
Le primer sera composé d'une dispersion liquide transparente enrichie de siloxane et prête à l'emploi. Il sera destiné à la préparation des anciens supports légèrement friables ou pulvérulents, avant la pose des mortiers de collage ou d'armature. Le primer sera exempt de solvants, de plastifiants et de substances à effet voilant. Il sera perméable à la diffusion de vapeur d'eau. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 10 litres.
3.2. Système en soubassement 

3.2.1 Profilés de soubassement pour panneaux isolants
Un profilé de soubassement sera obligatoirement prévu à la jonction entre les façades et les zones de soubassement. Cependant, lorsque l'isolant utilisé pour les soubassements est de même épaisseur que celui utilisé pour les façades, et que ces isolants forment un même plan continu, le profilé n'est plus nécessaire.

3.2.1.1. Profilés de soubassement PVC KNAUF à coupure thermique [( variante sans ponts thermiques]
Profilé de base PVC : profilé en PVC blanc pour la réalisation aisée et sans pont thermique du départ du système de façade isolante. Combiné avec les profilés de soubassement PVC, l'ensemble offre une protection entière et optimale du départ du système de façade isolante Knauf Komfort-Wall GRAPHITE. Existe en 3 différentes largeurs en fonction de l'épaisseur d'isolant utilisé.

	Longueur des profilés :
	2000
	mm


Profilé de soubassement PVC : profilé en PVC blanc avec armature en fibre de verre à glisser entre l'isolant et le profilé de base PVC. La combinaison de ces deux profilés permet une réalisation aisée du départ du système de façade isolante tout en s’adaptant à l’épaisseur d’isolant. L'arête du profilé (7 mm pour enduit mince) sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru du pied de façade.
	Longueur des profilés :
	2000
	mm

	Largeur armature :
	125
	mm

	Largeur aile :
	59
	mm


Profilé d'extension PVC (si nécessaire) : profilé en PVC blanc pour l'extension du profilé de base PVC.

	Longueur des profilés :
	2000
	mm


3.2.1.2. Profilé de soubassement ALU KNAUF [( variante standard]

Les profilés de soubassement seront constitués de feuilles en aluminium de 0,6 mm, formées à froid. Ils seront destinés à soutenir les panneaux d'isolation à la jonction avec la zone de soubassement. De ce fait, leur largeur sera adaptée à celle de l'isolant.

La face avant des profilés formera un brise-goutte de 15 mm et sera munie de petites perforations. Elle sera prévue pour accueillir un profilé d'arrêt pour enduit mince en PVC à clipser. La face arrière sera également munie de perforations de manière à permettre le fluage du mortier de collage contre le support. 

	Largeur :
	de 30 à 240
	mm

	Longueur des profilés :
	2500
	mm

	Hauteur :
	40
	mm


3.2.2.3. Set de montage pour le Profilé de soubassement ALU KNAUF

Le set de fixation permet une fixation rectiligne des profilés de soubassement ALU. Un set de fixation complet permet la pose de 25 mètres de profilés de soubassement ALU.

	Un set comprend :
	10 raccords H
	

	
	50 cales de 3 mm en PVC
	

	
	75 chevilles à clouer
	


3.2.2.4. Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement en ALU KNAUF

Ce profilé de finition sera en PVC blanc avec armature en fibre de verre est à insérer sur le profil de soubassement ALU. La combinaison des deux profilés permet la réalisation aisée et renforcée du départ de tous les systèmes de façade isolante. L’arête sert de guide pour la pose du mortier d’armature et/ou de l’enduit de finition, garantit la rectitude de l’enduit, ainsi qu’une continuité parfaite du treillis au sein du mortier d’armature.

	Largeur :
	6
	mm

	Longueur des profilés :
	2500
	mm

	Hauteur :
	100 (pour la partie PVC sans le treillis d’armature)
	mm


3.2.2. Mortiers de collage pour panneaux isolants

3.2.2.1. Mortier de collage spécial KNAUF SUPRACEM FIX

Le mortier de collage spécial sera un mortier-colle minéral prédosé, principalement constitué de ciment, de granulats de sable classé, d’adhésifs spéciaux et d’adjuvants. Ce mortier de collage de couleur grise sera prévu pour le collage des systèmes de façades isolantes sur des maçonneries courantes absorbantes de type blocs de béton, terre cuite, silico-calcaire ou béton cellulaire. Il ne conviendra pas comme mortier d’armature.

	Groupe de mortier :
	GP [mortier d'enduit d'usage courant]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS IV 
	- [EN 998-1]

	Adhérence
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C
	- [EN 1015-12]

	Coeff. de résistance à la vapeur d'eau (μ) :
	( 25
	- [EN 1015-19]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50 %] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe Wc2
	- [EN 998-1]

	Réaction au feu :
	A1 
	- [EN 13501-1] 


3.2.2.2. Mortier de collage KNAUF SUPRACEM PRO

Le mortier de collage et d'armature sera un enduit minéral hydrofuge de couleur naturellement blanche, enrichi en fibres. Il sera principalement constitué de chaux hydratée, de ciment blanc, de granulats de pierre calcaire classés, de sable de quartz, de fibres spéciales, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Il sera généralement destiné à être teinté dans la masse, en tenant compte de certaines restrictions reprises sur la fiche technique du fabricant. Ce mortier sera prévu pour le collage et comme couche d'armature pour les systèmes de façades isolantes. Il conviendra également comme couche de parement et de finition à talocher pour les façades. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 2738.

	Groupe de mortier :
	GP [mortier d'enduit d'usage courant]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS III [de 3,5 à 7,5 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Granulométrie :
	1,0
	mm

	Perméabilité à la vapeur d’eau :
	µ ( 25
	- [EN 1015-19]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe Wc2
	- [EN 998-1]

	Réaction au feu :
	A2-s1, d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.2.3. Mortier de collage KNAUF SOCKEL-SM PRO

Le mortier de collage, d’armature et de finition pour les soubassements KNAUF SOCKEL-SM PRO est un enduit minéral hydrofugé de teinte grise. Les composants principaux sont le ciment Portland, des adjuvants hydrofuges, des fibres spéciales, du sable calibré et des additifs destinés à améliorer l’adhérence sur le support. 

Ce mortier est spécialement conçu comme enduit de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et sur les systèmes classiques de façade, comme mortier de collage pour les panneaux isolants dans les zones de soubassement sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de finition talochée au niveau des soubassements des systèmes de façades isolantes. La protection intégrée contre l’humidité ascensionnelle capillaire et les fibres spéciales apportent une sécurité maximale au niveau des soubassements. Pour une épaisseur de 7 mm ou plus, il n’est pas nécessaire d’appliquer de protection supplémentaire contre l’humidité capillaire. Les propriétés du produit répondent aux normes en vigueur.

	Groupe de mortier :
	GP [mortier d'enduit d'usage courant]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS IV
	- [EN 998-1]

	Adhérence :
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C
	- [EN 1015-12]

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	≤ 25
	- [EN 1015-19]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe Wc2
	- [EN 998-1]

	Réaction au feu :
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.3. Isolation de soubassement 

3.2.3.1. Panneaux en polystyrène pour soubassement KNAUF EPS HD

Les panneaux isolants seront composés de polystyrène expansé de haute densité de couleur blanche. Ils seront pourvus d'une stabilité dimensionnelle inférieure à 0,15 %, garantie par un vieillissement suffisant. 

Les panneaux seront munis de bords droits. L'isolation de haute densité sera spécialement conçue pour l'isolation des maçonneries de soubassements et des murs contre terre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par les agréments techniques belge ATG 2738 et européen ETA 07/187.

	Dimensions : 
	500 x 1000
	mm

	Épaisseur : 
	de 30 à 200
	mm

	Densité :
	env. 30
	kg/m³

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	60
	- [EN 12514]

	Conductivité thermique (λ) :
	0,035
	W/m*K 

	Réaction au feu :
	B1* : difficilement inflammable
	- [DIN 4102-1]


* en combinaison avec les mortiers de collage et d'armature

3.2.4. Mortiers d’armature pour soubassement

3.2.4.1. Mortier d’armature KNAUF SOCKEL-SM PRO

· Voir paragraphe 3.2.2.3.

3.2.4.2. Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM PRO

· Voir paragraphe 3.2.2.2.
3.2.4.3.  Mortier d’armature KNAUF SUPRACEM SUB

Le mortier d'armature sera un enduit minéral hydrofuge de couleur grise. Il sera principalement constitué de ciment, d’agents hydrofuges, de fibres spéciales, de sable calibré et d’additifs qui en amélioreront l’adhérence au support.  

Ce mortier sera spécialement conçu comme mortier de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et traditionnelles, comme mortier de collage en zone de soubassement pour panneaux isolants sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de mortier de finition talochée au niveau des soubassements isolants.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l’agrément technique belge (ATG) 3064.

	Groupe de mortier :
	GP [mortier d'enduit d'usage courant]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS IV
	- [EN 998-1]

	Adhérence
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C
	- [EN 1015-12]

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	≤ 40
	- [DIN EN 1015-19]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%]
	W/m*K

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe Wc2
	- [EN 998-1]

	Réaction au feu :
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.5. Armature

3.2.5.1. Armature pour mortiers de ciment KNAUF ISOLTEX

L'armature sera composée d'une trame en fibre de verre de couleur blanc et vert. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 2738.
	Maille :
	5 x 5
	mm

	Poids :
	200
	g/m²

	Résistance à la traction :
	2500
	N/50 mm  

	Dimension (largeur x longueur) :
	1 x 50
	m


3.2.6. Chevilles de fixations pour panneaux isolants [( choix en fonction du support]
3.2.6.1. Chevilles à visser KNAUF STR U 2G

Cheville à visser pour une fixation hautement performante en combinaison avec des rondelles de recouvrement Knauf pour une pose à cœur d’isolant, ou en combinaison avec les bouchons pour chevilles Knauf pour une pose à fleur d’isolant. Les vis sont prémontées pour un montage rapide.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm pour les supports stables de catégorie A, B, C et D, et de minimum 65 mm pour les supports de catégorie E (selon EAD 330196-01-0604), revêtement éventuel non compris.  

Les chevilles seront destinées à être vissées dans le support. Elles seront appropriées à des supports comme le béton, les blocs pleins ou creux et le béton cellulaire. Se référer aux catégories de support repris dans la fiche technique. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

	Longueur : 
	de 115 à 455
	mm

	Diamètre de forage :
	8
	mm

	Diamètre de la tête en plastique :
	60
	mm


3.2.6.2. Chevilles à clouer KNAUF H1 

La conception des chevilles permettra d'éviter un maximum de ponts thermiques. Elles seront constituées d'un corps et d'une tête ajourée en polypropylène de teinte couleur grise ainsi que d'un clou en métal galvanisé contre la corrosion. Ce clou sera recouvert d'un étui à coupure thermique de couleur noire composée de polyamide renforcé de fibre de verre.

La longueur des chevilles sera adaptée à l’épaisseur de l’isolant de façon à pénétrer le support de minimum 25 mm, revêtement éventuel non compris.  

Les chevilles seront destinées à être clouées dans le support. Elles sont appropriées pour tous les supports de catégorie A, B et C selon EAD 330196-01-0604 (béton, blocs de béton, briques pleines, …). Elles ne conviennent pas pour le béton cellulaire. Leurs caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

	Longueur : 
	de 110 à 295
	mm

	Coeff. de transmission thermique (Chi) :
	0,001
	W/K

	Diamètre de forage :
	8
	mm

	Diamètre de la rosace en plastique :
	60
	mm

	Épaisseur de la rosace en plastique :
	2,5
	mm


3.2.7. Enduits de finition pour soubassement (variante)

3.2.7.1. Enduit de finition minéral KNAUF SOCKEL-SM PRO [( variante minérale à peindre]

· Voir paragraphe 3.2.4.2.
3.2.7.2. Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE

La peinture sera composée de résine de silicone, de liants organiques, de pigments de couleur et de conservateurs. Elle sera également armée de fibres. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. La peinture sera spécialement conçue pour la finition des enduits de soubassement.

	Aspect :
	mat  
	-

	Valeur Sd :
	0,12
	m

	Coefficient d’absorption de l’eau :
	W < 0,03
	kg/m².h0,5  


3.2.7.3. Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2 (en cas de finition avec l’enduit Knauf SKIN)

Le primer sera une émulsion aqueuse contenant une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.  Il sera destiné à neutraliser le pouvoir absorbant des sous-enduits à base de ciment lors de l’application d’un enduit mince. Il permettra également d'augmenter l'adhérence de ces enduits. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 kg.
3.2.7.4. Enduit de finition synthétique pour soubassement KNAUF SKIN [( variante synthétique]

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de teinte anthracite ou grise. Il sera composé d'acrylates, de marbre, de quartz et de matières de charges spéciales colorées avec des pigments non toxiques stables à la lumière. Il sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi. 

Cet enduit sera prévu comme couche de parement pour les soubassements sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. 

	Granulométrie :
	1,6
	mm

	Classe d’absorption d'eau :
	W3
	- [EN 15824] 

	Classe de perméabilité à la vapeur d’eau :
	V2
	- [EN 15824] 

	Réaction au feu :
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.8. Masse d’étanchéité

3.2.8.1. Masse d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

La masse d'étanchéité sera un mortier minéral hydrofuge de teinte grise. Il sera composé de ciment Portland, de liants organiques, de granulats de quartz, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Ce mortier sera spécialement conçu comme protection contre l’humidité au niveau des soubassements et des zones de projection d'eau, ainsi que pour l'étanchement par rapport aux eaux d'infiltration stagnantes et non stagnantes des ouvrages contre terre.

	Densité :
	env. 1500
	kg/m³

	Classe de matériaux :
	B2
	-


3.3. Système de façade
3.3.1. Mortier de collage pour façade

3.3.1.1. Mortier de collage spécial Knauf SUPRACEM FIX

· Voir paragraphe 3.2.2.1.
3.3.1.2. Mortier de collage Knauf SUPRACEM PRO

· Voir paragraphe 3.2.2.2.
3.3.1.3. Mortier de collage Knauf SUPRACEM ORIGINAL
Le mortier de collage et d'armature sera un enduit minéral hydrofuge de couleur grise, enrichi en fibres. Il sera principalement constitué de chaux hydratée, de ciment, de granulats de pierre calcaire classés, de sable de quartz, de fibres spéciales, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Ce mortier sera prévu pour le collage et comme couche d'armature pour les systèmes de façades isolantes, en façade uniquement et non pour les zones de soubassement. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 2738.

	Groupe de mortier :
	GP [mortier d'enduit d'usage courant]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS III
	- [EN 998-1]

	Adhérence :
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B ou C
	- [EN 1015-12]

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	≤ 25
	- [EN 1015-19]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe Wc2
	- [EN 998-1]

	Réaction au feu :
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.3.2. Isolation en EPS graphité pour façade

3.3.2.1. Panneaux en polystyrène graphité KNAUF EPS 032 
Les panneaux isolants seront composés de polystyrène expansé et de graphite. Ils seront de couleur grise. Ils seront pourvus d'une stabilité dimensionnelle inférieure à 0,15 %, garantie par un vieillissement suffisant. 

Les panneaux seront munis de bords droits ou de bord longitudinaux à rainures et languettes favorisant un emboîtement sans ponts thermiques. Au dos, les bords longitudinaux et transversaux seront biseautés. 

L'isolation sera prévue comme support isolant pour la pose d'enduits de façade. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par les agréments techniques belges ATG 2738 et européen ETA n° 07/187.

	Dimensions : 
	500 x 1000
	mm

	Épaisseur : 
	de 20 à 400
	mm

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	env. 60
	- 

	Conductivité thermique (λ) :
	0,032
	W/m*K 

	Réaction au feu :
	B-s1,d0* (enduit de finition minéral)
	- [EN13501-1]

	
	B-s2,d0* (enduit de finition organique)
	- [EN13501-1]


* en combinaison avec les mortiers de collage, d'armature et de finition

3.3.3. Chevilles de fixation panneaux isolants

3.3.3.1. Chevilles à clouer KNAUF H1 
· Voir paragraphe 3.2.6.1.

3.3.3.2 Chevilles à visser KNAUF STR U 2G

· Voir paragraphe 3.2.6.2.
3.3.4. Mortiers d’armature pour façade

3.3.4.1. Mortier d’armature Knauf SUPRACEM ORIGINAL
· Voir paragraphe 3.3.1.3.
3.3.4.2. Mortier d’armature Knauf SUPRACEM PRO 

· Voir paragraphe 3.2.2.2.
3.3.4.3. Mortier d’armature Knauf SUPRACEM DUO 

· Voir paragraphe 3.3.1.4.
3.3.5. Armature 

3.3.5.1. Armature Knauf ISOLTEX
· Voir paragraphe 3.2.5.1.
3.3.6. Primers 

3.3.6.1. Primer pour enduit de finition mince KNAUF PG 2

· Voir paragraphe 3.2.7.3.
3.3.7. Enduits de finition de façade

3.3.7.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de consistance pâteuse. Elle sera teintée dans la masse. Elle sera composée de granulats de marbre, de charges spéciales ainsi que de pigments minéraux. L’enduit garantira une imperméabilité aux pluies battantes et sera livré en seaux prêts à l’emploi. 

Cet enduit sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base, plans et secs, ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 2738.

	Granulométrie :
	1,5
	mm

	Densité :
	env. 1700
	kg/m³

	Valeur pH :
	env. 8
	-

	Perméabilité à l'eau :
	< 0,1 [classe W3]
	kg/m².h0,5

	Valeur Sd :
	> 0,5 [classe V2]
	m


3.3.7.2. Enduit de finition minéral KNAUF NOBLO
L'enduit de finition sera un mortier minéral mince hydrofuge et teinté dans la masse. Il sera principalement constitué de ciment blanc, de chaux hydratée, de granulats de marbre concassé, de pigments, d’adjuvants et d’agents hydrofuges. Ce mortier sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG 2738.

	Groupe de mortier :
	CR [mortier d’enduit de parement]
	- [EN 998-1]

	Granulométrie :
	1,5 - 2,0 -  3,0
	mm

	Densité :
	env. 1400
	kg/m³

	Classe de réaction au feu
	Classe A1
	- [EN 998-1]

	Absorption d’eau par capillarité :
	Classe W2
	kg/m².h0,5

	Perméabilité à la vapeur d’eau :
	env. 7
	m


3.3.7.2 Enduit de finition minéral Knauf SUPRACEM PRO
· Voir paragraphe 3.2.2.2.
3.3.8. Peintures de façade [( en option]

3.3.8.1. Peinture synthétique améliorée pour façades KNAUF MINEROL
La peinture sera composée de silicate de potassium, de dispersion de polymère, de dioxyde de titane et de matières de charge. Elle sera prête à l’emploi. Elle est spécialement conçue pour les enduits minéraux car elle possède une très grande perméabilité à la vapeur d’eau.

	Certifications :
	Déclaration de conformité UE
	-

	Densité :
	env. 1600
	kg/m³

	Aspect :
	mat  
	-

	Valeur Sd :
	< 0,01
	m

	Coefficient d’absorption de l’eau :
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Teinte :
	Au choix suivant catalogue du fabricant


3.3.8.2. Peinture minérale pour façades KNAUF SKAP PROTECT
La peinture sera composée de résine de silicone, de dispersion de polymères, de pigments et de conservateurs. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. Elle sera spécialement conçue pour la finition de maçonneries recouvertes d’un enduit de finition et possède des propriétés autonettoyantes grâce à son effet perlant.  

	Certifications :
	Déclaration de conformité UE
	-

	Densité :
	env. 1500
	kg/m³

	Aspect :
	mat  
	-

	Valeur Sd :
	< 0,1
	m

	Coefficient d’absorption de l’eau :
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Teinte :
	Au choix suivant catalogue du fabricant


3.3.8.3. Peinture synthétique pour façade KNAUF FASSADOL TSR
La peinture sera composée de liants organiques, d’agents d’hydrofugation, de pigments de couleur et de dioxyde de titane. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. Elle sera spécialement conçue pour la finition de nouveaux enduits blancs minéraux ou organiques dans le cadre de systèmes d’enduit à l’extérieur ; ou dans le cas de façades isolantes Knauf en EPS sur lesquelles il convient d’appliquer une peinture dont l’indice de luminosité est < 20. Cette peinture autorise une plus grande variété de teintes et diminue le risque de fissuration dans le support grâce à sa propriété particulière TSR (“Total Solar Reflection”), qui lui permet de réfléchir une partie du rayonnement solaire.

	Certifications :
	Déclaration de conformité UE
	-

	Densité :
	env. 1550
	kg/m³

	Aspect :
	mat  
	-

	Valeur Sd :
	< 0,14
	m

	Coefficient d’absorption de l’eau :
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Teinte :
	Au choix suivant catalogue du fabricant


3.4. Accessoires généraux du système
3.4.1. Bande de désolidarisation KNAUF SR-BAND

La bande de désolidarisation sera composée de caoutchouc de couleur blanc crème. Elle sera pourvue d’une face dentelée, destinée à assurer la désolidarisation, et d’une face autocollante destinée à faciliter la mise en œuvre du produit. Elle sera livrée en rouleaux de 20 m. 

	Largeur :
	56
	mm

	Épaisseur :
	3
	mm

	Longueur :
	20
	m

	Absorption d’eau :
	Max. 1 %
	-


3.4.2. Bande d'étanchéité KNAUF BANDE D’ÉTANCHEITÉ POUR JOINTS (Compriband)
La bande d’étanchéité sera composée d’une mousse de polyuréthane imprégnée et comprimable de couleur noire. Elle sera résistante aux intempéries et conviendra pour des épaisseurs de joints de 3 à 7 mm ou de 5 à 10 mm.

Elle sera placée à chaque interruption du système de façade isolante, afin de garantir la continuité de l'étanchéité. Aux endroits visibles ou particulièrement exposés (jonction entre enduit et dormant de châssis), la bande mousse sera protégée au moyen d'un joint de finition souple et étanche.

	Largeur :
	15
	mm

	Épaisseur :
	3 à 7
	5 à 10
	mm

	Longueur :
	8
	6
	m

	Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) :
	< 100
	-

	Étanchéité à la pluie battante :
	≥ 600 Pa (classe BG1 selon DIN 18542)
	-


3.4.3. Cornières d’angle en fibre de verre KNAUF

Les cornières d’angle PVC seront composées d'un tronc synthétique préplié et de deux ailes en fibre de verre de teinte blanche, pour le renforcement d’angles droits rectilignes en façade isolante (angles, battées, linteaux, etc.). Elles seront spécialement conçues pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux, et pour des applications extérieures.  Elles seront également disponibles avec des ailes de largeurs inégales de façon à pouvoir armer les battées de fenêtres.

	Maille :
	4 x 4
	mm

	Poids :
	env. 145
	g/m²

	Largeur des ailes :
	100 x 150
	100 x 230
	mm

	Longueur des cornières :
	2500
	mm

	Couleur du treillis :
	Bleu
	


3.4.4. Profilés

3.4.4.1. Profilés d’arrêt en fibre de verre KNAUF

Les profilés d’arrêt PVC seront composés d'un tronc synthétique préplié avec une bande d’armature en fibre de verre. Ils seront spécialement conçus pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux, et pour des applications extérieures dans les systèmes de façade isolante. Ils sont destinés à la réalisation d’un arrêt propre et rectiligne entre des éléments de construction non destinés à être enduits (soubassement, maçonnerie, etc.) et les mortiers d’armature Knauf. La jonction souple et étanche entre éléments sera assurée par la réalisation d’un joint à élasticité permanente. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf.
	Largeur de l'aile d'arrêt :
	6
	mm

	Largeur de l'aile perforée :
	env. 22
	mm

	Longueur des profilés :
	2000
	mm

	Largeur de la bande d’armature :
	100
	mm


3.4.4.2. Profilé de jonction flexible KNAUF
Le profilé de jonction flexible se composera d’un tronc en PVC blanc avec un joint creux et sera équipé d’une armature en fibre de verre pour assurer la continuité du treillis d’armature posé en façade. Il permettra la réalisation d’un raccord propre, étanche et particulièrement élastique entre les châssis et les mortiers d’armature. Il sera aussi utilisé comme raccord entre les enduits de soubassement et le dessous du profilé PERI.

	Largeur :
	8
	mm

	Longueur des profilés :
	2400
	mm

	Hauteur :
	100
	mm


3.4.4.3. Profilé de dilatation KNAUF
Le profilé de dilatation sera composé de deux profilés synthétiques perforés avec guide d’enduit, languette en TPE et armature fixée de part et d’autre.

	Classe de réaction au feu :
	B2
	DIN 4102-1

	Dimension des mailles :
	± 4 x 4
	mm


4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

4.1.1. Préparation des supports en maçonnerie

Le support existant devra être et rester complètement stable et sec. Les zones instables ou non adhérentes seront décapées et comblées au moyen d'un mortier de même nature. Le support doit répondre aux tolérances de planéité reprises dans la NIT 257 « Enduits sur isolation extérieure - ETICS » éditée par Buildwise.
Le support sera propre et nettoyé de toute poussière et de toute trace de nature à empêcher la parfaite adhérence des enduits. Il ne devra pas souffrir de problèmes d'humidité. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant. En cas de doute, il contactera le fabricant avant le début du chantier afin de s'assurer de son état.

L'entreprise pourra ensuite tracer sur le support, et de niveau, la hauteur de soubassement préalablement déterminée par l'auteur de projet. Par défaut, cette hauteur sera de 300 mm par rapport au sol fini. En-dessous de cette limite, l'entreprise utilisera exclusivement des mortiers et/ou des enduits adaptés aux soubassements.
4.2. Traitement préalable des supports [( pour mémoire] 

Il sera de la responsabilité de l'entreprise de vérifier l’état du support, conformément aux directives du fabricant, et de le traiter au moyen du primer adéquat. Le support devra être durablement sec, stable et propre, libre de tout élément qui pourrait nuire à la bonne adhérence du mortier de collage (peinture, hydrofuge de surface, ...).

Les irrégularités du supports supérieures à 20 mm (verticalement ou horizontalement) sous la règle de 2 m doivent être égalisées au préalable au moyen d’un mortier adapté. Se référer au fabricant pour choisir l’enduit adapté en fonction de la nature du support.

4.2.1. Pose du primer KNAUF GRUNDOL

Les supports pulvérulents seront traités à l’aide du primer adéquat. Le produit sera mis en œuvre conformément aux directives du fabricant. Il sera appliqué à refus au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. En présence de surfaces très poreuses, on pourra prévoir deux couches, frais dans frais.

4.3. Pose des profilés de soubassement pour panneaux isolants

Les profilés de soubassement seront uniquement placés en cas de différence d'épaisseur entre les panneaux d'isolation prévus pour la façade et ceux prévus pour les soubassements. Ils seront également prévus si les soubassements ne sont pas isolés.

4.3.1. Pose des profilés de soubassement en aluminium

L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement, préalablement déterminé. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau.

Les profilés de soubassement seront alignés sur le niveau de soubassement préalablement tracé par l'entrepreneur. Leur épaisseur correspondra à celle des panneaux isolants. 

Ils seront fixés mécaniquement contre le support au moyen de chevilles à clouer. À la jonction entre les différents profilés, l'entreprise utilisera les pièces de raccord en H. Afin de reprendre les éventuelles irrégularités du support, l'entreprise posera des écarteurs en PVC qui permettront de régler l'alignement des profilés. Les profilés de soubassement seront ensuite scellés avec le mortier de collage et d’armature afin de garantir l'étanchéité à l'air du système. Les chevilles, les écarteurs et les raccords en H seront fournis dans un set de montage proposé par le fabricant.

4.3.2. Pose des profilés de soubassement PVC à coupure thermique
L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement, préalablement déterminé. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau et le profilé de base sera fixé mécaniquement sur le support.

Appliquer le mortier d’armature sur la plaque isolante de façade, insérer le profilé de soubassement entre l’isolant périphérique/du soubassement et l’isolant de façade, le presser dans le mortier d’armature, l’aligner et insérer l’armature intégrée. Raccorder les profilés entre eux à l’aide des raccords à clipser prévus à cet effet. Poser le treillis d’armature de façade jusqu’aux rainures du profilé (au-dessus du casse-gouttes). Réaliser la jonction du profilé de soubassement avec le mortier d’armature du soubassement au moyen du Knauf Profilé de jonction flexible, en veillant qu’il soit à l’abri des projections d’eau.
4.4. Pose de l'isolation en façade

4.4.1. Collage des panneaux KNAUF EPS HD en soubassement

Les soubassements réalisés en ETICS seront dans tous les cas isolés avec du polystyrène expansé de haute densité (HD). Les panneaux seront positionnés soit sous le profilé de soubassement, soit dans la continuité de l'isolation de façade si les isolants sont de même épaisseur. 

L'isolation couvrira la zone de soubassement hors sol, ainsi que la zone enterrée (radier, murs de fondation ou murs de cave) sur max. 50 cm de profondeur. 

Au niveau hors-sol, l'isolation sera collée contre le support par la méthode des bandes et des plots au moyen du mortier minéral lié uniquement au ciment. Les panneaux seront ensuite chevillés conformément aux instructions du fabricant. 

Au niveau des zones enterrées, le support aura été préalablement protégé contre les eaux d'infiltration au moyen, par exemple, d'une étanchéité bitumineuse. L'isolation sera ensuite collée contre cette étanchéité par la méthode des bandes et des plots au moyen du mortier minéral lié uniquement au ciment. Les panneaux positionnés sous le niveau du sol ne seront jamais chevillés.

4.4.2. Collage des panneaux KNAUF EPS 032 en façade
L'entreprise veillera à entreposer les panneaux en polystyrène graphité (teinte grise) à l'abri des rayons UV et d'un ensoleillement direct. Lors de la mise en œuvre de l'isolation, l'échafaudage sera protégé à l'aide d'une bâche ou de tout autre moyen similaire. Pour un durcissement correct du mortier de collage, la température de l’air et du support doit être de min. + 5 °C et max. + 30 °C pendant toute la période d’application et de séchage.
L'entreprise procédera au collage de l’isolation par la méthode des bandes et des plots. La face arrière des panneaux sera recouverte, sur son périmètre, d'une bande continue de mortier de collage et, au centre, de plots qui permettront un ajustement aisé de l'isolant par rapport au support. La surface de contact avec le support doit être de minimum 40 % et la périphérie de la surface de pose de chaque panneau doit être encollée. En présence de supports suffisamment plans, l'encollage pourra se faire en lit mince à l'aide d'une plâtresse dentée.

Les panneaux encollés seront ensuite posés et pressés contre le support, du bas vers le haut de la paroi, de manière parfaitement jointive. Ils seront positionnés en quinconce (minimum 10 cm de décalage) en s'assurant qu'aucun joint ne se trouve dans le prolongement d'une baie. Afin d'éviter tout risque de pont thermique, le sous-traitant devra empêcher le fluage de la colle vers les joints entre les panneaux.

Les premiers panneaux prendront assise sur le profilé de soubassement. Dans le cas de soubassements isolés avec des panneaux de même épaisseur, le profilé ne sera pas nécessaire et l'isolation pourra être continue. Néanmoins, en cas de soubassement revêtu par un parement différent de la façade (ex. : une pierre bleue ou autre), le panneau isolant ne devra pas être continu derrière les deux systèmes. En ce sens qu’un joint horizontal devra être réalisé entre les panneaux isolants EPS HD placés derrière le soubassement et les isolants EPS placés à l’arrière des enduits.

Au cours de la pose, l'entrepreneur veillera à régler l’aplomb et la planéité afin de ne plus devoir apporter de corrections avec l’enduit d’armature. L'épaisseur de la couche de colle après réglage sera de 5 à 10 mm maximum. Au niveau des angles sortants, les panneaux seront posés en quinconce. La découpe à mesure des débordements se fera après séchage du mortier de collage au moyen de l'ustensile approprié à la nature de l'isolant.

Lors d'une application mécanique du mortier de collage, les bourrelets de colle seront projetés directement sur le support par des mouvements sinusoïdaux.

4.5. Pose des bandes de désolidarisation et d'étanchéité

4.5.1. Pose de la bande de désolidarisation KNAUF SR-BAND

Les raccords entre les éléments débordants (tels que les seuils) et le complexe isolation/enduit seront réalisés au moyen de la bande de désolidarisation. Elle sera collée sur l'élément débordant de manière à éviter tout contact direct. Elle sera appliquée à tous les endroits où l'isolation sera interrompue par un élément débordant protégé des précipitations directes (par ex. débordant de toiture).

Elle sera également prévue lorsque les jonctions ne pourront être réalisées au moyen d'un profilé d'arrêt (par ex. tuyaux de descente). L'entreprise veillera toujours à favoriser un écoulement rapide et efficace des eaux pluviales. Elle permettra aussi de limiter les risques de tensions occasionnés par ces éléments dans les enduits.

4.5.2. Pose de la KNAUF BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS (Compriband)
La bande compressible sera collée sur la partie extérieure du chant des panneaux, à tous les raccords entre le complexe d’isolation et un autre matériau (châssis de fenêtre, seuil, ...). L'épaisseur de la bande sera choisie en fonction de l'épaisseur du joint : de 3 à 7 mm ou de 5 à 10 mm.

Elle permettra de garantir une étanchéité complète et de limiter les risques de tensions occasionnés par ces matériaux dans les enduits.

Les joints entre le système de façade isolante et tout autre élément de façade devront être gérés au moyen d’un joint soupe et étanche, qui permettra d’assurer l’étanchéité de ce raccord.

4.6. Pose du mortier d’armature, du treillis d’armature et des chevilles
4.6.1. Application du mortier d’armature sur l’isolant et du treillis

La mise en œuvre du mortier d'armature ne pourra débuter que minimum 48 h après le collage des isolants. Ce mortier sera idéalement posé en deux passes, frais dans frais : une première couche de 4 à 5 mm, et une seconde de 2 à 3 mm. Entre les deux, l'entreprise posera le treillis d'armature de façon qu'il soit positionné dans le tiers supérieur de l'épaisseur de mortier. 

L'armature sera composée :

· De bandes d’armature (env. 300 x 500 mm) à positionner en diagonale aux angles des baies 

· D'armatures d'angle prépliées, destinées au renfort des angles et des arêtes 

· Du treillis d'armature destiné à être placé sur l'ensemble de la façade.

Cette armature sera posée conformément aux recommandations du fabricant. 
Dans le cas d'une finition avec un enduit mince (de 2 à 4 mm), la surface sera ensuite dressée et légèrement rabotée. 

Dans le cas de façades composées de panneaux isolants de différente nature (laine de roche et polystyrène), l'entreprise devra prévoir la pose d'une double armature au niveau de la jonction.

4.6.2. Pose des chevilles par-dessus le treillis d’armature

L'entreprise prévoira le chevillage de l'isolation, en combinaison d’un encollage des panneaux, dans les cas suivants :

· Les charges au vent sont ≥ 2000 Pa

· Supports non porteurs dont la cohésion est < 0,08 N/mm²

· La résistance à la traction de l’isolant est ≤ 0,08 N/mm² (ou 80 kPa)

· Sur des supports en rénovation

· Supports avec résidus de peinture, particules, salissures ou couches d'enduit existantes

· Supports en bois (panneaux ou construction massive) - uniquement les chevilles KNAUF STR H

· En plafond

· L’écart de planéité du support est > 15 mm/2 m avec un désaffleurement < 20 mm

Les panneaux EPS seront fixés mécaniquement contre le support au moyen des chevilles adaptées au type de support. En façade et aux angles, le nombre de chevilles sera calculé en fonction de la résistance de la cheville utilisée et de la charge au vent déterminée. Dans tous les cas, les panneaux posés sous une partie horizontale (plafond) seront toujours chevillés à raison d’au moins 4 pièces/m².  Pour l'isolation des soubassements, les chevilles seront toujours fixées en-dehors de la zone enterrée.

En fonction de la hauteur du bâtiment et de sa situation géographique, Buildwise a établi un tableau reprenant une estimation des charges au vent auxquelles seraient soumises les façades d’un bâtiment à volume simple. Sur base de ce tableau et en fonction des caractéristiques des chevilles choisies, il sera possible de déterminer le nombre de chevilles à placer au m². Pour des bâtiments plus élevés (> 25 m) et/ou des volumes complexes, une étude réalisée par un bureau spécialisé sera nécessaire pour établir les efforts au vent.

4.7. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

La pose des cornières et des profilés s’effectuera obligatoirement au niveau ou au fil à plomb. Leur position sera conforme au plan ou en accord avec l’auteur de projet.

Les profilés placés en continu ne seront jamais jointifs et un espace de 5 mm devra subsister entre les différentes longueurs. L'entreprise veillera à placer les profilés parfaitement dans le prolongement les uns des autres.  

Les profilés armés disposent d’une extrémité plus longue (treillis) pour permettre le recouvrement (env. 10 cm) dans la zone de juxtaposition des profilés et assurer ainsi la continuité de l’armature.
Le collage se fera par plots uniquement. Cependant, afin de faciliter la pose, des fixations mécaniques provisoires pourront être tolérées à condition qu'elles soient retirées après durcissement du mortier de fixation.  

Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants. Les profilés d'arrêt seront, quant à eux, prévus au niveau des dormants des châssis de portes et de fenêtres, au niveau de tous les raccords à d’autres revêtements, ou encore au niveau de tout arrêt de l’enduit.

Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants. 

4.8. Pose du primer pour enduits minces

4.8.1. Application du primer Knauf PG 2

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur), on pourra appliquer le primer Knauf PG 2. Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec propre et exempt de particules instables.

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre ; afin d’éviter la ségrégation du sable de quartz.  On respectera un séchage d’au moins 24 heures avant tout recouvrement. L’enduit de finition devra être posé au plus tard 8 jours après l’application du primer.  

4.9. Pose de l'enduit de façade

4.9.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

Après le séchage du primer pour enduit mince, l’enduit de finition synthétique sera mis en œuvre exclusivement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,5 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec et avec un nombre suffisant d’hommes, afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit. Si pour une raison ou une autre le travail doit être arrêté, on évitera de stopper l’application de la finition au milieu d’une façade, mais plutôt au niveau des angles de façade pour éviter de voir les reprises. Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.

4.9.2. Pose de l'enduit de finition minéral KNAUF NOBLO

Après le séchage du primer pour enduit mince, l’enduit de finition minéral sera projeté mécaniquement ou mis en œuvre manuellement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (1,5 / 2,0 ou 3,0 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène. Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec et avec un nombre suffisant d’hommes, afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.
4.10. Pose du mortier d’armature en soubassement

Le mortier d’armature sera un mortier adapté pour les soubassements, soit le KNAUF SUPRACEM SUB, KNAUF SUPRACEM PRO ou le KNAUF SOCKEL-SM PRO. Concernant ce point, respecter les prescriptions de mise en œuvre reprises dans le paragraphe 3.2.2.

4.11. Pose de l'enduit de finition pour soubassement
Les enduits de finition ne pourront jamais être appliqués sur les surfaces directement en contact avec le sol. Ces zones seront traitées au moyen de la masse d'étanchéité jusqu'à une hauteur de 50 mm au-dessus du niveau du sol.

4.11.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKIN [( variante synthétique]

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre exclusivement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,6 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec et avec un nombre suffisant d’hommes, afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.
4.11.2. Pose de l'enduit de finition minéral KNAUF SOCKEL-SM PRO [( variante minérale à peindre]

Le lendemain de la pose du mortier d'armature KNAUF SOCKEL-SM PRO pour soubassements, une seconde couche de 2 à 3 mm du même mortier sera à nouveau appliquée. Elle sera ensuite dressée à la latte et feutrée. Cette couche ne pourra être ni lissée, ni réhumidifiée.

En finition, et après séchage suffisant des enduits (minimum 15 jours), la partie hors sol sera recouverte d'une double couche de peinture qui sera appliquée conformément aux directives du fabricant.

4.12. Pose de l'enduit d'étanchéité

4.12.1. Pose du mortier d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

Le mortier sera préalablement mélangé conformément aux instructions du fabricant. Il sera appliqué manuellement sur les surfaces situées sous le niveau fini du sol. Il sera mis en œuvre en deux passes, d'une épaisseur minimale de 2,5 mm (max. 5 mm au total), au moyen d'une brosse ou d'une truelle. Il sera appliqué directement sur le mortier d'armature pour soubassements. Ce dernier devra être sec, propre et exempt de particules instables.

La mise en œuvre de la masse d'étanchéité devra permettre d'assurer un raccord étanche avec l'étanchéité des ouvrages de fondation.
Après un temps de séchage suffisant, le mortier sera protégé au moyen d’une nappe de protection mécanique à excroissances (type PLATON) et d'un système de drainage efficace.

4.13. Peinture des enduits [( en option]

Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. Ne pas appliquer la peinture en présence d’un ensoleillement direct important, d’un risque de gel ou de température de l’air et/ou du support inférieure à + 5 °C. L'entreprise utilisera des seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. 

La peinture sera appliquée uniformément sur l'enduit complètement sec au moyen d'une brosse ou d'un rouleau à peindre. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless si le fabricant l’autorise dans la fiche technique du produit choisi. Protéger les surfaces de travail, préalablement, pendant et après les travaux de peinture, de l’humidité (pluie, …) ou d’une dessiccation trop rapide (dû à un ensoleillement direct ou au vent) au moyen de mesures appropriées (bâches, …). 

Procéder à un essai avant mise en peinture de toute la surface pour vérifier préalablement la conformité de la teinte choisie. Bien mélanger le contenu du seau avant application et mettre en œuvre la peinture uniformément, humide sur humide et sans former de raccords sur les surfaces concernées. Protéger préalablement en couvrant de manière étanche tous les éléments de façade ne devant pas être mis en peinture (seuil de fenêtre, châssis, terrasse, …).

4.13.1. Application de la peinture synthétique améliorée pour façade KNAUF MINEROL 

La peinture est prête à l’emploi et teintée en usine. Elle sera mise en œuvre à la brosse ou au rouleau. Appliquer une couche de fond, diluée avec max. 10 % d’eau claire, sur l’enduit de finition sec et suffisamment durci. Après un délai minimal de 24 h, appliquer une deuxième couche sur le support en une couche suffisamment couvrante, uniforme et non diluée. Une dilution de maximum 5 % est toutefois autorisée.
4.13.2. Application de la peinture minérale pour façade KNAUF SKAP PROTECT
La peinture est prête à l’emploi et teintée en usine. Dans le cas d'un nouvel enduit de teinte uniforme en façade, l'application d'une seule couche de peinture sera généralement suffisante. En rénovation ou dans le cas de supports de teinte différente, l'entreprise devra prévoir l'application de deux couches de peinture. Si nécessaire, la peinture peut être diluée selon les informations ci-dessous :

· 1ère couche : diluer la peinture avec max. 10 % d’eau claire

· 2ème couche : diluer la peinture avec max. 5 % d’eau claire

4.13.3. Application de la peinture synthétique pour soubassement Knauf FASERFARBE

La peinture sera prête à l’emploi et teintée en usine. Elle s’applique au pinceau ou à la brosse. Cette peinture devra permettre la fermeture des fissures capillaires ou de retrait d’une largeur de max. 0,2 %.  Pour des supports de teinte différente au coloris souhaité ou en rénovation, le produit sera appliqué en deux couches avec un temps d’attente entre les couches de min. 24 h en fonction des conditions météorologiques.

4.13.4. Application de la peinture synthétique pour façade KNAUF FASSADOL TSR

La peinture est prête à l’emploi et teintée en usine. Appliquer toujours le produit non dilué (une dilution de maximum 5 % est toutefois autorisée) en min. 2 couches afin d’atteindre un pouvoir couvrant maximal et obtenir une diminution suffisante du réchauffement induit par les rayons solaires. Pour des surfaces très absorbantes, il peut être nécessaire d’appliquer une première couche de base diluée avec max. 5 % d’eau claire préalablement à l’application des deux couches non diluées. Veiller à respecter un temps de séchage de min. 8 h entre les différentes couches (dans des conditions de séchages optimales, soit + 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %). La peinture est totalement sèche après 3 jours.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation

Les joints de dilatation du gros-œuvre seront obligatoirement repris dans les enduits de façade. Les détails de mise en œuvre devront être conformes aux exigences techniques du fabricant et seront soumis pour approbation à l’architecte. Ils seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt positionnés dos à dos.

Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.  

5.2. Fixation d'éléments dans la façade isolante [( pour mémoire]

L'accrochage d'objets dans la façade (luminaires, étriers de tuyaux de descente, garde-corps, boîte aux lettres, etc.) devra faire l'objet d'une étude particulière. En fonction du type d'élément et de son poids, l'entreprise fournira le modèle de blochet le mieux adapté parmi ceux proposés par le fabricant d'enduit.

Ces blochets de fixation seront encastrés dans l'isolant avant la pose du mortier d'armature. Les découpes permettant leur encastrement se feront à l’aide d’un outil approprié au type d'isolant (scie cloche pour les trous ronds et Stanley pour les plaques de montage). On évitera tout espace entre les renforts et l'isolant. 

Les éléments cylindriques seront fixés à l’aide d’une colle PU. Cette dernière sera appliquée sur tout le périmètre des blochets et à l'intérieur de l'encastrement.

Les plaques de montage pour éléments lourds seront fixées mécaniquement à l’aide des 4 chevilles prévues. Les trous de fixation seront obturés à l’aide du bâtonnet en polystyrène. L'épaisseur des plaques sera équivalente à celle de l'isolant. Pour des épaisseurs supérieures à 300 mm, l'entreprise utilisera deux éléments fixés ensemble de manière à atteindre l’épaisseur voulue.

5.2.1. Blochet à coupure thermique KNAUF ZYRILLO

Les blochets seront des éléments cylindriques de renfort et de fixation en polystyrène expansé HD. Ils seront de teinte blanche et présenteront un pourtour dentelé. 

Les cylindres de montage seront prévus dans les systèmes de façades isolantes, pour la fixation d'éléments extérieurs à suspendre (boîtes aux lettres, lampes, etc.) dont le poids sera de maximum 40 kg.

	Densité de la mousse :
	env. 170
	kg/m³

	Conductivité thermique (λ) :
	0,035
	W/m*K  

	Diamètre :
	70
	mm

	Profondeur :
	70
	mm

	Charge verticale maximale :
	40
	kg


5.2.2. Bloc de montage universel KNAUF ALU TR

Les plaques de montage se présenteront sous la forme d'éléments sandwichs parallélépipédiques composés de mousse polyuréthane rigide, d’une plaque HPL et d’une plaque en aluminium.
Elles seront prévues dans les systèmes de façades isolantes pour la fixation sans ponts thermiques de charges lourdes du type balustrades, auvent, rails, luminaires en console, panneaux publicitaires, appuis de fenêtre, etc.

Les charges maximales d'utilisation seront fonction de la nature du support et de l'épaisseur de l'élément. Elles seront conformes aux données fournies par le fabricant et reprises dans la fiche technique du produit.
	Densité de la mousse :
	env. 350
	kg/m³

	Réaction au feu :
	B2
	-

	Dimensions : 
	238 x 138
	mm

	Épaisseur :
	de 80 à 300
	mm

	Charge verticale maximale :
	En fonction du support
	-


5.2.3. Équerre de montage KNAUF ISO-CORNER

L’équerre de montage est composée de mousse polyuréthane et s’applique dans le cadre du montage de charges dans des systèmes de façades isolantes. Elle peut être montée à l’aide de fixations agréées sur des supports en béton et en maçonnerie (pleine ou creuse), avec ou sans couche d’enduit existante. Les charges sont fixées directement sur l’équerre à l’aide du set de vis agréé DELTA PT.
Avant le vissage, il est recommandé de préforer un trou de diamètre 8 mm à l’aide d’une mèche HSS, avec une profondeur de perçage de min. 40 mm. Les vis ISO-CORNER DELTA PT seront ensuite fixées sans percussion dans le trou correspondant, à l’aide d’un outil de vissage adapté.

Les charges peuvent être appliquées directement sur la surface de montage, voire jusqu‘à 20 mm de celle-ci, se distinguant par la même occasion des modes de fixation conventionnels. Il est cependant important de s‘assurer de la résistance à la compression suffisante de la couche intermédiaire.
5.2.4. Barre de fixation KNAUF ISO-BAR
La barre de fixation ISO-BAR est un élément de montage à pas métrique M12 en acier inoxydable, recouvert d’un matériau isolant à base de fibre de verre. La fixation s’effectuera à l’aide du mortier d’injection USF, aussi bien dans les supports en béton que dans les maçonneries pleines ou creuses. Cette barre permettra de fixer des éléments après la pose du système de façade isolante.

Elle permettra la fixation de charges moyennes à lourdes au travers d’un système de façade isolante, tel qu’un auvent, store, etc. Disponible en longueurs de 200, 260, 320 et 380 mm. Se référer à la fiche technique du fabricant concernant la mise en œuvre de cette barre de fixation.
5.2.5. Système KNAUF WALL-CONNECT

Le système KNAUF WALL-CONNECT permet la réalisation des raccords perpendiculaires entre un couvre-mur horizontal et un système de façade isolante. Le système se compose de 5 profilés différents en aluminium qui s’assemblent selon la situation rencontrée sur le chantier :
· Profilé en U (fermé à droite)
· Profilé en U (fermé à gauche)
· Profilé en U (ouvert des deux côtés)

· Pièce d’about gauche

· Pièce d’about droite

Préalablement à la pose du Wall-Connect, toutes les étanchéités auront été réalisées par le couvreur, tant au niveau de l’acrotère que du raccord entre le couvre-mur et la façade.
Disposer le profilé en U (avec ou sans fermeture latérale) sur la membrane d’étanchéité (recouvrant le panneau de soutien du couvre-mur), de façon que le casse-goutte situé sur la partie supérieure du profil U soit aligné avec l’enduit de façade. Si nécessaire, le profilé en U sera recoupé sur chantier pour s’adapter à la largeur du couvre-mur en place.

Veiller à laisser un espace entre l’arrière du profilé en U et le mur de façade pour pouvoir y insérer un isolant et éviter de créer un pont thermique. Après avoir déterminé la position du profilé, percer la base de ce dernier aux deux extrémités afin de le fixer mécaniquement dans le support. Le (ou les) profilé(s) d’about avec rejet d’eau sont ensuite emboités aux extrémités. Pour éviter qu’ils ne bougent par la suite, coller la face inférieure de l’about sur le profilé en U au moyen d’une colle ou d’un mastic adapté pour le collage du métal.

Pour assurer l’étanchéité du raccord, placer une bande d’étanchéité collée à la fois sur la base du profilé U et sur l’étanchéité déjà existante. Nous conseillons un recouvrement de min. 15 cm de large sur l’étanchéité existante. Cette étape est à réaliser si possible par le couvreur pour s’assurer de la bonne réalisation des étanchéités et de la compatibilité des produits utilisés.

Consulter la fiche technique du fabricant pour toutes informations complémentaires sur la mise en œuvre de cet élément.
N. et B. KNAUF & Cie SComm / CommV

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11 | Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.com | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Cie SComm / CommV

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11 | Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.com | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623

[image: image1.png][image: image2.png]