[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 5



	bestekteksten | binnenpleisters
KALKPLEISTERS 
KNAUF ROTKALK
	Reference :
	SB01-G01

	
	Version :
	1.0
	NL

	
	Pages :
	6

	
	Release date :
	03.05.2018


1. TOEPASSINGSGEBIED
1.11. Kalkpleister ROTKALK op vlakke ondergrond

Deze voorschriften van het lastenboek beschrijven de toepassing van een pleister in twee lagen op basis van kalk op verticale of horizontale wanden bestaande uit stabiele en homogene elementen. Door de aanwezigheid van kalk kan het product toegepast worden op ondergronden met een sterke of zwakke dichtheid. 
Het systeem in twee lagen bestaat uit een basispleister en een eindlaag met een effen of gestructureerde afwerking.

2. ALGEMEEN
2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende voorgeschreven materialen vormen een systeem en dienen van dezelfde fabrikant te komen. Ze zullen worden gebruikt en toegepast in overeenstemming met de voorschriften en volgens de technische fiches door deze fabrikant geleverd. 

De toleranties van de toepassing en de controlemethodes hiervan zullen in overeenstemming met de Technische Voorlichting 199 (hoofdstuk 4 en 5) en 201 van het WTCB zijn. Bij afwezigheid van andere specifieke aanbevelingen zal de « normale » afwerkingsgraad strikt van toepassing zijn.

De gipspleisters zullen beantwoorden aan de norm EN 13279-1: Gips en pleisters op basis van pleister voor het gebouw [deel 1: definitie en voorschriften]. De toepassing van deze pleisters op betonnen ondergronden zullen trouwens in overeenstemming zijn met het referentiedocument uitgaande van de BLGV (ABLG). 
2.2. Bijzondere aanbevelingen 

Pleisters kunnen pas enkel toegepast worden als het gebouw helemaal gesloten is en de door de fabrikant voorziene voorwaarden van temperatuur en hygrometrie worden bereikt. De temperatuur van het lokaal, de materialen en de ondergronden dient boven 5 °C en lager dan 30 °C te liggen. De aannemer zal verplicht zijn het vochtgehalte van de ondergrond te meten en de aanbevelingen van de fabrikant te respecteren. 

Na het aanbrengen dienen grote hygrothermische variaties te worden vermeden tijdens het in werking stellen van het verwarmings- of koelingssysteem. Een goede natuurlijke of mechanische ventilatie zal vochtafvoer mogelijk maken en zal een snelle droging van de pleisters bevorderen. Het naleven van de vereisten zal onder de verantwoordelijk van de aannemer vallen gedurende de uitvoering van de werf en onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer wanneer de onderaannemer de werf heeft verlaten. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het de plicht van de aannemer de projectontwerper daarvan te informeren die dan zijn schikkingen kan nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [( ter herinnering]

3.1.4. Kleef- en wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM

De kleef- en wapeningsmortel zal een minerale waterafstotende mortel van grijze kleur zijn. Hij zal hoofdzakelijk bestaan uit grijze cement, gebluste witte kalk, waterafstotende stoffen, speciale vezels,  gekalibreerd zand en additieven die de hechting op de ondergrond bevorderen. 

Deze mortel zal in het bijzonder voorzien zijn voor het kleven als wapeningslaag voor isolerende gevelsystemen. Hij zal eveneens geschikt zijn als hechtingslaag op weinig zuigende ondergronden. 

De eigenschappen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm EN 998-1.

	Mortelgroep :
	GP [pleistermortel gewoon gebruik]
	- 

	Drukweerstandklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	-

	Korrelgroote :
	1,0
	mm

	Volumieke massa (droge pleister) :
	ong. 1400
	kg/m³

	Drukweerstand:
	ong. 4,2
	N/mm² 

	Buigweerstand :
	ong. 2,3
	N/mm² 

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) :
	ong. 11
	- 

	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) :
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Absorptie van capillair vocht:
	klasse W2
	- 

	Brandreactie :
	klasse A1 : niet brandbaar
	- 


3.1.5. Primer KNAUF STUC-PRIMER
De primer is samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie. Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden. 

De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 of 15 kg. 

3.2. Hoekprofielen

3.2.3.Hoekprofielen in roestvrij staal KNAUF 27/27 INOX 

De hoekprofielen zullen in roestvrij staal zijn, met een dikte van 0,5 mm en koud gevormd.

Ze zullen bestemd zijn ter versterking en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10 mm. De twee kanten zullen identiek zijn en geperforeerd voor het de optimale hechting van het pleister. 

	Breedte van de zijden:
	27
	mm

	Lengte van de profielen :
	1500 tot 3000 (meerdere lengtes beschikbaar)
	mm


3.3. Stopprofielen
3.3.4. Profielen in roestvrij staal KNAUF STOPINOX

De stopprofielen zullen in roestvrije staalbladen zijn met een dikte van 0,6 mm en koud gevormd. 

Ze zullen bestemd zijn voor het verzorgd uitvlakken van bepleisterde ondergronden en voor het verwezenlijken van uitzetvoegen of verbindingen met raam- of deurkaders. De profielen zullen voorzien zijn voor een pleisterdikte van 6 tot 12 mm. De brede kant zal met ronde perforaties voorzien zijn voor de optimale hechting van het pleister. De korte kant van het 12 mm-profiel zal voorzien zijn van een druiprand. 

	Breedte van de opstaande zijde:
	6
	10
	12
	mm

	Breedte (geperforeerde zijde):
	27
	37
	40
	mm

	Lengte van de profielen:
	3000
	mm


3.4. Pleister

3.4.9. Kalkpleister KNAUF ROTKALK GRUND

Basismortel hoofdzakelijke bestaande uit kalkhydraat, kaolien, gravel, kwartszand (korrelgrootte 0 à 0,6 mm) en additieven die hem de nodige technische eigenschappen verschaffen.
De pleisters zullen in de fabriek voorgemengd zijn en bestemd om in zuiver water te worden aangemaakt. Geen enkel ander product zal mogen toegevoegd worden. Het pleister zal voorzien zijn voor een machinale of manuele verwerking. Het is geschikt voor gemiddelde diktes van 10 mm en maximum 15 mm. Het zal bestemd zijn om een vlakke afwerking te bekomen ofwel een geschuurde afwerking. Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm 

	Klasse druksterkte:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	-

	Volumieke massa (droge pleister) :
	ong. 1520
	kg/m³

	Druksterkte:
	ong. 2,6
	N/mm² 

	Buigweerstand: 
	ong. 1,0
	N/mm² 

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) :
	ong. 10
	-

	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) :
	≤ 0,67 [P = 50%] / ≤ 0,76 [P = 90%]
	W/m*K

	Brandreactie:
	klasse A1 : niet brandbaar
	-


3.4.10. Kalkpleister KNAUF ROTKALK GLÄTTE [( variante 1]
Afwerkingspleister hoofdzakelijk bestaande uit kalkhydraat, vulstoffen, cement en additieven die hem de nodige technische eigenschappen verschaffen.

De pleisters zullen in de fabriek voorgemengd zijn en bestemd om in zuiver water te worden aangemaakt. Geen enkel ander product zal mogen toegevoegd worden. Het pleister zal voorzien zijn voor een machinale of manuele verwerking. Het is geschikt voor gemiddelde diktes van 1 mm à 2 mm. Het zal verwerkt worden op het basispleister ROTKALK GRUND om een gladde afwerking te bekomen. Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm.

	Klasse druksterkte:
	CSI [van 0,4 tot 2,5 N/mm²]
	- 

	Volumieke massa (droge pleister) :
	ong. 1200
	kg/m³

	Buigweerstand: 
	ong. 1,0
	N/mm² 

	Druksterkte:
	ong. 1,8
	N/mm² 

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) :
	ong. 8
	-

	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) :
	≤ 0,47 [P = 50%] / ≤ 0,54 [P = 90%]
	W/m*K

	Brandreactie:
	klasse A1 : niet brandbaar
	-


3.4.11. Kalkpleister KNAUF ROTKALK FILZ 1 [( variante 2]
Afwerkingspleister hoofdzakelijk bestaande uit kalkhydraat, kaolien, gravel, kwartszand (korrelgrootte 1 mm) en additieven die hem de nodige technische eigenschappen verschaffen.

De pleisters zullen in de fabriek voorgemengd zijn en bestemd om in zuiver water te worden aangemaakt. Geen enkel ander product zal mogen toegevoegd worden. Het pleister zal voorzien zijn voor een machinale of manuele verwerking. Het is geschikt voor gemiddelde diktes van 1 à 2 mm. Het zal verwerkt worden op het basispleister ROTKALK GRUND om een geschuurde afwerking te bekomen. Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm. 

	Type pleister :
	CS I [van 0,4 tot 2,5 N/mm²]
	-

	Volumieke massa (droge pleister) :
	ong. 1400
	kg/m³

	Druksterkte:
	ong. 2,4
	N/mm² 

	Buigweerstand: 
	ong. 1,6
	N/mm² 

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) :
	ong. 9
	- 

	Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) :
	≤ 0,47 [P = 50%] / ≤ 0,54 [P = 90%]
	W/m*K

	Brandreactie:
	klasse A1 : niet brandbaar
	-


3.5. Wapening 

3.5.2. Wapening voor pleisters KNAUF AUTEX 

De wapening zal bestaan uit een glasvezelweefsel van rood-witte kleur. Ze zal speciaal ontwikkeld zijn voor het gebruik bij pleisters op basis van cement of kalk en voor binnen- en buitentoepassingen. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Ze zal in rollen geleverd worden.
	Maaswijdte :
	6,5 x 7
	mm

	Gewicht :
	ong. 200
	g/m²

	Treksterkte (2 richtingen) :
	ong. 2400
	N/50 mm  

	Breedte van de rollen :
	1000
	mm

	Lengte van de rollen:
	50
	m


4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL
4.1. Voorbereiding van de ondergrond

De staat van de ondergrond zal vooraf worden nagekeken om alle eventuele vreemde voorwerpen te verwijderen zoals nagels, stukken hout, blokkelen of andere onverenigbare voorwerpen die een verstoring in het pleister kunnen scheppen. De ondergrond zal daarna stofvrij gemaakt worden door eenvoudig borstelen. Vlakke betonnen oppervlakken zullen geschuurd worden met behulp van een stalen borstel en gereinigd met zuiver water. De ondergrond zal in alle gevallen droog moeten zijn alvorens het verderzetten van de werken. 

Er zal bijzondere aandacht moeten gegeven worden aan heterogene, onstabiele ondergronden of deze die niet overeenkomstig zijn met de richtlijnen van de fabrikant. Bij aanwezigheid van oude pleisters of ondergronden die belangrijke oneffenheden, een hoge vochtigheidsgraad of verdachte sporen vertonen (ontkistingsolie, scheidingsstoffen, roet, verf, ongebluste kalk, ammoniak, dolomiet, salpeter, ijzeroxide, nitraten, hygroscopische zouten of andere) zal de aannemer contact opnemen met de fabrikant of de projectontwerper teneinde een technische oplossing te overwegen. In alle gevallen zullen eventuele verflagen tot op de ondergrond verwijderd of gezandstraald moeten worden.

4.2. Voorafgaande behandeling van de ondergronden [( ter herinnering]

De onderneming zal de verantwoordelijkheid dragen de absorptie van de ondergrond na te kijken, overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en hem te behandelen met de aangepaste primer. 

4.2.3. Aanbrengen van een hechtingsmortel KNAUF SUPRACEM
Vlakke en/of weinig absorberende ondergronden zoals glad beton, spanbeton, breedvloerplaten, vlakke betonelementen of elke andere ondergrond waarvan het oppervlak een risico kan zijn, zullen met een aangepaste hechtingsmortel behandeld worden. De hechtingsmortel zal machinaal kunnen gespoten worden of manueel worden aangebracht. De vers aangebrachte mortel met een dikte van ongeveer 5 mm zal horizontaal gekamd worden met behulp van een pleisterkam. Er zal een droogtijd van minimum 1 dag per mm dikte in acht worden genomen voor elke latere bedekking. In elk geval zal de aannemer moeten wachten tot de mortel aan de oppervlakte uitgehard en uitgedroogd is. 

4.2.4. Aanbrengen van primer KNAUF STUC-PRIMER
Sterk absorberende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteenblokken, sterk zuigende bakstenen of oude metselwerken zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product zal vooraf gemengd en verdund worden met water (1/1 tot 1/3). 
Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister. De bevochtiging van de ondergrond in plaats van een behandeling die de absorptie beperkt zal verboden zijn. 

4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen 

De metalen profielen zullen aan de ondergrond bevestigd worden met behulp van een pleistermortel over de gehele hoogte van de te bepleisteren wand aangebracht. Ze zullen perfect loodrecht geplaatst worden en haaks vastgemaakt. 

De hoekprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden wanneer de verbinding tussen twee wanden, verticaal of horizontaal een uitstekende hoek vormen. De stopprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden bij de verbindingen tussen de bepleisterde zone en alle materiaal anders dan gips (vb. : raam- en deurwerken, betegelde oppervlakken, enz.). Ze zullen eveneens dienen om uitzetvoegen te creëren. 

4.4. Bepleistering

4.4.9. Aanbrengen van het basispleister ROTKALK GRUND
Het basispleister zal manueel of machinaal aangebracht worden in één enkele laag met een gemiddelde dikte van 10 tot 15 mm maximum. Het zal vooraf met zuiver water gemengd worden zonder toevoeging van additieven. Het zal helemaal vlak gemaakt worden, dan geschuurd op het ogenblik van zijn verharding om een betere hechting van de afwerking te bekomen.

Voor grotere diktes (van 15 tot 40 mm) zal het pleister in opeenvolgende lagen van max.15 mm aangebracht worden. Tussen elke laag zal het verse pleister horizontaal gekamd worden met een pleisterkam. Een droogtijd van min. 1 dag zal in acht genomen worden. Men zal rekening moeten houden met een droogtijd van 1 week per cm dikte vóór elke latere afwerking.

Tijdens het aanbrengen van dikke lagen basispleister, of in combinatie met het gladde eindlaagpleister, zal het verplicht zijn de basislaag te wapenen door middel van een glasvezelwapening bestendig tegen mortel en kalk. De wapening zal in het bovenliggende een derde deel van het pleister geplaatst worden. 

4.4.10. Aanbrengen van het  ROTKALK GLATTE / ROTKALK FILZ 1
Het afwerkingspleister zal vervolgens aangebracht worden na een voldoende droogtijd van de basislaag (van 1 tot 3 dagen naargelang de dikte). Het zal manueel aangebracht worden in twee beurten van 1 à 2 mm dikte. Tussen deze twee beurten zal een droogtijd van ongeveer 3 uur in acht genomen worden. Het oppervlak van het gladde afwerkingspleister zal vervolgens gepolijst worden naargelang de gewenste afwerkingsgraad. Het oppervlak van het gestructureerde afwerkingspleister zal vlak gezet worden naargelang de gewenste afwerking. 

Pleister dat begint te drogen kan niet meer terug aangemaakt of gebruikt worden. Tijdens de afwerkingswerken zal het pleistervet van het polijsten verwijderd worden en niet uitgestreken op het oppervlak.

4.5. Plaatsen van synthetische wapeningen 

De toepassing van een wapening is aan te raden, en zal in dit geval door de onderneming voorzien en aangebracht worden op alle plaatsen die latere problemen zouden kunnen veroorzaken (slecht muurverband, heterogene ondergronden, verandering van materiaal, kleine scheurtjes, enz.). Naargelang het risico zal het plaatsen gedeeltelijk of volledig zijn over het oppervlak. De wapening zal in het buitenste derde deel van het pleister geplaatst worden teneinde het risico op scheurvorming te beperken. Bij onstabiele ondergronden of bij de aanwezigheid van actieve scheuren in de ondergrond zal een alternatieve oplossing (bv. mechanische wapening) ter goedkeuring aan de architect worden voorgesteld.  

4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen 

Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de uitvoering van uitzettingsvoegen. De behandeling van deze aansluiting zal overeenkomstig zijn met de technische oplossingen van de fabrikant. Deze details zullen namelijk beantwoorden aan de voorschriften betreffende de luchtdichtheid van het gebouw. 
4.6.1. Uitvoering van structurele voegen 

De pleisterwerken zullen niet ononderbroken kunnen gedaan worden indien er structurele voegen bestaan in de ruwbouw. Bij aanwezigheid van deze voegen zal de bepleisterde zone onderbroken moeten worden door het plaatsen van een uitzettingsvoeg. De aannemer zal het plaatsen van twee stopprofielen voorzien, rug aan rug geplaatst met een ruimte van ongeveer 4 mm. De ruimte tussen de profielen zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg. 

4.6.2. Uitvoering van verbindingsvoegen 

De verbindingen tussen de bepleisterde oppervlakken en de aangrenzende elementen van verschillende aard (vast raam- of deurkader, betegelde zone, enz.) zullen op dergelijke manier uitgevoerd worden dat ze elk risico van differentiële spanning, die scheuren kan voortbrengen, vermijden.

Wat deze verbindingen betreft zal de aannemer het plaatsen van een stopprofiel voorzien op ongeveer 4 mm van het aangrenzende element. De ruimte tussen het profiel en dit element zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

Als variante, en op voorstel aanvaard door de projectontwerper, zal de onderneming deze onderbreking kunnen uitvoeren door middel van een fijne uitsnijding van het pleister met een aangepast mes.

4.7. Afwerking van de pleisters

4.7.1. Behandeling voor het verven 

De pleisters zullen droog en proper moeten zijn (maximaal restvochtgehalte 1 %), en zullen voorbereid moeten worden volgens de richtlijnen opgenomen in de Technische Voorlichting 249 “Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken” van het WTCB. Ze zullen vervolgens behandeld worden met een universele grondlaag. Het product zal met een borstel onverdund op het pleister toegepast worden. De verfwerken zullen slechts kunnen starten na volledige droging van de primer.
4.7.2. Behandeling voor het betegelen 

De pleisters op basis van enkel kalk kunnen niet als ondergrond gebruikt worden voor het betegelen. 

5. BIJZONDERE POSTEN
5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie 

De gipspleisters zullen in geen geval mogen voorzien worden in zeer vochtige lokalen of lokalen met zones onderhevig aan spatwater. Ze zullen vervangen worden door een pleister op basis van cement hetgeen ter goedkeuring aan de architect zal voorgelegd worden. In dit geval zal men elk contact tussen de gipspleisters en de cementpleisters vermijden. De hoekelementen, pleistergeleiders en elk ander profiel in gegalvaniseerd staal of aluminium zullen verboden zijn ten einde hun corrosie in vochtige omgeving te vermijden.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]