[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 8



	bestekteksten | gevelpleisters
PLEISTER OP OUDE OF HETEROGENE ONDERGROND
KNAUF SKAP + MIXEM LIGHT + MIXEM VP
	Reference :
	SB02-B01

	
	Version :
	2.0
	NL

	
	Pages :
	8

	
	Release date :
	01.10.2018


1. TOEPASSINGSDOMEIN
1.8. Synthetisch pleister KNAUF SKAP 

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een synthetisch gevelpleister op oud of heterogeen metselwerk. Het eindlaagpleister is 2 mm dik. Het is gekleurd in de massa en zorgt voor een licht gestructureerd oppervlak.

2. ALGEMEEN
2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische fiches. De uitvoeringstoleranties en de controlemethodes hiervoor voldoen aan de Technische Voorlichting 209 van het WTCB.

De minerale pleistermortels beantwoorden aan de norm EN 998-1: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk [deel 1: minerale pleistermortels voor binnen- en buitentoepassingen].
De synthetische pleisters beantwoorden aan de norm EN 15824: Specificaties voor mortels voor binnen- en buitentoepassingen op basis van organische bindingsmiddelen.
2.2. Bijzondere aanbevelingen

De pleisters mogen pas verwerkt worden wanneer de door de fabrikant beschreven klimatologische omstandigheden aanwezig zijn. Tijdens de hele verwerkings- en uithardingsfase mogen de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de ondergrond en de temperatuur van het materiaal niet lager zijn dan + 5 °C en niet hoger dan + 35 °C.

Voor aanvang van de werken op de werf moeten één of meer kleur- en structuurstalen van het gekozen pleister ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect. Deze stalen worden door de aannemer in diens atelier of op de werf tot stand gebracht volgens de instructies van de projectontwerper (m.b.t. afmeting, aantal, enz.).  

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [( pro memorie]

3.1.1. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM PRO [behandeling voor gladde of weinig zuigende ondergronden]

De kleef- en wapeningsmortel is een natuurwit, vezelversterkt, waterafstotend mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn kalkhydraat, wit cement, geklasseerde kalksteenkorrels, kwartszand, speciale vezels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Het product is doorgaans bestemd om in de massa gekleurd te worden, hierbij rekening houdend met bepaalde beperkingen die zijn opgenomen in de technische fiche van de fabrikant.

Deze mortel wordt toegepast als kleef- en wapeningsmortel voor gevelisolatiesystemen en als hechtmortel bij pleistersystemen op metselwerk. De mortel is ook geschikt als sierpleister en schuurpleister voor gevels. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Mortelgroep:
	GP [pleistermortel voor algemene toepassingen]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS III [van 3,5 tot 7,5 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Korrelgrootte:
	1,0
	mm

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1400
	kg/m³

	Druksterkte:
	ca. 4,20
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 2,30
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	ca. 15
	- [EN 998-1]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	klasse W2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	klasse A2: onbrandbaar
	- [DIN 4102-1] 


3.1.3. Fixeerprimer KNAUF GRUNDOL 

De primer bestaat uit een gebruiksklare, met siloxanen versterkte, transparante vloeibare dispersie. Het product is bestemd voor de voorbehandeling van licht brokkelige of poederige oude ondergronden waarop kleef- of wapeningsmortels moeten worden aangebracht. De primer bevat geen oplosmiddelen, weekmakers en sluiervormende stoffen. Het product is waterdampdoorlatend. Verpakking: Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 10 liter.
3.1.4. Voorspuitmortel KNAUF MIXEM VP [behandeling voor oude of heterogene ondergronden]

De voorspuitmortel is een waterafstotend mineraal pleister. De mortel behoort tot de productgroep GP (volgens EN 998-1) en bestaat voornamelijk uit Portlandcement volgens DIN 1164, geklasseerde zandsoorten en toeslagstoffen. Het product is bestemd voor de voorbehandeling  van heterogene, absorberende en ruwe ondergronden. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm. 

	Mortelgroep:
	GP [pleistermortel voor algemene toepassingen]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS IV [> 6 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1800
	kg/m³

	Elasticiteitsmodulus:
	ca. 12200
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 5,80
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	ca. 21
	- [EN 998-1]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	≤ 0,83 [P = 50%] / ≤ 0,93 [P = 90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit (w):
	W2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A1
	- [EN 998-1]


3.5. Stop- en hoekprofielen

3.5.1. Inox stopprofielen KNAUF STOPINOX

De stopprofielen bestaan uit bladen in roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn bestemd voor het verzorgd afsluiten van bepleisterde oppervlakken en voor de realisatie van uitzetvoegen of aansluitingsvoegen met de kozijnen. De profielen zijn voorzien voor een pleisterdikte van 6 tot 12 mm. De grote vleugel is voorzien van ronde perforaties om het pleister optimaal te kunnen laten vloeien. De korte vleugel van het profiel van 12 mm is uitgerust met een vooruitstekende druiprand.

	Breedte van de vleugel met stoprand:
	6
	10
	12
	mm

	Breedte van de geperforeerde vleugel:
	27
	37
	40
	mm

	Lengte van de stopprofielen:
	3000
	mm


3.5.2. Inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10 

De hoekprofielen zijn van roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. Ze dienen voor de versteviging en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10  tot 12 mm. De twee vleugels zijn identiek en voorzien van perforaties zodat de mortel optimaal kan vloeien. 

	Breedte van de vleugels:
	38
	mm

	Lengte van de hoekprofielen:
	3000 
	mm


3.6. Basismortel 

3.6.1. Lichte mortel KNAUF MIXEM LIGHT 

Als basismortel wordt een waterafstotende minerale mortel gebruikt met druksterkteklasse CS II volgens de norm EN 998-1. De hoofdbestanddelen van de mortel zijn kalkhydraat volgens EN 459, Portlandcement volgens DIN 997, geklasseerde kwarts- of kalksteenkorrels van 0-1,5 mm (DIN 4226), polystyreenparels en toeslagstoffen. 

Door zijn geringe elasticiteitsmodulus kan de mortel bepaalde oppervlaktespanningen opvangen die men op heterogene ondergronden aantreft. Deze combinatie van eigenschappen laat een universeel gebruik toe en maakt deze mortel geschikt voor zowel een ondergrond met geringe weerstand zoals cellenbeton (min. klasse C4/550) als voor een ondergrond met hoge weerstand zoals zware betonblokken. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.
	Mortelgroep:
	LW [lichte pleistermortel]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS II [van 1,5 tot 5,0 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1300
	Kg/m³

	Druksterkte:
	ca. 2,50
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 1,00
	N/mm² 

	Elasticiteitsmodulus:
	ca. 4000
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	ca. 10
	- [EN 998-1]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,39 [P=50%] / ( 0,44 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	klasse W2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	klasse A1: onbrandbaar
	- [EN 998-1]


3.6.2. Basismortel voor gevelplinten KNAUF SUPRACEM SUB
De kleef- en wapeningsmortel voor gevelplinten is een grijskleurig, waterafstotend, mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn Portlandcement, waterafstotende middelen, speciale vezels, gekalibreerd zand en additieven ter verbetering van de hechting op de ondergrond.  

Deze mortel is speciaal ontworpen als mortel voor gevelplinten op gevelisolatiesystemen en traditionele gevelsystemen, als kleefmortel in de sokkelzone voor isolatiepanelen op ruwe en absorberende ondergronden of als geschuurde afwerklaag in het bereik van isolerende gevelplinten.  Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Mortelgroep:
	GP [pleistermortel voor algemene toepassingen]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS IV [( 6 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Korrelgrootte:
	1,0
	mm

	Volumieke massa van het droge pleister:
	ca. 1600
	kg/m³

	Druksterkte:
	ca. 11,4
	N/mm²

	Buigsterkte:
	ca. 4,1
	N/mm²

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	ca. 15
	- [EN 998-1]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,67 [P=50%] / ( 0,76 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	klasse W2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	klasse A2: onbrandbaar
	- [DIN 4102-1] 


3.7. Wapening

3.7.1. Wapening voor cementmortel KNAUF AUTEX 

De wapening bestaat uit een rood-wit gaasvormig glasvezelweefsel. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken moeten in overeenstemming zijn met de technische fiche van de fabrikant. De wapening wordt geleverd onder de vorm van rollen.

	Maasgrootte:
	ca. 6,5 x 7
	mm

	Gewicht:
	ca. 200
	g/m²

	Treksterkte:
	ca. 2400
	N/50 mm  

	Afmetingen (breedte x lengte):
	1 x 50
	m


3.8. Primers

3.8.1. Primer voor dunne eindlaagpleisters KNAUF PG 2

De primer is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.  De primer dient ter neutralisatie van het absorptievermogen van cementgebonden basispleisters waarop een dunpleister moet worden aangebracht. De primer verhoogt tevens de hechting van deze pleisters. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 15 kg. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm. 
3.9. Gevelpleisters

3.9.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKAP

Het product is een waterafstotend eindlaagpleister op siliconeharsbasis met een pasteuze consistentie. Het pleister wordt gekleurd in de massa. Het is samengesteld uit marmergranulaten, speciale vulstoffen en minerale pigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels, bevat geen oplosmiddelen en garandeert slagregendichtheid.  Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers. 

Dit pleister is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.
	Korrelgrootte:
	1,7
	mm

	Densiteit:
	ca. 1700
	kg/m³

	pH-waarde:
	ca. 8
	-

	Waterdoorlaatbaarheid:
	< 0,1 [klasse W3]
	kg/m².h0,5

	Sd-waarde:
	> 0,5 [klasse V2]
	m

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	7
	- 


3.10. Afwerking van sokkels

3.10.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKIN [( variant 1]
Het eindlaagpleister is een antraciet of grijs waterafstotend siliconenhars. Het is samengesteld uit acrylaten, marmer, kwarts en speciale vulstoffen gekleurd met onschadelijke en lichtechte kleurpigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels, bevat geen oplosmiddelen en garandeert slagregendichtheid. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers. 

Dit pleister is geschikt als sierpleister voor gevelplinten op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking.

Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

	Mortelgroep:
	P Org. 1
	-

	Korrelgrootte:
	1,6
	mm

	Densiteit:
	ca. 1500
	kg/m³

	Sd-waarde:
	< 0,1 
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt W:
	< 0,1
	kg/m².h0,5


3.10.2. Synthetische verf voor gevelplinten KNAUF FASERFARBE [( variant 2]
De verf is samengesteld uit siliconenhars, organische bindmiddelen, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. De verf is tevens gewapend met vezels. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van sokkelpleisters.

	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1450
	kg/m³

	Glansgraad:
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	0,12
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt W:
	< 0,03
	kg/m². √h  

	Kleur:
	keuze uit 5 kleuren uit de catalogus van de fabrikant


3.11. Dichtingspleisters 

3.11.1. Elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL-DICHT

De dichtingsmassa is een grijze, waterafstotende, minerale mortel. Het product is samengesteld uit Portlandcement, organische bindmiddelen, kwartskorrels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Deze mortel is speciaal ontworpen voor vochtwering ter hoogte van de gevelplinten en de aan spatwater onderhevige zones, alsook voor de afdichting van ingegraven bouwwerken tegen stilstaand of niet-stilstaand infiltratiewater.

	Mortelgroep:
	-
	- 

	Korrelgrootte:
	0 - 0,6
	mm

	Densiteit:
	ca. 1500
	kg/m³

	Materiaalklasse:
	B2
	-

	Belastingsklasse:
	A1 - A2
	-


3.12. Verf [( optioneel]
3.12.1. Synthetische gevelverf KNAUF EG 800 

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van metselwerk dat is bedekt met een of meerdere lagen minerale pleisters.  

	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1500
	kg/m³

	Glansgraad:
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	< 0,1
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt W:
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Kleur:
	keuze uit de catalogus van de fabrikant


3.12.2. Zelfreinigende synthetische gevelverf KNAUF AUTOL

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van gevelpleisters en maakt deze gevels zelfreinigend en sterk waterafstotend.

	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1500
	kg/m³

	Glansgraad:
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	< 0,1
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt W:
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Kleur:
	keuze uit de catalogus van de fabrikant


4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN
4.1. Voorbehandeling van de ondergrond [( pro memorie] 

De bestaande ondergrond moet volkomen stabiel zijn en blijven. Instabiele of niet-hechtende zones worden afgekapt of gedicht met een gelijkaardige mortel. 

De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van stof of andere elementen die de perfecte hechting van de pleisters kunnen verhinderen. De ondergrond mag niet onderhevig zijn aan vochtproblemen. De aannemer moet het restvochtgehalte van de ondergrond meten en moet zich houden aan de aanbevelingen van de fabrikant. Bij twijfel moet hij – alvorens te starten met de werkzaamheden op de werf – contact opnemen met de fabrikant zodat die zich kan vergewissen van de toestand.

De aannemer kan vervolgens op de ondergrond de vooraf door de projectontwikkelaar bepaalde plinthoogte traceren en uitlijnen. Is dit niet bepaald, dan bedraagt de plinthoogte 300 mm boven het afgewerkte vloerniveau. Onder deze grens maakt de aannemer uitsluitend gebruik van cementgebonden mortels of synthetische pleisters.

4.1.1. Het aanbrengen van de wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM PRO

De verwerking van de wapeningsmortel kan handmatig gebeuren of met een spuitmachine. Deze mortel moet worden aangebracht in één enkele laag met een dikte van 4 à 5 mm. Het oppervlak wordt vervolgens horizontaal gekamd met een pleisterkam. Voordat er verdere werken kunnen plaatsvinden, moet er een droogtijd in acht worden genomen van minstens 1 dag per mm dikte van de wapeningslaag. De aannemer zal in elk geval wachten tot de mortel aan het oppervlak wit geworden is.

4.1.2. Het aanbrengen van de primer voor te sterk zuigende ondergronden KNAUF NEUTRAL
De primer wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten. Het product moet worden verdund in een verhouding van één deel water voor één deel product. Er wordt een droogtijd van minstens 24 uur in acht genomen. 
4.1.3. Aanbrengen van de fixeerprimer KNAUF GRUNDOL

Poederige ondergronden worden behandeld met behulp van een gepaste primer. Het product wordt verwerkt overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. Het wordt tot verzadiging aangebracht met behulp van een penseel, kwast, roller of sproeier. In het geval van zeer poreuze oppervlakken kan men twee lagen nat in nat aanbrengen.

4.5. Het aanbrengen van de stopprofielen en hoekprofielen

Doorlopend geplaatste profielen zijn nooit sluitend en tussen de verschillende lengtes moet er 5 mm ruimte gelaten worden. De aannemer waakt erover dat de profielen perfect in elkaars verlengde geplaatst worden.  Voor de verlijming mag enkel de methode van noppenverlijming toegepast worden. Om het aanbrengen van de profielen echter te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke mechanische bevestigingen getolereerd worden op voorwaarde dat deze verwijderd worden na uitharding van de bevestigingsmortel.  

4.5.1. Het aanbrengen van de inox stopprofielen KNAUF STOPINOX
De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en hij zorgt er ook voor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn. De stopprofielen worden uitgelijnd op deze markering. De dikte van de stopprofielen stemt overeen met die van het gekozen eindlaagpleister. De stopprofielen worden voorzien ter hoogte van raam- en deurkozijnen, ter hoogte van alle verbindingen met andere bekledingen en ook overal waar het pleister stopt.

4.5.2. Het aanbrengen van de inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10 

De plaatsing van de hoekprofielen moet gebeuren met waterpas of schietlood. De positie van de profielen dient te gebeuren zoals op plan of in akkoord met de projectontwerper. De onderaannemer voorziet hoekprofielen op alle buitenhoeken van het gebouw. De hoekprofielen worden verzonken in de dikte van de basislaag en bedekt met de afwerkingslaag.

4.6. Het aanbrengen van de basismortel

4.6.1. Dunpleistersysteem 

Al naargelang de klimatologische omstandigheden kan men de ondergrond eerst bevochtigen, zonder deze zo nat te maken dat dit een negatief effect zou kunnen hebben op het absorptievermogen. De verwerking van de basismortel kan handmatig gebeuren of met een spuitmachine. Deze mortel moet worden aangebracht in één enkele laag met een dikte van 15 mm. Het pleister wordt dan met de rei in het lood gezet en geschraapt bij het uitharden. Er moet een droogtijd van minstens 2 weken (min. 1 dag per mm dikte) in acht worden genomen voordat het eindlaagpleister aangebracht kan worden.

4.6.4. Het aanbrengen in sokkelbereik voor dunpleisters

De basismortel voor gevelplinten wordt eerst en vooral tegen het metselwerk aangebracht in één laag met een dikte van 7 tot maximaal 10 mm. Deze laag wordt gewoon vlakgezet. Na een uithardingstijd van minimaal 2 dagen, zal de aannemer een tweede laag van dezelfde mortel aanbrengen in een dikte van 2 à 3 mm. Het oppervlak wordt vlakgezet en lichtjes geschaafd als voorbereiding op het aanbrengen van het eindlaagpleister.

4.7. Het aanbrengen van de wapening

4.7.2. Het aanbrengen van de wapening voor oude of heterogene ondergronden

De wapening wordt aangebracht in het bovenste derde deel van de dikte van de wapeningsmortel. Deze wordt lokaal en op het gehele geveloppervlak aangebracht. 

De wapening bestaat uit a) wapeningsstroken (ca. 300 x 500 mm) die diagonaal op de hoeken van de vensteropeningen moeten worden aangebracht en b) wapeningsgaas dat geplaatst moet worden op de gehele gevel en sokkels. Deze wapening wordt aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 

4.8. Het aanbrengen van een primer voor dunpleisters

De primer wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van het kwartszand te vermijden.  Er wordt een droogtijd van minstens 24 uur in acht genomen alvorens enige verdere lagen aan te brengen. Het eindlaagpleister moet ten laatste 8 dagen na het aanbrengen van de primer aangebracht worden.  

4.9. Het aanbrengen van het gevelpleister

4.9.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKAP

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte, maar ook afhankelijk van de klimatologische omstandigheden) en de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,7 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

Om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden, moet het – in de mate van het mogelijke – aangebracht worden bij droog weer en door voldoende aantal mensen.  De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.  
4.10. Het aanbrengen van het sokkelpleister

Eindlaagpleisters voor gevelplinten mogen nooit aangebracht worden op metselwerk dat in contact staat met de grond. Deze zones worden behandeld met een dichtingsmassa tot op een hoogte van 50 mm boven het maaiveld.

4.10.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKIN [( variant 1]
Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte) en de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister voor gevelplinten verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,6 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

Om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden, moet het – in de mate van het mogelijke – aangebracht worden bij droog weer en door voldoende aantal mensen.  De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.  
4.10.2. Het aanbrengen van de synthetische verf voor gevelplinten KNAUF FASERFARBE [( variant 2]
De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een penseel of verfrol. Al naargelang het zuigend vermogen en de temperatuur mag de verf met maximaal 5 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag nooit verdund worden.
4.11. Het aanbrengen van het dichtingspleister

4.11.1. Het aanbrengen van de elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL-DICHT
De mortel wordt eerst gemengd volgens de instructies van de fabrikant. De mortel wordt handmatig aangebracht op de oppervlakken onder het afgewerkte vloerniveau. De mortel wordt met behulp van een kwast of truweel aangebracht in twee arbeidsgangen, in een minimale dikte van 2,5 mm (maximaal 5 mm in totaal). De mortel wordt rechtstreeks op de wapeningsmortel voor gevelplinten aangebracht. Die ondergrond met wapeningsmortel moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De verwerking van de dichtingsmassa moet het mogelijk maken een dichte verbinding te maken met de afgedichte funderingen. Na voldoende droging wordt de mortel beschermd met een noppenfolie als bijkomende mechanische bescherming (type PLATON) en met een efficiënt drainagesysteem.

4.12. Het verven van pleisters [( optioneel]

Algemene voorschriften
De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. Geen verf aanbrengen bij directe zoninval, als er een risico bestaat op vorst of als de temperatuur van de lucht en de ondergrond lager is dan 5 °C. De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. 
De verf wordt met behulp van een kwast of verfrol gelijkmatig op het volledig uitgedroogde pleister aangebracht. Indien het volgens de technische fiche van het gekozen product is toegestaan door de fabrikant, kan de aannemer voor grote oppervlakken gebruik maken van een airless toestel. Werkoppervlakken moeten voor, tijdens en na de verfwerken afgeschermd worden tegen vocht (regen, …) of te snelle droging (door directe zoninval of wind). Hiervoor worden gepaste maatregelen getroffen (bv. het gebruik van zeilen, …).

Het oppervlak pas in zijn geheel verven als er een test is uitgevoerd om de conformiteit van de gekozen kleur te verifiëren. De inhoud van een emmer goed doorroeren alvorens te verven. De verf gelijkmatig en nat in nat aanbrengen zodat er geen overgangen zichtbaar zijn tussen de verschillende oppervlakken. Alle gevelelementen die niet geverfd moeten worden (vensterbank, raamkozijn, terras, …) op voorhand waterdicht afschermen.

4.12.1. Het aanbrengen van de synthetische gevelverf KNAUF EG 800
De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een kwast of verfrol. Voor grote oppervlakken kan de aannemer gebruik maken van een airless toestel. Al naargelang het zuigend vermogen en de verwerkingstemperatuur mag de verf met maximaal 20 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag met maximaal 10 % water verdund worden.

4.12.2. Het aanbrengen van de zelfreinigende synthetische gevelverf KNAUF AUTOL

De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een kwast of verfrol. Voor grote oppervlakken kan de aannemer gebruik maken van een airless toestel. Al naargelang het zuigend vermogen en de verwerkingstemperatuur mag de verf met 5 à 10 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag met maximaal 5 % water verdund worden.
5. BIJZONDERHEDEN
5.1. Uitzetvoegen

De uitzetvoegen van de ruwbouw moeten worden overgenomen in de gevelpleisters. De details van de verwerking moeten in overeenstemming zijn met de technische vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. De uitzetvoegen worden gerealiseerd met behulp van stopprofielen die met de achterzijden tegen elkaar worden geplaatst.

Diepe voegen worden gedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een afdichtende en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden.  

5.2. Ontkoppeling van de pleisters

Scheidingsvoegen worden uitgevoerd door middel van metalen stopprofielen op de verbindingen tussen de gevelbepleistering en elk ander materiaal van verschillende aard (kozijnen, dorpels, houten of metalen gevelbekledingen, gevelmetselwerk uit baksteen, enz.). Ze worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. Diepe voegen worden gedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een afdichtende en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden.

5.3. Kleuren

Voordat de in de massa gekleurde eindlaagpleisters worden geleverd, zal de aannemer maatregelen nemen om alles te bundelen in één enkele bestelling. Deze voorzorgsmaatregel zal ervoor zorgen dat eventuele verschillen in kleurschakeringen maximaal worden voorkomen. De aannemer zal tijdens de uitvoering en gedurende de uitharding van de materialen zijn werk beschutten tegen de inwerking van wind, zon en regen. Gekleurde pleisters moeten worden aangebracht overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.  

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05

IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05

IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB


[image: image1.emf][image: image2.emf]