| cahier des charges ¦ enduits intérieurs ENDUITS DE PLÂTRE MINCES KNAUF FIX & FINISH | Référence : | SB01-B02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 4 |  |
|  | Release date : | 03.05.2018 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.5. Enduit de plâtre mince FIX & FINISH

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de plâtre pelliculaire sur des parois verticales planes et homogènes (béton cellulaire, blocs silico-calcaires, enduits de plâtre existants, ...).

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

En l'absence de toute autre recommandation spécifique, le degré de finition "normal" sera de stricte application.

Les enduits de plâtre répondront à la norme EN 13279-1 : Plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment [partie 1 : définitions et prescriptions]. La mise en œuvre de ces enduits sur des supports en béton sera par ailleurs conforme au document de référence émanant de l’ABLG (BLGV).

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque le bâtiment sera complètement fermé et que les conditions de température et d'hygrométrie prévues par le fabricant seront atteintes. La température du local, des matériaux et du support devra être supérieure à 5°C et inférieure à 30°C. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant.

Une fois la mise en œuvre terminée, on évitera de créer des chocs hygrothermiques lors de la mise en marche des systèmes de chauffage ou de climatisation. Une bonne ventilation naturelle ou mécanique des locaux permettra d'évacuer l'humidité et de favoriser un séchage rapide des enduits. Le respect de ces exigences sera sous la responsabilité de l'entreprise durant le chantier et sous la responsabilité du maître d'ouvrage une fois que le sous-traitant aura quitté le chantier. Si ces conditions ne peuvent être respectées, l'entrepreneur sera tenu d’en informer l'auteur de projet qui prendra ses dispositions.

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

3.1.1. Primer KNAUF BETOKONTAKT

Le primer est composé d'une dispersion à base de matière synthétique stable aux alcalins, mélangée avec du sable de quartz et du carbonate de calcium finement broyé. Il est destiné aux travaux intérieurs pour le traitement de supports minéraux lisses et/ou peu absorbants.

Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en oeuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 5 ou 20 kg.

3.1.2. Primer KNAUF STUC-PRIMER

Le primer est composé d'une dispersion à base de matière synthétique stable aux alcalins. Il est destiné aux travaux intérieurs pour le traitement de supports minéraux très absorbants ou à absorption irrégulière.

Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en oeuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant.  Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 5 ou 15 kg.

3.1.3. Primer KNAUF APPRET UNIVERSEL

Le primer est composé d'une solution aqueuse sans solvant à haut pouvoir de pénétration à base d'une résine synthétique stable aux alcalins. Il sera destiné aux travaux intérieurs pour le traitement des supports minéraux avant finition. Il permettra de fixer les poussières et de réguler l’absorption et l'adhérence des travaux de finition. Le primer sera perméable à la diffusion de la vapeur d'eau.

Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en oeuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant.  Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 1, 5 ou 15 l.

3.2. Cornières d'angle

3.2.4. Cornières en acier galvanisé KNAUF MINICOR

Les cornières d’angle seront en acier galvanisé, d'une épaisseur de 0,5 mm et formées à froid.

Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles extérieurs, pour une épaisseur d'enduit de 2 à 3 mm. Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur des ailes : | 25 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des cornières : | 2600 | mm |

3.3. Profilés d'arrêt

3.3.3. Profilés en acier galvanisé KNAUF GALVASTOP

Les profilés d'arrêt seront en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,5 mm et formés à froid.

Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 2 à 3 mm. La grande aile sera pourvue de perforations permettant l’adhérence optimale du plâtre.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 3 | mm |
| --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | 27 | mm |
| Longueur des cornières : | 3000 | mm |

3.4. Enduit

3.4.5. Enduit de plâtre mince KNAUF FIX & FINISH

L'enduit de plâtre sera un enduit minéral à base de plâtre, se présentant sous forme de poudre blanche composée de plâtre (CaSO4, ½ H2O) et d’ajouts qui lui confèrent les propriétés techniques nécessaires.

Les plâtres sont prémélangés en usine et destinés à être gâchés dans l’eau claire. Aucun produit supplémentaire ne pourra y être ajouté.  L’enduit sera prévu pour une mise en oeuvre manuelle, pour des épaisseurs de 1,5 à 4 mm.

Il est notamment destiné à l'enduisage des blocs en silico-calcaire, en béton cellulaire, des enduits de plâtre existants, …. Il sera destiné à une finition lissée. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 1617.

| Type d'enduit : | C6 [plâtre pour enduit mince] | - |
| --- | --- | --- |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 610 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 3,0 [≥ 2,0 suivant norme] | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 1,3 [≥ 1,0 suivant norme] | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 10 | - |
| Conductivité thermique (λ) : | env. 0,34 | W/m.K |
| Réaction au feu : | classe A1 : non combustible | - |

3.5. Armature

3.5.1. Armature pour enduits de plâtre KNAUF GITEX

L'armature est composée d'une trame en fibre de verre de couleur bleue et blanche. Elle est spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de plâtre et pour des applications intérieures, et sert au renforcement local ou global de ceux-ci, ainsi qu’au renforcement des zones fragiles (maçonneries hétérogènes, fissures, saignées). La technique de mise en œuvre sera conforme à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

| Maille : | 5,5 x 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | env. 105 | g/m² |
| Résistance à la traction (2 sens) : | env. 1100 | N/50 mm |
| Largeur des rouleaux : | 100, 125, 250; 500 ou 1000 | mm |
| Longueur des rouleaux : | 100 | m |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Préparation du support

L'état du support sera préalablement inspecté de manière à retirer les éventuels corps étrangers tels que les clous, les pièces de bois, les blochets ou autres éléments incompatibles pouvant engendrer des désordres dans l'enduit.

Le support sera ensuite dépoussiéré par simple brossage. Les bétons lisses seront frottés à l'aide d'une brosse en acier et nettoyés à l'eau claire. Dans tous les cas, le support devra être sec avant la poursuite des travaux. Les surfaces en béton devront être âgées de min. 3 mois.

Les supports hétérogènes, instables ou non conformes aux directives du fabricant devront faire l'objet d'une attention particulière. En présence d'anciens enduits ou de supports présentant des irrégularités importantes, un taux d'humidité élevé ou des traces suspectes (huile de décoffrage,  agents séparateurs, suie, peinture, chaux vive, ammoniaque, dolomie, salpêtre, oxyde de fer, nitrates, sels hygroscopiques ou autres), l'entrepreneur prendra contact avec le fabricant ou l'auteur de projet afin qu'une solution technique soit envisagée. Dans tous les cas, les peintures éventuelles devront être décapées ou sablées jusqu'au support.

4.2. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

Il sera de la responsabilité de l'entreprise de vérifier l’absorption du support, conformément aux directives du fabricant, et de le traiter au moyen du primer adéquat.

4.2.1. Pose du primer KNAUF BETOKONTAKT

Les supports lisses et/ou peu absorbants tels que les bétons lisses, les bétons précontraints, les prédalles, les hourdis lisses ou tout autre support à surface à risque seront traités à l’aide du primer adéquat.

Le produit sera appliqué conformément aux directives du fabricant. Les travaux d’enduisage ne pourront débuter que lorsque le primer sera sec et non collant. Aucun dépôt de poussière ne pourra s’être formé avant la pose de l’enduit.

4.2.2. Pose du primer KNAUF STUC PRIMER

Les supports trop absorbants tels que les bétons cellulaires, les silico-calcaires, les terres cuites poreuses ou les anciennes maçonneries seront traités à l’aide du primer adéquat. Le produit sera préalablement mélangé et dilué (1/1 à 1/3) avec de l'eau.

Le produit sera appliqué conformément aux directives du fabricant. Les travaux d’enduisage ne pourront débuter qu’après séchage du produit, soit un minimum de trois heures et un maximum de trois jours. L’humidification du support au lieu d’un traitement limitant l’absorption sera interdite.

4.2.3. Pose du primer KNAUF APPRÊT UNIVERSEL

Les supports poussiéreux comme les anciennes couches d’enduit seront traîtées préalablement avec le primer adapté. Celui-ci ce est appliqué non dilué et permet de fixer la surface tout en homogénéisant le pouvoir absorbant.

Le produit sera appliqué conformément aux directives du fabricant. Les travaux d’enduisage ne pourront débuter qu’après séchage du produit, soit un minimum de trois heures et un maximum de trois jours.

4.3. Pose des cornières d'angle et des profilés d'arrêt

Les profilés métalliques seront fixés contre le support au moyen de plots de plâtre disposés sur toute la hauteur des parois à enduire. Ils seront réglés parfaitement d’aplomb et fixés d’équerre avec les surfaces qui les définissent.

Les cornières d'angle seront prévues et mises en oeuvre notamment lorsque la jonction entre deux parois, verticales ou horizontales, forme un angle sortant.

Les profilés d'arrêt seront prévus et mis en œuvre notamment aux jonctions entre la zone enduite et tout autre matériau que le plâtre (ex: châssis, surface carrelée, etc.). Ils serviront également à réaliser des joints de dilatation.

4.4. Enduisage

4.4.5. Pose de l'enduit KNAUF FIX & FINISH

L'enduit sera préalablement mélangé à de l’eau claire sans aucun apport d’additif. Il sera ensuite appliqué manuellement contre le support et dressé d'aplomb. Après une légère humidification, il sera feutré et lissé de façon parfaitement plane suivant le degré de finition souhaité.

L'enduit sera mis en œuvre en deux couches successives d'une épaisseur totale de 2 mm environ (de 1,5 à 4 mm). La seconde couche sera appliquée après un léger durcissement de la première.

Dans le cas d'une mise en œuvre monocouche, les supports très absorbants seront obligatoirement traités au moyen du primer adéquat.

Les enduits ayant fait un début de prise ne pourront être ni regâchés, ni utilisés. Lors des travaux de finition, la laitance de polissage sera éliminée et non étendue sur la surface. Après sa prise, l'enduit sera légèrement taloché puis lissé.

4.5. Pose des armatures synthétiques

Une bande d'armature est recommandée, et le cas échéant, sera mise en œuvre par l'entreprise à tous les endroits susceptibles d'engendrer des problèmes ultérieurs (mauvais appareillage, supports hétérogènes, changement de matériau, fissures légères, etc.). En fonction du type de risque, la pose sera soit locale, soit complète sur l'ensemble de la surface. L'armature sera positionnée dans la partie supérieure de l’épaisseur d’enduit afin de limiter le risque de fissuration.

Dans le cas de supports instables ou en présence de fissures actives du support, une solution alternative (p.e. armature mécanique) sera proposée pour approbation à l’architecte.

4.6. Réalisation des joints de désolidarisation

Une attention particulière sera accordée à la réalisation des joints de désolidarisation. Le traitement de ces jonctions sera conforme aux solutions techniques proposées par le fabricant. Ces détails permettront de répondre, notamment, aux impératifs liés à l'étanchéité à l'air du bâtiment.

4.6.1. Réalisation des joints structurels

Les travaux d'enduisage ne pourront être réalisés en continu si des joints structurels existent au niveau du gros-œuvre. En présence de ces joints, la zone enduite devra être interrompue par l'interposition d'un système de désolidarisation. L'entreprise prévoira la mise en œuvre de deux profilés d'arrêt fixés dos à dos à environ 4 mm d'espacement. L'écart entre les profilés sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

4.6.2. Réalisation des joints de raccord

Les raccords entre les surfaces enduites et les éléments adjacents de nature différente (dormant de châssis, zone carrelée, etc.) seront réalisés de manière à éviter tout risque de tension différentielle pouvant engendrer des fissures.

Au niveau de ces jonctions, l'entreprise prévoira la mise en œuvre d'un profilé d'arrêt fixés et positionné à environ 4 mm de l'élément adjacent. L'écart entre le profilé et cet élément sera comblé au moyen d'une bande de désolidarisation et d'un joint de finition souple.

En variante, et sur proposition acceptée par l'auteur de projet, l'entreprise pourra prévoir de réaliser cette désolidarisation moyennant une fine découpe de l’enduit à l’aide d’un couteau adéquat.

4.7. Parachèvement des enduits

4.7.1. Traitement avant peinture

Les enduits devront être propres et secs (humidité résiduelle maximale 1 %) et seront préparés selon les directives de la Note d’Information Technique 249 du CTSC « Guide de bonne pratique pour l’exécution des travaux de peinture. Ils seront ensuite traités au moyen d'un apprêt universel. Le produit sera appliqué non dilué à la brosse directement sur l'enduit. Les travaux de peinture ne pourront débuter qu'après séchage complet du primer (environ 5 heures).

Le carrelage ou autres finitions lourdes ne sont pas autorisées sur l’enduit.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Locaux fortement humides et zones de projection d'eau

Les enduits de plâtre ne pourront en aucun cas être prévus dans les locaux fortement humides ou soumis à des projections d'eau. Ils seront remplacés par un enduit à base de ciment qui sera proposé pour approbation à l’architecte. Dans ce cas, on évitera tout contact entre les enduits à base de plâtre et les cimentages. Les cornières, les guides de plafonnage et tout autre profilé en acier galvanisé ou en aluminium seront interdits afin d’éviter leur corrosion en milieu humide.