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Cahier des charges
SYSTÈMES DE CHAPE SÈCHE KNAUF BRIO EN PLAQUES DE FIBROPLÂTRE 
1.00 DISPOSITIONS PRÉALABLES 
1.01 Domaine d'application
1.01.1 Système de chape sèche en fibroplâtre [choix]
Ces spécifications de construction décrivent l'application d'une chape sèche composée d'éléments en fibroplâtre. 

1.01.2 Système de chape sèche en fibroplâtre avec une couche isolante en polystyrène EPS [choix]
Ces spécifications de construction décrivent l'application d'une chape sèche composée d'éléments en fibroplâtre. Pour améliorer les performances thermiques du système, une couche isolante en polystyrène expansé est appliquée au dos des plaques. 

1.01.3 Système de chape sèche en fibroplâtre avec une couche isolante en laine de roche MW [choix]
Ces spécifications de construction décrivent l'application d'une chape sèche composée d'éléments en fibroplâtre. Pour améliorer les performances thermiques du système et acoustique (bruits de choc), une couche isolante en laine de roche est appliquée au dos des plaques. 

1.01.4 Système de chape sèche en fibroplâtre avec une couche isolante en fibres de bois WF [choix]
Ces spécifications de construction décrivent l'application d'une chape sèche composée d'éléments en fibroplâtre. Pour améliorer les performances thermiques du système et acoustiques (bruits de choc), une couche isolante en fibres de bois est appliquée au dos des plaques. 

2.00 EXIGENCES TECHNIQUES 
2.01 Exigences esthétiques
Conformément aux directives du concepteur du projet et aux spécifications techniques du fabricant
2.02 Exigences acoustiques
Conformément aux directives du concepteur du projet et aux mesures d'isolation acoustique enregistrées par le fabricant en fonction de la configuration spécifique du système.
Indice d'amélioration de l'isolation au bruit de choc DLw selon la norme EN ISO 717-2 : de 18 à 30 dB [choix]
2.03 Exigences en matière de sécurité incendie 
Conformément aux directives du concepteur du projet et aux rapports d'essai au feu du fabricant, en fonction de la configuration spécifique du système
Résistance au feu selon la norme DIN 4102 en cas de feu par le haut : Aucune / F30 / F60 [choix]
2.04 Capacité de charge mécanique
Conformément aux directives du concepteur du projet et aux rapports d'essai du fabricant, en fonction de la configuration spécifique du système
Charge utile selon EN 1991-1-1 / DIN 1055-3 : 1 kN/m² / 2 kN/m² / 3 kN/m² / 4 kN/m² / 5 kN/m² [choix]
Charge ponctuelle selon EN 1991-1-1 / DIN 1055 3 : 1 kN / 2 kN / 3 kN / 4 kN / 5 kN [choix]
3.00 GÉNÉRALITÉS
3.01 Recommandations générales
Les différents matériaux constituent un système et doivent donc être fournis par le même fabricant. La mise en œuvre doit être conforme aux descriptions techniques du fabricant. Les normes belges et européennes en vigueur, ainsi que les recommandations et autres informations techniques du CSTC, sont d'application stricte.
3.02 Recommandations particulières
Les chapes sèches ne peuvent être construites que lorsque le gros œuvre est complètement fermé et que les conditions de température et d'humidité requises par le fabricant sont réunies. L'entrepreneur est responsable du respect de ces prescriptions. Si ces conditions ne peuvent être remplies, il en informe le maître d'ouvrage, qui prend alors les mesures appropriées. 

Lors de l'installation des éléments de chape sèche, la température de la pièce ne peut pas être inférieure à 5 °C et l'humidité relative ne peut pas dépasser 80 %. Les éléments de chape sèche doivent avoir atteint leur stabilité dimensionnelle et les conditions de température et d'humidité doivent être aussi proches que possible des conditions d'utilisation.
La mise en œuvre d’éléments de chape sèche en fibroplâtre est destinée à la finition de pièces dont l'humidité relative est inférieure à 75 %.
4.00 MATÉRIAUX
4.01 Produits de remplissage et d'égalisation
4.01.1 Égalisateur à sec
Le produit d'égalisation est constitué de perlite expansée enrobée d'anhydrite d'un diamètre compris entre 1 et 6 mm. Le produit est conditionné en sacs de 50 litres. L'utilisation de l’égalisateur à sec permet d'obtenir un produit de remplissage et d'égalisation sec qui est appliqué avant la pose de la chape sèche.
Données techniques :
Densité : environ 500 kg/m³
Conductibilité thermique λd = 0,23 W/m.K
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ = 1 - 2
Consommation : 10 litres/m² pour une épaisseur de 10 mm
4.02 Bande de désolidarisation
4.02.1 Bande d'isolation en laine minérale 
Bande de laine de verre destinée à séparer les éléments de chape sèche des cloisons autour de la chape.
Dimensions (longueur / épaisseur / hauteur) en mm : 1000 x 10 x 100 
4.03 Éléments de chape sèche
4.03.1 Éléments de chape sèche
Les éléments de chape sèche sont composés de panneaux monolithiques en fibroplâtre. Ce matériau sera composé de gypse et de fibres de cellulose fabriquées à partir de papier recyclé. Les éléments ont une épaisseur de 18 à 23 mm et sont pourvus de feuillures fraisées de 35 mm de large pour les assembler lors de la pose du système.
Données techniques :
Dimensions : 1200 x 600 mm
Type de plaque : GF-W1 selon EN 15283
Exécution des bords : 4 bords fraisés
Réaction au feu : A2-s1,d0
Poids : 23 kg / 28,6 kg [choix]
Épaisseur : 18 mm / 23 mm [choix]
4.03.2 Éléments de chape sèche EPS
Les éléments de chape sèche sont composés de panneaux monolithiques en fibroplâtre. Ce matériau sera composé de gypse et de fibres de cellulose fabriquées à partir de papier recyclé. Les éléments ont une épaisseur de 18 mm et sont pourvus de feuillures fraisées de 35 mm de large pour les assembler lors de la pose du système. Le dos des plaques est recouvert d'une couche isolante de 20 mm d'épaisseur en polystyrène expansé.
Données techniques :
Dimensions : 1200 x 600 mm
Type de plaque : GF-W1 selon EN 15283
Exécution des bords : 4 bords fraisés
Réaction au feu : E
Poids : 23,1 kg
Épaisseur : 38  (18 + 20 ) mm
4.03.3 Éléments de chape sèche MW
Les éléments de chape sèche sont composés de panneaux monolithiques en fibroplâtre. Ce matériau sera composé de gypse et de fibres de cellulose fabriquées à partir de papier recyclé. Les éléments ont une épaisseur de 18 mm et sont pourvus de feuillures fraisées de 35 mm de large pour les assembler lors de la pose du système. Le dos des plaques est recouvert d'une couche isolante de 10 mm d'épaisseur en laine minérale.
Données techniques :
Dimensions : 1200 x 600 mm
Type de plaque : GF-W1 selon EN 15283
Exécution des bords : 4 bords fraisés
Réaction au feu : A2-s1,d0
Poids : 24,7 kg
Épaisseur : 28 (18 + 10) mm
4.03.4 Éléments de chape sèche WF
Les éléments de chape sèche sont composés de panneaux monolithiques en fibroplâtre. Ce matériau sera composé de gypse et de fibres de cellulose fabriquées à partir de papier recyclé. Les éléments ont une épaisseur de 18 à 23 mm et sont pourvus de feuillures fraisées de 35 mm de large pour les assembler lors de la pose du système. Le dos des plaques est recouvert d'une couche isolante de 10 mm d'épaisseur en fibres de bois.
Données techniques :
Dimensions : 1200 x 600 mm
Type de plaque : GF-W1 selon EN 15283
Exécution des bords : 4 bords fraisés
Réaction au feu : E
Poids : 25,5 kg / 31,1 kg [choix]
Épaisseur : 28 (18+10) mm / 33 (23 + 10) mm [choix]
4.04 Colle pour les assemblages
4.04.1 Colle pour éléments de chape sèche en fibroplâtre - Colle 
La colle est destinée à l'assemblage des différents éléments de chape sèche en fibroplâtre. Il faut utiliser une colle synthétique monocomposant à base de PUR recommandée par le fabricant des plaques de fibroplâtre. 
4.05 Vis
4.05.1 Vis pour éléments de chape sèche en fibroplâtre
Les vis doivent être phosphatées, elles doivent être conformes à la norme DIN 18182 partie 2. Elles sont dotées d'une tête spéciale fraisée et rainurée de type Philips et sont destinées à fixer les plaques les unes contre les autres. Elles ont une longueur de 17 à 22 mm, en fonction de l'épaisseur des éléments. Elles sont fournies par le fabricant des éléments de chape sèche en fibroplâtre.
4.05. 2 Agrafes
Les agrafes doivent être résistantes à la corrosion et adaptées à l'assemblage éléments de chape sèche en fibroplâtre. Elles auront une longueur de 14 à 16 mm (pour les plaques de fibroplâtre de 18 mm) et de 18 à 20 mm (pour les plaques de fibroplâtre de 23 mm).
4.06 Primer pour chapes
4.06.1 Primer pour chapes sèches
Couche primaire et d'adhérence sans solvants pour réguler le pouvoir d'absorption et améliorer l'adhérence sur un sol brut. Le produit est conditionné en seaux de 5 ou 10 kg. Les domaines d'application et de mise en œuvre doivent être conformes aux directives du fabricant.
4.07 Mortier d'égalisation pour revêtements de sol souples
4.07.1 Égalisation spéciale 
Mortier d'égalisation prêt à l'emploi composé de gypse, de matières plastiques et de charges minérales. Il sera utilisé pour niveler et remplir des surfaces jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Le mortier est conditionné en sacs de 25 kg.
5.00 MISE EN ŒUVRE
5.01 Prétraitement du support
La stabilité ou la capacité de charge de la chape permet de répondre aux exigences relatives à l'utilisation des locaux, de l'exécution de la chape sèche et du revêtement de sol choisi. Les solives exposées des planchers en bois doivent être recouvertes de plaques pour obtenir une surface continue et plane. On vérifie également s'il existe une protection efficace contre l’humidité ascensionnelle et quel est le taux d'humidité du support. Si une quelconque humidité est constatée, une recherche est lancée en vue de prendre les mesures appropriées. Les planchers en contact avec le sol et les dalles de béton sont préalablement recouverts d'une feuille de PE de 0,2 mm d'épaisseur. Les bandes se chevauchent d'au moins 20 cm. 

Le support est brossé ou nettoyé à l'aide d'un aspirateur afin d'éliminer les matières étrangères qui pourraient affecter la stabilité ou les performances acoustiques de la chape. Les ouvertures sont obturées et les conduites éventuelles sont soigneusement fixées. La surface de pose doit être parfaitement plane ou elle doit être nivelée selon les directives du fabricant. Les vieux planchers en bois avec des planches de bois sont recouverts d'une feuille de carton ondulé. En fonction de l'importance des inégalités constatées, l'entrepreneur appliquera un traitement spécifique conformément au tableau ci-dessous. Ces produits sont mis en œuvre conformément aux directives et aux descriptions techniques du fabricant.
	Irrégularités de support brut

	Traitement

	≤ 20 mm
	Mortier d'égalisation 

	> 20 mm
	Égalisateur à sec


5.02 Application de produits de remplissage et d'égalisation
5.02.1 Application de l’égalisateur à sec
L'entrepreneur étale l'égalisateur à sec sur le sol, en commençant par le point le plus éloigné de la porte qui donne accès à la pièce. Le granulat est ensuite égalisé pour obtenir une surface parfaitement plane. La couche minimale de remplissage est de 20 mm. À la hauteur des éventuelles canalisations, un recouvrement de 20 mm est également maintenu. Si des couches plus épaisses sont nécessaires, l'entrepreneur doit compacter le mortier après chaque couche intermédiaire de 50 mm. Dans le cas d'épaisseurs supérieures à 100 mm ou pour des raisons de commodité de mise en œuvre, l'entrepreneur posera des plaques de recouvrement (par exemple une plaque de plâtre de 12,5 mm) qui assureront la répartition des charges futures avant la pose des éléments secs.
5.02.2 Application du mortier d'égalisation
L'entrepreneur mélangera dans une cuve, à l'aide d'un mélangeur, les deux composants du produit. Le mortier est ensuite appliqué uniformément sur le support à partir du point le plus éloigné de la porte qui donne accès à la pièce. Le produit est ensuite égalisé pour obtenir une surface parfaitement plane. La couche minimale de remplissage est de 20 mm. À la hauteur des éventuelles canalisations, un recouvrement de 20 mm est également maintenu. Si des couches plus épaisses sont nécessaires, l'entrepreneur doit compacter le mortier après chaque couche intermédiaire de 50 mm. La couche d'égalisation doit être complètement sèche avant de commencer tout autre travail. 
5.03 Placement de la bande de désolidarisation
Pour améliorer les performances acoustiques du système, l'entrepreneur collera des bandes de laine minérale sur toutes les cloisons situées sur le périmètre du plancher. Les bandes sont posées en continu, verticalement et dissocient la chape de la structure du bâtiment. L'excédent de matériau est coupé au couteau après le travail. 

5.04 Montage des panneaux
Les éléments sont placés en pose flottante. Les panneaux doivent également être posées avec un décalage minimum de 250 mm entre les joints. Les feuillures qui entrent en contact avec les cloisons autour du plancher sont coupées avec des outils appropriés à la nature des panneaux. Les raccords croisés ne sont pas permis. La largeur des panneaux le long des cloisons adjacentes ne doit pas être inférieure à 250 mm. 
Les panneaux sont posés les unes après les autres sur le support et assemblées à l'aide de la colle prescrite par le fabricant. Cette colle est appliquée sur les feuillures en deux cordons de colle parallèles ou, suivant la nature de la colle, par pulvérisation. Les éléments sont ensuite fixés entre eux à l'aide de vis ou d'agrafes (12 pièces/élément) au niveau des feuillures. Le poids du corps est utilisé comme charge pour prévenir tout mouvement ultérieur. Avant de pouvoir marcher sur la chape, un temps de séchage de 4 heures doit être respecté.
Au niveau des entre-portes, on enlève la couche d'isolation des éléments de chape sèche avec couche de polystyrène, de laine minérale ou de fibres de bois et on renforce les plaques avec une bande de panneau contreplaqué. Dans tous les cas, tous ces détails sont conformes aux recommandations du fabricant.
5.05 Application de la couche primaire
Après une durée de séchage d'au moins 24 heures, l'entrepreneur traitera la surface de la chape sèche avec un primer à haut pouvoir de pénétration qui favorise le durcissement de la couche superficielle des plaques. Ce traitement fixe les résidus de poussière, neutralise le support et améliore l'adhérence de la colle avant la pose du revêtement de sol.
6.00 MESURES DE PRÉCAUTION PARTICULIÈRES
6.01 Revêtements de sol
Une fois que la colle a durci et que le primer est complètement sec, les sols peuvent être finis avec un revêtement de sol conformément aux directives du fabricant.
Les sols carrelés (carreaux céramiques) sont limités à l'utilisation de carreaux jusqu'au format 30/30. Des formats plus grands peuvent être posés avec l’aide d’une natte de désolidarisation. Les carreaux en grès ne peuvent pas être utilisés. Lors de la pose des carreaux et afin d'éviter les infiltrations d'eau, les liaisons entre le sol et les cloisons sont pourvues d'un joint de finition étanche à élasticité permanente. 

Les parquets de petit format et les parquets mosaïques doivent être collés sur toute leur surface. L'utilisation de planches surdimensionnées destinées à être collées directement sur la chape est interdite. Dans le cas d'un sol stratifié, le poseur de parquet place un film de séparation flexible.
Les revêtements de sol fins et souples (type linoléum) et les revêtements textiles (tapis plain) nécessitent une couche d'égalisation de 2 mm d'épaisseur afin de lisser les irrégularités du support.
6.02 Joints de dilatation
Tous les joints de dilatation du bâtiment doivent être intégrés dans la réalisation de la chape. Les détails de ces joints doivent être conformes aux exigences techniques (résistance au feu et autres) du fabricant et doivent être soumis à l'approbation de l'architecte. Les éléments de chape sèche doivent être interrompus et renforcés si nécessaire. En aucun cas, les joints ne peuvent être remplis de matériau dur. 
Un ou plusieurs joints de dilatation sont également prévus dans le cas d'une application avec un système de chauffage par le sol sur des surfaces supérieures à 20 m² et aux endroits où les contraintes peuvent être concentrées. Le positionnement exact de ces joints sera indiqué sur les plans du concepteur de projet.
6.03 Traversée d'éléments
Autour de chaque élément qui pénètre la chape (colonne, poteau, etc.), un joint de dilatation d'au moins 5 mm est prévu, lequel est rempli de matériau flexible. Le sous-traitant doit se conformer à tous les détails fournis par l'architecte concernant les exigences techniques (résistance au feu et autres). Les tuyaux de chauffage sont équipés de gaines isolantes adaptées au système.
6.04 Charges ponctuelles
Si l'utilisateur prévoit certaines surcharges ponctuelles, il est conseillé de renforcer la chape. La capacité de résistance de ces renforts est examinée par l'ingénieur ou le concepteur du projet en fonction de la nature des surcharges. L'isolation des éléments de chape sèche avec une couche isolante de polystyrène ou de laine minérale est préalablement retirée et les éléments sont renforcés par un panneau contreplaqué.
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