	cahier des charges | enduits de façade
ENDUIT SUR BÉTON CELLULAIRE C2/300
KNAUF SYSTÈME MIXEM AIR
	Reference :
	SB02-A08

	
	Version :
	2.0
	FR

	
	Pages :
	6

	
	Release date :
	01.10.2018


1. DOMAINE D'APPLICATION

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de base minérale MIXEM AIR sur une maçonnerie neuve et homogène composée des blocs cellulaire d’une classe minimale C2/300 (Ytong Low energy). L'enduit est recouvert d’une finition de type KNAUF SKAP, KNAUF NOBLO ou NOBLO FILZ, KNAUF RP 240 ou KNAUF SP 260. La granulométrie peut varier de 1 à 5 mm, en fonction du type. La finition peut être teintée et sera toujours recouverte avec la peinture minérale KNAUF MINEROL, très ouverte à la diffusion de vapeur d’eau.
2. GÉNERALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 209 du CSTC.

Les mortiers d'enduits minéraux répondront à la norme EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonneries [partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs]
2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5°C et + 35°C. La protection des façades au moyen de bâches d’échafaudage est recommandée pendant toutes les phases d’application et de durcissement des enduits.
Avant le début du chantier, un ou plusieurs échantillons présentant la couleur et la structure de l’enduit choisi seront préalablement proposés à l’architecte pour approbation. Ils seront réalisés par l'entreprise en atelier ou in situ, conformément aux instructions de l'auteur de projet (dimension, nombre, etc.).  
3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Traitement préalable des supports 
3.1.2. Primer pour supports trop absorbants KNAUF NEUTRAL 

Le primer sera composé d'une dispersion de résine synthétique additionnée de matières de charge. Il sera utilisé sur des supports d'enduit au pouvoir absorbant irrégulier ou très absorbants (comme par ex. béton cellulaire, terre cuite, etc.). Il aura une consistance laiteuse blanche à l'état humide, et transparente au moment du séchage. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 litres.
3.5. Profilés d'arrêt et cornières d'angle
3.5.1. Profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX

Les profilés d'arrêt seront en feuilles d'acier inoxydable d'une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 à 12 mm. La grande aile sera pourvue de perforations rondes permettant le fluage optimal de l'enduit. L'aile courte du profilé de 12 mm sera munie d'une goulotte brise-goutte.

	Largeur de l'aile d'arrêt :
	6
	10
	12
	mm

	Largeur de l'aile perforée :
	27
	37
	40
	mm

	Longueur des cornières :
	3000
	mm


3.5.2. Cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10 
Les cornières d’angle seront en acier inoxydable, d’une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Elles seront spécialement conçues pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 à 12 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant le fluage optimal du mortier. 

	Largeur des ailes :
	38
	mm

	Longueur des cornières :
	3000 
	mm


3.6. Mortier de base 

3.6.1. Mortier allégé KNAUF MIXEM AIR 

Le mortier de base sera un mortier minéral allégé hydrofuge. Il sera principalement constitué de chaux blanche hydratée suivant DIN 1060, de ciment Portland suivant DIN 1164, de sable calibré, d’agents hydrofuges ainsi que de billes de polystyrène. 

Son module d’élasticité bas ainsi que sa résistance à la compression adaptée lui permettront de reprendre certaines tensions superficielles, le rendant ainsi spécialement conçu pour  une application sur des supports ayant une faible résistance, notamment le béton cellulaire de classe C2/300. Ses caractéristiques répondront à la norme EN 998-1 en vigueur.
	Groupe de mortier :
	LW [mortier d'enduit allégé]
	- [EN 998-1]

	Classe de résistance à la compression :
	CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm²]
	- [EN 1015-11]

	Adhérence à l’issue
	0,08 N/mm², FP = A,B ou C
	- [EN 1015-12]

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	 ( 25
	- [EN 1015-21]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,25 [P=50%] / ( 0,28 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745]

	Absorption d'eau par capillarité :
	classe W2
	- [EN 1015-18]

	Réaction au feu :
	classe A2-s1,d0 
	- [EN 13501-1]


3.7. Armature
3.7.1. Armature pour mortier de ciment KNAUF AUTEX
L'armature sera composée d'une trame en fibre de verre de couleur rouge et blanc. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

	Maille :
	env. 6,5 x 7
	mm

	Poids :
	env. 200
	g/m²

	Résistance à la traction :
	env. 2400 
	N/50 mm  

	Dimension (largeur x longueur) :
	1 x 50
	m


3.8. Primers

3.8.1. Primer pour enduits de finition minces KNAUF PG 2

Le primer sera une émulsion aqueuse contenant une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.  Il sera destiné à neutraliser le pouvoir absorbant des sous-enduits à base de ciment lors de l’application d’un enduit mince. Il permettra également d'augmenter l'adhérence de ces enduits. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 kg. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.
3.9. Enduits de façade

3.9.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de consistance pâteuse. Elle sera teintée dans la masse. Elle sera composée de granulats de marbre, de charges spéciales ainsi que de pigments minéraux. L'enduit sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi. 

Cet enduit sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

	Granulométrie :
	1,7
	mm

	Densité :
	env. 1700
	kg/m³

	Degré pH :
	env. 8
	-

	Perméabilité à l'eau :
	< 0,1 [classe W3]
	kg/m².h0,5

	Valeur Sd :
	> 0,5 [classe V2]
	m

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	7
	- 


3.9.2. Enduit de finition minéral KNAUF NOBLO

L'enduit de finition sera un mortier minéral mince hydrofuge et teinté dans la masse. Il sera principalement constitué de ciment blanc, de chaux hydratée, de granulats de marbre concassé, de pigments,  d’adjuvants et d’agents hydrofuges.  

Ce mortier sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes. Il conviendra pour une finition structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur. L’enduit est disponible dans diverses granulométries (1,5 / 2,0 / 3,0 mm) et teintes selon la carte de coloris Knauf Standard / Classic.
	Groupe de mortier :
	CR [mortier d'enduit de parement]
	- [EN 998-1] 


	Classe de résistance à la compression :
	CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm²]
	- [EN 1015-11]

	Granulométrie :
	1,5
	2,0
	3,0
	mm

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	≤ 20
	- [EN 1015-21]

	Adhérence à l’issue
	≥ 0,08 N/mm² – FP A,B ou C
	- [EN 1015-12]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745]

	Absorption d'eau par capillarité :
	classe W2
	- [EN 1015-18]

	Réaction au feu :
	Classe A1 
	- [EN 13501-1]


3.9.3. Enduit de finition minéral KNAUF NOBLO FILZ

L'enduit de finition sera un mortier minéral mince hydrofuge et teinté dans la masse. Il sera principalement constitué de ciment blanc, de chaux hydratée, de granulats de marbre concassé, de pigments,  d’adjuvants et d’agents hydrofuges.  

Ce mortier sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes. Il conviendra pour une finition talochée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur. L’enduit est disponible dans diverses granulométries (1,0 / 1,5 mm) et teintes selon la carte de coloris Knauf Standard / Classic.
	Groupe de mortier :
	CR [mortier d'enduit de parement]
	- [EN 998-1] 

	Classe de résistance à la compression :
	CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm2]
	- [EN 1015-11]

	Granulométrie :
	1,0
	1,5
	mm

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	≤ 20
	- [EN 1015-21]

	Adhérence à l’issue
	≥ 0,08 N/mm² – FP A,B ou C
	- [EN 1015-12]

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/mK
	- [EN 1745]

	Absorption d'eau par capillarité :
	classe W2
	- [EN 1015-18]

	Réaction au feu :
	Classe A1 
	- [EN 13501-1]


3.9.4. Enduit de finition minéral KNAUF RP 240

L'enduit de finition sera un mortier minéral mince hydrofuge et teinté dans la masse. Il sera principalement constitué de ciment, de chaux blanche hydratée, de granulats particulièrement calibrés, d’adjuvants, de couleurs en poudre à base de chaux et ciment résistant à la lumière et d'agents hydrofuges.

Ce mortier sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes. Il conviendra pour une finition frottée au moyen d'une taloche en plastique ou en bois. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

	Groupe de mortier :
	CR [mortier d'enduit de parement]
	- 

	Classe de résistance à la compression :
	CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm²]
	-

	Granulométrie :
	2,0
	3,0
	mm

	Masse volumique de l'enduit sec :
	env. 1400
	kg/m³

	Résistance à la compression :
	env. 1,6
	N/mm² 

	Résistance à la flexion :
	env. 3,1
	N/mm² 

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	7
	- 

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe W2
	- 

	Réaction au feu :
	Classe A1 : non combustible
	- 


3.9.5. Enduit de finition minéral KNAUF SP 260

L'enduit de finition sera un mortier minéral mince hydrofuge de teinte blanche. Il pourra être teint dans la masse ou recouvert d'une peinture dans le cas de teintes foncées. Il sera principalement constitué de ciment, de chaux blanche hydratée, de granulats concassés, d’adjuvants et d’agents hydrofuges.  

Ce mortier sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes. Il conviendra pour une finition frottée au moyen d'une taloche en caoutchouc, en plastique ou en bois. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

	Groupe de mortier :
	CR [mortier d'enduit de parement]
	- 

	Classe de résistance à la compression :
	CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm²]
	-

	Granulométrie :
	2,0
	3,0
	4,0
	mm

	Masse volumique de l'enduit sec :
	env. 1400
	kg/m³

	Résistance à la compression :
	env. 1,6
	N/mm²

	Résistance à la flexion :
	env. 3,1
	N/mm²

	Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :
	7
	- 

	Conductivité thermique (λ) :
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%]
	W/m*K

	Absorption d'eau par capillarité :
	Classe W2
	- 

	Réaction au feu :
	Classe A1 : non combustible
	- 


4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Traitement préalable des supports 

Le support devra être stable et le rester dans le temps. Les zones instables ou non adhérentes seront décapées et comblées au moyen d'un mortier de même nature. 

Le support sera propre et nettoyé de toute poussière et de toute trace de nature à empêcher la parfaite adhérence des enduits. Il ne devra pas souffrir de problèmes d'humidité. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant. De manière générale, il sera de la responsabilité de l'entreprise de vérifier l’état du support avant le début du chantier, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le rendre conforme aux directives du fabricant et aux règles de l’art.
Le MIXEM AIR ne peut pas être appliqué dans la zone de soubassement. L'entreprise procédera ainsi au tracé sur le support, et de niveau, la hauteur de soubassement préalablement déterminée par l'auteur de projet. Par défaut, cette hauteur sera de 300mm par rapport au sol fini. En dessous de cette limite, l'entreprise utilisera exclusivement des mortiers liés au ciment comme p.e. KNAUF SOCKELLUP. L’application d’enduit en soubassement requiert les mêmes exigences pour le support que celles décrites ci-dessus.
4.1.2. Pose du primer pour supports trop absorbants KNAUF NEUTRAL
Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, exempt de particules instables et propre.  Le produit sera obligatoirement dilué avec une part d’eau pour une part de produit. On respectera un séchage d’au moins 24 h. 

4.5. Pose des profilés d'arrêt et des cornières d'angle

Les profilés placés en continu ne seront jamais jointifs et un espace de  5 mm devra subsister entre les différentes longueurs. L'entreprise veillera à placer les éléments parfaitement dans le prolongement les uns des autres.  Le collage se fera par plots uniquement. Cependant, afin de faciliter la pose, des fixations mécaniques provisoires pourront être tolérées à condition qu'elles soient retirées après durcissement du mortier de fixation.  

4.5.1. Pose des profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX 
L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement préalablement déterminé. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau.

Les profilés d'arrêt seront alignés sur ce repère et la pose correspondra à celle de l'épaisseur nécessaire de l’enduit de base (min. 15 mm). Les profilés d'arrêt seront également prévus au niveau des dormants des châssis de portes et de fenêtres, au niveau de tous les raccords à d’autres revêtements, ou encore au niveau de tout arrêt de l’enduit.
4.5.2. Pose des cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10 
La pose des cornières s’effectuera obligatoirement au niveau ou au fil à plomb. Leur position sera conforme au plan ou en accord avec l’auteur de projet. Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants du bâtiment. Elles seront noyées dans l'épaisseur de la couche de base, et recouvertes par la couche de finition. 
4.6. Pose du mortier de base 
La mise en œuvre du mortier de base pourra être exécutée manuellement ou au moyen d'une machine à projeter. Ce mortier sera posé en une seule couche de min. 15 mm d'épaisseur et devra toujours être armé. L'enduit sera ensuite dressé d'aplomb avec la règle et raclé lors de son durcissement. Un temps de séchage d'un jour par mm d’épaisseur devra être respecté avant la pose de l'enduit de finition.

4.7. Pose de l'armature 
Les armatures seront posées dans le tiers supérieur de l'épaisseur du mortier de base. L’armature ne peut plus être visible et doit être recouverte avec une couche de mortier d’épaisseur suffisante (+/- 3 mm). L’armature en fibre de verre renforçant l’enduit de base recouvrira de manière suffisante et en continu les ailes de tous les profilés d’angle et d’arrêt. En complément, une armature locale sera placée au niveau des ouvertures de la façade. Cette armature sera composée de bandes d’armature (env. 300 x 500 mm) à positionner en diagonale aux angles de toutes ouvertures en façade. Cette armature sera posée conformément aux recommandations du fabricant. 
4.8. Pose du primer pour enduits minces
Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, propre et exempt de particules instables.

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation du sable de quartz. On respectera un séchage d’au moins 24 heures avant tout recouvrement. L’enduit de finition devra être posé au plus tard 8 jours après l’application du primer.   

4.9. Pose de l'enduit de façade

4.9.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,7 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.  
4.9.2. Pose de l'enduit de finition minéral KNAUF NOBLO ou NOBLO FILZ
Après le durcissement (1 jour par mm d'épaisseur) et le séchage de l’enduit de base MIXEM AIR et du primer PG 2, l’enduit de finition sera mis en œuvre manuellement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc (NOBLO) ou taloché au moyen d’une taloche avec éponge. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (1 / 1,5 / 2,0 ou 3,0 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

L’enduit sera appliqué par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  
4.9.3. Pose de l'enduit de finition minéral KNAUF RP 240

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre manuellement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite frotté au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (2,0 ou 3,0 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires ou droits qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  
4.9.4. Pose de l'enduit de finition minéral KNAUF SP 260

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre manuellement au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite frotté au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (2,0 / 3,0 ou 4,0 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  

4.12. Peinture des enduits [( en option]

Généralités

Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. Ne pas appliquer la peinture en présence d’un ensoleillement direct important, d’un risque de gel ou de température de l’air et du support inférieure à 5 °C. L'entreprise utilisera des seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. 
La peinture sera appliquée uniformément sur l'enduit complètement sec au moyen d'une brosse ou d'un rouleau à peindre. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless si le fabricant l’autorise dans la fiche technique du produit choisi. Protéger les surfaces de travail, préalablement, pendant et après les travaux de peinture, de l’humidité (pluie, …) ou d’une dessiccation trop rapide (dû à un ensoleillement direct ou au vent) au moyen de mesures appropriées (bâches, …). 
Procéder à un essai  avant mise en peinture de toute la surface pour vérifier préalablement la conformité de la teinte choisie. Bien mélanger le contenu du seau avant application et mettre en œuvre la peinture uniformément, humide sur humide sans former de raccords sur les surfaces concernées. Protéger préalablement en couvrant de manière étanche tous les éléments de façade ne devant pas être mis en peinture (seuil de fenêtre, châssis, terrasse, …).

4.12.5 Pose de la peinture minérale pour façade KNAUF MINEROL
La peinture est prête à l’emploi et pré-teintée en usine. Elle sera mise en œuvre à la brosse ou au rouleau. Appliquer une couche de fond diluée avec max. 10 % d’eau sur l’enduit de finition sec et suffisamment durci. Après un délai minimal de 24 h, appliquer une deuxième couche sur le support en une couche suffisamment couvrante, uniforme et non diluée. Une dilution de maximum 5 % est toutefois autorisée.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation

Les joints de dilatation du gros-œuvre seront obligatoirement repris dans les enduits de façade. Les détails de mise en œuvre devront être conformes aux exigences techniques du fabricant et seront soumis pour approbation à l’architecte. Ils seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt positionnés dos à dos.

Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.  

5.2. Désolidarisation de l’enduit
Les joints de désolidarisation seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt métalliques positionnés aux endroits de raccord entre l'enduit de façade et tout autre matériau de nature différente (châssis, seuils, bardage en bois ou en métal, parement en briques, etc.). Ils seront réalisés conformément aux exigences du fabricant et soumis pour approbation à l'architecte. Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.3. Coloris
Avant la livraison des enduits de finition teintés dans la masse, l'entreprise devra prendre ses dispositions pour passer une seule et unique commande. Cette précaution permettra d'éviter au maximum des éventuelles nuances du coloris. Il veillera aussi à protéger son travail du vent, du soleil et de la pluie durant l’exécution et durant le durcissement des matériaux. Les enduits colorés devront être appliqués conformément aux recommandations du fabricant.  

