| cahier des charges ¦ enduits de façade ENDUIT SUR SUPPORT ANCIEN OU HÉTÉROGÈNE KNAUF SKAP + MIXEM LIGHT + MIXEM VP | Reference : | SB02-B01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 8 |  |
|  | Release date : | 06.07.2018 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.8. Enduit synthétique KNAUFSKAP

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de façade synthétique sur une maçonnerie ancienne ou hétérogène. L'enduit de finition aura une épaisseur de 2 mm. Il sera teinté dans la masse et offrira une finition légèrement structurée.

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 209 du CSTC.

Les mortiers d'enduits minéraux répondront à la norme EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonneries [partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs]

Les enduits synthétiques répondront à la norme EN 15824 : Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs.

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5 °C et + 35 °C.

Avant le début du chantier, un ou plusieurs échantillons présentant la couleur et la structure de l’enduit choisi seront préalablement proposés à l’architecte pour approbation. Ils seront réalisés par l'entreprise en atelier ou in situ, conformément aux instructions de l'auteur de projet (dimension, nombre, etc.).

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.1. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

3.1.1. Mortier d'armature KNAUF SUPRACEM PRO [traitement pour supports lisses ou peu absorbants]

Le mortier de collage et d'armature sera un enduit minéral hydrofuge de couleur naturellement blanche, enrichi en fibres. Il sera principalement constitué de chaux hydratée, de ciment blanc, de granulats de pierre calcaire classés, de sable de quartz, de fibres spéciales, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Il sera généralement destiné à être teinté dans la masse, en tenant compte de certaines restrictions reprises sur la fiche technique du fabricant.

Ce mortier sera prévu pour le collage et comme couche d'armature pour les systèmes de façades isolantes, ainsi que comme couche d’accrochage dans les systèmes d’enduits sur maçonnerie. Il conviendra également comme couche de parement et de finition à talocher pour les façades. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Groupe de mortier : | GP [mortier d'enduit d'usage courant] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS III [de 3,5 à 7,5 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Granulométrie : | 1,0 | mm |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1400 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 4,20 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 2,30 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 15 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,47 [P=50%] /  0,54 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | classe A2 : non combustible | - [DIN 4102-1] |

3.1.3. Primer de fixation KNAUF GRUNDOL

Le primer sera composé d'une dispersion liquide transparente enrichie de siloxane et prête à l'emploi. Il sera destiné à la préparation des anciens supports légèrement friables ou pulvérulents avant la pose des mortiers de collage ou d'armature. Le primer sera exempt de solvants, de plastifiants et de substances à effet voilant. Il sera perméable à la diffusion de vapeur d'eau. Conditionnement : le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 10 litres.

3.1.4. Mortier d'accrochage KNAUF MIXEM VP [traitement pour supports anciens ou hétérogènes]

Le mortier d'accrochage sera un enduit minéral hydrofuge. Il appartiendra au groupe de produit GP (suivant EN 998-1). Il sera principalement constitué de ciment Portland suivant DIN 1164, de sables classés et d’adjuvants. Il sera destiné à la préparation de supports hétérogènes absorbants et rugueux.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Groupe de mortier : | GP [mortier d'enduit d'usage courant] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS IV [> 6 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1800 | kg/m³ |
| Module d'élasticité : | env. 12200 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 5,80 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 21 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : | ≤ 0,83 [P = 50%] / ≤ 0,93 [P = 90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité (w) : | W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | A1 | - [EN 998-1] |

3.5. Profilés d'arrêt et cornières d'angle

3.5.1. Profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX

Les profilés d'arrêt seront en feuilles d'acier inoxydable d'une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 à 12 mm. La grande aile sera pourvue de perforations rondes permettant le fluage optimal de l'enduit. L'aile courte du profilé de 12 mm sera munie d'une goulotte brise-goutte.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 6 | 10 | 12 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | 27 | 37 | 40 | mm |
| Longueur des cornières : | 3000 |  |  | mm |

3.5.2. Cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10

Les cornières d’angle seront en acier inoxydable, d’une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Elles seront spécialement conçues pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 à 12 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant le fluage optimal du mortier.

| Largeur des ailes : | 38 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des cornières : | 3000 | mm |

3.6. Mortier de base

3.6.1. Mortier allégé KNAUF MIXEM LIGHT

Le mortier de base sera un mortier minéral  hydrofugé faisant partie de la classe de résistance CS II de la norme EN 998-1. Il sera principalement constitué de chaux hydratée suivant EN 459, de ciment Portland suivant DIN 997, de granulats de quartz ou de pierre calcaire classés de 0-1,5 mm (DIN 4226), de billes de polystyrène et d’adjuvants. Son faible module d’élasticité lui permettra de reprendre certaines tensions superficielles que l’on peut rencontrer sur des supports hétérogènes. Cette combinaison lui permettra une application universelle allant du support de faible résistance tel que le béton cellulaire (classe min. C4/550)  à un support de haute résistance, tel que les blocs de béton lourd. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Groupe de mortier : | LW [mortier d'enduit allégé] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS II [de 1,5 à 5,0 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1300 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 2,50 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 1,00 | N/mm² |
| Module d'élasticité : | env. 4000 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 10 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,39 [P=50%] /  0,44 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | classe A2 : non combustible | - [EN 998-1] |

3.6.2. Mortier de base pour soubassements KNAUF SUPRACEM SUB

Le mortier de collage et d'armature pour soubassement sera un enduit minéral hydrofuge de couleur grise. Il sera principalement constitué de ciment Portland, d’agents hydrofuges, de fibres spéciales, de sable calibré et d’additifs qui en amélioreront l’adhérence au support.

Ce mortier sera spécialement conçu comme mortier de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et traditionnelles, comme mortier de collage en zone de soubassement pour panneaux isolants sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de mortier de finition talochée au niveau des soubassements isolants.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Groupe de mortier : | GP [mortier d'enduit d'usage courant] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS IV [ 6 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Granulométrie : | 1,0 | mm |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1600 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 11,4 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 4,1 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 15 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,67 [P=50%] /  0,76 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | classe A2 : non combustible | - [DIN 4102-1] |

3.7. Armature

3.7.1. Armature pour mortier de ciment KNAUF AUTEX

L'armature sera composée d'une trame en fibre de verre de couleur rouge et blanc. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

| Maille : | env. 6,5 x 7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | env. 200 | g/m² |
| Résistance à la traction : | env. 2400 | N/50 mm |
| Dimension (largeur x longueur) : | 1 x 50 | m |

3.8. Primers

3.8.1. Primer pour enduits de finition minces KNAUF PG 2

Le primer sera une émulsion aqueuse contenant une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.  Il sera destiné à neutraliser le pouvoir absorbant des sous-enduits à base de ciment lors de l’application d’un enduit mince. Il permettra également d'augmenter l'adhérence de ces enduits. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 kg. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

3.9. Enduits de façade

3.9.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de consistance pâteuse. Elle sera teintée dans la masse. Elle sera composée de granulats de marbre, de charges spéciales ainsi que de pigments minéraux. L'enduit sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi.

Cet enduit sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

| Granulométrie : | 1,7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1700 | kg/m³ |
| Degré pH : | env. 8 | - |
| Perméabilité à l'eau : | < 0,1 [classe W3] | kg/m².h0,5 |
| Valeur Sd : | > 0,5 [classe V2] | m |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | 7 | - |

3.10. Finition des soubassements

3.10.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKIN [ variante 1]

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de teinte anthracite ou grise. Il sera composé d'acrylates, de marbre, de quartz et de matières de charges spéciales colorées avec des pigments non toxiques stables à la lumière. Il sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi.

Cet enduit sera prévu comme couche de parement pour les soubassements sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

| Groupe de mortier : | P Org. 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Granulométrie : | 1,6 | mm |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d'absorption d'eau W : | < 0,1 | kg/m².h0,5 |

3.10.2. Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE [ variante 2]

La peinture sera composée de résine de silicone, de liants organiques, de pigments de couleurs, de conservateurs. Elle sera également armée de fibres. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. La peinture sera spécialement conçue pour la finition des enduits de soubassement.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1450 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | 0,12 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,03 | kg/m². √h |
| Teinte : | 5 coloris au choix suivant catalogue du fabricant |  |

3.11. Enduits d'étanchéité

3.11.1. Mortier d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

La masse d'étanchéité sera un mortier minéral hydrofuge de teinte grise. Il sera composé de ciment Portland, de liants organiques, de granulats de quartz, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Ce mortier sera spécialement conçu comme protection contre l’humidité au niveau des soubassements et des zones de projection d'eau, ainsi que pour l'étanchement par rapport aux eaux d'infiltration stagnantes et non stagnantes des ouvrages contre terre.

| Groupe de mortier : | - | - |
| --- | --- | --- |
| Granulométrie : | 0 - 0,6 | mm |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Classe de matériaux : | B2 | - |
| Classe de sollicitation : | A1 - A2 | - |

3.12. Peinture [ en option]

3.12.1. Peinture synthétique pour façades KNAUF EG 800

La peinture sera composée de résine de silicone, de dispersion acrylique, de pigments de couleurs et de conservateurs. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. Elle sera spécialement conçue pour la finition de maçonneries recouvertes d’une ou de plusieurs couches d'enduits minéraux.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Teinte : | au choix suivant catalogue du fabricant |  |

3.12.2. Peinture synthétique autonettoyante pour façades KNAUF AUTOL

La peinture sera composée de résine de silicone, de dispersion acrylique, de pigments de couleurs et de conservateurs. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine.

Elle sera spécialement conçue pour la finition des enduits de façades en leur procurant un effet autonettoyant et hydrophobe amélioré.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1.500 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Teinte : | au choix suivant catalogue du fabricant |  |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.1. Traitement préalable des supports [ pour mémoire]

Le support existant devra être et rester complètement stable. Les zones instables ou non adhérentes seront décapées et comblées au moyen d'un mortier de même nature.

Le support sera propre et nettoyé de toute poussière et de toute trace de nature à empêcher la parfaite adhérence des enduits. Il ne devra pas souffrir de problèmes d'humidité. L'entrepreneur sera tenu de mesurer l’humidité résiduelle du support et de se conformer aux recommandations du fabricant. En cas de doute, il contactera le fabricant avant le début du chantier afin de s'assurer de son état.

L'entreprise pourra ensuite tracer sur le support, et de niveau, la hauteur de soubassement préalablement déterminée par l'auteur de projet. Par défaut, cette hauteur sera de 300 mm par rapport au sol fini. En-dessous de cette limite, l'entreprise utilisera exclusivement des mortiers liés au ciment ou des enduits synthétiques.

4.1.1. Pose du mortier d'accrochage KNAUF SUPRACEM PRO

La mise en œuvre du mortier d'armature pourra être exécutée manuellement ou au moyen d'une machine à projeter.

Ce mortier sera posé en une seule couche de 4 à 5 mm d'épaisseur. La surface sera ensuite peignée horizontalement au moyen d'un peigne de plafonneur. Un temps de séchage de min. 1 jour par mm d’épaisseur devra être respecté avant la poursuite des travaux. Dans tous les cas, l'entreprise devra attendre le blanchiment du mortier en surface.

4.1.2. Pose du primer pour supports trop absorbants KNAUF NEUTRAL

Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, exempt de particules instables et propre.  Le produit sera obligatoirement dilué avec une part d’eau pour une part de produit. On respectera un séchage d’au moins 24 h.

4.1.3. Pose du primer de fixation KNAUF GRUNDOL

Les supports pulvérulents seront traités à l’aide du primer adéquat. Le produit sera mis en œuvre conformément aux directives du fabricant. Il sera appliqué à refus au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. En présence de surfaces très poreuses, on pourra prévoir deux couches frais dans frais.

4.5. Pose des profilés d'arrêt et des cornières d'angle

Les profilés placés en continu ne seront jamais jointifs et un espace de  5 mm devra subsister entre les différentes longueurs. L'entreprise veillera à placer les éléments parfaitement dans le prolongement les uns des autres.  Le collage se fera par plots uniquement. Cependant, afin de faciliter la pose, des fixations mécaniques provisoires pourront être tolérées à condition qu'elles soient retirées après durcissement du mortier de fixation.

4.5.1. Pose des profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX

L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement préalablement déterminé. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau. Les profilés d'arrêt seront alignés sur ce repère. Leur épaisseur correspondra à celle de l'enduit de finition choisi. Les profilés d'arrêt seront également prévus au niveau des dormants des châssis de portes et de fenêtres, au niveau de tous les raccords à d’autres revêtements, ou encore au niveau de tout arrêt de l’enduit.

4.5.2. Pose des cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10

La pose des cornières s’effectuera obligatoirement au niveau ou au fil à plomb. Leur position sera conforme au plan ou en accord avec l’auteur de projet. Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants du bâtiment. Elles seront noyées dans l'épaisseur de la couche de base, et recouvertes par la couche de finition.

4.6. Pose du mortier de base

4.6.1. Système d'enduit mince

En fonction notamment des conditions atmosphériques, le support pourra être préalablement humidifié, mais sans pour autant le gorger totalement d'eau afin qu'il garde sa capacité d'absorption. La mise en œuvre du mortier de base pourra être exécutée manuellement ou au moyen d'une machine à projeter. Ce mortier sera posé en une seule couche de 15 mm d'épaisseur. L'enduit sera ensuite dressé d'aplomb avec la règle et raclé lors de son durcissement. Un temps de séchage de minimum 2 semaines (min. 1 jour/mm d’épaisseur) devra être respecté avant la pose de l'enduit de finition.

4.6.4. Pose en soubassement pour enduits minces

Le mortier de base pour soubassement sera tout d'abord appliqué en une couche dont l'épaisseur sera de 7 à 10 mm maximum contre la maçonnerie. Cette couche sera simplement dressée. Après un temps de durcissement de 2 jours minimum, l'entreprise appliquera une seconde couche de 2 à 3 mm du même mortier. La surface sera dressée et légèrement rabotée en préparation de la pose de la couche de finition.

4.7. Pose de l'armature

4.7.2. Pose pour supports anciens ou hétérogènes

Les armatures seront posées dans le tiers supérieur de l'épaisseur du mortier de base. Elles seront appliquées de façon locale, ainsi que sur l'entièreté de la surface.

L'armature sera composée, a) de bandes d’armature (env. 300 x 500 mm) à positionner en diagonale aux angles des baies de fenêtre, b) du treillis d'armature destiné à être placé sur l'ensemble de la façade et des soubassements. Cette armature sera posée conformément aux recommandations du fabricant.

4.8. Pose du primer pour enduits minces

Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, propre et exempt de particules instables.

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation du sable de quartz. On respectera un séchage d’au moins 24 heures avant tout recouvrement. L’enduit de finition devra être posé au plus tard 8 jours après l’application du primer.

4.9. Pose de l'enduit de façade

4.9.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,7 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.

4.10. Pose de l'enduit de soubassement

Les enduits de finition pour soubassement ne pourront jamais être appliqués sur les maçonneries contre terre. Ces zones seront traitées au moyen de la masse d'étanchéité jusqu'à une hauteur de 50 mm au-dessus du niveau du sol.

4.10.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKIN [ variante 1]

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition pour soubassement sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,6 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit. Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.

4.10.2. Pose de la peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE [ variante 2]

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche au pinceau ou au rouleau. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec un maximum de 5 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche ne sera jamais diluée.

4.11. Pose de l'enduit d'étanchéité

4.11.1. Pose du mortier d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

Le mortier sera préalablement mélangé conformément aux instructions du fabricant. Il sera appliqué manuellement sur les surfaces situées sous le niveau fini du sol. Il sera mis en œuvre en deux passes d'une épaisseur minimale de 2,5 mm (maximum 5 mm au total) au moyen d'une brosse ou d'une truelle. Il sera appliqué directement sur le mortier d'armature pour soubassements. Ce dernier devra être sec, propre et exempt de particules instables.

La mise en œuvre de la masse d'étanchéité devra permettre d'assurer un raccord étanche avec l'étanchéité des ouvrages de fondation.

Après un temps de séchage suffisant, le mortier sera protégé au moyen d’une nappe de protection mécanique à excroissances (type PLATON) et d'un système de drainage efficace.

4.12. Peinture des enduits [ en option]

Généralités

Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. Ne pas appliquer la peinture en présence d’un ensoleillement direct important, d’un risque de gel ou de température de l’air et du support inférieure à 5 °C. L'entreprise utilisera des seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte.

La peinture sera appliquée uniformément sur l'enduit complètement sec au moyen d'une brosse ou d'un rouleau à peindre. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless si le fabricant l’autorise dans la fiche technique du produit choisi. Protéger les surfaces de travail, préalablement, pendant et après les travaux de peinture, de l’humidité (pluie, …) ou d’une dessiccation trop rapide (dû à un ensoleillement direct ou au vent) au moyen de mesures appropriées (bâches, …).

Procéder à un essai  avant mise en peinture de toute la surface pour vérifier préalablement la conformité de la teinte choisie. Bien mélanger le contenu du seau avant application et mettre en œuvre la peinture uniformément, humide sur humide sans former de raccords sur les surfaces concernées. Protéger préalablement en couvrant de manière étanche tous les éléments de façade ne devant pas être mis en peinture (seuil de fenêtre, châssis, terrasse, …).

4.12.1. Pose de la peinture synthétique pour façades KNAUF EG 800

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche à la brosse ou au rouleau. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec un maximum de 20 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche pourra être diluée avec un maximum de 10 % d'eau.

4.12.2. Pose de la peinture synthétique autonettoyante pour façades KNAUF AUTOL

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche à la brosse ou au rouleau. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec une proportion de 5 à 10 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche pourra être diluée avec un maximum de 5 % d'eau.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation

Les joints de dilatation du gros-œuvre seront obligatoirement repris dans les enduits de façade. Les détails de mise en œuvre devront être conformes aux exigences techniques du fabricant et seront soumis pour approbation à l’architecte. Ils seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt positionnés dos à dos.

Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.2. Désolidarisation de l’enduit

Les joints de désolidarisation seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt métalliques positionnés aux endroits de raccord entre l'enduit de façade et tout autre matériau de nature différente (châssis, seuils, bardage en bois ou en métal, parement en briques, etc.). Ils seront réalisés conformément aux exigences du fabricant et soumis pour approbation à l'architecte. Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.3. Coloris

Avant la livraison des enduits de finition teintés dans la masse, l'entreprise devra prendre ses dispositions pour passer une seule et unique commande. Cette précaution permettra d'éviter au maximum des éventuelles nuances du coloris. Il veillera aussi à protéger son travail du vent, du soleil et de la pluie durant l’exécution et durant le durcissement des matériaux. Les enduits colorés devront être appliqués conformément aux recommandations du fabricant.