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Lastenboek
KNAUF BRIO DROOGVLOERSYSTEMEN VAN GIPSVEZELPLATEN  
1.00 VOORAFGAANDE BEPALINGEN 

1.01 Toepassingsgebied

1.01.1 Droogvloersysteem van gipsvezel [keuze]
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de toepassing van een droogvloer samengesteld uit gipsvezelelementen. 

1.01.2 Droogvloersysteem van gipsvezel met isolatielaag van polystyreen EPS [keuze]
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de toepassing van een droogvloer samengesteld uit gipsvezelelementen. Om de thermische prestaties van het systeem te verbeteren wordt aan de rugzijde van de platen een isolatiemat van geëxpandeerd polystyreen aangebracht. 

1.01.3 Droogvloersysteem van gipsvezel met isolatielaag van rotswol MW [keuze]
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de toepassing van een droogvloer samengesteld uit gipsvezelelementen. Om de thermische prestaties van het systeem te verbeteren wordt aan de rugzijde van de platen een isolatiemat van rotswol aangebracht. 

1.01.4 Droogvloersysteem van gipsvezel met isolatielaag van houtvezel  WF [keuze]
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de toepassing van een droogvloer samengesteld uit gipsvezelelementen. Om de thermische prestaties van het systeem te verbeteren wordt aan de rugzijde van de platen een isolatiemat van houtvezel aangebracht. 

2.00 TECHNISCHE VEREISTEN 

2.01 Esthetische vereisten

Overeenkomstig de richtlijnen van de projectontwerper en de technische voorschriften van de fabrikant
2.02 Akoestische vereisten

Overeenkomstig de richtlijnen van de projectontwerper en de geluidsisolatiemetingen geregistreerd door de fabrikant in functie van de specifieke systeemopbouw.
Verbeteringindex van de contactgeluidisolatie DLw    volgens EN ISO 717-2: van 18 tot 30 dB [keuze]
2.03 Brandveiligheidsvereisten  
Overeenkomstig de richtlijnen van de projectontwerper en de brandrapporten van de fabrikant in functie van de specifieke systeemopbouw
Brandweerstand volgens DIN 4102 met brandinslag langs boven: Geen / F30 / F60 [keuze]
2.04 Mechanische belastbaarheid

Overeenkomstig de richtlijnen van de projectontwerper en de testrapporten van de fabrikant in functie van de specifieke systeemopbouw
Gebruiksbelasting volgens EN 1991-1-1 / DIN 1055-3 :  1 kN/m² / 2 kN/m² / 3 kN/m² / 4 kN/m² / 5 kN/m² [keuze]
Puntlast volgens EN 1991-1-1 / DIN 1055 3 : 1 kN / 2 kN / 3 kN / 4 kN / 5 kN [keuze]
3.00 ALGEMEEN

3.01 Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. De toepassing moet in overeenstemming zijn met de technische beschrijvingen van de fabrikant. De van kracht zijnde Belgische en Europese normen alsook de aanbevelingen en andere technische voorlichtingen van het WTCB zijn strikt van toepassing.

3.02 Bijzondere aanbevelingen

De droogvloeren kunnen pas worden opgebouwd wanneer de ruwbouw volledig is dichtgemaakt en wanneer de door de fabrikant vereiste temperatuur- en vochtomstandigheden aanwezig zijn. Voor het naleven van deze voorschriften is de aannemer aansprakelijk. Als aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, zal hij de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen en die zal dan gepaste maatregelen nemen. 

Bij het plaatsen van de platen mag de kamertemperatuur niet lager zijn dan 5°C en de relatieve luchtvochtigheid zal maximaal 80% bedragen. De platen moeten hun maatvastheid hebben verworven en de omstandigheden wat betreft temperatuur en vochtigheidsgraad moeten zo dicht mogelijk de gebruiksomstandigheden benaderen.
De toepassing van gipsvezelplaten is geschikt voor de afwerking van ruimten met een relatieve vochtigheidsgraad van minder dan 75%.

4.00 MATERIALEN

4.01 Uitvul- en egalisatieproducten
4.01.1 Droogstorting
Het egalisatieproduct bestaat uit geëxpandeerd en met anhydriet omhuld perliet met een diameter tussen 1 en 6 mm. Het product wordt in zakken van 50 liter geleverd. Droogstorting wordt gebruikt om een droge uitvul- en egalisatiemassa te verkrijgen die wordt aangebracht voordat de droogvloer wordt gelegd.

Technische gegevens :

Dichtheid : circa 500 kg/m³

Warmtegeleidingsvermogen λd = 0,23 W/m.K

Coëfficiënt dampdiffusieweerstand μ = 1 - 2

Verbruik : 10 liter voor 10mm dikte/m²

4.02 Scheidingsband

4.02.1 Isolatieband van mineral wol 

Glaswolband bestemd om de droogvloerelementen te scheiden van de wanden rondom de vloer.

Afmetingen (Lengte / dikte / hoogte) in mm : 1000 x 10 x 100 

4.03 Droogvloerelementen

4.03.1 Droogvloerelementen

De droogvloerelementen zijn samengesteld uit monolitishe platen van gipsvezel. Dit materiaal zal bestaan uit gips en cellulosevezels vervaardigd uit kringlooppapier. De elementen hebben een dikte van 18 tot 23 mm en zijn voorzien van aangefreesde 35 mm brede  verbindingslippen om ze bij het leggen van het systeem met elkaar te verbinden.

Technische gegevens :

Afmetingen: 1200 x 600 mm
Plaattype: GF-W1 volgens EN 15283
Kantuitvoeringen: 4 ingefreesde kanten
Brandreactie: A2-s1,d0
Gewicht: 23 kg / 28,6 kg [keuze]
Dikte: 18 mm / 23 mm [keuze]
4.03.2 Droogvloerelementen   EPS

De droogvloerelementen zijn samengesteld uit monolitishe platen van gipsvezel. Dit materiaal zal bestaan uit gips en cellulosevezels vervaardigd uit kringlooppapier. De elementen hebben een dikte van 18 mm en zijn voorzien van aangefreesde, 35 mm brede verbindingslippen om ze bij het leggen van het systeem met elkaar te verbinden. De rugzijde van de  platen  wordt voorzien van een 20 mm dikke isolatiemat van geëxpandeerd polystyreen.

Technische gegevens :

Afmetingen: 1200 x 600 mm
Plaattype: GF-W1 volgens EN 15283
Kantuitvoeringen: 4 ingefreesde kanten
Brandreactie: E

Gewicht: 23,1 kg

Dikte: 28 (18 + 10) mm

4.03.3 Droogvloerelementen   MW

De droogvloerelementen zijn samengesteld uit monolitishe platen van gipsvezel. Dit materiaal zal bestaan uit gips en cellulosevezels vervaardigd uit kringlooppapier. De elementen hebben een dikte van 18 mm en zijn voorzien van aangefreesde, 35 mm brede verbindingslippen om ze bij het leggen van het systeem met elkaar te verbinden. De rugzijde van de  platen  wordt voorzien van een 10 mm dikke isolatiemat van mineraalwol.

Technische gegevens :

Afmetingen: 1200 x 600 mm
Plaattype: GF-W1 volgens EN 15283
Kantuitvoeringen: 4 ingefreesde kanten
Brandreactie: A2-s1,d0
Gewicht: 24,7 kg

Dikte: 28 (18 + 10) mm

4.03.4 Droogvloerelementen   WF

De droogvloerelementen zijn samengesteld uit monolitishe platen van gipsvezel. Dit materiaal zal bestaan uit gips en cellulosevezels vervaardigd uit kringlooppapier. De elementen hebben een dikte van 18 tot 23 mm en zijn voorzien van aangefreesde, 35 mm brede verbindingslippen om ze bij het leggen van het systeem met elkaar te verbinden. De rugzijde van de  platen  wordt voorzien van een 10 mm dikke isolatiemat van houtvezel.

Technische gegevens :

Afmetingen: 1200 x 600 mm
Plaattype: GF-W1 volgens EN 15283
Kantuitvoeringen: 4 ingefreesde kanten
Brandreactie: E

Gewicht: 25,5 kg / 31,1 kg [keuze]
Dikte: 28 (18+10) mm / 33 (23  + 10) mm [keuze]
4.04 Lijm voor de verbindingen

4.04.1 Lijm voor droogvloerelementen van gipsvezel - Lijm  
De lijm is bestemd voor het met elkaar verbinden van de diverse droogvloerelementen van gipsvezel. Er moet leen synthetische eencomponentlijm op basis van  PUR gebruikt worden die aangeraden wordt door de fabrikant van de gispvezelplaten. 
4.05 Schroeven

4.05.1 Schroeven voor droogvloerelementen van gipsvezel

De schroeven moeten gefosfateerd zijn, ze moeten voldoen aan DIN-norm 18182 deel 2. Ze hebben een speciale gefreesde  en gegroefde kop van het type Philips en zijn bestemd om platen tegen elkaar te bevestigen. Ze zijn 17 tot 22 mm lang, afhankelijk van de dikte van de elementen. Zij worden aangeleverd door de fabrikant van de gipsvezelplaten
4.05. 2 Nieten

De nieten dienen corrosiebestendig te zijn en geschikt voor de verbinding van gipsvezelplaten. Zij zullen een lengte van 14 tot 16 mm hebben (voor de gipsvezelplaten van 18 mm dikte) en 18 tot 20 mm (voor de gipsvezelplaten van 23 mm dikte).
4.06 Primer voor dekvloeren

4.06.1 Primer voor droogvloeren       

Primer en hechtingslaag zonder oplosmiddelen voor het regelen van het zuigvermogen en het verbeteren van de hechting op een ruwe vloer. Het product wordt geleverd in emmers van 5 of 10 kg. De toepassingsgebieden en de verwerking moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de fabrikant.

4.07 Egalisatiemortel voor soepele bevloeringen

4.07.1 Speciale Egalisatie 

Gebruiksklare egalisatiemortel samengesteld uit gips, kunststoffen en minerale vulstoffen. Hij zal bestemd zijn om oppervlakken met een dikte tot 15 mm te egaliseren en uit te vullen. De mortel wordt geleverd in zakken van 25 kg.

5.00 UITVOERING

5.01 Voorbehandeling van de ondergrond

De stabiliteit of het draagvermogen van de dekvloer laat toe te voldoen aan de vereisten inzake het gebruik van de ruimten, de uitvoering van de droogvloer en de gekozen bevloering. Zichtbare vloerbalken van houten vloeren moeten met platen worden bedekt om een doorlopende en vlakke ondergrond te verkrijgen. Ook wordt nagegaan of er een doeltreffende bescherming tegen opstijgend vocht aanwezig is en hoe groot de vochtigheidsgraad van de ondergrond is. Als er eventueel vochtigheid wordt vastgesteld, dan wordt een onderzoek ingesteld om aangepaste maatregelen te nemen. Vloeren in aanraking met de grond  en betonplaten worden vooraf bedekt met een 0,2 mm dik PE-folie. De banen overlappen elkaar met minstens 20 cm. 

De ondergrond wordt afgeborsteld of met de stofzuiger schoongemaakt om vreemde stoffen die de stabiliteit of de akoestische prestaties van de dekvloer kunnen aantasten te verwijderen. Openingen worden dichtgemaakt en eventuele leidingen zorgvuldig vastgemaakt. Het legvlak moet perfect vlak zijn of vlakgemaakt worden volgens de voorschriften van de fabrikant. Oude houten vloeren met houten planken worden bedekt met een folie van gegolfd karton. Afhankelijk van de grootte van de vastgestelde oneffenheden  zal de aannemer een specifieke behandeling toepassen in overeenstemming met onderstaande tabel. Deze producten worden verwerkt volgens de richtlijnen en de technische beschrijvingen van de fabrikant.

	Oneffenheden ruwe ondergrond


	Behandeling

	≤ 20 mm
	Egalisatiemortel 

	> 20mm
	Droogstorting


5.02 Aanbrengen van uitvul- en egalisatieproducten
5.02.1 Aanbrengen van de droogstorting

De aannemer strooit de droogstorting uit over de vloer, te beginnen bij de verst verwijderde plek ten aanzien van de deur die toegang biedt tot de ruimte. De korrels worden dan geëgaliseerd en dan afgereid om een perfect vlak oppervlak te verkrijgen. De minimale uitvullaag bedraagt 20 mm. Ter hoogte van eventuele leidingen wordt eveneens een bedekking van 20 mm aangehouden. Wanneer er dikkere lagen vereist zijn, zal de aannemer de mortel na elke tussenlaag van 50 mm verdichten. Bij dikten van meer dan 100 mm of om redenen van verwerkingsgemak zal de aannemer dekplaten leggen (bijvoorbeeld een    gipsplaat van 12,5 mm) die zullen zorgen voor de verdeling van de toekomstige belastingen voordat de droogelementen worden gelegd.

5.02.2 Aanbrengen van de egalisatiemortel

De aannemer zal de twee bestanddelen van het product in een kuip met een mixer vermengen. De mortel wordt vervolgens gelijkmatig op de ondergrond uitgestreken vanaf de verst verwijderde plek ten aanzien van de deur die toegang biedt tot de ruimte. Daarna wordt het product geëgaliseerd en afgereid om een perfect vlak oppervlak te verkrijgen. De minimale uitvullaag bedraagt 20 mm. Ter hoogte van eventuele leidingen wordt eveneens een bedekking van 20 mm aangehouden. Wanneer er dikkere lagen vereist zijn, zal de aannemer de mortel na elke tussenlaag van 50 mm verdichten. De egalisatielaag zal volledig droog zijn alvorens de verdere werken aan te vangen. 
5.03 Plaatsen van de scheidingsband

Om de akoestische prestaties van het systeem te verbeteren zal de aannemer banden van mineraalwol kleven op alle wanden aan de omtrek van de vloer. De banden worden doorlopend omhoog gelegd en scheiden de dekvloer van de structuur van het gebouw. Overtollig materiaal wordt na de werken met het mes weggesneden. 

5.04 Monteren van de platen

De elementen worden vlottend gelegd. De platen moeten ook geschrankt worden gelegd met een minimale verspringing van de voegen van 250 mm. De lipverbindingen die in contact komen met de wanden rondom de vloer worden versneden met gereedschap dat aangepast is aan de aard van de platen. Kruisverbindingen zijn niet toegestaan. De breedte van de platen langsheen de omgevende wanden mag niet kleiner dan 250mm zijn.  

De platen worden achtereenvolgens op de ondergrond gelegd en met elkaar verbonden met behulp van de lijm die de fabrikant heeft voorgeschreven. Deze lijm wordt in twee evenwijdige lijmrupsen op de lipverbindingen aangebracht of afhankelijk van de aard van de lijm door verstuiving aangebracht. De elementen worden vervolgens tegen elkaar bevestigd met behulp van schroeven of nieten (12 stuks/element) ter hoogte van de lipverbindingen. Het lichaamsgewicht wordt hierbij als belasting gebruikt om elke latere beweging te voorkomen. Voordat de dekvloer begaanbaar is, wordt een droogtijd van 4 uur in acht genomen.

Bij de tussendorpels ter hoogte van de deuren wordt de isolatiemat van droogvloerelementen met een laag polystyreen, mineraalwol of houtvezel weggenomen en de platen worden verstevigd met een strook multiplexplaat. Al deze details zijn in elk geval in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

5.05 Aanbrengen van de primer

Na een droogtijd van minstens 24 uur zal de aannemer het oppervlak van de droogvloer behandelen met een primer met hoog penetratievermogen die het uitharden van de oppervlaktelaag van de platen bevordert. Deze behandeling fixeert de stofresten, neutraliseert de ondergrond en verbetert de hechting van de lijm voordat de vloerbekleding wordt gelegd.

6.00 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

6.01 Bevloeringen

Na het uitharden van de lijm en nadat de primer volledig droog is kunnen de vloeren worden afgewerkt met een vloerbekleding overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikanten.

Tegelvloeren (met keraamtegels) blijven beperkt tot het gebruik van het 30/30 tegelformaat. Plaveien van gres mogen niet worden gebruikt. Bij het leggen van de tegels en om waterinsijpeling te voorkomen, worden de aansluitingen tussen vloer en wanden voorzien van een waterdichte afwerkvoeg met permanente elasticiteit. 

Kleinformaat  parketvloeren en mozaiëkparketvloeren moeten over hun gehele oppervlakte worden ingelijmd. Het gebruik van planken met te grote afmetingen bestemd om rechtstreeks op de dekvloer te worden gekleefd is verboden. Bij laminaatvloeren plaatst de vloerlegger een soepele scheidingsfolie.

Fijne en soepele bevloeringen (type linoleum) en textielbekledingen (kamerbreed tapijt) vereisen een 2 mm dikke egalisatielaag om de oneffenheden van de ondergrond weg te werken.

6.02 Uitzetvoegen

Alle uitzetvoegen van het gebouw moeten in de opbouw van de dekvloer worden overgenomen. De details van deze voegen moeten in overeenstemming zijn met de technische vereisten (brandweerstand en andere) van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. De droogvloerelementen moeten worden onderbroken en eventueel verstevigd. De voegen mogen in geen geval met hard materiaal worden opgevuld. 
Een of meer uitzetvoegen worden eveneens voorzien in het geval van een toepassing met een vloerverwarmingssysteem op vlakken groter dan 20 m en op plaatsen waar zich spanningen kunnen concentreren. De precieze plaatsing van deze voegen wordt op de plannen van de projectontwerper vermeld.

6.03 Doorvoer van elementen

Rondom elk element dat de dekvloer doorboort (kolom, paal enz.) wordt een uitzetvoeg van minstens 5 mm voorzien die met soepel materiaal wordt opgevuld. De onderaannemer moet zich houden aan alle details die de architect inzake de technische vereisten (brandweerstand en andere) levert. Verwarmingsbuizen worden voorzien van aan het systeem aangepaste isolerende kokers.

6.04 Puntlasten

Als de gebruiker bepaalde punctuele overbelastingen voorziet, is het raadzaam de dekvloer te verstevigen. De stevigheid van deze verstevigingen wordt door de ingenieur of de projectontwerper onderzocht afhankelijk van de aard van de overbelastingen. De isolatie van droogvloerelementen met een isolatielaag polystyreen of mineraalwol wordt vooraf weggenomen en de elementen worden voorafgaandelijk met behulp van een multiplexplaat verstevigd.
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