[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 2



	bestekteksten | binnenpleisters

SYNTHETISCHE DUNPLEISTERS

KNAUF GOLDSPACK
	Referentie :
	SB01-C01

	
	Versie :
	2.0
	NL

	
	Pagina’s :
	4

	
	Release date :
	03.05.2018


1. TOEPASSINGSGEBIED
1.6. Synthetisch dunpleister GOLDSPACK 

Deze voorschriften van het lastenboek beschrijven de toepassing van een synthetisch dunpleister op homogene verticale of horizontale wanden. 

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende voorgeschreven materialen vormen een systeem en dienen van dezelfde fabrikant te komen. Ze zullen worden gebruikt en toegepast in overeenstemming met de voorschriften en volgens de technische fiches door deze fabrikant geleverd. 

Bij afwezigheid van andere specifieke aanbevelingen zal de « normale » afwerkingsgraad strikt van toepassing zijn. De gipspleisters zullen beantwoorden aan de norm EN 13279-1: Gips en pleisters op basis van pleister voor het gebouw [deel 1: definitie en voorschriften]. De toepassing van deze pleisters op betonnen ondergronden zullen trouwens in overeenstemming zijn met het referentiedocument uitgaande van de BLGV (ABLG). 
2.2. Bijzondere aanbevelingen 

Pleisters kunnen pas enkel toegepast worden als het gebouw helemaal gesloten is en de door de fabrikant voorziene voorwaarden van temperatuur en hygrometrie worden bereikt. De temperatuur van het lokaal, de materialen en de ondergronden dient boven 5 °C en lager dan 30 °C te liggen. De aannemer zal verplicht zijn het vochtgehalte van de ondergrond te meten en de aanbevelingen van de fabrikant te respecteren. 

Na het aanbrengen dienen grote hygrothermische variaties te worden vermeden tijdens het in werking stellen van het verwarmings- of koelingssysteem. Een goede natuurlijke of mechanische ventilatie zal vochtafvoer mogelijk maken en zal een snelle droging van de pleisters bevorderen. Het naleven van de vereisten zal onder de verantwoordelijk van de aannemer vallen gedurende de uitvoering van de werf en onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer wanneer de onderaannemer de werf heeft verlaten. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het de plicht van de aannemer de projectontwerper daarvan te informeren die dan zijn schikkingen kan nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [( ter herinnering]

3.1.1. Primer KNAUF BETOKONTAKT

De primer zal worden samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie, kwartszand en fijngemalen calciumcarbonaat. Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van vlakke minerale ondergronden en/of weinig zuigende ondergronden. De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.  Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 of 20 kg. 

3.1.2. Primer KNAUF STUC-PRIMER

De primer zal worden samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie. Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden. De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 of 15 kg. 

3.1.3. Primer KNAUF DIEPGROND

De primer zal worden samengesteld uit een waterige oplossing zonder oplosmiddel met hoog penetratievermogen op basis van een stabiel synthetisch hars. Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van minerale ondergronden vóór de afwerking. Hij zal zorgen voor de fixatie van het fijn stof, het reguleren van de absorptie en de optimale hechting van de eindlagen. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.  Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 1 of 5 l. 

3.2. Hoekprofielen

3.2.4. Hoekprofielen in gegalvaniseerd staal KNAUF MINICOR

De hoekprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn, met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd. 

Ze zullen bestemd zijn ter versterking en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De twee kanten zullen identiek en geperforeerd zijn, voor een optimale hechting van het pleister.

	Breedte van de zijden:
	25
	mm

	Lengte van de profielen:
	2600
	mm


3.3. Stopprofielen
3.3.3. Profielen in gegalvaniseerd staal KNAUF GALVASTOP

De stopprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd. 

Ze zullen bestemd zijn voor het verzorgd uitvlakken van bepleisterde ondergronden en voor het verwezenlijken van uitzetvoegen of verbindingen met raam- of deurkaders. De profielen zullen voorzien zijn voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De brede kant zal geperforeerd zijn voor de optimale hechting van het pleister. 

	Breedte van de opstaande zijde:
	3 
	mm

	Breedte (geperforeerde zijde):
	27
	mm

	Lengte van de profielen:
	3000
	mm


3.4. Pleister

3.4.6. Synthetisch dunpleister KNAUF GOLDSPACK AIRLESS

Het pleister is een gebruiksklare synthetische pasta van witte kleur zijn. Het zal samengesteld zijn uit minerale vulstoffen (calciumcarbonaat), organische bindmiddelen en additieven. 

Het zal voorzien zijn om machinaal te spuiten, voor diktes tot 3 mm. Het zal in het bijzonder bestemd zijn voor het vullen van gaten of scheuren, voor het glad maken van ongelijke ondergronden of de afwerking van vlakke ondergronden. Het zal bestemd zijn voor een vlakke afwerking. Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm.

	Type pleister :
	-
	- 

	Volumieke massa:
	ong. 1650
	kg/m³

	pH-waarde
	ong. 8,5
	-

	Brookfield viscositeit : 
	ong. 190
	Pa.s 


4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL
4.1. Voorbereiding van de ondergrond

De staat van de ondergrond zal vooraf worden nagekeken om alle eventuele vreemde voorwerpen te verwijderen zoals nagels, stukken hout, blokkelen of andere onverenigbare voorwerpen die een verstoring in het pleister kunnen scheppen. De ondergrond zal daarna stofvrij gemaakt worden door eenvoudig borstelen. Vlakke betonnen oppervlakken zullen geschuurd worden met behulp van een stalen borstel en gereinigd met zuiver water. De ondergrond zal in alle gevallen droog moeten zijn alvorens het verderzetten van de werken. 

Er zal bijzondere aandacht moeten gegeven worden aan heterogene, onstabiele ondergronden of deze die niet overeenkomstig zijn met de richtlijnen van de fabrikant. Bij aanwezigheid van oude pleisters of ondergronden die belangrijke oneffenheden, een hoge vochtigheidsgraad of verdachte sporen vertonen (ontkistingsolie, scheidingsstoffen, roet, verf, ongebluste kalk, ammoniak, dolomiet, salpeter, ijzeroxide, nitraten, hygroscopische zouten of andere) zal de aannemer contact opnemen met de fabrikant of de projectontwerper teneinde een technische oplossing te overwegen. In alle gevallen zullen eventuele verflagen tot op de ondergrond verwijderd of gezandstraald moeten worden.

4.2. Voorafgaande behandeling van de ondergronden [( ter herinnering]

De onderneming zal de verantwoordelijkheid dragen de absorptie van de ondergrond na te kijken, overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en hem te behandelen met de aangepaste primer. 

4.2.1. Aanbrengen van primer KNAUF BETOKONTAKT

Vlakke en/of weinig absorberende ondergronden zoals glad beton, spanbeton, breedvloerplaten, vlakke betonelementen of elke andere ondergrond waarvan het oppervlak een risico kan zijn, zullen met een aangepaste primer behandeld worden. 
Het product zal aangebracht worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer de primer droog is en niet plakkerig. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister. 

4.2.2. Aanbrengen van primer KNAUF STUC PRIMER

Sterk absorberende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteenblokken, sterk zuigende bakstenen of oude metselwerken zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product zal vooraf gemengd en verdund worden met water (1/1 tot 1/3). 
Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister. De bevochtiging van de ondergrond in plaats van een behandeling die de absorptie beperkt zal verboden zijn. 

4.2.3. Aanbrengen van primer KNAUF DIEPGROND
Stofferige ondergronden zoals oude bestaande pleisterlagen zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product wordt onverdund aangebracht en zorgt voor fixatie van het oppervlak en regulatie van het zuigvermogen.

Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister. 

4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen 

De metalen profielen zullen aan de ondergrond bevestigd worden met behulp van een pleistermortel over de gehele hoogte van de te bepleisteren wand aangebracht. Ze zullen perfect loodrecht geplaatst worden en haaks vastgemaakt. 

De hoekprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden wanneer de verbinding tussen twee wanden, verticaal of horizontaal een uitstekende hoek vormen. 

De stopprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden bij de verbindingen tussen de bepleisterde zone en alle materiaal anders dan gips (bv. : raam- en deurwerken, betegelde oppervlakken, enz.). Ze zullen eveneens dienen om uitzetvoegen te creëren. 

4.4. Bepleistering

4.4.6. Aanbrengen van het KNAUF GOLDSPACK AIRLESS

Het pleister zal onder hoge druk aangebracht worden met een airless spuitmachine. Het zal in een laag van maximum 3 mm tegen de ondergrond worden aangebracht en loodrecht gezet. In geval van onregelmatige oppervlakken zal de onderneming in meerdere lagen werken met inachtneming van een voldoende droogtijd tussen het aanbrengen van de verschillende lagen (ong. 6 uur per mm). Pleister dat begint te drogen kan niet meer terug gebruikt worden. 

4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen 

Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de uitvoering van uitzettingsvoegen. De behandeling van deze aansluiting zal overeenkomstig zijn met de technische oplossingen door de fabrikant voorgesteld. Deze details zullen namelijk toelaten te beantwoorden aan de voorschriften gelinkt aan de luchtdichtheid van het gebouw. 

4.6.1. Uitvoering van structurele voegen 

De pleisterwerken zullen niet ononderbroken kunnen gedaan worden indien er structurele voegen bestaan wat ruwbouw betreft. Bij aanwezigheid van deze voegen zal de bepleisterde zone onderbroken moeten worden door het plaatsen van een uitzettingsvoeg. De aannemer zal het plaatsen van twee stopprofielen voorzien, rug aan rug geplaatst met een ruimte van ongeveer 4 mm. De ruimte tussen de profielen zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg. 

4.6.2. Uitvoering van verbindingsvoegen 

De verbindingen tussen de bepleisterde oppervlakken en de aangrenzende elementen van verschillende aard (vast raam- of deurkader, betegelde zone, enz.) zullen op dergelijke manier uitgevoerd worden dat ze elk risico van differentiële spanning, die scheuren kan voortbrengen, vermijden.

Wat deze verbindingen betreft zal de aannemer het plaatsen van een stopprofiel voorzien, vastgehecht en op ongeveer 4 mm van het aangrenzende element. De ruimte tussen het profiel en dit element zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

Als variante, en op voorstel aanvaard door de projectontwerper, zal de onderneming kunnen voorzien deze onderbreking uit te voeren door middel van een fijne uitsnijding van het pleister met een aangepast mes.

4.7. Afwerking van de pleisters

4.7.1. Behandeling voor het verven 

De pleisters zullen droog en proper moeten zijn (maximaal restvochtgehalte 1 %), en zullen voorbereid moeten worden volgens de richtlijnen opgenomen in de Technische Voorlichting 249 “Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken” van het WTCB. Ze zullen vervolgens behandeld worden met een universele grondlaag. Het product zal met een borstel onverdund op het pleister toegepast worden. De verfwerken zullen slechts kunnen starten na volledige droging van de primer.
Tegels of andere zware afwerkingen zijn niet toegelaten op het pleister.
5. BIJZONDERE POSTEN
5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie 

De gipspleisters zullen in geen geval mogen voorzien worden in zeer vochtige lokalen of lokalen met zones onderhevig aan spatwater. Ze zullen vervangen worden door een pleister op basis van cement hetgeen ter goedkeuring aan de architect zal voorgelegd worden. In dit geval zal men elk contact tussen de gipspleisters en de cementpleisters vermijden. De hoekelementen, pleistergeleiders en elk ander profiel in gegalvaniseerd staal of aluminium zullen verboden zijn ten einde hun corrosie in vochtige omgeving te vermijden.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]