[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 2



	cahiers des charges | isolation
ISOLATION DES CONTRE-CLOISONS
KNAUF INSULATION ROCK4ALL
	Reference :
	

	
	Version :
	1
	FR

	
	Pages :
	3

	
	Release date :
	22.06.2021.


1. DOMAINE D'APPLICATION 
1.8. Isolation en laine de roche des contre-cloisons
Ces prescriptions pour cahier des charges décrivent la mise en œuvre d'une isolation thermique et acoustique en laine de roche entre les montants d'une contre-cloison. Ce descriptif prévoit, par défaut, la pose d’une membrane pare-vapeur du côté intérieur de l’ossature.
2. GENERALITES 
2.1. Recommandations générales 
Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant. 

Les isolants en laine minérale répondront à la norme EN 13162 - 2013 : Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale (MW) - Spécification.
2.2. Recommandations particulières

Les emplacements prévus pour la pose des isolants seront propres, secs et exempts de tous résidus pouvant nuire à leurs performances (pont thermique, défaut d'étanchéité, débris pouvant provoquer des déchirures, etc.). 

L'isolation sera impérativement mise en œuvre de façon continue en évitant toute interruption susceptible de provoquer des points froids. Une attention particulière sera portée à la réalisation des raccords entre l'isolation de la toiture et celle des parois adjacentes.

Les membranes pare-vapeur seront posées de façon parfaitement jointive. Aucun percement ne sera autorisé. Les jonctions au niveau des lés et les raccords avec les parois adjacentes seront rendues parfaitement étanches au moyen des bandes adhésives prévues à cet effet.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, le sous-traitant sera tenu d’en informer le maître d'ouvrage qui prendra ses dispositions.  
3. DESCRIPTION DES MATERIAUX 
3.2. Isolation
3.2.3. Laine de roche KNAUF INSULATION ROCK4ALL ECOSE® Technology 
L'isolation sera réalisée au moyen de panneaux semi-rigides et dimensionnellement stables de laine de roche non revêtue. Elle sera fabriquée à partir de fibres minérales. Ce mélange sera lié au moyen d'un liant naturel à base végétale, sans phénol et sans formaldéhyde. Elle sera de couleur brune, sans colorant ou pigment ajouté.
L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieur d'une housse étanche thermo-rétractée.

Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d'une déclaration de performance. 

Ils disposeront d’un certificat Indoor Air Comfort Gold, délivré par Eurofins (qualité de l'air intérieur).
	Dimensions (l x L)
	600 x 1200
	mm

	Epaisseur :
	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 – 100 -120 – 140 – 160 – 180 – 190 - 200 – 220 – 240
	mm

	Conductivité thermique (λd) : 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	A1: non combustible [EN 13501-1]
	-

	Résistance au passage de l'air :
	≥ 5 [EN 29053]
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Masse volumique :
	env. 45
	kg/m³


3.3. Membrane pare-vapeur
3.3.1. Ecran pare-vapeur KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS 100 [variante 01]
Membrane en polyéthylène de couleur blanche translucide capable de freiner la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. Sa valeur Sd très élevée assurera une très faible perméabilité au passage de vapeur d’eau.
	Dimensions : 
	50 x 2
	12,5 x 2
	m

	Epaisseur du film : 
	185 [EN 1849-2]
	µm

	Poids :
	env. 172 [EN 1849-2] 
	gr/m² 

	Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) :
	100 [EN ISO 1931]
	m

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	E [EN 13501-1]
	- 


3.3.2. Ecran hygrovariable KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS FLEXPLUS [variante 02]

Membrane translucide, de couleur grise claire, à base de polyester et de polyamide, capable de réguler la diffusion de la vapeur d’eau. L'écran pare-vapeur sera étanche à l’air. En fonction de l'humidité relative de l'air au droit de chacune de ses faces, la résistance à la diffusion de vapeur de la membrane pourra varier de 0,2 à 20 mètres.

	Dimensions :
	40 x 1,5
	m

	Epaisseur du film :
	env. 0,14  [EN 1849-2]
	mm

	Perméabilité à la vapeur d'eau (Sd) :
	0,2 ≤ Sd ≤ 20 [EN ISO 1931]
	m

	Etanchéité à l'eau :
	W1 [EN 1928]
	-

	Réaction au feu [Euroclasse] :
	E [EN 13501-1]
	- 


3.4. Accessoires pour membranes 
3.4.1. Ruban adhésif KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIPLAN

Bande adhésive blanche à base de papier kraft. Cette bande est destinée à étanchéifier les recouvrements entre deux membranes (pare-vapeur). Elle sera également prévue pour le colmatage de petits percements accidentels dans les membranes.
Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +100°C

Température de mise en œuvre : -10°C, température minimale recommandée de + 5*C
Dimensions : 40 m x 60 mm
3.4.2 Ruban adhésif  KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIFIT-1

Bande adhésive bleue en polyéthylène haute densité PEHD. Cette bande est destinée à étanchéifier les raccords au niveau du passage de câbles ou de conduites au travers du pare-vapeur ou pour le raccord des pare-vapeurs à d’autres supports (pierreux, bois,..)
Données techniques :

Résistance à la température : -40°C à +80°C

Température de mise en œuvre : -10°C, température minimale recommandée de + 5*C
Dimensions : 25 m x 60 mm
3.4.3. Colle KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Mastic d’étanchéité élastique sans solvant, livré en cartouche de 310 ml. Cette colle est destinée au collage étanche des membranes pare-vapeur aux maçonneries adjacentes ou autres supports.

Données techniques :

Résistance à la température : -20°C à +85°C

Température de mise en œuvre : +5°C à + 40°C

Vitesse de durcissement : env. 3 mm/ 24 h, suivant la température et le taux d’humidité relative.
3.4.4. Manchon d’étanchéité KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS MANCHON

Manchons permettant le passage étanche de câbles et conduites à travers les membranes pare-vapeurs.
Données techniques :

Manchon autocollant préfabriqué M15-22 (pour le passage de câbles d’un diamètre de 15 à 22 mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 150 x 150 x 30

Manchon universel à coller (à l’aide du LDS Solifit) M75 - 125 (pour le passage de câbles et conduites d’un diamètre de 75 à 125 mm) :

Dimensions (L x l x h) (en mm) : 400 x 400 x 200
4. MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 
4.2. Pose de l’isolation 
4.2.8 Pose des panneaux dans une contre-cloison
L’isolation sera posée entre les montants composant la structure de la contre-cloison. L'épaisseur des panneaux sera conforme à celle mentionnée précédemment. De façon générale, ce remplissage devra être complet et aucun espace ne devra être prévu entre l'isolation et la paroi extérieure. Cette recommandation permettra de réduire le risque de créer des flux d'air à travers et autour de l'isolant dont les performances thermiques en seraient affaiblies. Toutefois, en présence d'une maçonnerie humide, l'auteur du projet sera prévenu pour qu'une solution technique soit envisagée avec le fabricant.

La largeur des panneaux permettra de les insérer sans découpe de façon optimale entre deux profilés. Dans le cas d'une ossature présentant un entraxe inférieur (< 600 mm) ou en présence de montants en bois, l'isolant sera mis à mesure au moyen d'un couteau. L'entreprise devra s'assurer que la découpe soit parfaitement droite et rectiligne de manière à garantir le parfait remplissage entre les montants. De manière générale, elle veillera à éviter tout espace entre les panneaux et les montants de façon à prévenir tout risque de pont thermique.

4.3. Pose de la membrane pare-vapeur
4.3.3. Pose en contre-cloison
La pose de cet écran sera prévue à l'intérieur de la construction, du côté chaud de l'isolation. La membrane sera déroulée horizontalement contre la face intérieure de l'isolation. Elle sera agrafée, face imprimée orientée du côté du local, sur les montants composant l’ossature de la contre-cloison. Dans le cas de profilés métalliques, le pare-vapeur sera fixé au moyen d'un ruban adhésif double face. Dans le cas d'une pose en couches croisées, aucune membrane ne sera placée entre les deux couches.
L'entreprise veillera à prévoir un chevauchement de min. 100 mm entre les lés. Les raccords entre lés seront étanchéifiés au moyen de la bande adhésive Homeseal LDS Soliplan. Cette opération permettra de garantir les performances du système, ainsi qu'une bonne étanchéité à l'air du bâtiment. Les raccords entre le pare-vapeur et les maçonneries seront réalisés au moyen de la colle Homeseal LDS Solimur 310 ou au moyen de la bande adhésive Solifit-1. Si cela n’est pas possible, l'entreprise utilisera obligatoirement les manchons fournis par le fabricant.
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]