| lastenboek ¦ gevelisolatie SYNTHETISCH PLEISTER OP POLYSTYREEN KNAUF SKAP + EPS | Referentie : | SB03-A01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Versie : | 3.0 | NL |
|  | Pagina’s : | 12 |  |
|  | Release date : | 17-08-2020 |  |

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Synthetisch pleister SKAP op polystyreen

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een synthetisch gevelpleister op een isolatie uit geëxpandeerd polystyreen. Het eindlaagpleister is 2 mm dik. Het is gekleurd in de massa en zorgt voor een licht gestructureerd oppervlak.

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen. De uitvoeringstoleranties en de controlemethodes hiervoor voldoen aan het Technisch Voorschrift 257 van het WTCB.

De minerale pleistermortels beantwoorden aan de norm EN 998-1: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk [deel 1: minerale pleistermortels voor binnen- en buitentoepassingen]

De synthetische pleisters beantwoorden aan de norm EN 1062-1: Verfproducten en bekledingssystemen voor buitenmetselwerk en -beton [deel 1: classificatie]

De isolatieplaten uit polystyreen beantwoorden aan de norm EN 13163: voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificaties.

2.2. Bijzondere aanbevelingen

De pleisters mogen pas verwerkt worden wanneer de door de fabrikant beschreven klimatologische omstandigheden aanwezig zijn. Tijdens de hele verwerkings- en uithardingsfase mogen de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de ondergrond en de temperatuur van het materiaal niet lager zijn dan + 5 °C en niet hoger dan + 35 °C.

Voor aanvang van de werken op de werf moeten één of meer kleur- en structuurstalen van het gekozen pleister ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect. Deze stalen worden door de aannemer in diens atelier of op de werf tot stand gebracht volgens de instructies van de projectontwerper (m.b.t. afmeting, aantal, enz.).

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.1. Voorbereiding van de ondergrond

3.1.1. Met siloxaan versterkte primer KNAUF GRUNDOL [ pro memorie]

De primer bestaat uit een gebruiksklare, met siloxaan versterkte, transparante vloeibare dispersie. Het product is bestemd voor de voorbehandeling van licht brokkelige of poederige oude ondergronden waarop kleef- of wapeningsmortels moeten worden aangebracht. De primer bevat geen oplosmiddelen, weekmakers en sluiervormende stoffen. Het product is waterdampdoorlatend. Verpakking: het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 10 liter.

3.2. Sokkelprofielen voor isolatieplaten

Er moet een sokkelprofiel voorzien worden ter hoogte van de aansluiting tussen de gevels en de sokkelzones. Dit profiel is evenwel niet meer nodig wanneer de voor de sokkels gebruikte isolatie even dik is als de isolatie die gebruikt wordt voor de gevels en beide isolaties samen een ononderbroken vlak vormen.

3.2.1. KNAUF Aluminium sokkelprofiel  [ standaard variant]

De sokkelprofielen bestaan uit koudgevormde aluminium vleugels van 0,6 mm. Ze dienen ter ondersteuning van de isolatieplaten ter hoogte van de aansluiting met de sokkelzone. De breedte ervan dient bijgevolg aangepast te zijn aan die van het isolatiemateriaal.

De voorzijde van het profiel vormt een vooruitstekende neus van 15 mm en is voorzien van kleine perforaties. Deze wordt gecombineerd met het afsluitprofiel in PVC. Ook de achterzijde bevat perforaties. Deze dienen om de kleefmortel beter tegen de ondergrond te laten vloeien.

| Breedte: | van 30 tot 240 | mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte van de profielen: | 2500 | mm |
| Hoogte: | 40 | mm |

3.2.2. Systeem voor sokkelprofiel PERI [ variant zonder thermische bruggen]

Basisprofiel PERI : profiel in witte PVC voor de eenvoudige realisatie van de start van het gevelisolatiesysteem, en dit zonder thermische bruggen. In combinatie met de sokkelprofielen PERI biedt het geheel een volledige en optimale bescherming van de start van het gevelisolatiesysteem Knauf B1. Bestaat in verschillende breedtes in functie van de gebruikte isolatiedikte.

| Lengte van de profielen : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |

Sokkelprofiel PERI : profiel in witte PVC met glasvezelwapening, die tussen de isolatieplaat en het basisprofiel PERI wordt geplaatst. Wordt toegepast als de gevelisolatie minder dan 50 mm uitsteekt ten opzichte van de sokkelisolatie. De rand van het profiel (7 mm voor dunne afwerkpleisters) werkt als geleider voor de optimale toepassing van de wapeningsmortel en garandeert een perfecte vlakheid en een versterking ter hoogte van de gevelvoet.

| Lengte van de profielen : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Breedte van de wapening : | 125 | mm |
| Breedte van de vleugel : | 59 | mm |

Verbredingsprofiel PERI : profiel in witte PVC voor de verbreding van het basisprofiel PERI.

| Lengte van de profielen : | 2000 | mm |
| --- | --- | --- |

3.3. Kleefmortels voor isolatieplaten

3.3.1. Mortel KNAUF SUPRACEM PRO

De kleef- en wapeningsmortel is een natuurwit, vezelversterkt, waterafstotend mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn kalkhydraat, wit cement, geklasseerde kalksteenkorrels, kwartszand, speciale vezels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Het product is doorgaans bestemd om in de massa gekleurd te worden, hierbij rekening houdend met bepaalde beperkingen die zijn opgenomen in het technische blad van de fabrikant.

Deze mortel wordt toegepast als kleefmortel en als wapeningslaag voor gevelisolatiesystemen. De mortel is ook geschikt als sierpleister en schuurpleister voor gevels. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n° 08/2738.

| Mortelgroep: | GP [pleistermortel voor algemene toepassingen] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Druksterkteklasse: | CS III [van 3,5 tot 7,5 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Korrelgrootte: | 1,0 | mm |
| Volumieke massa van het droge pleister: | ca. 1400 | kg/m³ |
| Druksterkte: | ca. 4,20 | N/mm² |
| Buigsterkte: | ca. 2,30 | N/mm² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 15 | - [EN 998-1] |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): |  0,47 [P=50%] /  0,54 [P=90%] | W/m*K |
| Wateropslorping door capillariteit: | klasse W2 | - [EN 998-1] |
| Brandreactie: | klasse A2: onbrandbaar | - [DIN 4102-1] |

3.3.4. Mortel voor gevelplinten KNAUF SOCKEL-SM PRO

De kleef- en wapeningsmortel alsook eindlaagpleister voor gevelplinten is een grijskleurig, waterafstotend, mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn Portlandcement, waterafstotende middelen, speciale vezels, gekalibreerd zand en additieven ter verbetering van de hechting op de ondergrond.

Deze mortel is speciaal ontworpen als mortel voor gevelplinten op gevelisolatiesystemen en traditionele gevelsystemen, als kleefmortel in de sokkelzone voor isolatiepanelen op ruwe en absorberende ondergronden of als geschuurde afwerklaag in het bereik van isolerende gevelplinten.  De geïntegreerde bescherming tegen capillair opstijgend grondvocht en de speciale vezels bieden maximale zekerheid ter hoogte van de plinten. Bij een dikte van 7 mm of meer is het niet nodig een bijkomende bescherming tegen capillair vocht aan te brengen. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n° 08/2738.

| Mortelgroep: | GP [pleistermortel voor algemene toepassingen] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Druksterkteklasse: | CS IV | - [EN 1015-11] |
| Korrelgrootte: | 1,0 | mm |
| Hechtsterkte | ≥0,08 N/mm² - breukvlak A, B of C | - [EN 1015-12] |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): |  25 | - [EN 1015-19] |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): |  0,82 [P=50%] /  0,89 [P=90%] | - [EN 1745] |
| Wateropslorping door capillariteit: | klasse W2 | - [EN 1015-18] |
| Brandreactie: | klasse E | - [EN 13501-1] |

3.4. Gevelisolatie

3.4.1. Panelen uit polystyreen KNAUF EPS 040 [ variant 1 met lambda 0,040]

De isolatiepanelen bestaan uit geëxpandeerd polystyreen en grafiet en hebben een witte kleur. Ze zijn voorzien van een dimensionele stabiliteit van minder dan 0,15 %, gegarandeerd door voldoende veroudering.

De langste boorden van de panelen zijn voorzien van tand en groef om beter verbindingen zonder thermische bruggen tot stand te kunnen brengen. De langste en kopse boorden zijn, aan de achterkant van het paneel, voorzien van een afgeschuinde kant.

De isolatie wordt voorzien als isolerende ondergrond voor het aanbrengen van gevelpleisters. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738 en de Europese technische goedkeuring ETA n° 07/187.

| Afmetingen: | 500 x 1000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | van 20 tot 400 | mm |
| Densiteit: | ca. 15 | kg/m³ |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 60 | - |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): | 0,038 | W/m*K |
| Brandreactie*: | B-s1,d0 (mineraal eindlaagpleister) | - [EN13501-1] |
|  | B-s2,d0 (organisch eindlaagpleister) | - [EN13501-1] |

* in combinatie met kleef-, wapenings- en eindlaagmortels

3.4.3. Panelen uit polystyreen met grafiet KNAUF EPS 032 [ variant 3 met lambda 0,032]

De isolatiepanelen bestaan uit geëxpandeerd polystyreen en grafiet en hebben een grijze kleur. Ze zijn voorzien van een dimensionele stabiliteit van minder dan 0,15 %, gegarandeerd door voldoende veroudering.

De langste boorden van de panelen zijn voorzien van tand en groef om beter verbindingen zonder thermische bruggen tot stand te kunnen brengen. De langste en kopse boorden zijn, aan de achterkant van het paneel, voorzien van een afgeschuinde kant.

De isolatie wordt voorzien als isolerende ondergrond voor het aanbrengen van gevelpleisters. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738 en de Europese technische goedkeuring ETA n° 07/187.

| Afmetingen: | 500 x 1000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | van 60 tot 400 | mm |
| Densiteit: | ca. 17 | kg/m³ |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 60 | - |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): | 0,032 | W/m*K |
| Brandreactie*: | B-s1,d0 (mineraal eindlaagpleister) | - [EN13501-1] |
|  | B-s2,d0 (organisch eindlaagpleister) | - [EN13501-1] |

* in combinatie met kleef-, wapenings- en eindlaagmortels

3.5. Isolatie voor gevelplinten

3.5.1. Paneel uit polystyreen voor gevelplinten KNAUF EPS HD

De isolatiepanelen bestaan uit wit geëxpandeerd polystyreen met een hoge densiteit. Ze zijn voorzien van een dimensionele stabiliteit van minder dan 0,15 %, gegarandeerd door voldoende veroudering.

De platen zijn voorzien van 4 rechte boorden. De isolatie met hoge densiteit wordt speciaal ontwikkeld voor de isolatie van metselwerk in gevelplintbereik en de isolatie van aangeaarde muren. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738 en de Europese technische goedkeuring ETA n° 07/187.

| Afmetingen: | 500 x 1000 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | van 30 tot 200 | mm |
| Densiteit: | ca. 30 | kg/m³ |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | 60 | - [EN 12514] |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): | 0,035 | W/m*K |
| Brandreactie: | klasse B1*: moeilijk ontvlambaar | - [DIN 4102-1] |

* in combinatie met kleef- en wapeningsmortels

3.6. Pluggen voor isolatiepanelen

3.6.1. Slagpluggen KNAUF H1 ECO

De pluggen zijn zodanig ontworpen dat thermische bruggen nagenoeg volledig vermeden kunnen worden. Ze bestaan uit een huls en een kop van polymeer en een stalen nagel. Deze nagel is bedekt met een huls met thermische onderbreking.

De lengte van de pluggen wordt aangepast aan de dikte van de isolatie zodat de plug minstens 40 mm in de ondergrond dingt, eventuele bekleding niet inbegrepen.

De pluggen dienen om met een hamer in de ondergrond geklopt te worden. Ze zijn geschikt voor alle types metselwerk behalve cellenbeton. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

| Lengte: | van 95 tot 295 | mm |
| --- | --- | --- |
| Thermische brug (): | 0,001 | W/K |
| Boordiameter: | 8 | mm |
| Diameter van de kunststofkop: | 60 | mm |
| Dikte van de kunststofkop: | 2,5 | mm |

3.7. Toebehoren

3.7.1. Scheidingsband KNAUF SR BAND

De scheidingsband bestaat uit een roomwit rubber. De band bestaat uit één zijde met vertanding, bedoeld om de scheiding te verzekeren en één zelfklevende zijde, bedoeld om het product gemakkelijk te kunnen verwerken. Het wordt geleverd in rollen van 20 m.

| Breedte: | 56 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | 3 | mm |
| Lengte: | 20 | m |

3.7.2. Dichtingsband KNAUF COMPRIBAND TYPE 15

De dichtingsband bestaat uit zwart, geïmpregneerd en samendrukbaar polyurethaanschuim. De band is weersbestendig en geschikt voor voegdiktes van 2 tot 6 mm of van 3 tot 9 mm.

De band wordt aangebracht bij elke onderbreking van het gevelisolatiesysteem om de continuïteit van de afdichting te garanderen. Op zichtbare plaatsen of plaatsen met bijzondere blootstelling (aansluiting tussen pleister en raamkozijn), wordt de schuimband beschermd met een soepele en dichte voegafwerking.

| Breedte: | 15 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dikte: | 2 tot 6 | 3 tot 9 | mm |
| Lengte: | 18 | 12 | m |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | < 100 |  | - |

3.8. Wapeningsmortel

3.8.1. Mortel voor gevelisolatie KNAUF SUPRACEM PRO

[zie artikel 3.3.1]

3.8.2. Mortel voor gevelplintisolatie KNAUF SOCKEL-SM PRO

[zie artikel 3.3.4]

3.9. Wapening

3.9.1. Wapening voor cementmortel KNAUF ISOLTEX

De wapening bestaat uit wit en groen gaasvormig glasvezelweefsel. Het is speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met kalkcementpleisters en voor buitentoepassingen. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken moeten in overeenstemming zijn met het technisch blad van de fabrikant. De wapening wordt geleverd in rollen. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

| Maasgrootte: | 5 x 5 | mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht: | 220 | g/m² |
| Treksterkte: | 2500 | N/50 mm |
| Afmetingen (breedte x lengte): | 1 x 50 | m |

3.10. Hoekprofielen

3.10.1. Hoekprofielen in glasvezel KNAUF

De hoekprofielen bestaan uit een voorgeplooide kunststoffen hoek en twee vleugels in witte glasvezel. Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met kalkcementpleisters en voor buitentoepassingen. Ze dienen voor de versteviging en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10 mm.  Ze hebben vleugels met ongelijke breedte om de raamaanslagen te kunnen wapenen.

| Maasgrootte: | 4 x 4 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewicht: | ca. 145 |  | g/m² |
| Breedte van de vleugels: | 100 x 150 | 100 x 230 | mm |
| Lengte van de hoekprofielen: | 2500 |  | mm |

3.11. Stopprofielen

3.11.1. Stopprofielen in glasvezel KNAUF

De hoekprofielen bestaan uit een voorgeplooide kunststoffen hoek en twee vleugels in witte glasvezel. Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met kalkcementpleisters en voor buitentoepassingen. Ze zijn bestemd voor het verzorgd afsluiten ter hoogte van bouwelementen die later niet bepleisterd zullen worden.

| Breedte van de vleugel met stoprand: | 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Breedte van de geperforeerde vleugel: | ca. 23 | mm |
| Lengte van de stopprofielen: | 2000 | mm |

3.12. Primers

3.12.1. Primer voor dunne eindlaagpleisters KNAUF PG 2

De primer is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.  De primer dient ter neutralisatie van het absorptievermogen van cementgebonden basispleisters waarop een dunpleister moet worden aangebracht. De primer verhoogt tevens de hechting van deze pleisters. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 15 kg. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

3.13. Gevelpleisters

3.13.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKAP

Het product is een waterafstotend eindlaagpleister op siliconenharsbasis met een pasta-achtige consistentie. Het pleister wordt gekleurd in de massa. Het is samengesteld uit marmergranulaten, speciale vulstoffen en minerale pigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels en bevat geen oplosmiddelen. Het pleister garandeert slagregendichtheid.  Het pleister wordt geleverd in gebruiksklare emmers.

Dit pleister is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

| Korrelgrootte: | 1,7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1700 | kg/m³ |
| pH-waarde: | ca. 8 | - |
| Waterdoorlaatbaarheid: | < 0,1 [klasse W3] | kg/m².h0,5 |
| Sd-waarde: | > 0,5 [klasse V2] | m |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | 7 | - |

3.14. Sokkelpleisters

3.14.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKIN

Het eindlaagpleister is een antraciet of grijs waterafstotend siliconenhars. Het is samengesteld uit acrylaten, marmer, kwarts en speciale vulstoffen gekleurd met onschadelijke en lichtechte kleurpigmenten. Het is behandeld tegen algen en schimmels en bevat geen oplosmiddelen. Het pleister garandeert slagregendichtheid.  Het pleister wordt geleverd in gebruiksklare emmers.

Dit pleister is geschikt als sierpleister voor gevelplinten op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking.

Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

| Mortelgroep: | P Org. 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Korrelgrootte: | 1,6 | mm |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m².h0,5 |

3.14.2. Mineraal eindlaagpleister KNAUF SOCKEL-SM PRO [ te verven minerale variant]

Zie artikel 3.3.4

3.15. Dichtingspleister

3.15.1. Elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL DICHT

De dichtingsmassa is een grijze, waterafstotende, minerale mortel. Het product is samengesteld uit Portlandcement, organische bindmiddelen, kwartskorrels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Deze mortel is speciaal ontworpen voor vochtwering ter hoogte van de gevelplinten en de aan spatwater onderhevige zones, alsook voor de afdichting van ingegraven bouwwerken tegen stilstaand of niet-stilstaand infiltratiewater.

| Mortelgroep: | - | - |
| --- | --- | --- |
| Korrelgrootte: | 0 - 0,6 | mm |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Materiaalklasse: | B2 | - |
| Belastingsklasse: | A1 - A2 | - |

3.16. Verf [ in optie]

3.16.1. Synthetische gevelverf KNAUF EG 800

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van metselwerk bedekt met een of meerdere lagen minerale pleisters.

| Certificaties: | EG-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Glansgraad: | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.16.2. Synthetische verf voor gevelplinten KNAUF FASERFARBE

De verf is samengesteld uit siliconenhars, organische bindmiddelen, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. De verf is tevens gewapend met vezels. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van sokkelpleisters.

| Certificaties: | EG-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1450 | kg/m³ |
| Glansgraad: | mat | - |
| Sd-waarde: | 0,12 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,03 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit 5 kleuren uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.16.3. Zelfreinigende synthetische gevelverf KNAUF AUTOL

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van gevelpleisters en maakt deze gevels zelfreinigend en sterk waterafstotend.

| Certificaties: | EG-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.16.4 Synthetische gevelverf KNAUF FASSADOL TSR

De organische en met siloxaan verrijkte verf Knauf FASSADOL TSR is een zeer dekkende gevelverf, met een mat aspect en een hoge kleurenstabiliteit. Het bevat organische bindmiddelen, waterwerende stoffen, titaandioxide, toeslagstoffen, water, bewaarmiddelen en pigmenten, en wordt op nieuwe witte afwerkpleisters (zowel minerale als organische) toegepast in het kader van buitenpleistersystemen of B1-gevelisolatiesystemen (EPS), waarop men een verf met een helderheidswaarde < 20 wenst aan te brengen. Deze verf laat een grotere kleurenwaaier toe en vermindert het risico op barsten in de ondergrond dankzij zijn speciale TSR (“Total Solar Reflection”) eigenschap die een deel van het zonlicht reflecteert.

| Certificaties: | EG-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Aspect : | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,01 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.16.5. Minerale gevelverf KNAUF MINEROL

De verf is samengesteld uit kaliumsilicaat, polymeerdispersie, titaandioxide en toeslagstoffen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van minerale gevelpleisters dankzij haar hoge waterdampdoorlaatbaarheid.

| Certificaties: | EG-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1600 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.1. Voorbereiding van de ondergrond

4.1.1. Voorbereiding van ondergronden in metselwerk

De bestaande ondergrond moet volkomen stabiel zijn en blijven. Instabiele of niet hechtende zones worden afgekapt of gedicht met een gelijkaardige mortel.

De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van stof of andere elementen die de perfecte hechting van de pleisters kunnen verhinderen. De ondergrond mag niet onderhevig zijn aan vochtproblemen. De aannemer moet het restvochtgehalte van de ondergrond meten en moet zich houden aan de aanbevelingen van de fabrikant. Bij twijfel moet hij – alvorens te starten met de werkzaamheden op de werf – contact opnemen met de fabrikant zodat die zich kan vergewissen van de toestand.

De aannemer kan vervolgens op de ondergrond de vooraf door de projectontwikkelaar bepaalde plinthoogte traceren en uitlijnen. Is dit niet bepaald, dan bedraagt de plinthoogte 300 mm boven het maaiveld. Onder deze grens maakt de aannemer uitsluitend gebruik van cementgebonden mortels of synthetische pleisters.

4.2. Voorbehandeling van ondergronden [ pro memorie]

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer om de toestand van de ondergrond te controleren op haar overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant en om de ondergrond te behandelen met een gepaste primer.

4.2.1. Aanbrengen van de primer KNAUF GRUNDOL

Poederige ondergronden worden behandeld met behulp van een gepaste primer. Het product wordt verwerkt overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. Het wordt tot verzadiging aangebracht met behulp van een penseel, kwast, roller of sproeier. In het geval van zeer poreuze oppervlakken kan men twee lagen nat in nat aanbrengen.

4.3. Aanbrengen van de sokkelprofielen voor isolatieplaten

Er moeten enkel sokkelprofielen geplaatst worden wanneer er een verschil in dikte is tussen de isolatiepanelen die voorzien zijn voor de gevel en deze die voorzien zijn voor de gevelplinten. Sokkelprofielen moeten ook geplaatst worden als de sokkels niet geïsoleerd zijn.

4.3.1. Plaatsing van aluminium sokkelprofielen [ standaard variant]

De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en zorgt ervoor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn.

De sokkelprofielen worden uitgelijnd op de vooraf door de aannemer gemarkeerde plinthoogte. De dikte van de profielen stemt overeen met die van de isolatiepanelen.

De profielen worden mechanisch bevestigd tegen de ondergrond met behulp van slagpluggen. Aan de aansluitingen tussen de verschillende profielen maakt de aannemer gebruik van H-verbinders voor sokkelprofielen. Om de eventuele onregelmatigheden van de ondergrond op te vangen, plaatst de aannemer PVC-afstandhouders om de uitlijning van de profielen mogelijk te maken. De sokkelprofielen worden vervolgens afgedicht met kleef- en wapeningsmortel om de luchtdichtheid van het systeem te garanderen. De pluggen, de afstandhouders en de H-verbinders worden onder de vorm van een montageset aangeboden door de fabrikant.

4.3.2. Plaatsing van de profielen met thermische onderbreking [ variant zonder thermische bruggen]

De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en zorgt ervoor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn. Het basisprofiel wordt mechanisch bevestigd op de ondergrond.

De wapeningsmortel op de gevelisolatieplaten toepassen, daarna het sokkelprofiel tussen de sokkel- en de gevelisolatie inschuiven, in de wapeningsmortel indrukken en op een rechte lijn zetten, en uiteindelijk de geïntegreerde wapening inbedden. De profielen met elkaar verbinden door middel van de hiervoor geschikte verbindingsstukjes. Het algemene wapeningsnet tot aan de groeven van het profiel plaatsen (boven de druiprand). De aansluiting tussen het profiel en de wapeningsmortel van de sokkel door middel van de Knauf Flexibele aansluitingsprofiel voor vensters realiseren, en ervoor zorgen dat het beschermd tegen spatwater blijft.

4.4. Plaatsing van de isolatie op de gevel

4.4.1. Verlijming van panelen uit polystyreen

De aannemer waakt erover dat hij de (grijze) panelen uit polystyreen met grafiet opslaat op een plaats waar ze beschut zijn tegen UV-straling en directe zon. Tijdens de verwerking van de isolatie moet de steiger afgedekt worden met behulp van een zeil of op een andere manier.

Voor de verlijming van de isolatie gebruikt de aannemer de methode van de stroken- en noppenverlijming. Op de omtrek van de rugzijde van de panelen wordt een doorlopende kleefmortelstrook aangebracht en in het midden van de rugzijde van de panelen worden er noppen aangebracht, waardoor een juiste plaatsing en correctie van de isolatie op de ondergrond mogelijk wordt gemaakt. Als de ondergronden voldoende vlak zijn, kan er geopteerd worden voor dunbedverlijming met een getande spaan.

De van lijm voorziene panelen worden vervolgens perfect sluitend en van beneden naar boven op de ondergrond aangebracht en ertegen aangedrukt. De panelen worden in verband geplaatst (met verspringende voegen van minstens 10 cm) en er wordt op gelet dat er zich geen voeg in het verlengde van een gevelopening bevindt. Om elk risico op thermische bruggen te vermijden, moet de onderaannemer verhinderen dat er lijm naar de voegen tussen de platen vloeit.

De eerste panelen komen te rusten op het sokkelprofiel. Bij sokkels die geïsoleerd zijn met panelen met dezelfde dikte, is het profiel niet noodzakelijk en kan de isolatie ononderbroken doorlopen.

Tijdens de verwerking waakt de aannemer over de loodrechtheid en de vlakheid zodat er niets gecorrigeerd moet worden met het wapeningspleister. De dikte van de lijmlaag na bijstelling bedraagt 5 tot maximaal 25 mm. Ter hoogte van de buitenhoeken worden de panelen in verband geplaatst. Het op maat snijden van de overtollig uitstekende isolatie gebeurt nadat de kleefmortel droog is en met behulp van een werktuig dat aangepast is aan de aard van de isolatie.

Als de kleefmortel mechanisch wordt aangebracht, worden de lijmbanden met sinusoïdale bewegingen rechtstreeks op de ondergrond gespoten.

4.5. Plaatsing van de isolatie in sokkelbereik

4.5.1. Verlijming van panelen uit polystyreen HD

De sokkels worden in alle gevallen geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen met een hoge densiteit. De panelen worden onder het sokkelprofiel geplaatst of – wanneer ze even dik zijn als de isolatiepanelen van de gevel – in een ononderbroken aansluiting op de gevelisolatie.

De isolatie bedekt de sokkelzone maar niet de vloer of de zone onder de grond (vloerplaat, funderingsmuren of keldermuren).

Boven het maaiveld wordt de isolatie tegen de ondergrond verlijmd met een minerale mortel die enkel gebonden is met cement en via de methode van de stroken- en noppenverlijming. De panelen worden vervolgens vastgezet met pluggen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Onder het maaiveld wordt de ondergrond eerst afgeschermd tegen infiltratiewater met bijvoorbeeld een bitumineuze afdichting. De isolatie wordt vervolgens tegen deze afdichting verlijmd met een minerale mortel die enkel gebonden is met cement en via de methode van de stroken- en noppenverlijming. Panelen onder het maaiveld worden nooit vastgezet met pluggen.

4.6. Montage van pluggen voor isolatie [ pro memorie]

De aannemer moet in de volgende gevallen de isolatie vastzetten met pluggen:

- Gevelvlakken van gebouwen in het binnenland met een hoogte > 25 m

- Gevelvlakken van gebouwen in de kustregio met een hoogte > 18 m

- Niet draagkrachtige ondergronden met een cohesie < 0,08 N/mm²

- Ondergronden met sporen van verf, vreemde stoffen, vuil of pleisterlagen

- Houten ondergronden (panelen of massiefbouw)

- Horizontale vlakken

- Kritieke zones

- Gevelisolatiesystemen afgewerkt met steenstrips

4.6.1. Montage van de pluggen

De panelen zullen mechanisch worden vastgezet met pluggen in overeenstemming met het type isolatie.

De aannemer zal 4 pluggen voorzien per m². In elk geval zal de fabrikant gecontacteerd worden om het juiste aantal

bevestigingen per oppervlakte en hoeken te bepalen, afhankelijk van de hoogte van het gebouw en de toestand van de ondergrond. Platen die horizontaal geplaatst zullen worden moeten eveneens met 4 pluggen per m² bevestigd worden. Voor isolatie op sokkels, worden de pluggen altijd buiten de ondergrondse zone bevestigd.

|  | Nieuw metselwerk |  |  |  |  |  | Renovatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H gebouw : | < 8 m |  | 8 – 20 m |  | > 20 m |  | < 8 m |  | 8 – 20 m |  | > 20 m |  |
|  | a) | b) | a) | b) | a) | b) | a) | b) | a) | b) | a) | b) |
| EPS | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 7-8 | 4-6 | 9-11 |

a. hoeveelheid pluggen op het oppervlak | b. hoeveelheid pluggen bij de hoeken

4.7. Aanbrengen van scheidings- en dichtingsbanden

4.7.1. Aanbrengen van de scheidingsband

De verbindingen tussen de uitstekende elementen (zoals vensterbanken) en het isolatie/pleister-geheel worden gerealiseerd met een scheidingsband. De band wordt zodanig op het uitstekende element gekleefd dat elk direct contact tussen het uitstekende element en het isolatie/pleister-geheel uitgesloten wordt.

De band wordt aangebracht op alle plaatsen waar de isolatie onderbroken wordt door een tegen directe neerslag beschermd uitstekend element (bv. dakoversteek).

De band wordt tevens voorzien wanneer de aansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden met een stopprofiel (bv. afvoerbuizen). De aannemer let erop dat hij een snelle en efficiënte afvloeiing van het regenwater bevordert. De band vermindert ook de risico’s op spanningen die zich voordoen door deze elementen in het pleister.

4.7.2. Aanbrengen van de dichtingsband

De samendrukbare band wordt gekleefd op het buitendeel van de rand van de panelen aan alle verbindingen tussen het isolatie/pleister-geheel en een ander materiaal (raamprofiel, vensterbank, enz.). De dikte van de band wordt gekozen in functie van de voegdikte: van 2 tot 6 mm of van 3 tot 9 mm.

De band maakt het mogelijk een volledige afdichting te garanderen en vermindert de risico’s op spanningen die zich voordoen door deze elementen in het pleister.

4.8. Aanbrengen van de wapeningsmortel en de wapening

4.8.1. Het aanbrengen op EPS isolatie

Er mag pas minstens 48 uur na de verlijming van de isolatie gestart worden met de verwerking van de wapeningsmortel. Deze mortel wordt idealiter aangebracht in twee arbeidsgangen, nat in nat: een eerste laag van 4 à 5 mm, en een tweede laag van 2 à 3 mm. Tussen de twee lagen brengt de aannemer het wapeningsgaas aan zodanig dat de wapening zich bevindt in het bovenste derde deel van de dikte van de mortel.

De wapening bestaat uit a) wapeningsstroken (ca. 300 x 500 mm) diagonaal op de hoeken van de vensteropeningen aan te brengen, b) voorgeplooide hoekwapeningen, bestemd ter versteviging van de hoeken en kanten, en c) wapeningsgaas, bestemd om geplaatst te worden op de hele gevel. Deze wapening wordt aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

In het geval van een dunpleister (van 2 tot 4 mm) wordt het oppervlak vlakgezet en lichtjes geschaafd. In het geval van een dikke eindlaag (> 5 mm) wordt het pleister horizontaal gekamd met een pleisterkam.

In het geval van gevels die bestaan uit isolatiepanelen van verschillende aard (rotswol en polystyreen) moet de aannemer ter hoogte van de aansluiting een dubbele wapening voorzien.

4.9. Het aanbrengen van de hoekprofielen en stopprofielen

4.9.1. Het aanbrengen van stopprofielen

De plaatsing van de hoekprofielen moet gebeuren met waterpas of schietlood. De positie van de profielen dient te gebeuren zoals op plan of in akkoord met de projectontwerper.

Doorlopend geplaatste profielen zijn nooit sluitend en tussen de verschillende lengtes moet er 5 mm ruimte gelaten worden. De aannemer waakt erover dat de profielen perfect in elkaars verlengde geplaatst worden.

Voor de verlijming mag enkel de methode van noppenverlijming toegepast worden. Om het aanbrengen van de profielen echter te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke mechanische bevestigingen getolereerd worden op voorwaarde dat deze verwijderd worden na uitharding van de bevestigingsmortel.

De stopprofielen worden voorzien ter hoogte van raam- en deurkozijnen, ter hoogte van alle verbindingen met andere bekledingen en ook overal waar het pleister stopt.

4.9.1. Het aanbrengen van hoekprofielen

De aannemer zal hoekprofielen voorzien bij elke uitstekende hoek.

4.10. Het aanbrengen van een primer voor dunpleisters

De primer wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van het kwartszand te vermijden.  Er wordt een droogtijd van minstens 24 uur in acht genomen alvorens enige verdere lagen aan te brengen. Het eindlaagpleister moet ten laatste 8 dagen na het aanbrengen van de primer aangebracht worden.

4.11. Het aanbrengen van het gevelpleister

4.11.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKAP

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) en van de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van de korrel (ca. 1,7 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden. De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.

4.12. Het aanbrengen van het sokkelpleister

De eindlaagpleisters mogen nooit aangebracht worden op oppervlakken die rechtstreeks in contact staan met de grond. Deze zones worden behandeld met een dichtingsmassa tot op een hoogte van 50 mm boven het maaiveld.

4.12.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKIN

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) en van de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,6 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om het bezinken van de pigmenten te vermijden.

4.12.2. Het aanbrengen van het minerale eindlaagpleister KNAUF SOCKEL-SM PRO [ te verven minerale variant]

De dag na het aanbrengen van de wapeningsmortel voor sokkels wordt er een nieuwe laag van 2 tot 3 mm van hetzelfde product toegepast. Deze wordt dan met de rei vlakgezet en opgeruwd. Deze laag mag niet gladgezet of opnieuw bevochtigd worden.

Als afwerking en na voldoende droging van de pleisters (minimaal 15 dagen in functie van de weersomstandigheden) wordt het bovengrondse gedeelte bedekt met een dubbele laag verf die volgens de voorschriften van de fabrikant wordt toegepast.

4.13. Het aanbrengen van het dichtingspleister

4.13.1. Het aanbrengen van de elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL DICHT

De mortel wordt eerst gemengd volgens de instructies van de fabrikant. De mortel wordt handmatig aangebracht op de oppervlakken onder het afgewerkte vloerniveau. De mortel wordt met behulp van een kwast of truweel aangebracht in twee arbeidsgangen, in een minimale dikte van 2,5 mm (maximaal 5 mm in totaal). De mortel wordt rechtstreeks op de wapeningsmortel voor gevelplinten aangebracht. Die ondergrond met wapeningsmortel moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De verwerking van de dichtingsmassa moet het mogelijk maken een dichte verbinding te maken met de afgedichte funderingen.

Na voldoende droging wordt de mortel beschermd met een noppenfolie als bijkomende mechanische bescherming (type PLATON) en met een efficiënt drainagesysteem.

4.14. Het verven van pleisters [ in optie]

Algemeenheden

De ondergrond moet proper, droog en gezond zijn volgens de voorschriften van de fabrikant. Geen verf toepassen in geval van directe zoninval, risico op vorst of een temperatuur van de lucht en van de ondergrond lager dan 5 °C. De firma zal emmers van éénzelfde productie gebruiken on een geheel oppervlak te bewerken. Dit zal het risico op kleurverschillen vermijden.

De verf zal gelijkmatig met een verfrol of een borstel op het volledig uitgedroogde pleister. Voor grote oppervlakken kan de firma een airless uitrusting hanteren indien toegelaten door de fabrikant in de technische fiche. De werkoppervlakken voor, tijdens en na de schilderwerken beschermen tegen vocht (regen, …) of een te snelle droging (door directe zoninval of wind) door gepaste maatregelen te treffen (zeilen, …).

Een test uitvoeren alvorens het gehele oppervlak te schilderen om de conformiteit van de gekozen tint te verifiëren.

De inhoud van een emmer goed doorroeren alvorens te schilderen, en de verf op uniforme wijze aanbrengen, nat in nat, zonder overgangen tussen de betrokken oppervlakken.

Alle gevelelementen die niet geverfd moeten worden op voorhand waterdicht beschermen (dorpels, raamkader, terras, …).

4.14.1. Het aanbrengen van de synthetische gevelverf KNAUF EG 800

De verf is gebruiksklaar en in de fabriek gekleurd. In het geval van een nieuw gevelpleister van uniforme kleur is de toepassing van één laag meestal voldoende. In renovatie of in het geval van ondergronden met verschillende kleuren zal de firma de toepassing van twee lagen voorzien. Indien nodig kan de verf volgens onderstaande instructies verdund worden :

- 1ste laag : de verf Knauf EG 800 met 10 à 20 % water verdunnen

- 2de laag : de verf Knauf EG 800 met max. 10 % water verdunnen

4.14.2. Het aanbrengen van de synthetische sokkelverf KNAUF FASERFARBE

De verf is gebruiksklaar en in de fabriek gekleurd. Ze wordt met de kwast of de borstel aangebracht. Deze verf moet de capillaire scheuren of krimpscheuren van max. 0,2 mm breedte kunnen overbruggen. Voor ondergronden met een andere kleur dan gewenst of in renovatie, zal het product in twee lagen toegepast worden met een wachttijd van min. 24 uur tussen de lagen in functie van de klimatologische omstandigheden.

4.14.3. Het aanbrengen van de synthetische zelfreinigende verf KNAUF AUTOL

De verf is gebruiksklaar en in de fabriek gekleurd. Ze wordt met de kwast of de borstel aangebracht. Voor ondergronden met een andere kleur dan gewenst of in renovatie, zal het product in twee lagen toegepast worden met een wachttijd van min. 24 uur tussen de lagen in functie van de klimatologische omstandigheden. In dit geval zal de grondlaag met max. 5 à 10 % helder water verdund worden. De tweede laag zal met max. 5 % helder water verdund worden.

4.14.4. Het aanbrengen van de synthetische gevelverf KNAUF FASSADOL TSR

De verf is gebruiksklaar en in de fabriek gekleurd. Het product altijd onverdund aanbrengen (een verdunning van max. 5 % is echter toegelaten) in min. 2 lagen om een maximale bedekking te verkrijgen en dus een voldoende vermindering van de verwarming die door de zonnestraling wordt veroorzaakt. Voor zeer absorberende oppervlakken kan het nodig zijn om eerst een grondlaag met max. 5 % helder water verdund aan te brengen alvorens de toepassing van twee onverdunde lagen. Een droogtijd van min. 8 uur respecteren tussen de verschillende lagen (in optimale drogingsomstandigheden, nl. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid). De verf is totaal droog na 3 dagen.

4.14.5. Het aanbrengen van de minerale gevelverf KNAUF MINEROL

De verf is gebruiksklaar en in de fabriek gekleurd. Ze wordt met de kwast of de borstel aangebracht. Een grondlaag met max. 10 % helder water verdund aanbrengen op het voldoende droog en uitgeharde eindlaagpleister. Na een wachttijd van min. 24 uur wordt de tweede laag toegepast, uniform, niet verdund en voldoende dekkend. Een verdunning van max. 5 % is evenwel toegelaten.

5. BIJZONDERHEDEN

5.1. Uitzetvoegen

De uitzetvoegen van de ruwbouw moeten worden overgenomen in de gevelpleisters. De details van de verwerking moeten in overeenstemming zijn met de technische vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. De uitzetvoegen worden gerealiseerd met behulp van stopprofielen die met de achterzijden tegen elkaar worden geplaatst.

Diepe voegen worden gedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een afdichtende en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden.

5.2. Bevestiging van elementen in de gevelisolatie [ pro memorie]

De bevestiging van voorwerpen in de gevel [lampen, beugels van afvoerbuizen, relingen, brievenbussen, enz.] moet het voorwerp uitmaken van een aparte studie. Afhankelijk van het type element en het gewicht van het element, selecteert de aannemer uit alle montageblokken die worden voorgesteld door de fabrikant van het pleister het best geschikte type montageblok.

Deze montageblokken worden ingebouwd in de isolatie alvorens de wapeningsmortel aan te brengen. De uitsnijdingen voor het inbouwen van deze dozen gebeuren met een werktuig dat aangepast is aan het type isolatie (gatenzaag voor ronde gaten en mes voor de montageplaten). Men vermijdt dat er ruimte ontstaat tussen de verstevigingen en de isolatie.

Cilindervormige elementen worden bevestigd met behulp van een PU-lijm. De lijm wordt aangebracht over de hele omtrek van de montage blokken en aan de binnenzijde van de uitsnijding voor de inbouw.

De montageplaten voor zware elementen worden mechanisch bevestigd met de 4 voorziene pluggen. De gaten voor de bevestiging worden gedicht met een polystyreenstift. De dikte van de platen is gelijk aan die van de isolatie. Voor diktes van meer dan 300 mm gebruikt de aannemer twee tezamen bevestigde elementen om zo de gewenste dikte te bereiken.

5.2.1. Thermisch onderbroken montageblok KNAUF ZYRILLO [ in optie]

De montageblokken zijn voor versteviging en bevestiging bestemde cilindervormige elementen uit geëxpandeerd polystyreen HD. Ze zijn wit van kleur en hebben een geribbelde omtrek.

Ze worden toegepast in gevelisolatiesystemen voor de bevestiging van lasten van hangende buitenelementen (brievenbussen, lampen, enz.) met een maximaal gewicht van 40 kg.

| Densiteit van het schuim: | ca. 170 | kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): | 0,035 | W/m*K |
| Diameter: | 70 | mm |
| Diepte: | 70 | mm |
| Maximale verticale belasting: | 40 | kg |

5.2.2. Universeel montageblok KNAUF ALU-TR [ in optie]

De montageplaten hebben de vorm van rechthoekige blokken uit polyurethaanschuim, een HPL-plaat en een aluminiumplaat.

Ze worden toegepast in gevelisolatiesystemen voor de koudebrugvrije bevestiging van zware lasten zoals leuningen, rails, uitkragende lichtelementen, reclameborden, vensterbanken, enz.

De maximale belastingen bij gebruik zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en de dikte van het element. Ze zijn in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte gegevens.

| Densiteit van het schuim: | ca. 350 | kg/m³ |
| --- | --- | --- |
| Brandreactie: | B2 | - |
| Afmetingen: | 238 x 138 | mm |
| Dikte: | van 80 à 240 | mm |
| Maximale verticale belasting: | [afhankelijk van de ondergrond] | - |

5.3. Speciale bescherming van sokkels [ in optie]

5.3.1. Platen voor de versteviging van sokkels KNAUF VANDALIT

De platen bestaan in hoofdzaak uit gewapend en waterafstotend cement op beide zijden. Ze zijn uitgerust met 5 voorgeboorde gaten voor het gebruik van pluggen met een diameter van 60 mm. De contouren van de gaten zijn uitgefreesd om het volledig verzinken van de rondellen mogelijk te maken.

De platen dienen voor de mechanische bescherming van sokkels van gevelisolatiesystemen van zwaarbelaste gebouwen. De maximale hoogte van de te verstevigen zone is 2 meter.

| Afmetingen (lengte x breedte): | 1250 x 600 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | 10 | mm |
| Densiteit: | 1100 | kg/m³ |
| Druksterkte: | 7,5 | N/mm² |
| Buigsterkte: | 13,0 [in lengterichting] / 7,0 [in dwarsrichting] | N/mm² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 17 - 21 | - |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): | 0,193 | W/m*K |
| Brandreactie: | Klasse A1: onontvlambaar | - [DIN 4102-1] |

De aannemer wacht tot de kleefmortel volledig is uitgehard. Vervolgens wordt met een getande spaan met 10 mm vertanding een eerste lijmlaag uitgestreken over het hele oppervlak van de sokkelisolatie (platen in geëxpandeerd polystyreen HD). Men gebruikt een wapeningsmortel voor gevelplinten die enkel gebonden is met cement.

De verstevigingsplaten uit cement worden rechtstreeks op het isolatiemateriaal aangebracht, aangedrukt en vol en zat verlijmd in de verse mortel. De aannemer zorgt ervoor dat de voegen minstens 20 cm verspringen ten opzichte van de voegen van de isolatieplaten. Na uitharding van de mortel worden de platen vastgezet met door de fabrikant geleverde pluggen.