[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 2



	bestektekst | isolatie
ISOLATIE VAN HOUTEN VLOEREN
KNAUF INSULATION MULTIFIT 035
	Reference:
	SB08-B03

	
	Version:
	2.0
	NL

	
	Pages:
	3

	
	Release date:
	28.10.2014


1. TOEPASSINGSGEBIED
1.2. Isoleren van houten vloeren met glaswol
Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een thermisch en akoestisch isolatiemateriaal uit glaswol tussen de balken van een vloer in houtskeletbouw.

2. ALGEMEEN
2.1. Algemene aanbevelingen
De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen. 

De isolatiematerialen uit minerale wol beantwoorden aan de norm EN 13162 - 2013: Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit minerale wol (MW) - Specificatie.
2.2. Bijzondere aanbevelingen
De locaties waar de isolatiematerialen worden aangebracht moeten schoon en droog zijn en vrij van afvalresten die de prestaties kunnen aantasten (koudebrug, gebrekkige afdichting, puin dat scheuren kan veroorzaken enz.). 

De isolatie moet doorlopend aangebracht worden zonder onderbrekingen omdat die kunnen leiden tot het ontstaan van koudebruggen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de realisatie van de verbindingen tussen de isolatie van het dak en deze van de aangrenzende muren of wanden.

De dampschermen worden perfect aansluitend aangebracht. Doorboringen zijn niet toegestaan. De aansluitingen tussen de banen en de verbindingen met de aangrenzende muren of wanden worden perfect afgedicht met behulp van daartoe speciaal voorziene kleefband.

Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan zal de onderaannemer de opdrachtgever inlichten die dan maatregelen zal nemen.  
3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.2. Isolatie
3.2.1. Glaswol KNAUF INSULATION MULTIFIT 035 ECOSE® Technology

De isolatie wordt uitgevoerd met onbeklede, opgerolde, halfharde glaswolplaten. De isolatie wordt verkregen door smelting van gerecycleerd glas en zand. Dit mengsel wordt gebonden met een fenol- en formaldehydevrij, natuurlijk plantaardig bindmiddel. De isolatie heeft een bruine kleur en bevat geen toegevoegde kleurstoffen of pigmenten.

Dit product is speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de kepers zonder bijkomende bevestigingen. De isolatie is voorzien van snijmarkeringen om de 100 mm voor een eenvoudige versnijding.

De isolatie wordt geleverd onder de vorm van rollen. Deze rollen worden verpakt in polyethyleenfolie en dan gestapeld op pallets die afgedicht worden met een krimphoes.

In overeenstemming met de geldende Europese reglementeringen zijn de producten afgestempeld met het CE-logo en vergezeld van een prestatieverklaring. 

De producten bezitten voorts een ATG-certificaat [referentie H563] afgeleverd door de BUtgb (wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg) en ook een Indoor Air Comfort Gold certificaat, afgeleverd door Eurofins (binnenluchtkwaliteit).

	Breedte:
	1200
	mm

	Dikte:
	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260
	mm

	Warmtegeleidbaarheid (λd): 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Brandreactie [Euroklasse]:
	A1: niet brandbaar [EN 13501-1]
	-

	Waterdampdoorlaatbaarheid (µ):
	~ 1 [EN 12086]
	-

	Luchtstromingsweerstand:
	≥ 5
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Specifieke warmte capaciteit:
	ca. 1030 [EN 12524]
	J/Kg.K


3.3. Dampkerend membraan
3.3.1. Dampscherm KNAUF INSULATION LDS 100 [variante 01]
Semi-transparant, wit PE-scherm dat als functie heeft de waterdampdiffusie af te remmen. Het dampscherm is luchtdicht. De zeer hoge Sd–waarde zorgt voor de zeer zwakke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraan.

	Afmetingen: 
	50 x 2
	12,5 x 2
	m

	Dikte van de film: 
	0,2
	mm

	Gewicht:
	185 
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	> 100 
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.3.2. Vochtregulerende damprem KNAUF INSULATION ETAPLUS [variant 02]


Semi-transparant, lichtgrijs PP-membraan dat als functie heeft de waterdampdiffusie te reguleren. Het dampscherm is luchtdicht. In functie van de relatieve luchtvochtigheid aan beide zijden van het membraan, kan de waterdampdiffusieweerstand van het membraan variëren van 0,3 tot 5 meter.

	Afmetingen: 
	40 x 1,5
	m

	Dikte van de film: 
	0,2
	mm

	Gewicht:
	ca. 80
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	0,3 ≤ Sd ≤ 5,0
	m

	Gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid:
	2,3
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.4. Toebehoren voor membranen
3.4.1. Kleefband KNAUF INSULATION SOLIPLAN

Witkleurige kleefband op basis van Kraftpapier op bruin silicoonpapier bekleed met een laagje acrylaatlijm. Deze  kleefband dient voor het afdichten van de overlappingen tussen twee membranen (dampscherm). Het wordt ook gebruikt voor het afkleven van kleine accidentele scheuren in de membranen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Minimaal verwerkingstemperatuur: -10°C

Afmetingen: 40 m x 60 mm

 


3.4.2 Kleefband KNAUF INSULATION SOLIFIT

Blauwkleurige kleefband van LDPË op bruin silicoonpapier bekleed met een laagje acrylaatlijm. De kleefband dient voor het afdichten van de aansluitingen bij de kabel- of leidingdoorvoer doorheen het dampscherm of voor de aansluiting van het dampschermen met andere materialen (steen, houtmateriaal,-)

Technische gegevens:


Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Minimaal verwerkingstemperatuur: -10°C

Afmetingen: 25 m x 60 mm

3.4.3 Dubbelzijdig kleefband KNAUF INSULATION KLEBERAUPE

Doorzichtige dubbelzijdige kleefband. Deze kleefband dient om een dampwerend membraan te bevestigen tegen een structuur uit metalen profielen.

Technische gegevens:

Afmetingen: 10 m x 25 mm

 

3.4.4. Lijm KNAUF INSULATION SOLIMUR

Blauwkleurig eencomponentlijm op basis van polymeren en geleverd in een patroon van 310 ml. Deze lijm is bestemd voor het waterdicht verlijmen van de dampwerende membranen tegen het aanpalend metselwerk of tegen andere materialen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +85°C

Verwerkingstemperatuur: +5°C à + 50°C

Droogtijd: 1 dag/mm naargelang de weersomstandigheden   

3.4.5. Dichtingsmanchet

Manchetten voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen doorheen de dampwerende membranen.

Technische gegevens:

Geprefabriceerd zelfklevende manchet M15-22 (voor kabels met een diameter tussen 15 en 22 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 150 x 150 x 30

Te verlijmen (met LDS Solifit) universeel manchet M75 - 125 (voor kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 400 x 400 x 260

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN
4.2. Plaatsing van de isolatie
4.2.3 Plaatsing van rollen in een houten vloer

De isolatie wordt aangebracht tussen de balken die de structuur van de houten vloer vormen. De dikte stemt overeen met de eerder vermelde dikte. Indien nodig wordt er een onderconstructie uit houten kepers of metalen profielen gerealiseerd om de nodige ruimte te creëren voor een tweede isolatielaag. De isolatie wordt dan aangebracht in twee gekruiste lagen.

De isolatie wordt eerst uitgerold om terug haar initiële dikte te verkrijgen. Vervolgens wordt de isolatie met een mes op maat gesneden. De isolatie klemt zich optimaal als de snijbreedte overeenstemt met de afstand tussen de balken plus 10 à 15 mm. De aannemer moet ervoor zorgen dat de isolatie perfect gelijkmatig en lijnrecht gesneden wordt zodat de ruimte tussen de balken perfect opgevuld wordt. 

4.3. Plaatsing van het dampkerend membraan 
4.3.2. Plaatsing onder een houten vloer

Dit scherm moet worden aangebracht op vloeren tussen verwarmde ruimten en niet-geïsoleerde zolders of zolderruimten. Het wordt altijd aangebracht aan de warme kant van de isolatie.  

Het membraan wordt horizontaal tegen de binnenzijde van de isolatie uitgerold. Het wordt met de bedrukte zijde naar onder geniet tegen de balken die de structuur van de houten vloer vormen. Bij een metalen onderstructuur wordt het dampscherm bevestigd met een dubbelzijdig kleefband. Bij plaatsing van twee gekruiste lagen isolatie wordt er geen membraan aangebracht tussen de lagen.
De aannemer zorgt ervoor dat de banen elkaar minstens 100 mm overlappen. De aansluitingen tussen de banen worden afgedicht met  kleefband LDS Soliplan. Op deze manier kunnen de prestaties van het systeem en de goede luchtdichtheid van het gebouw gegarandeerd worden. De aansluitingen tussen het dampscherm en het metselwerk worden uitgevoerd met LDS Solimur of Solifit.

De aannemer zorgt ervoor dat het dampscherm niet beschadigd wordt door de doorvoer van kabels, buizen of andere leidingen. Als dat niet mogelijk blijkt, moet de aannemer verplicht gebruik maken van manchetten die daartoe door de fabrikant voorzien zijn.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]