| cahier des charges ¦ enduits de façade ENDUIT SUR PANNEAU EN CIMENT ARMÉ KNAUF SKAP + AQUAPANEL | Reference : | SB02-C01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Version : | 2.0 | FR |
|  | Pages : | 8 |  |
|  | Release date : | 06.07.2018 |  |

1. DOMAINE D'APPLICATION

1.15. Enduit synthétique KNAUF SKAP

Ces prescriptions pour cahiers des charges décrivent la mise en œuvre d'un enduit de façade synthétique sur un panneau en ciment armé. L'enduit de finition aura une épaisseur de 2 mm. Il sera teinté dans la masse et offrira une finition légèrement structurée.

2. GÉNÉRALITÉS

2.1. Recommandations générales

Les différents matériaux prescrits formeront un système et proviendront obligatoirement du même fabricant. Ils seront utilisés et mis en œuvre conformément aux prescriptions et aux fiches techniques fournies par ce fabricant.

Les tolérances de mise en œuvre et les méthodes de contrôle de celles-ci seront conformes à la Note d’Information Technique 209 du CSTC.

Les mortiers d'enduits minéraux répondront à la norme EN 998-1 : Définitions et spécifications des mortiers pour maçonneries [partie 1 : mortiers d'enduits minéraux extérieurs et intérieurs].

Les enduits synthétiques répondront à la norme EN 15824 : Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs.

2.2. Recommandations particulières

La mise en œuvre des enduits ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5 °C et + 35 °C.

Avant le début du chantier, un ou plusieurs échantillons présentant la couleur et la structure de l’enduit choisi seront préalablement proposés à l’architecte pour approbation. Ils seront réalisés par l'entreprise en atelier ou in situ, conformément aux instructions de l'auteur de projet (dimension, nombre, etc.).

2.2.1 Recommandations particulières pour panneaux en ciment

Les panneaux en ciment armé seront correctement entreposés et protégés contre les intempéries. La mise en œuvre des plaques ne pourra débuter que lorsque les conditions atmosphériques décrites par le fabricant seront favorables. Pendant toute la phase de mise en œuvre et de durcissement, la température ambiante du support et du matériau restera comprise entre + 5 °C et + 35 °C.

Les panneaux en ciment armé ne pourront pas jouer un rôle de contreventement de l'ossature. Cette fonction devra être assurée par un panneautage complémentaire et spécifique.

3. DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

3.2. Structure pour support d'enduit

3.2.1. Sous-structure en bois

Les éléments de construction seront obligatoirement d'une qualité conforme aux normes en vigueur pour les bois de construction. Ils seront rabotés de façon à être parfaitement plans. Le taux d'humidité résiduelle sera de maximum 15 %. Les bois tendres tels que le sapin blanc seront exclus. La structure sera traitée de manière à éviter la dégradation du bois par l'humidité ou les insectes.

La structure sera composée de lattes et de contre-lattes. Les lattes horizontales auront une section de minimum 24 x 60 mm. Dans le cas d'une sous-structure isolée (article repris éventuellement ci-après), l'entreprise utilisera de préférence des chevrons dont l'épaisseur correspondra à celle de l'isolation. Les contre-lattes verticales auront une section de minimum 24 x 80 mm.

3.2.2. Isolation de la sous-structure en laine de verre KNAUF TP 430 KD [ en option]

Isolation thermique et acoustique de couleur brune sans colorant composée de fibres de laine minérale de verre liées au moyen d'un liant naturel sans phénol et sans formaldéhyde (ECOSE® Technology).

L'isolant sera livré sous forme de panneaux semi-rigides de haute densité à haut pouvoir isolant revêtus sur une face d'un voile de verre transparent. Les panneaux seront spécialement conçus pour l'isolation thermique et acoustique des parois extérieures. Ils seront spécifiquement traités contre l'absorption d'eau et d’humidité.

L'isolation sera non hygroscopique, non corrosive, non capillaire et fongicide. Elle ne constituera pas un milieu de culture propice à la vermine. Les panneaux seront emballés dans des sacs plastiques. Les produits seront certifiés par deux ATG (produit + murs creux) délivrés par l’UBAtc. Ils seront estampillés du logo CE et du logo Keymark (label de qualité européen).

| Conductivité thermique λd : | 0,034 | W/m*K |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu : | A1 | - [EN 13501-1] |
| Résistance à la diffusion de vapeur µ : | ≤ 1 | - |
| Largeur des panneaux : | 600 | mm |
| Longueur des panneaux : | 1250 | mm |
| Épaisseur : | 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |

3.2.3. Membrane pare-pluie KNAUF TYVEK STUCCOWRAP

La membrane sera en polyéthylène de couleur blanche. Elle sera étanche à l’eau de pluie et perméable à la diffusion de vapeur d’eau provenant de l’intérieur. La membrane sera armée de très fines fibres créant une surface  granuleuse et crépue. Cette structure particulière empêchera efficacement la formation d’un film d’eau entre le panneau de ciment et le pare-pluie.

| Valeur Sd : | env. 0,02 | m |
| --- | --- | --- |
| Diffusion de vapeur : | 1750 [23 °C et 85 % humidité] | g/m²/24h |
| Épaisseur : | env. 0,18 | mm |
| Largeur des rouleaux : | 1,5 | m |
| Longueur des rouleaux : | 75 | m |
| Poids : | 70 | g/m² |

3.3. Accessoires

3.3.1. Bande de désolidarisation KNAUF SR BAND

La bande de désolidarisation sera composée de caoutchouc de couleur blanc crème. Elle sera pourvue d'une face dentelée, destinée à assurer la désolidarisation, et d'une face autocollante destinée à faciliter la mise en œuvre du produit. Elle sera livrée en rouleaux de 20 m.

| Largeur : | 56 | mm |
| --- | --- | --- |
| Épaisseur : | 3 | mm |
| Longueur : | 20 | m |

3.3.2. Bande d'étanchéité KNAUF COMPRIBAND TYPE 15

La bande d’étanchéité sera composée d’une mousse de polyuréthane imprégnée et comprimable de couleur noire. Elle sera résistante aux intempéries et conviendra pour des épaisseurs de joints de 2 à 6 mm ou de 3 à 9 mm.

Elle sera placée à chaque interruption du système de façade isolante, afin de garantir la continuité de l'étanchéité. Aux endroits visibles ou particulièrement exposés (jonction entre enduit  et dormant de châssis), la bande mousse sera protégée au moyen d'un joint de finition souple et étanche.

| Largeur : | 15 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Épaisseur : | 2 à 6 | 3 à 9 | mm |
| Longueur : | 18 | 12 | m |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | < 100 |  | - |

3.5. Profilés d'arrêt et cornières d'angle

3.5.1. Profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX

Les profilés d'arrêt seront en feuilles d'acier inoxydable d'une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Ils seront destinés à l'arrêt soigné des surfaces enduites et à la réalisation de joints de dilatation ou de raccords avec des huisseries. Les profilés seront prévus pour une épaisseur d’enduit de 6 à 12 mm. La grande aile sera pourvue de perforations rondes permettant le fluage optimal de l'enduit. L'aile courte du profilé de 12 mm sera munie d'une goulotte brise-goutte.

| Largeur de l'aile d'arrêt : | 6 | 10 | 12 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur de l'aile perforée : | 27 | 37 | 40 | mm |
| Longueur des cornières : | 3000 |  |  | mm |

3.5.2. Cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10

Les cornières d’angle seront en acier inoxydable, d’une épaisseur de 0,6 mm et formées à froid. Elles seront spécialement conçues pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Elles seront destinées au renforcement et à la finition des angles sortants, pour une épaisseur d’enduit de minimum 10 à 12 mm.  Les deux ailes seront identiques et pourvues de perforations permettant le fluage optimal du mortier.

| Largeur des ailes : | 38 | mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur des cornières : | 3000 | mm |

3.6. Mortier de base

3.6.1. Mortier de base KNAUF SUPRACEM PRO

Le mortier de base sera un enduit minéral hydrofuge de couleur naturellement blanche, enrichi en fibres. Il sera principalement constitué de chaux hydratée, de ciment blanc, de granulats de pierre calcaire classés, de sable de quartz, de fibres spéciales, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Il sera généralement destiné à être teinté dans la masse, en tenant compte de certaines restrictions reprises sur la fiche technique du fabricant. Il conviendra également comme couche de parement et de finition à talocher pour les façades. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

| Groupe de mortier : | GP [mortier d'enduit d'usage courant] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS III [de 3,5 à 7,5 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Granulométrie : | 1,0 | mm |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1400 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 4,20 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 2,30 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 15 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,47 [P=50%] /  0,54 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | classe A2 : non combustible | - [DIN 4102-1] |

3.6.2. Mortier de base pour soubassements KNAUF SUPRACEM SUB

Le mortier de collage et d'armature pour soubassement sera un enduit minéral hydrofuge de couleur grise. Il sera principalement constitué de ciment Portland, d’agents hydrofuges, de fibres spéciales, de sable calibré et d’additifs qui en amélioreront l’adhérence au support.

Ce mortier sera spécialement conçu comme mortier de soubassement sur les systèmes de façades isolantes et traditionnelles, comme mortier de collage en zone de soubassement pour panneaux isolants sur des supports rugueux et absorbants ou comme couche de mortier de finition talochée au niveau des soubassements isolants.  Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

| Groupe de mortier : | GP [mortier d'enduit d'usage courant] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Classe de résistance à la compression : | CS IV [ 6 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Granulométrie : | 1,0 | mm |
| Masse volumique de l'enduit sec : | env. 1600 | kg/m³ |
| Résistance à la compression : | env. 11,4 | N/mm² |
| Résistance à la flexion : | env. 4,1 | N/mm² |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | env. 15 | - [EN 998-1] |
| Conductivité thermique (λ) : |  0,67 [P=50%] /  0,76 [P=90%] | W/m*K |
| Absorption d'eau par capillarité : | classe W2 | - [EN 998-1] |
| Réaction au feu : | classe A2 : non combustible | - [DIN 4102-1] |

3.7.1. Armature pour mortier de ciment KNAUF AUTEX

L'armature sera composée d'une trame en fibre de verre de couleur rouge et blanc. Elle sera spécialement conçue pour une utilisation dans des enduits à base de ciment et de chaux et pour des applications extérieures. Les domaines d’utilisation et les techniques de mise en œuvre seront conformes à la fiche technique du fabricant. Elle sera livrée en rouleaux.

| Maille : | env. 6,5 x 7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Poids : | env. 200 | g/m² |
| Résistance à la traction : | env. 2400 | N/50 mm |
| Dimension (largeur x longueur) : | 1 x 50 | m |

3.8. Primers

3.8.1. Primer pour enduits de finition minces KNAUF PG 2

Le primer sera une émulsion aqueuse contenant une résine polymérisante à base acrylique et du sable de quartz.  Il sera destiné à neutraliser le pouvoir absorbant des sous-enduits à base de ciment lors de l’application d’un enduit mince. Il permettra également d'augmenter l'adhérence de ces enduits. Le produit sera fourni en seaux prêts à l'emploi de 15 kg. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur.

3.9. Enduits de façade

3.9.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de consistance pâteuse. Elle sera teintée dans la masse. Elle sera composée de granulats de marbre, de charges spéciales ainsi que de pigments minéraux. L'enduit sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi.

Cet enduit sera prévu comme couche de parement sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

| Granulométrie : | 1,7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1700 | kg/m³ |
| Degré pH : | env. 8 | - |
| Perméabilité à l'eau : | < 0,1 [classe W3] | kg/m².h0,5 |
| Valeur Sd : | > 0,5 [classe V2] | m |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) : | 7 | - |

3.10. Finition des soubassements

3.10.1. Enduit de finition synthétique KNAUF SKIN [ variante 1]

L'enduit de finition sera une résine de silicone hydrofuge de teinte anthracite ou grise. Il sera composé d'acrylates, de marbre, de quartz et de matières de charges spéciales colorées avec des pigments non toxiques stables à la lumière. Il sera traité contre les algues et les moisissures et ne contiendra pas de solvants. Il garantira une imperméabilité aux pluies battantes.  L'enduit sera livré en seaux prêts à l’emploi.

Cet enduit sera prévu comme couche de parement pour les soubassements sur des mortiers de base plans et secs ou des systèmes de façades isolantes en polystyrène. Il conviendra pour une finition talochée et structurée au moment de la mise en œuvre. Ses caractéristiques répondront à la norme en vigueur et seront certifiées par l'agrément technique belge ATG n° 08/2738.

| Groupe de mortier : | P Org. 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Granulométrie : | 1,6 | mm |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d'absorption d'eau W : | < 0,1 | kg/m².h0,5 |

3.10.2. Peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE [ variante 2]

La peinture sera composée de résine de silicone, de liants organiques, de pigments de couleurs, de conservateurs. Elle sera également armée de fibres. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. La peinture sera spécialement conçue pour la finition des enduits de soubassement.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1450 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | 0,12 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,03 | kg/m². √h |
| Teinte : | 5 coloris au choix suivant catalogue du fabricant |  |

3.11. Enduits d'étanchéité

3.11.1. Mortier d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

La masse d'étanchéité sera un mortier minéral hydrofuge de teinte grise. Il sera composé de ciment Portland, de liants organiques, de granulats de quartz, d'agents hydrofuges et d'adjuvants. Ce mortier sera spécialement conçu comme protection contre l’humidité au niveau des soubassements et des zones de projection d'eau, ainsi que pour l'étanchement par rapport aux eaux d'infiltration stagnantes et non stagnantes des ouvrages contre terre.

| Groupe de mortier : | - | - |
| --- | --- | --- |
| Granulométrie : | 0 - 0,6 | mm |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Classe de matériaux : | B2 | - |
| Classe de sollicitation : | A1 - A2 | - |

3.12. Peinture [ en option]

3.12.1. Peinture synthétique pour façades KNAUF EG 800

La peinture sera composée de résine de silicone, de dispersion acrylique, de pigments de couleurs et de conservateurs. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine. Elle sera spécialement conçue pour la finition de maçonneries recouvertes d’une ou de plusieurs couches d'enduits minéraux.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1500 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Teinte : | au choix suivant catalogue du fabricant |  |

3.12.2. Peinture synthétique autonettoyante pour façades KNAUF AUTOL

La peinture sera composée de résine de silicone, de dispersion acrylique, de pigments de couleurs et de conservateurs. Elle sera prête à l'emploi et fabriquée en usine.

Elle sera spécialement conçue pour la finition des enduits de façades en leur procurant un effet autonettoyant et hydrophobe amélioré.

| Certifications : | Déclaration de conformité UE | - |
| --- | --- | --- |
| Densité : | env. 1.500 | kg/m³ |
| Aspect : | mat | - |
| Valeur Sd : | < 0,1 | m |
| Coefficient d’absorption de l’eau: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Teinte : | au choix suivant catalogue du fabricant |  |

4. MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX

4.2. Pose de la structure pour support d'enduit

4.2.1. Pose de la sous-structure en bois

Le lattage de base composé de lattes en bois sera tout d'abord fixé horizontalement sur l’ossature principale de la construction. L'espace entre chaque latte sera de 600 mm de manière à correspondre à la largeur des panneaux d'isolation. Aux angles sortants du bâtiment, les lattes se chevaucheront et seront fixées entre elles par vissage. En présence de baies de fenêtre par exemple, un lattage complémentaire sera placé et fixé en périphérie du châssis.

Le contre-lattage porteur sera ensuite vissé verticalement sur le lattage de base en respectant un entraxe de 600 mm. La section minimale des contre-lattes permettra de garantir la fixation correcte des plaques en ciment. En présence de baies de fenêtre, un contre-lattage complémentaire sera placé et fixé en périphérie du châssis.

Avant la pose des plaques, un grillage de ventilation sera fixé dans le bas de la construction afin d’éviter l’intrusion de petits animaux entre la construction et le panneautage en ciment.

4.2.2. Pose de l'isolation et de l'écran pare-pluie [ en option]

Avant la pose du contre-lattage, l'espace entre les lattes sera entièrement comblé au moyen de panneaux en laine minérale de verre. Ils seront simplement insérés horizontalement et de façon jointive entre les lattes. La section des bois et l'épaisseur de l'isolation seront identiques de façon à permettre un remplissage maximal de l'espace disponible.

Le lattage sera ensuite complètement recouvert par l'écran pare-pluie. La membrane sera déroulée horizontalement et agrafée sur les lattes en respectant un recouvrement de 50 à 80 mm entre chaque bande. La fixation définitive de l’écran sera obtenue par la pose du contre-lattage.

4.3. Pose des bandes de désolidarisation et d'étanchéité

4.3.1. Pose de la bande de désolidarisation

Les raccords entre les éléments débordants (tels que les seuils) et le complexe plaque ciment/enduit seront réalisés au moyen de la bande de désolidarisation. Elle sera collée sur l'élément débordant de manière à éviter tout contact direct. Elle sera appliquée à tous les endroits où l'isolation sera interrompue par un élément débordant protégé des précipitations directes (débordant de toiture par ex.).

Elle sera également prévue lorsque les jonctions ne pourront être réalisées au moyen d'un profilé d'arrêt (tuyaux de descente par ex.). L'entreprise veillera toujours à favoriser un écoulement rapide et efficace des eaux pluviales. Elle permettra aussi de limiter les risques de tensions occasionnés par ces éléments dans les enduits.

4.3.2. Pose de la bande d'étanchéité

La bande compressible sera collée sur la partie extérieure du chant des panneaux, à tous les raccords entre le complexe isolation/enduit et un autre matériau (châssis de fenêtre, seuil, etc.). L'épaisseur de la bande sera choisie en fonction de l'épaisseur du joint : de 2 à 6 mm ou de 3 à 9 mm. Elle permettra de garantir une étanchéité complète et de limiter les risques de tensions occasionnés par ces matériaux dans les enduits.

4.4. Pose du support d'enduit

4.4.1. Pose du panneau en ciment KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR

Après découpe à longueur, les plaques seront placées horizontalement et en quinconce (mi-longueur) sur la sous-structure. Elles seront fixées au moyen de vis spéciales pour plaques en ciment en respectant un intervalle ≤ 250 mm et une distance ≥ 15 mm par rapport aux bords. Un joint de 3,5 mm permettant le fluage de l'enduit de jointoiement devra impérativement être observé entre chaque panneau. L'entreprise pourra se servir de garde-écarts appropriés. Aucun joint de plaque ne pourra se situer dans le prolongement d'une battée ou d'un linteau de fenêtre. Les jonctions entre le panneautage et les éléments périphériques seront réalisées conformément aux détails techniques du fabricant au moyen, notamment, des bandes d'étanchéité et de désolidarisation prévues.

Les joints entre les plaques seront ensuite obturés et armés au moyen de l'enduit de jointoiement gris et de la bande d'armature prévue par le fabricant. La bande sera noyée dans l’épaisseur du produit de jointoiement. L'entreprise veillera également à recouvrir les têtes de vis avec le même enduit.

4.5. Pose des profilés d'arrêt et des cornières d'angle

Les profilés placés en continu ne seront jamais jointifs et un espace de  5 mm devra subsister entre les différentes longueurs. L'entreprise veillera à placer les éléments parfaitement dans le prolongement les uns des autres.  Le collage se fera par plots uniquement. Cependant, afin de faciliter la pose, des fixations mécaniques provisoires pourront être tolérées à condition qu'elles soient retirées après durcissement du mortier de fixation.

4.5.1. Pose des profilés d'arrêt en acier inoxydable KNAUF STOPINOX

L'entreprise tracera tout d'abord un repère de pose correspondant à la hauteur du niveau de soubassement préalablement déterminé. Cette ligne sera tirée au cordeau et de niveau. Les profilés d'arrêt seront alignés sur ce repère. Leur épaisseur correspondra à celle de l'enduit de finition choisi. Les profilés d'arrêt seront également prévus au niveau des dormants des châssis de portes et de fenêtres, au niveau de tous les raccords à d’autres revêtements, ou encore au niveau de tout arrêt de l’enduit.

4.5.2. Pose des cornières d'angle en acier inoxydable KNAUF CORINOX 10

La pose des cornières s’effectuera obligatoirement au niveau ou au fil à plomb. Leur position sera conforme au plan ou en accord avec l’auteur de projet. Le sous-traitant prévoira des cornières d’angle à tous les angles sortants du bâtiment. Elles seront noyées dans l'épaisseur de la couche de base, et recouvertes par la couche de finition.

4.6. Pose du mortier de base

4.6.3. Pose sur panneau en ciment armé

La mise en œuvre du mortier d'armature ne pourra débuter que minimum 48 h après la pose des panneaux en ciment. Le mortier sera idéalement posé en deux passes, frais dans frais : une première couche de 4 à 5 mm, et une seconde de 2 à 3 mm. Entre les deux, l'entreprise posera le treillis d'armature de façon à ce qu'il soit positionné dans le tiers supérieur de l'épaisseur de mortier.

Dans le cas d'une finition mince (de 2 à 4 mm), la surface sera ensuite dressée et légèrement rabotée. Dans le cas d'une finition épaisse (> 5 mm), l'enduit sera peigné horizontalement au moyen d'un peigne de plafonneur.

4.7. Pose de l'armature

4.7.3. Pose sur supports en panneau de ciment

Les armatures seront posées dans le tiers supérieur de l'épaisseur du mortier de base. Elles seront appliquées de façon locale, ainsi que sur l'entièreté de la surface.

L'armature sera composée, a) de bandes d’armature (env. 300 x 500 mm) à positionner en diagonal aux angles des baies de fenêtre, b) du treillis d'armature destiné à être placé sur l'ensemble de la façade. Cette armature sera posée conformément aux recommandations du fabricant.

4.8. Pose du primer pour enduits minces

Le primer sera appliqué mécaniquement ou manuellement sur le support à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau en peau de mouton. Le support devra être sec, propre et exempt de particules instables.

Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation du sable de quartz. On respectera un séchage d’au moins 24 heures avant tout recouvrement. L’enduit de finition devra être posé au plus tard 8 jours après l’application du primer.

4.9. Pose de l'enduit de façade

4.9.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKAP

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur en fonction des conditions climatiques) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,7 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit.  Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.

4.10. Pose de l'enduit de soubassement

Les enduits de finition pour soubassement ne pourront jamais être appliqués sur les maçonneries contre terre. Ces zones seront traitées au moyen de la masse d'étanchéité jusqu'à une hauteur de 50 mm au-dessus du niveau du sol.

4.10.1. Pose de l'enduit de finition synthétique KNAUF SKIN [ variante 1]

Après le durcissement et le séchage du mortier d'armature (min. 1 jour par mm d'épaisseur) et du primer pour enduit mince, l’enduit de finition pour soubassement sera mis en œuvre au moyen d'une plâtresse en acier inoxydable exclusivement. Il sera ensuite structuré au moyen d'une taloche en PVC ou en caoutchouc. L'enduit sera appliqué en une épaisseur égale à son grain (env. 1,6 mm). La structure et l'aspect final seront obtenus à partir de mouvements circulaires qui permettront de faire ressortir les grains et de les répartir de façon homogène.

Dans la mesure du possible, il conviendra d’appliquer l’enduit par temps sec, avec un nombre suffisant d’hommes afin d’éviter des raccords visibles dans l’enduit. Le contenu des seaux sera préalablement mélangé et remélangé de temps à autre durant la mise en œuvre pour éviter la ségrégation des pigments.

4.10.2. Pose de la peinture synthétique pour soubassements KNAUF FASERFARBE [ variante 2]

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche au pinceau ou au rouleau. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec un maximum de 5 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche ne sera jamais diluée.

4.11. Pose de l'enduit d'étanchéité

4.11.1. Pose du mortier d'étanchéité élastique KNAUF SOCKEL-DICHT

Le mortier sera préalablement mélangé conformément aux instructions du fabricant. Il sera appliqué manuellement sur les surfaces situées sous le niveau fini du sol. Il sera mis en œuvre en deux passes d'une épaisseur minimale de 2,5 mm (maximum 5 mm au total) au moyen d'une brosse ou d'une truelle. Il sera appliqué directement sur le mortier d'armature pour soubassements. Ce dernier devra être sec, propre et exempt de particules instables.

La mise en œuvre de la masse d'étanchéité devra permettre d'assurer un raccord étanche avec l'étanchéité des ouvrages de fondation.

Après un temps de séchage suffisant, le mortier sera protégé au moyen d’une nappe de protection mécanique à excroissances (type PLATON) et d'un système de drainage efficace.

4.12. Peinture des enduits [ en option]

Généralités

Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. Ne pas appliquer la peinture en présence d’un ensoleillement direct important, d’un risque de gel ou de température de l’air et du support inférieure à 5 °C. L'entreprise utilisera des seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte.

La peinture sera appliquée uniformément sur l'enduit complètement sec au moyen d'une brosse ou d'un rouleau à peindre. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless si le fabricant l’autorise dans la fiche technique du produit choisi. Protéger les surfaces de travail, préalablement, pendant et après les travaux de peinture, de l’humidité (pluie, …) ou d’une dessiccation trop rapide (dû à un ensoleillement direct ou au vent) au moyen de mesures appropriées (bâches, …).

Procéder à un essai  avant mise en peinture de toute la surface pour vérifier préalablement la conformité de la teinte choisie. Bien mélanger le contenu du seau avant application et mettre en œuvre la peinture uniformément, humide sur humide sans former de raccords sur les surfaces concernées. Protéger préalablement en couvrant de manière étanche tous les éléments de façade ne devant pas être mis en peinture (seuil de fenêtre, châssis, terrasse, …).

4.12.1. Pose de la peinture synthétique pour façades KNAUF EG 800

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche à la brosse ou au rouleau. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec un maximum de 20 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche pourra être diluée avec un maximum de 10 % d'eau.

4.12.2. Pose de la peinture synthétique autonettoyante pour façades KNAUF AUTOL

L'entreprise utilisera les seaux provenant d'une même production pour réaliser une surface entière. Ceci permettra d'éviter les risques de différence de teinte. Le support devra être propre, sec et sain, conformément aux recommandations du fabricant. La peinture sera appliquée en une couche à la brosse ou au rouleau. Pour des surfaces importantes, l'entreprise pourra utiliser une installation airless. En fonction du pouvoir absorbant et de la température de mise en œuvre, la peinture pourra être diluée avec une proportion de 5 à 10 % d'eau. Dans certains cas, en fonction de l'état du support, une deuxième couche de peinture pourra être appliquée après un minimum de 24 heures. Cette seconde couche pourra être diluée avec un maximum de 5 % d'eau.

5. POSTES PARTICULIERS

5.1. Joints de dilatation

Les joints de dilatation du gros-œuvre seront obligatoirement repris dans les enduits de façade. Les détails de mise en œuvre devront être conformes aux exigences techniques du fabricant et seront soumis pour approbation à l’architecte. Ils seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt positionnés dos à dos.

Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.2. Désolidarisation de l’enduit

Les joints de désolidarisation seront réalisés au moyen de profilés d’arrêt métalliques positionnés aux endroits de raccord entre l'enduit de façade et tout autre matériau de nature différente (châssis, seuils, bardage en bois ou en métal, parement en briques, etc.). Ils seront réalisés conformément aux exigences du fabricant et soumis pour approbation à l'architecte. Les joints profonds seront comblés par introduction d’un boudin en mousse de polyéthylène à cellules fermées. Ils seront ensuite parachevés à l’aide d’une pâte à élasticité permanente, étanche et parfaitement adhérente au support. Couleur au choix de l’architecte. Les matériaux bitumineux à base de caoutchouc ou huileux sont proscrits.

5.3. Coloris

Avant la livraison des enduits de finition teintés dans la masse, l'entreprise devra prendre ses dispositions pour passer une seule et unique commande. Cette précaution permettra d'éviter au maximum des éventuelles nuances du coloris. Il veillera aussi à protéger son travail du vent, du soleil et de la pluie durant l’exécution et durant le durcissement des matériaux. Les enduits colorés devront être appliqués conformément aux recommandations du fabricant.