Isolation en laine de roche Knauf SMARTROOF C  (
L’isolation sera réalisée au moyen de panneaux de laine de roche non revêtue de couleur jaune. Elle sera composée de fibres obtenues par la fusion de roches volcaniques liées au moyen d’une résine thermodurcissable. Les panneaux à partir de 100 mm d’épaisseur comporteront une couche supérieure intégrée de laine de roche plus résistante à la compression.  L'isolant sera non hygroscopique, non capillaire, il ne contribuera pas au développement des bactéries et des moisissures. Il sera chimiquement neutre, ne provoquera pas de corrosion et ne contiendra pas d’impuretés ou de particules non fibrées. 

Ce produit sera spécialement conçu pour l’isolation thermique et acoustique des toitures plates. 

L'isolation sera livrée sous forme de panneaux emballés dans un film polyéthylène, puis conditionnés sur des palettes à l'intérieur d'une housse étanche thermo-rétractée.
Conformément aux règlements européens en vigueur, les produits seront estampillés du logo CE et pourvus d’une déclaration de performance. 

Ils seront par ailleurs certifiés par l’ATG H970, délivré par l’UBAtc.

	Dimensions (l x L) [mm] :
                                          Ép. 60-70 mm

                                          Ép. 80-200 mm
	1000 x 1200
600 x 2400
	EN 822

	Epaisseur [mm] :
	60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180
	EN 823

	Conductivité thermique (λd) [W/(m.K)] : 
                                         Ép. 60-90 mm

                                         Ép. 100-200 mm
	0,038 
0,037 
	EN 12667

	Réaction au feu Euroclasse :
	A1: non combustible 
	EN 13501-1

	Absorption d’eau à court terme (WS) [kg/m²]
	≤ 1
	EN 1609

	Absorption d’eau à long terme (WL(P)) [kg/m²]
	≤ 3
	EN 12087

	Résistance à la compression (CS 10) [kPa] :
                                         Ép. 60-90 mm

                                         Ép.100-200 mm
	70 
60 
	EN 826

	Résistance à la traction perpendiculaire TR [kPa]
	≥ 10 
	EN 1607

	Charge ponctuelle (PL(5)) [N]
                                         Ép. 60-90 mm

                                         Ép.100-200 mm
	600
650
	EN 12430


Mise en œuvre des matériaux
La mise en œuvre se fera conformément à l’ATG 3194 et aux documents de référence publiés par le CSTC et l’UBAtc d’application. 

La pose des panneaux se fera en une seule couche, en liaison et à joints bien serrés (de préférence en appareillage à demi-briques) sur le plancher de toiture. Les panneaux pourront être appliqués en deux couches en cas de grandes épaisseurs ou de réalisation d’une pente. Dans ce cas, un décalage sera prévu entre les joints des couches d’isolation.
En fonction du type de support et de l’étanchéité de toiture, les panneaux seront fixés mécaniquement ou posés en indépendance (avec lestage).
La pose de l’étanchéité de toiture se fera conformément aux prescriptions de pose mentionnées dans l’ATG de l’étanchéité de toiture.
Les surfaces de pose ainsi que les panneaux devront demeurer secs jusqu’à la fin de l’ensemble des travaux. 
Lors des interruptions de travail (soir et week-end par exemple), l’entrepreneur recouvrira l’enveloppe isolante en laine minérale afin de la protéger des intempéries. 

