| bestekteksten ¦ gevelpleisters PLEISTER OP VEZELVERSTERKTE CEMENTPLATEN KNAUF SKAP + AQUAPANEL | Referentie : | SB02-C01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Versie : | 2.0 | NL |
|  | Pagina’s : | 8 |  |
|  | Release date : | 01.10.2018 |  |

1. TOEPASSINGSDOMEIN

1.15. Synthetisch pleister KNAUF SKAP

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een synthetisch gevelpleister op oud of heterogeen metselwerk. Het eindlaagpleister is 2 mm dik. Het is gekleurd in de massa en zorgt voor een licht gestructureerd oppervlak.

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische fiches. De uitvoeringstoleranties en de controlemethodes hiervoor voldoen aan de Technische Voorlichting 209 van het WTCB.

De minerale pleistermortels beantwoorden aan de norm EN 998-1: Definities en specificaties voor mortels voor metselwerk [deel 1: minerale pleistermortels voor binnen- en buitentoepassingen].

De synthetische pleisters beantwoorden aan de norm EN 15824: Specificaties voor mortels voor binnen- en buitentoepassingen op basis van organische bindingsmiddelen.

2.2. Bijzondere aanbevelingen

De pleisters mogen pas verwerkt worden wanneer de door de fabrikant beschreven klimatologische omstandigheden aanwezig zijn. Tijdens de hele verwerkings- en uithardingsfase mogen de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de ondergrond en de temperatuur van het materiaal niet lager zijn dan + 5 °C en niet hoger dan + 35 °C.

Voor aanvang van de werken op de werf moeten één of meer kleur- en structuurstalen van het gekozen pleister ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect. Deze stalen worden door de aannemer in diens atelier of op de werf tot stand gebracht volgens de instructies van de projectontwerper (m.b.t. afmeting, aantal, enz.).

2.2.1 Specifieke aanbevelingen voor cementplaten

De vezelversterkte cementplaten moeten correct opgeslagen worden, en beschermd tegen weersinvloeden. De verwerking van de platen zal pas starten als de door de fabrikant beschreven klimatologische omstandigheden gunstig zijn. Tijdens de volledige verwerkings- en uithardingsfase moet de temperatuur van de ondergrond en het materiaal tussen + 5 °C en + 35 °C liggen.

De vezelversterkte cementplaten mogen geen rol van uitstijving van de structuur vervullen. Deze functie wordt door een bijkomende en specifieke beplating vervuld.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.2. Structuur voor de pleisterdrager

3.2.1. Houten onderstructuur

De constructieve elementen moeten beantwoorden aan de geldende normen voor houten constructies. Ze zullen geschaafd worden voor een perfecte vlakheid. Het restvochtgehalte bedraagt maximaal 15 %. Zachte houten zoals zilverspar zijn verboden. De structuur moet behandeld worden tegen de degradatie door insecten of vocht.

De structuur is opgebouwd uit latten en tegenlatten. De horizontale latten hebben een minimale sectie van 24 x 60 cm. In het geval van een geïsoleerde onderstructuur (zie eventueel volgend punt) dient de ondernemer houten balken kiezen van dezelfde dikte als die van de isolatie. De verticale latten dienen een minimale sectie van 24 x 80 te hebben.

3.2.2. Glaswolisolatie van de onderstructuur TP 430 KD [ optioneel]

Thermische en akoestische isolatie van bruine kleur, zonder kleurstoffen, op basis van minerale wolvezels die met een formaldehyde- en fenolvrij bindmiddel worden gebonden (ECOSE® Technology).

De isolatie wordt geleverd in half-harde panelen van hoge densiteit en met een hoog isolatievermogen, die op één zijde bedekt zijn mee een doorzichtige glassluier. De panelen zijn voorzien voor de thermische en akoestische isolatie van buitenwanden. Ze zijn behandeld tegen waterabsorptie en vocht.

De isolatie is niet hygroscopisch, niet corrosief, niet capillair en schimmelwerend. Ze vormt geen ondergrond voor de ontwikkeling van ongedierte. De panelen zijn verpakt in plastieken zakken. De producten zijn gecertifieerd door 2 ATG’s (product + spouwmuren) uitgegeven door het BUtgb. Ze bezitten de CE-markering en het Keymark logo (Europees kwaliteitslabel).

| Warmtegeleidbaarheid λd : | 0,034 | W/m*K |
| --- | --- | --- |
| Brandreactie : | A1 | - [EN 13501-1] |
| Waterdampdoorlaatbaarheid µ : | ≤ 1 | - |
| Breedte van de panelen : | 600 | mm |
| Lengte van de panelen : | 1250 | mm |
| Dikte : | 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 | mm |

3.2.3. Regenscherm KNAUF TYVEK STUCCOWRAP

De membraan is uit witte polyethyleen vervaardigd. Ze is regenwaterdicht en open voor dampdiffusie vanuit binnen. De membraan is versterkt met zeer fijne vezels, teneinde een korrelachtig oppervlak te creëren. Deze speciale structuur is bijzonder doeltreffend om de vorming van een waterfilm tussen de cementplaat en de regenscherm tegen te gaan.

| Sd-waarde : | ca. 0,02 | m |
| --- | --- | --- |
| Dampdiffusie : | 1750 [23 °C en 85 % relatieve vochtigheid] | g/m²/24u |
| Dikte : | ca. 0,18 | mm |
| Breedte van de rollen : | 1,5 | m |
| Lengte van de rollen : | 75 | m |
| Gewicht : | 70 | g/m² |

3.3. Toebehoren

3.7.1. Scheidingsband KNAUF SR BAND

De scheidingsband bestaat uit een roomwit rubber. De band bestaat uit één zijde met vertanding, bedoeld om de scheiding te verzekeren en één zelfklevende zijde, bedoeld om het product gemakkelijk te kunnen verwerken. Het wordt geleverd in rollen van 20 m.

| Breedte: | 56 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte: | 3 | mm |
| Lengte: | 20 | m |

3.7.2. Dichtingsband KNAUF COMPRIBAND TYPE 15

De dichtingsband bestaat uit zwart, geïmpregneerd en samendrukbaar polyurethaanschuim. De band is weersbestendig en geschikt voor voegdiktes van 2 tot 6 mm of van 3 tot 9 mm.

De band wordt aangebracht bij elke onderbreking van het gevelisolatiesysteem om de continuïteit van de afdichting te garanderen. Op zichtbare plaatsen of plaatsen met bijzondere blootstelling (aansluiting tussen pleister en raamkozijn), wordt de schuimband beschermd met een soepele en dichte voegafwerking.

| Breedte: | 15 |  | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dikte: | 2 tot 6 | 3 tot 9 | mm |
| Lengte: | 18 | 12 | m |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | < 100 |  | - |

3.5. Stop- en hoekprofielen

3.5.1. Inox stopprofielen KNAUF STOPINOX

De stopprofielen bestaan uit bladen in roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn bestemd voor het verzorgd afsluiten van bepleisterde oppervlakken en voor de realisatie van uitzetvoegen of aansluitingsvoegen met de kozijnen. De profielen zijn voorzien voor een pleisterdikte van 6 tot 12 mm. De grote vleugel is voorzien van ronde perforaties om het pleister optimaal te kunnen laten vloeien. De korte vleugel van het profiel van 12 mm is uitgerust met een vooruitstekende druiprand.

| Breedte van de vleugel met stoprand: | 6 | 10 | 12 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Breedte van de geperforeerde vleugel: | 27 | 37 | 40 | mm |
| Lengte van de stopprofielen: | 3000 |  |  | mm |

3.5.2. Inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10

De hoekprofielen zijn van roestvrij staal, ze zijn 0,6 mm dik en koudgevormd. Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. Ze dienen voor de versteviging en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10 tot 12 mm. De twee vleugels zijn identiek en voorzien van perforaties zodat de mortel optimaal kan vloeien.

| Breedte van de vleugels: | 38 | mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte van de hoekprofielen: | 3000 | mm |

3.6. Basismortel

3.6.1. Basismortel KNAUF SUPRACEM PRO

De basismortel is een natuurwit, vezelversterkt, waterafstotend mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn kalkhydraat, wit cement, geklasseerde kalksteenkorrels, kwartszand, speciale vezels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Het product is doorgaans bestemd om in de massa gekleurd te worden, hierbij rekening houdend met bepaalde beperkingen die zijn opgenomen in het technische blad van de fabrikant.

De mortel is ook geschikt als sierpleister en schuurpleister voor gevels. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n° 08/2738.

| Mortelgroep: | GP [pleistermortel voor algemene toepassingen] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Druksterkteklasse: | CS III [van 3,5 tot 7,5 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Korrelgrootte: | 1,0 | mm |
| Volumieke massa van het droge pleister: | ca. 1400 | kg/m³ |
| Druksterkte: | ca. 4,20 | N/mm² |
| Buigsterkte: | ca. 2,30 | N/mm² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 15 | - [EN 998-1] |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): |  0,47 [P=50%] /  0,54 [P=90%] | W/m*K |
| Wateropslorping door capillariteit: | klasse W2 | - [EN 998-1] |
| Brandreactie: | klasse A2: onbrandbaar | - [DIN 4102-1] |

3.6.2. Basismortel voor gevelplinten KNAUF SUPRACEM SUB

De kleef- en wapeningsmortel voor gevelplinten is een grijskleurig, waterafstotend, mineraal pleister. De hoofdbestanddelen zijn Portlandcement, waterafstotende middelen, speciale vezels, gekalibreerd zand en additieven ter verbetering van de hechting op de ondergrond.

Deze mortel is speciaal ontworpen als mortel voor gevelplinten op gevelisolatiesystemen en traditionele gevelsystemen, als kleefmortel in de sokkelzone voor isolatiepanelen op ruwe en absorberende ondergronden of als geschuurde afwerklaag in het bereik van isolerende gevelplinten.  Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

| Mortelgroep: | GP [pleistermortel voor algemene toepassingen] | - [EN 998-1] |
| --- | --- | --- |
| Druksterkteklasse: | CS IV [ 6 N/mm²] | - [EN 998-1] |
| Korrelgrootte: | 1,0 | mm |
| Volumieke massa van het droge pleister: | ca. 1600 | kg/m³ |
| Druksterkte: | ca. 11,4 | N/mm² |
| Buigsterkte: | ca. 4,1 | N/mm² |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | ca. 15 | - [EN 998-1] |
| Warmtegeleidbaarheid (λ): |  0,67 [P=50%] /  0,76 [P=90%] | W/m*K |
| Wateropslorping door capillariteit: | klasse W2 | - [EN 998-1] |
| Brandreactie: | klasse A2: onbrandbaar | - [DIN 4102-1] |

3.7. Wapening

3.7.1. Wapening voor cementmortel KNAUF AUTEX

De wapening bestaat uit een rood-wit gaasvormig glasvezelweefsel. Het product is speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met cement- en kalkhoudende pleisters en voor buitentoepassingen. De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken moeten in overeenstemming zijn met de technische fiche van de fabrikant. De wapening wordt geleverd onder de vorm van rollen.

| Maasgrootte: | ca. 6,5 x 7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht: | ca. 200 | g/m² |
| Treksterkte: | ca. 2400 | N/50 mm |
| Afmetingen (breedte x lengte): | 1 x 50 | m |

3.8. Primers

3.8.1. Primer voor dunne eindlaagpleisters KNAUF PG 2

De primer is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.  De primer dient ter neutralisatie van het absorptievermogen van cementgebonden basispleisters waarop een dunpleister moet worden aangebracht. De primer verhoogt tevens de hechting van deze pleisters. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 15 kg. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

3.9. Gevelpleisters

3.9.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKAP

Het product is een waterafstotend eindlaagpleister op siliconeharsbasis met een pasteuze consistentie. Het pleister wordt gekleurd in de massa. Het is samengesteld uit marmergranulaten, speciale vulstoffen en minerale pigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels, bevat geen oplosmiddelen en garandeert slagregendichtheid.  Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers.

Dit pleister is geschikt als sierpleister op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

| Korrelgrootte: | 1,7 | mm |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1700 | kg/m³ |
| pH-waarde: | ca. 8 | - |
| Waterdoorlaatbaarheid: | < 0,1 [klasse W3] | kg/m².h0,5 |
| Sd-waarde: | > 0,5 [klasse V2] | m |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (μ): | 7 | - |

3.10. Afwerking van sokkels

3.10.1. Synthetisch eindlaagpleister KNAUF SKIN [ variant 1]

Het eindlaagpleister is een antraciet of grijs waterafstotend siliconenhars. Het is samengesteld uit acrylaten, marmer, kwarts en speciale vulstoffen gekleurd met onschadelijke en lichtechte kleurpigmenten. Het pleister is behandeld tegen algen en schimmels, bevat geen oplosmiddelen en garandeert slagregendichtheid. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers.

Dit pleister is geschikt als sierpleister voor gevelplinten op vlakke en droge basismortels of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor geschuurde of gestructureerde afwerking op het moment van de verwerking.

Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm en is gecertificeerd met de Belgische technische goedkeuring ATG n°08/2738.

| Mortelgroep: | P Org. 1 | - |
| --- | --- | --- |
| Korrelgrootte: | 1,6 | mm |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m².h0,5 |

3.10.2. Synthetische verf voor gevelplinten KNAUF FASERFARBE [ variant 2]

De verf is samengesteld uit siliconenhars, organische bindmiddelen, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. De verf is tevens gewapend met vezels. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van sokkelpleisters.

| Certificaties: | EU-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1450 | kg/m³ |
| Glansgraad: | mat | - |
| Sd-waarde: | 0,12 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,03 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit 5 kleuren uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.11. Dichtingspleisters

3.11.1. Elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL-DICHT

De dichtingsmassa is een grijze, waterafstotende, minerale mortel. Het product is samengesteld uit Portlandcement, organische bindmiddelen, kwartskorrels, waterafstotende middelen en toeslagstoffen. Deze mortel is speciaal ontworpen voor vochtwering ter hoogte van de gevelplinten en de aan spatwater onderhevige zones, alsook voor de afdichting van ingegraven bouwwerken tegen stilstaand of niet-stilstaand infiltratiewater.

| Mortelgroep: | - | - |
| --- | --- | --- |
| Korrelgrootte: | 0 - 0,6 | mm |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Materiaalklasse: | B2 | - |
| Belastingsklasse: | A1 - A2 | - |

3.12. Verf [ optioneel]

3.12.1. Synthetische gevelverf KNAUF EG 800

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van metselwerk dat is bedekt met een of meerdere lagen minerale pleisters.

| Certificaties: | EU-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Glansgraad: | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

3.12.2. Zelfreinigende synthetische gevelverf KNAUF AUTOL

De verf is samengesteld uit siliconenhars, acrylaatdispersie, kleurpigmenten en conserveringsmiddelen. Het product is fabrieksmatig vervaardigd en gebruiksklaar. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van gevelpleisters en maakt deze gevels zelfreinigend en sterk waterafstotend.

| Certificaties: | EU-conformiteitsverklaring | - |
| --- | --- | --- |
| Densiteit: | ca. 1500 | kg/m³ |
| Glansgraad: | mat | - |
| Sd-waarde: | < 0,1 | m |
| Waterabsorptiecoëfficiënt W: | < 0,1 | kg/m². √h |
| Kleur: | keuze uit de catalogus van de fabrikant |  |

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN

4.2. Het aanbrengen van de structuur voor de pleisterdrager

4.2.1. Het aanbrengen van de houten onderstructuur.

De basislatten zijn houten latten die horizontaal bevestigd worden op de hoofdstructuur van de constructie. De afstand tussen elke lat bedraagt 600 mm, om overeen te komen met de breedte van de isolatiepanelen. Ter hoogte van de buitenhoeken zullen de latten elkaar overlappen en ze zullen geschroefd worden. Bij aanwezigheid van bv. raamopeningen zal een bijkomend belatting aangebracht en bevestigd worden rondom het raam.

De dragende tegenbelatting wordt vervolgens verticaal aangebracht op de basislatten, met een asafstand van 600 mm. De minimale sectie van de tegenbelatting zal de correcte bevestiging van de cementplaten verzekeren. Bij aanwezigheid vaan raamopeningen zal een bijkomende tegenbelatting toegepast en bevestigd worden rondom het raam. Alvorens de platen te monteren zal een ventilatierooster aan de voet van de constructie bevestigd worde, teneinde het indringen van kleine dieren te vermijden tussen de constructie en de cementplaten.

4.2.2. Het aanbrengen van de isolatie en de regenscherm [ optioneel]

Alvorens de tegenbelatting aan te brengen zal de ruimte tussen de latten volledig opgevuld worden met glaswolpanelen. Ze zullen horizontaal en tegen elkaar tussen de latten geplaatst worden. De sectie van het hout en de isolatiedikte zullen gelijk zijn, om de beschikbare ruimte maximaal te kunnen opvullen.

De belatting wordt vervolgens volledig bedekt met de regenscherm. Het membraan wordt horizontaal uitgerold en op de latten geniet, met een overlapping van 50 – 80 mm tussen elke strook. De definitieve bevestiging van de regenscherm gebeurt bij de toepassing van de tegenbelatting.

4.3. Het aanbrengen van scheidings- en dichtingsbanden

4.3.1. Het aanbrengen van de scheidingsband

De verbindingen tussen de uitstekende elementen (zoals vensterbanken) en het isolatie/pleister-geheel worden gerealiseerd met een scheidingsband. De band wordt zodanig op het uitstekende element gekleefd dat elk direct contact tussen het uitstekende element en het isolatie/pleister-geheel uitgesloten wordt.

De band wordt aangebracht op alle plaatsen waar de isolatie onderbroken wordt door een tegen directe neerslag beschermd uitstekend element (bv. dakoversteek).

De band wordt tevens voorzien wanneer de aansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden met een stopprofiel (bv. afvoerbuizen). De aannemer let erop dat hij een snelle en efficiënte afvloeiing van het regenwater bevordert. De band vermindert ook de risico’s op spanningen die zich voordoen door deze elementen in het pleister.

4.3.2. Het aanbrengen van de dichtingsband

De samendrukbare band wordt gekleefd op het buitendeel van de rand van de panelen aan alle verbindingen tussen het isolatie/pleister-geheel en een ander materiaal (raamprofiel, vensterbank, enz.). De dikte van de band wordt gekozen in functie van de voegdikte: van 2 tot 6 mm of van 3 tot 9 mm.

De band maakt het mogelijk een volledige afdichting te garanderen en vermindert de risico’s op spanningen die zich voordoen door deze elementen in het pleister.

4.4. Het aanbrengen van de pleisterdrager

4.4.1. Het aanbrengen van de cementplaat KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR

Na de versnijding op maat worden de platen horizontaal en in verband gemonteerd (halve lengte) op de onderstructuur. Ze worden bevestigd met speciale schroeven voor cementplaten, met een interval ≤ 250 mm en een afstand ≥ 15 mm ten opzichte van de randen. Een voeg van 3,5 mm tussen elk paneel dient in alle gevallen gerespecteerd te worden, zodat de voegmortel optimaal kan vloeien. De onderneming kan hiervoor geschikte afstandhouders gebruiken. Geen enkele voeg mag zich in het verlengde van een raam- of deuropening bevinden. De aansluitingen tussen de beplating en de aanpalende elementen zullen conform de richtlijnen en details de fabrikant uitgevoerd worden, onder andere de voorziene ontkoppelings- en dichtingsbanden.

De voegen tussen de platen worden vervolgens opgevuld en gewapend met de grijze voegmortel en de door de fabrikant voorziene wapeningsband. De onderneming zal de schroefgaten eveneens met hetzelfde mortel opvullen.

4.5. Het aanbrengen van de stopprofielen en hoekprofielen

Doorlopend geplaatste profielen zijn nooit sluitend en tussen de verschillende lengtes moet er 5 mm ruimte gelaten worden. De aannemer waakt erover dat de profielen perfect in elkaars verlengde geplaatst worden.  Voor de verlijming mag enkel de methode van noppenverlijming toegepast worden. Om het aanbrengen van de profielen echter te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke mechanische bevestigingen getolereerd worden op voorwaarde dat deze verwijderd worden na uitharding van de bevestigingsmortel.

4.5.1. Het aanbrengen van de inox stopprofielen KNAUF STOPINOX

De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en hij zorgt er ook voor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn. De stopprofielen worden uitgelijnd op deze markering. De dikte van de stopprofielen stemt overeen met die van het gekozen eindlaagpleister. De stopprofielen worden voorzien ter hoogte van raam- en deurkozijnen, ter hoogte van alle verbindingen met andere bekledingen en ook overal waar het pleister stopt.

4.5.2. Het aanbrengen van de inox hoekprofielen KNAUF CORINOX 10

De plaatsing van de hoekprofielen moet gebeuren met waterpas of schietlood. De positie van de profielen dient te gebeuren zoals op plan of in akkoord met de projectontwerper. De onderaannemer voorziet hoekprofielen op alle buitenhoeken van het gebouw. De hoekprofielen worden verzonken in de dikte van de basislaag en bedekt met de afwerkingslaag.

4.6. Het aanbrengen van de basismortel

4.6.3. Het aanbrengen op cementplaten

De verwerking van de wapeningsmortel zal pas min. 48 uur na het aanbrengen van de cementplaten starten. Idealiter wordt de mortel in twee arbeidsgangen aangebracht, nat in nat : een eerste laag van 4 à 5 mm, en een tweede van 2 à 3 mm. Tussen beide lagen zal de onderneming een glasvezelwapeningsnet inbedden, zodat deze zich in de bovenste derde deel van de pleisterlaag bevindt.

In het geval van een dun sierpleister (van 2 tot 4 mm) wordt het oppervlak vlakgezet en lichtjes geschaafd. In het geval van een dikke eindlaag (> 5 mm) wordt het pleister horizontaal gekamd met een pleisterkam.

4.7. Het aanbrengen van de wapening

4.7.3. Het aanbrengen op cementplaten

De wapening wordt aangebracht in het bovenste derde deel van de dikte van de wapeningsmortel. Deze wordt lokaal en op het gehele geveloppervlak aangebracht.

De wapening bestaat uit a) wapeningsstroken (ca. 300 x 500 mm) die diagonaal op de hoeken van de vensteropeningen moeten worden aangebracht en b) wapeningsgaas, bestemd om geplaatst te worden op de hele gevel. Deze wapening wordt aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

4.8. Het aanbrengen van een primer voor dunpleisters

De primer wordt mechanisch of manueel (met een kwast of lamsvachtrol) aangebracht op de ondergrond. De ondergrond moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van het kwartszand te vermijden.  Er wordt een droogtijd van minstens 24 uur in acht genomen alvorens enige verdere lagen aan te brengen. Het eindlaagpleister moet ten laatste 8 dagen na het aanbrengen van de primer aangebracht worden.

4.9. Het aanbrengen van het gevelpleister

4.9.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKAP

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte, maar ook afhankelijk van de klimatologische omstandigheden) en de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,7 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

Om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden, moet het – in de mate van het mogelijke – aangebracht worden bij droog weer en door voldoende aantal mensen.  De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.

4.10. Het aanbrengen van het sokkelpleister

Eindlaagpleisters voor gevelplinten mogen nooit aangebracht worden op metselwerk dat in contact staat met de grond. Deze zones worden behandeld met een dichtingsmassa tot op een hoogte van 50 mm boven het maaiveld.

4.10.1. Het aanbrengen van het synthetische eindlaagpleister KNAUF SKIN [ variant 1]

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte) en de primer voor dunpleisters, wordt het eindlaagpleister voor gevelplinten verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,6 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

Om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden, moet het – in de mate van het mogelijke – aangebracht worden bij droog weer en door voldoende aantal mensen.  De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van de pigmenten te vermijden.

4.10.2. Het aanbrengen van de synthetische verf voor gevelplinten KNAUF FASERFARBE [ variant 2]

De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een penseel of verfrol. Al naargelang het zuigend vermogen en de temperatuur mag de verf met maximaal 5 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag nooit verdund worden.

4.11. Het aanbrengen van het dichtingspleister

4.11.1. Het aanbrengen van de elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL-DICHT

De mortel wordt eerst gemengd volgens de instructies van de fabrikant. De mortel wordt handmatig aangebracht op de oppervlakken onder het afgewerkte vloerniveau. De mortel wordt met behulp van een kwast of truweel aangebracht in twee arbeidsgangen, in een minimale dikte van 2,5 mm (maximaal 5 mm in totaal). De mortel wordt rechtstreeks op de wapeningsmortel voor gevelplinten aangebracht. Die ondergrond met wapeningsmortel moet droog en zuiver zijn en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De verwerking van de dichtingsmassa moet het mogelijk maken een dichte verbinding te maken met de afgedichte funderingen. Na voldoende droging wordt de mortel beschermd met een noppenfolie als bijkomende mechanische bescherming (type PLATON) en met een efficiënt drainagesysteem.

4.12. Het verven van pleisters [ optioneel]

Algemene voorschriften

De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. Geen verf aanbrengen bij directe zoninval, als er een risico bestaat op vorst of als de temperatuur van de lucht en de ondergrond lager is dan 5 °C. De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden.

De verf wordt met behulp van een kwast of verfrol gelijkmatig op het volledig uitgedroogde pleister aangebracht. Indien het volgens de technische fiche van het gekozen product is toegestaan door de fabrikant, kan de aannemer voor grote oppervlakken gebruik maken van een airless toestel. Werkoppervlakken moeten voor, tijdens en na de verfwerken afgeschermd worden tegen vocht (regen, …) of te snelle droging (door directe zoninval of wind). Hiervoor worden gepaste maatregelen getroffen (bv. het gebruik van zeilen, …).

Het oppervlak pas in zijn geheel verven als er een test is uitgevoerd om de conformiteit van de gekozen kleur te verifiëren. De inhoud van een emmer goed doorroeren alvorens te verven. De verf gelijkmatig en nat in nat aanbrengen zodat er geen overgangen zichtbaar zijn tussen de verschillende oppervlakken. Alle gevelelementen die niet geverfd moeten worden (vensterbank, raamkozijn, terras, …) op voorhand waterdicht afschermen.

4.12.1. Het aanbrengen van de synthetische gevelverf KNAUF EG 800

De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een kwast of verfrol. Voor grote oppervlakken kan de aannemer gebruik maken van een airless toestel. Al naargelang het zuigend vermogen en de verwerkingstemperatuur mag de verf met maximaal 20 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag met maximaal 10 % water verdund worden.

4.12.2. Het aanbrengen van de zelfreinigende synthetische gevelverf KNAUF AUTOL

De aannemer gebruikt emmers van eenzelfde productie om eenzelfde vlak te realiseren. Hierdoor kan het risico op kleurverschillen vermeden worden. De ondergrond moet zuiver, droog en gezond zijn en de aanbevelingen van de fabrikant daaromtrent moeten in acht genomen worden. De verf wordt in één laag aangebracht met behulp van een kwast of verfrol. Voor grote oppervlakken kan de aannemer gebruik maken van een airless toestel. Al naargelang het zuigend vermogen en de verwerkingstemperatuur mag de verf met 5 à 10 % water verdund worden. In bepaalde gevallen kan er omwille van de staat van de ondergrond en na een minimale wachttijd van 24 uur een tweede laag verf aangebracht worden. Deze tweede laag mag met maximaal 5 % water verdund worden.

5. BIJZONDERHEDEN

5.1. Uitzetvoegen

De uitzetvoegen van de ruwbouw moeten worden overgenomen in de gevelpleisters. De details van de verwerking moeten in overeenstemming zijn met de technische vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. De uitzetvoegen worden gerealiseerd met behulp van stopprofielen die met de achterzijden tegen elkaar worden geplaatst.

Diepe voegen worden gedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een afdichtende en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden.

5.2. Ontkoppeling van de pleisters

Scheidingsvoegen worden uitgevoerd door middel van metalen stopprofielen op de verbindingen tussen de gevelbepleistering en elk ander materiaal van verschillende aard (kozijnen, dorpels, houten of metalen gevelbekledingen, gevelmetselwerk uit baksteen, enz.). Ze worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. Diepe voegen worden gedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een afdichtende en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden.

5.3. Kleuren

Voordat de in de massa gekleurde eindlaagpleisters worden geleverd, zal de aannemer maatregelen nemen om alles te bundelen in één enkele bestelling. Deze voorzorgsmaatregel zal ervoor zorgen dat eventuele verschillen in kleurschakeringen maximaal worden voorkomen. De aannemer zal tijdens de uitvoering en gedurende de uitharding van de materialen zijn werk beschutten tegen de inwerking van wind, zon en regen. Gekleurde pleisters moeten worden aangebracht overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant.