[image: image2.png]KNAUF




	[image: image1.png]KNAUF




	 12



	Lastenboek | Gevelisolatiesysteem Komfort-Wall GRAPHITE
ETICS met EPS op metselwerk 
KNAUF SKAP of NOBLO + EPS
	Referentie:
	KW-GRAPHITE

	
	Versie:
	5.0
	NL

	
	Pagina’s:
	18

	
	Uitgiftedatum:
	10-09-2024


1. TOEPASSINGSGEBIED 
2. ALGEMEENHEDEN
2.1. Algemene aanbevelingen
2.2. Bijzondere aanbevelingen
3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Voorbereiding van de ondergrond
3.1.1. Met siloxaan verrijkte primer KNAUF GRUNDOL (pro memorie)

3.2. Sokkelsysteem
3.2.1. Sokkelprofielen voor gevelisolatiepanelen
3.2.1.1. KNAUF sokkelprofielen met thermische onderbreking (variant zonder thermische bruggen)

3.2.1.2. KNAUF ALU-sokkelprofiel (standaardvariant)

3.2.1.3. KNAUF Montageset voor KNAUF ALU-sokkelprofiel
3.2.1.4. KNAUF Afsluitprofiel in PVC voor KNAUF ALU-sokkelprofiel
3.2.2. Kleefmortels voor sokkelisolatieplaten
3.2.2.1. Speciale kleefmortel KNAUF SUPRACEM FIX

3.2.2.2. Kleefmortel KNAUF SUPRACEM PRO
3.2.2.3. Kleefmortel KNAUF SOCKEL-SM PRO
3.2.3. Isolatie in EPS voor sokkels
3.2.3.1. Panelen uit geëxpandeerd polystyreen voor sokkels KNAUF EPS HD

3.2.4. Wapeningsmortels voor sokkels
3.2.4.1. Wapeningsmortel KNAUF SOCKEL-SM PRO

3.2.4.2. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM PRO
3.2.4.3. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM SUB
3.2.5. Wapeningsnet
3.2.5.1. Wapeningsnet voor cementmortels KNAUF ISOLTEX

3.2.6. Pluggen voor isolatiepanelen
3.2.6.1. Schroefpluggen KNAUF STR U 2G
3.2.6.2. Slagpluggen KNAUF H1
3.2.7. Afwerkpleister voor sokkels (variant)

3.2.7.1. Afwerkpleister KNAUF SOCKEL-SM PRO (minerale variant, te verven)

3.2.7.2. Synthetische verf voor sokkels KNAUF FASERFARBE

3.2.7.3. Primer voor dunne afwerkpleisters KNAUF PG 2 (bij afwerking met KNAUF SKIN)
3.2.7.4. Synthetisch afwerkpleister voor sokkels KNAUF SKIN (synthetische variant)

3.2.8. Dichtingsmassa
3.2.8.1. Elastische dichtingsmassa KNAUF SOCKEL-DICHT

3.3. Gevelsysteem
3.3.1. Kleefmortels voor gevels
3.3.1.1. Speciale kleefmortel KNAUF SUPRACEM FIX

3.3.1.2. Kleefmortel KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.1.3. Kleefmortel KNAUF SUPRACEM ORIGINAL
3.3.1.4. Kleefmortel KNAUF SUPRACEM DUO
3.3.2. EPS-isolatie met grafiet voor gevels
3.3.2.1. Panelen in polystyreen met grafiet KNAUF EPS 032
3.3.3. Pluggen voor isolatiepanelen
3.3.3.1. Schroefpluggen KNAUF STR U 2G
3.3.3.2. Slagpluggen KNAUF H1 
3.3.4. Wapeningsmortels voor gevels
3.3.4.1. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM ORIGINAL
3.3.4.2. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.4.3. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM DUO
3.3.5. Wapeningsnet

3.3.5.1. Wapeningsnet voor cementmortels KNAUF ISOLTEX

3.3.6. Primers

3.3.6.1. Primer voor dunne afwerkpleisters KNAUF PG 2
3.3.7. Afwerkpleisters voor gevels
3.3.7.1. Synthetisch afwerkpleister KNAUF SKAP
3.3.7.2. Mineraal afwerkpleister KNAUF NOBLO
3.3.7.3. Mineraal cementpleister KNAUF SUPRACEM PRO
3.3.8. Gevelverven (optie)
3.3.8.1. Minerale gevelverf KNAUF MINEROL
3.3.8.2. Verbeterde synthetische gevelverf KNAUF SKAP PROTECT
3.3.8.3. Synthetische gevelverf KNAUF FASSADOL TSR
3.4. Algemene accessoires van het systeem
3.4.1. Ontkoppelingsband KNAUF SR-BAND

3.4.2. Dichtingsband KNAUF ZWELBAND VOOR VOEGEN (Compriband)

3.4.3. Hoekprofielen in glasvezel KNAUF
3.4.4. Profielen
3.4.4.1. Stopprofielen in glasvezel KNAUF

3.4.4.2. Flexibel aansluitingsprofiel KNAUF

3.4.4.3. Glasvezel uitzettingsprofiel KNAUF

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN
4.1. Voorbereiding van de ondergrond
4.1.1. Voorbereiding van ondergronden in metselwerk
4.2. Voorbehandeling van de ondergrond (pro memorie)
4.2.1. Plaatsing van de primer KNAUF GRUNDOL
4.3. Plaatsing van de sokkelprofielen voor isolatiepanelen
4.3.1. Plaatsing van het profiel met thermische onderbreking KNAUF PVC sokkelprofiel
4.3.2. Plaatsing van aluminium sokkelprofielen
4.4. Plaatsing van de gevelisolatie
4.4.1. Verlijming van de panelen KNAUF EPS HD in sokkelbereik
4.4.2. Verlijming van de gevelpanelen in polystyreen met grafiet KNAUF EPS 032
4.5. Plaatsing van de ontkoppelings- en dichtingsbanden
4.5.1. Plaatsing van de ontkoppelingsband KNAUF SR-BAND
4.5.2. Plaatsing van de dichtingsband KNAUF ZWELBAND VOOR VOEGEN (Compriband) 
4.6. Plaatsing van de wapeningsmortel, het wapeningsnet en de pluggen
4.6.1. Aanbrengen van de wapeningsmortel op de isolatie en het wapeningsnet
4.6.2. Aanbrengen van pluggen doorheen de wapening
4.7. Plaatsing van de hoekprofielen en stopprofielen
4.8. Aanbrengen van de primer pour dunne afwerkpleisters
4.8.1. Aanbrengen van de primer KNAUF PG 2
4.9. Aanbrengen van het afwerkpleister voor gevels
4.9.1. Plaatsing van het synthetische afwerkpleister Knauf SKAP

4.9.2. Plaatsing van het minerale afwerkpleister Knauf NOBLO
4.10. Aanbrengen van de wapeningsmortel in sokkelbereik
4.11. Aanbrengen van het afwerkpleister voor sokkels
4.11.1. Plaatsing van het synthetische afwerkpleister voor sokkels KNAUF SKIN 
4.11.2. Plaatsing van het minerale afwerkpleister voor sokkels KNAUF SOCKEL-SM PRO 
4.12. Aanbrengen van de dichtingsmassa 
4.12.1. Aanbrengen van de elastische dichtingsmortel KNAUF SOCKEL-DICHT
4.13. Verven van pleisters (optie)
4.13.1. Aanbrengen van de minerale gevelverf KNAUF MINEROL
4.13.2. Aanbrengen van de verbeterde synthetische gevelverf Knauf SKAP PROTECT
4.13.3. Aanbrengen van de synthetische verf voor sokkels KNAUF FASERFARBE

4.13.4. Aanbrengen van de speciale synthetische gevelverf FASSADOL TSR
5. BIJZONDERHDEN
5.1. Uitzettingsvoegen
5.2. Bevestiging van elementen in het gevelisolatiesysteem (pro memorie)

5.2.1. Montagecylinder voor koudebrugvrije bevestiging KNAUF ZYRILLO

5.2.2. Universeel montageblok KNAUF ALU-TR

5.2.3. Montagehoek KNAUF ISO-CORNER

5.2.4. Montagestaaf KNAUF ISO-BAR

5.2.5. Systeem KNAUF WALL-CONNECT
1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Synthetisch pleister SKAP op polystyreen
Deze voorschriften voor lastenboeken beschrijven de uitvoering van een synthetisch gevelpleister op isolatie in geëxpandeerd polystyreen. Het afwerkpleister zal een dikte hebben van 1,5 mm. Het zal in de massa gekleurd zijn en een licht gestructureerde afwerking bieden.
2. ALGEMEENHEDEN
2.1. Algemene aanbevelingen
De verschillende voorgeschreven materialen zullen een systeem vormen en moeten verplicht afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. Ze zullen gebruikt en toegepast worden volgens de voorschriften en technische specificaties verstrekt door deze fabrikant.

De toleranties voor de uitvoering en de controlemethoden daarvan zullen voldoen aan de Technische Voorlichting 257, uitgegeven door Buildwise.

De minerale pleistermortels zullen voldoen aan de norm EN 998-1: Definities en specificaties van mortels voor metselwerk [deel 1: minerale pleistermortels voor binnen- en buitengebruik].

De geëxpandeerde isolatiepanelen in polystyreen zullen voldoen aan de norm EN 13163: Thermische isolatiematerialen voor gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) - Specificaties.

2.2. Bijzondere aanbevelingen
De uitvoering van de pleisters mag alleen plaatsvinden wanneer de weersomstandigheden zoals beschreven door de fabrikant gunstig zijn. Gedurende de volledige verwerkings- en uithardingsfase moet de temperatuur van zowel de ondergrond als het materiaal zich bevinden tussen + 5 °C en + 30 °C.

Voor aanvang van de werf zullen één of meerdere stalen van de gekozen pleistertint en -structuur worden voorgelegd aan de architect ter goedkeuring. Deze stalen zullen worden vervaardigd door het bedrijf in een werkplaats of in situ, in overeenstemming met de instructies van de projectontwerper (afmetingen, aantal, etc.).

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.1. Voorbereiding van de ondergrond

3.1.1. Met siloxaan verrijkte primer KNAUF GRUNDOL [( pro memorie]
De primer zal bestaan uit een doorzichtige vloeibare dispersie, verrijkt met siloxaan en gebruiksklaar. Het zal bestemd zijn voor de voorbereiding van licht krijtende of poederachtige oude ondergronden vóór het aanbrengen van kleef- of wapeningsmortels. De primer zal vrij zijn van oplosmiddelen, weekmakers en verblindende stoffen. Het zal waterdampdoorlatend zijn. Het product zal worden geleverd in gebruiksklare emmers van 10 liter.

3.2. Sokkelsysteem 

3.2.1 Sokkelprofielen voor gevelisolatiepanelen
Een sokkelprofiel moet verplicht worden voorzien bij de aansluiting tussen de gevels en de sokkelzone. Echter, wanneer het isolatiepaneel voor sokkels dezelfde dikte heeft als dat voor de gevels, en deze isolatiematerialen één doorlopend vlak vormen, dan is het profiel niet meer nodig.

3.2.1.1. KNAUF sokkelprofielen met thermische onderbreking [( variant zonder thermische bruggen]
PVC-basisprofiel: profiel in wit PVC voor de eenvoudige, koudebrugvrije realisatie van de basis van het gevelisolatiesysteem. Het gecombineerd gebruik van het PVC-basisprofiel met het PVC-sokkelprofiel biedt volledige en optimale bescherming aan de basis van het gevelisolatiesysteem Knauf Komfort-Wall GRAPHITE. Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.

	Lengte van de profielen:
	2000
	mm


PVC-sokkelprofiel: profiel in wit PVC met wapening in glasvezel, in te schuiven tussen de isolatie en het PVC-basisprofiel. Wordt toegepast wanneer de gevelisolatie min. 20 mm tot max. 59 mm uitsteekt t.o.v. de sokkel. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudige realisatie van de basis van het gevelisolatiesysteem. De rand van het profiel (7 mm voor dunpleister) dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevelaanzet.
	Lengte van de profielen:
	2000
	mm

	Breedte van de wapening:
	125
	mm

	Breedte van de vleugel:
	59
	mm


PVC-verbredingsprofiel: profiel in wit PVC voor de verbreding van het PVC-basisprofiel.

	Lengte van de profielen:
	2000
	mm


3.2.1.2. KNAUF ALU-sokkelprofiel [( standaard variant]

De sokkelprofielen zullen bestaan uit koudgevormde aluminiumbladen van 0,6 mm dikte. Ze zullen worden gebruikt om de isolatiepanelen te ondersteunen bij de aansluiting met de sokkelzone. Daarom zal hun breedte worden aangepast aan die van de isolatie.

De voorkant van de profielen zal een druiprand van 15 mm vormen en voorzien zijn van kleine perforaties. Deze zijde is bedoeld om een PVC-afwerkprofiel voor dunpleister met een kliksysteem te bevestigen. De achterkant van de profielen zal ook voorzien zijn van perforaties om de kleefmortel tegen de ondergrond te laten vloeien.

	Breedte:
	van 30 tot 240
	mm

	Lengte van de profielen:
	2500
	mm

	Hoogte:
	40
	mm


3.2.2.3. Montageset voor KNAUF ALU-sokkelprofiel
De montageset maakt een rechtlijnige bevestiging van de ALU-sokkelprofielen mogelijk. Een compleet montageset maakt de installatie van 25 meter ALU-sokkelprofielen mogelijk.

	Één set bevat:
	10 H-verbinders
	

	
	50 PVC-spies van 3 mm
	

	
	75 slagpluggen
	


3.2.2.4. Afsluitprofiel in PVC voor KNAUF ALU-sokkelprofiel
Het afsluitprofiel zal in wit PVC zijn met een glasvezelwapeningsband, en wordt op het aluminium ALU-sokkelprofiel geplaatst. De combinatie van beide profielen maakt een eenvoudige en versterkte afwerking mogelijk voor alle gevelisolatiesystemen. De rand dient als gids voor het aanbrengen van de wapeningsmortel en/of afwerkpleister, zorgt voor een rechtlijnige afwerking van het pleister en een perfecte continuïteit van het wapeningsnet in de mortel.

	Breedte:
	6
	mm

	Lengte van de profielen:
	2500
	mm

	Hoogte:
	100 (voor het PVC-gedeelte zonder wapeningsnet)
	mm


3.2.2. Kleefmortels sokkelisolatieplaten
3.2.2.1. Speciale kleefmortel KNAUF SUPRACEM FIX

De speciale kleefmortel zal een voorgemengde minerale kleefmortel zijn, voornamelijk bestaande uit cement, geclassificeerd zandgranulaten, speciale kleefstoffen en additieven. Deze grijze kleefmortel is bestemd voor het verlijmen van gevelisolatiesystemen op courante absorberende metselwerken zoals betonblokken, snelbouwstenen, kalkzandsteen of cellenbeton. Het zal niet geschikt zijn als wapeningsmortel.

	Mortelgroep:
	GP [mortel voor courant gebruik]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS IV 
	- [EN 998-1]

	Hechtsterkte:
	≥ 0,08 N/mm² - FP: A, B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	( 25
	- [EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50 %] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Waterabsorptie door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A1 
	- [EN 13501-1] 


3.2.2.2. Kleefmortel KNAUF SUPRACEM PRO

De kleef- en wapeningsmortel zal een waterafstotend mineraal pleister zijn met een natuurlijk witte kleur, verrijkt met vezels. Het zal voornamelijk bestaan uit gehydrateerde kalk, wit cement, geclassificeerde kalksteengranulaten, kwartszand, speciale vezels, waterafstotende middelen en additieven. Het is doorgaans bedoeld om in de massa getint te worden, met inachtneming van bepaalde beperkingen die vermeld staan in de technische specificaties van de fabrikant. Dit pleister zal gebruikt worden vals kleef- en wapeningsmortel voor gevelisolatiesystemen. Het zal ook geschikt zijn als afwerklaag voor gevels die opgeschuurd moeten worden. De eigenschappen ervan voldoen aan de geldende normen en zijn gecertificeerd door de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 2738.

	Mortelgroep:
	GP [mortel voor courant gebruik]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS III [van 3,5 tot 7,5 N/mm²]
	- [EN 998-1]

	Korrelgrootte:
	1,0
	mm

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	µ ( 25
	- [EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,47 [P=50%] / ( 0,54 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Waterabsorptie door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A2-s1, d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.2.3. Kleefmortel KNAUF SOCKEL-SM PRO

De KNAUF SOCKEL-SM PRO is een waterafstotende minerale mortel voor zowel de verlijming, wapening als afwerking van de sokkelzones. Deze grijze mortel bestaat hoofdzakelijk uit Portlandcement, waterafstotende additieven, speciale vezels, gekalibreerd zand en additieven die de hechting op de ondergrond verbeteren. Deze mortel is speciaal ontworpen als sokkelpleister voor gevelisolatiesystemen en traditionele gevelsystemen. Het kan dienen als kleefmortel voor isolatiepanelen op ruwe en absorberende ondergronden in sokkelbereik, en als afwerklaag voor de sokkels van gevelisolatiesystemen. Het biedt een geïntegreerde bescherming tegen opstijgend capillair vocht en de speciale vezels zorgen voor maximale veiligheid bij de sokkelzones. Bij een dikte van 7 mm of meer is er geen extra bescherming tegen capillair vocht nodig. De eigenschappen van het product voldoen aan de geldende normen.

	Druksterkteklasse:
	CS IV
	- [EN 998-1]

	Hechtsterkte:
	≥ 0,08 N/mm² - FP: A, B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	≤ 25
	- [EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Waterabsorptie door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.3. Isolatie in EPS voor sokkels
3.2.3.1. Panelen uit geëxpandeerd polystyreen HD voor sokkels KNAUF EPS HD

De isolatiepanelen zullen bestaan uit wit geëxpandeerd polystyreen met hoge densiteit. Ze zullen een dimensionele stabiliteit hebben van minder dan 0,15 %, gegarandeerd door voldoende veroudering. De panelen zullen voorzien zijn van rechte kanten. Het isolatiemateriaal met hoge densiteit is speciaal ontworpen voor het isoleren van sokkelzones en muren die in contact staan met de grond. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Afmetingen: 
	500 x 1000
	mm

	Dikte: 
	van 20 tot 200
	mm

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	60
	- [EN 12514]

	Warmtegeleidbaarheid (λd):
	0,034
	W/m*K 

	Brandreactie:
	E* 
	- [EN 13501-1]


*in combinatie met kleef- en wapeningsmortel geschikt voor sokkelzones

3.2.4. Wapeningsmortel voor sokkels

3.2.4.1. Wapeningsmortel KNAUF SOCKEL-SM PRO

· Zie alinea 3.2.2.3.

3.2.4.2. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM PRO

· Zie alinea 3.2.2.2.
3.2.4.3. Wapeningsmortel KNAUF SUPRACEM SUB
De wapeningsmortel voor sokkels is een mineraal waterweren pleister van grijze kleur. Het is hoofdzakelijk samengesteld uit Portlandcement, waterwerende stoffen, speciale vezels, gekalibreerd zand en additieven die de hechting op de ondergrond verbeteren. Deze mortel is bestemd als sokkelpleister op traditionele en geïsoleerde gevels, als kleefmortel voor gevelisolatie in sokkelbereik op ruwe en absorberende ondergronden, of als opgeschuurde eindlaag op geïsoleerde sokkels. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Druksterkteklasse:
	CS IV
	- [EN 998-1]

	Hechting:
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	≤ 40
	- [DIN EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%]
	W/m*K

	Wateropslorping door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.5. Wapeningsnet
3.2.5.1. Wapeningsnet voor cementmortels KNAUF ISOLTEX

De wapening zal bestaan uit een glasvezelweefsel met witte en groene kleur. Het zal specifiek ontworpen zijn voor gebruik in kalk- en cementpleisters en voor buitentoepassingen. De toepassingsgebieden en de installatietechnieken zullen voldoen aan de technische specificaties van de fabrikant. Het zal geleverd worden in rollen. De kenmerken ervan zullen voldoen aan de geldende normen en gecertificeerd zijn door de Belgische algemenen technische goedkeuring ATG 2738.
	Maasgrootte:
	5 x 5
	mm

	Gewicht:
	200
	g/m²

	Treksterkte:
	2500
	N/50 mm  

	Afmetingen (breedte x lengte):
	1 x 50
	m


3.2.6. Pluggen voor isolatiepanelen

3.2.6.1. Schroefpluggen KNAUF STR U 2G

Schroefplug voor een hoogwaardige bevestiging in combinatie met de Knauf afdekschijven voor een verzonken plaatsing, of in combinatie met de Knauf stoppen voor schroefpluggen voor een gelijkliggende plaatsing. De schroeven zijn voorgemonteerd voor een snelle plaatsing.

De lengte van de pluggen is aangepast aan de dikte van de isolatie, zodat de penetratie min. 25 mm bedraagt in de stabiele ondergronden van categorieën A, B, C en D, en min. 65 mm voor de ondergronden van categorie E (volgens EAD 330196-01-0604), eventuele bekleding niet inbegrepen.

De pluggen dienen in de ondergrond geschroefd te worden. Ze zijn geschikt voor ondergronden zoals beton, volle of holle blokken en cellenbeton. De ondergrondscategorieën van de technische fiche raadplegen. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Lengte: 
	van 115 tot 455
	mm

	Boordiameter:
	8
	mm

	Diameter van de kunststofkop:
	60
	mm


3.2.6.2. Slagpluggen KNAUF H1 

De pluggen zijn zodanig ontworpen dat thermische bruggen nagenoeg volledig vermeden kunnen worden. Ze bestaan uit een huls en een kop van grijs polypropyleen en een verzinkte stalen nagel tegen corrosie. Deze nagel is bedekt met een huls in versterkt polyamide met thermische onderbreking, van zwarte kleur.

De lengte van de pluggen wordt aangepast aan de dikte van de isolatie zodat de plug minstens 25 mm in de ondergrond dringt, eventuele bekleding niet inbegrepen.  

De pluggen dienen om met een hamer in de ondergrond geklopt te worden. Ze zijn geschikt voor alle ondergronden van categorieën A, B en C volgens EAD 330196-01-0604 (beton, betonblokken, volle bakstenen, …). Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.

	Lengte: 
	van 110 tot 295
	mm

	Warmtedoorgangscoëfficiënt (Chi):
	0,001
	W/K

	Boordiameter:
	8
	mm

	Diameter van de kunststofkop:
	60
	mm

	Dikte van de kunststofkop:
	2,5
	mm


3.2.7. Afwerkpleister voor sokkels (variant)

3.2.7.1. Mineraal afwerkpleister KNAUF SOCKEL-SM PRO [( minerale variant, te verven]

· Zie alinea 3.2.2.3.
3.2.7.2. Synthetische verf voor sokkels KNAUF FASERFARBE
De verf zal bestaan uit siliconenhars, organische bindmiddelen, kleurpigmenten en bewaarmiddelen. Het zal ook versterkt zijn met vezels. De verf zal gebruiksklaar zijn en in de fabriek worden geproduceerd. De verf is speciaal ontworpen voor de afwerking van sokkelpleisters.

	Uitzicht:
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	0,12
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt W:
	< 0,03
	kg/m²*h0,5  


3.2.7.3. Primer voor dunne afwerkpleisters KNAUF PG 2 (bij afwerking met Knauf SKIN)

De primer is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.  De primer dient ter neutralisatie van het absorptievermogen van cementgebonden basispleisters waarop een dunpleister moet worden aangebracht. De primer verhoogt tevens de hechting van deze pleisters. Het product wordt geleverd in gebruiksklare emmers van 15 kg. Het product beantwoordt met haar eigenschappen aan de geldende norm.
3.2.7.4. Synthetisch afwerkpleister voor sokkels KNAUF SKIN

Het afwerkpleister zal een waterafstotende siliconenhars zijn, verkrijgbaar in antraciet of grijs. Het zal samengesteld zijn uit acrylaten, marmer, kwarts en speciale gekleurde vulstoffen met niet-giftige, lichtstabiele pigmenten. Het zal behandeld zijn tegen algen en schimmels en zal geen oplosmiddelen bevatten. Het zal zorgen voor een duurzame bescherming tegen slagregen. Het pleister zal worden geleverd in gebruiksklare emmers. Dit pleister zal worden gebruikt als afwerklaag voor sokkelzones op vlakke en droge basismortels of gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor een opgeschuurde en gestructureerde afwerking.

	Korrelgrootte:
	1,6
	mm

	Waterabsorptieklasse:
	W3
	- [EN 15824] 

	Waterdampdoorlaatbaarheidsklasse:
	V2
	- [EN 15824] 

	Brandreactie:
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.2.8. Dichtingsmassa
3.2.8.1. Elastische dichtingsmassa KNAUF SOCKEL-DICHT

De dichtingsmassa zal een grijze, waterafstotende, minerale mortel zijn. Het zal bestaan uit Portlandcement, organische bindmiddelen, kwartsgranulaten, waterafstotende middelen en additieven. Deze mortel is speciaal ontworpen als bescherming tegen vocht in de sokkelzones en zones onderhevig aan spatwater, evenals voor het afdichten tegen stilstaand en niet-stilstaand infiltratievocht bij constructies in contact met de grond.

	Densiteit:
	ca. 1500
	kg/m³

	Materiaalklasse:
	B2
	-


3.3. Gevelsysteem
3.3.1. Kleefmortel voor gevels
3.3.1.1. Speciale kleefmortel Knauf SUPRACEM FIX

· Zie alinea 3.2.2.1.
3.3.1.2. Kleefmortel Knauf SUPRACEM PRO

· Zie alinea 3.2.2.2.
3.3.1.3. Kleefmortel Knauf SUPRACEM ORIGINAL
De kleef-en wapeningsmortel zal een waterafstotende, grijze minerale pleister zijn die verrijkt is met vezels. Het bestaat voornamelijk uit gehydrateerde kalk, cement, geklasseerde kalksteengranulaten, kwartszand, speciale vezels, waterafstotende middelen en additieven. Deze mortel is bestemd als kleef- en wapeningsmortel voor gevelisolatiesystemen, uitsluitend voor gevels en niet voor sokkelzones. De eigenschappen ervan voldoen aan de geldende normen en zijn gecertificeerd volgens de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 2738.

	Mortelgroep:
	GP [mortel voor courant gebruik]
	- [EN 998-1]

	Druksterkteklasse:
	CS III
	- [EN 998-1]

	Hechtsterkte:
	≥ 0,08 N/mm² - FP: A, B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	≤ 25
	- [EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ) :
	( 0,82 [P=50%] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Waterabsorptie door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A2-s1,d0
	- [EN 13501-1] 


3.3.1.4. Kleefmortel Knauf SUPRACEM DUO

De kleef- en wapeningsmortel zal een waterafstotende, vezelversterkte, grijs gekleurde kalk/cementmortel zijn, hoofdzakelijk samengesteld uit cement, kalksteenkorrels, kalksteenmeel, kwartszand, speciale toeslagstoffen ter verbetering van de hechting, waterafstotende middelen en speciale vezels. Deze mortel is bestemd als kleef- en wapeningsmortel voor gevelisolatiesystemen, uitsluitend voor gevels en niet voor sokkelzones. De eigenschappen ervan voldoen aan de geldende normen en zijn gecertificeerd volgens de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 3064.
	Druksterkteklasse:
	CS III 
	- [EN 998-1]

	Hechting:
	≥ 0,08 N/mm² - FP : A, B of C
	- [EN 1015-12]

	Waterdampdoorlaatbaarheid (μ):
	( 25
	- [EN 1015-19]

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	( 0,82 [P=50 %] / ( 0,89 [P=90%] W/m*K
	- [EN 1745-2012]

	Wateropslorping door capillariteit:
	Klasse Wc2
	- [EN 998-1]

	Brandreactie:
	A1 
	- [EN 13501-1] 


3.3.2. EPS-isolatie met grafiet voor gevels
3.3.2.1. Panelen in polystyreen met grafiet KNAUF EPS 032 
De isolatiepanelen zullen bestaan uit geëxpandeerd polystyreen (EPS) met grafiet, en zullen grijs van kleur zijn. Ze zullen een dimensionale stabiliteit hebben van minder dan 0,15 %, gegarandeerd door voldoende veroudering. De panelen zullen voorzien zijn van rechte kanten of een systeem van tand- en groef voor een aansluiting zonder thermische bruggen. Aan de achterkant zullen de langs- en dwarskanten afgeschuind zijn. De isolatie is bestemd als isolerende ondergrond voor de plaatsing van gevelpleisters. De eigenschappen ervan voldoen aan de geldende normen en zijn gecertificeerd volgens de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 2738 en de Europese technische goedkeuring ETA nr. 07/187.

	Afmetingen: 
	500 x 1000
	mm

	Dikte: 
	van 20 tot 400
	mm

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	ca. 60
	- 

	Warmtegeleidbaarheid (λ) :
	0,032
	W/m*K 

	Brandreactie :
	B-s1,d0* (mineraal afwerkpleister)
	- [EN13501-1]

	
	B-s2,d0* (organisch afwerkpleister)
	- [EN13501-1]


* in combinatie met de kleef-, wapenings- en afwerkmortels
3.3.3. Pluggen voor isolatiepanelen

3.3.3.1  Schroefpluggen KNAUF STR U 2G

· Zie alinea 3.2.6.1.

3.3.3.2. Slagpluggen KNAUF H1 
· Zie alinea 3.2.6.2.

3.3.4. Wapeningsmortel voor gevels

3.3.4.1. Wapeningsmortel Knauf SUPRACEM ORIGINAL
· Zie alinea 3.3.1.3.
3.3.4.2. Wapeningsmortel Knauf SUPRACEM PRO 

· Zie alinea 3.2.2.2.
3.3.4.2. Wapeningsmortel Knauf SUPRACEM DUO 

· Zie alinea 3.3.1.4.
3.3.5. Wapeningsnet 

3.3.5.1. Wapeningsnet Knauf ISOLTEX

· Zie alinea 3.2.5.1.
3.3.6. Primers 

3.3.6.1. Primer voor dunne afwerkpleisters KNAUF PG 2
· Zie alinea 3.2.7.3.
3.3.7. Afwerkpleisters voor gevels
3.3.7.1. Synthetisch afwerkpleister KNAUF SKAP

Het afwerkpleister zal een waterafstotende siliconenhars zijn met een pasteuze consistentie. Het zal in de massa getint zijn. Het zal bestaan uit marmerkorrels, speciale vulstoffen en minerale pigmenten. Het zal een afdichting tegen slagregen kunnen verzekeren. Het pleister zal kant-en-klaar geleverd worden in emmers. Dit pleister is bedoeld als afwerklaag op vlakke en droge basismortels, of op gevelisolatiesystemen in polystyreen. Het is geschikt voor een opgeschuurde en gestructureerde afwerking. De kenmerken ervan zullen voldoen aan de geldende normen en gecertificeerd zijn volgens de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 2738.

	Korrelgrootte:
	1,5
	mm

	Densiteit:
	ca. 1700
	kg/m³

	pH-waarde:
	ca. 8
	-

	Waterdoorlaatbaarheid:
	< 0,1 [klasse W3]
	kg/m².h0,5

	Sd-waarde:
	> 0,5 [klasse V2]
	m


3.3.7.2. Mineraal afwerkpleister KNAUF NOBLO

Het afwerkpleister zal een dunne, waterafstotende mortel zijn die in de massa getint is. Het zal voornamelijk bestaan uit wit cement, gehydrateerde kalk, gebroken marmerkorrels, pigmenten, hulpstoffen en waterafstotende middelen. Deze mortel is bestemd als afwerklaag op vlakke en droge basismortels, of op gevelisolatiesystemen. Het is geschikt voor een opgeschuurde en gestructureerde afwerking. De kenmerken ervan zullen voldoen aan de geldende normen en gecertificeerd zijn volgens de Belgische algemene technische goedkeuring ATG 2738.

	Mortelgroep:
	CR [mortel voor afwerking]
	- [EN 998-1]

	Korrelgrootte:
	1,5 - 2,0 - 3,0
	mm

	Densiteit:
	ca. 1400
	kg/m³

	Brandreactie:
	Klasse A1
	- [EN 998-1]

	Waterabsorptie door capillariteit:
	Klasse W2
	kg/m².h0,5

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	ca. 7
	- [EN 1015-19]


3.3.7.2. Mineraal cementpleister KNAUF SUPRACEM PRO
· Zie alinea 3.2.2.2

3.3.8. Gevelverven [( in optie]

3.3.8.1. Minerale gevelverf KNAUF MINEROL
De verf zal bestaan uit kaliumsilicaat, polymeerdispersie, titaandioxide en vulstoffen. Het zal kant-en-klaar zijn. Het is speciaal ontworpen voor minerale pleisters omdat het een zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid bezit.

	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1600
	kg/m³

	Uitzicht :
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	< 0,01
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt:
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Kleur:
	Keuze uit de catalogus van de fabrikant


3.3.8.2. Verbeterde synthetische gevelverf KNAUF SKAP PROTECT
De verf zal bestaan uit siliconenhars, polymeerdispersie, pigmenten en bewaarmiddelen. Het zal kant-en-klaar zijn en in de fabriek worden geproduceerd. Het is speciaal ontworpen voor de afwerking van gevelpleisters en zorgt voor verbeterde zelfreinigende eigenschappen dankzij een parelend effect.
	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1550
	kg/m³

	Uitzicht :
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	< 0,1
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt:
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Kleur:
	Keuze uit de catalogus van de fabrikant


3.3.8.3. Synthetische gevelverf KNAUF FASSADOL TSR
De verf zal bestaan uit organische bindmiddelen, waterafstotende middelen, kleurpigmenten en titaandioxide. Het zal kant-en-klaar zijn en in de fabriek worden geproduceerd. Het is speciaal ontworpen voor de afwerking van nieuwe witte minerale of organische pleisters in combinatie met buitenpleistersystemen, of op gevelisolatiesystemen in EPS, waarop een verf met een helderheidsindex < 20 moet worden aangebracht. Deze verf biedt een grotere verscheidenheid aan kleuren en vermindert het risico op barsten in de ondergrond dankzij zijn speciale eigenschap TSR ("Total Solar Reflection"), waardoor een deel van de zonnestraling gereflecteerd wordt.

	Certificaties:
	EU-conformiteitsverklaring
	-

	Densiteit:
	ca. 1550
	kg/m³

	Uitzicht :
	mat  
	-

	Sd-waarde:
	< 0,14
	m

	Waterabsorptiecoëfficiënt:
	< 0,1
	kg/m². √h  

	Kleur:
	Keuze uit de catalogus van de fabrikant


3.4. Algemene accessoires van het systeem

3.4.1. Ontkoppelingsband KNAUF SR-BAND

De ontkoppelingsband zal samengesteld zijn uit crèmekleurig rubber. Het zal een getande zijde bezitten om de ontkoppeling te garanderen, en een zelfklevende zijde om de installatie te vergemakkelijken. Het zal geleverd worden in rollen van 20 meter.

	Breedte:
	56
	mm

	Dikte:
	3
	mm

	Lengte:
	20
	m

	Waterabsorptie:
	max. 1 %
	-


3.4.2. Dichtingsband KNAUF ZWELBAND VOOR VOEGEN (Compriband)
De dichtingsband zal bestaan uit een samendrukbaar en geïmpregneerd polyurethaanschuim van zwarte kleur. Het zal bestand zijn tegen weersinvloeden en geschikt zijn voor voegdiktes van 3 tot 7 mm of 5 tot 10 mm.

Het zal worden geplaatst ter hoogte van elke onderbreking van het isolatiesysteem om de continuïteit van de afdichting te waarborgen. Op zichtbare of bijzonder blootgestelde plaatsen (zoals de aansluiting tussen pleisterwerk en raamkozijnen) zal de schuimband worden beschermd met een flexibele en waterdichte afwerkingsvoeg.

	Breedte:
	15
	mm

	Dikte:
	3 tot 7
	5 tot 10
	mm

	Lengte:
	8
	6
	m

	Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ):
	< 100
	-

	Slagregendichtheid:
	≥ 600 Pa (klasse BG1 volgens DIN 18542)
	-


3.4.3. Hoekprofielen in glasvezel KNAUF

De hoekprofielen bestaan uit een voorgeplooide kunststoffen hoek en twee vleugels in witte glasvezel voor de realisatie van rechtlijnige rechte hoeken in gevelisolatie (hoeken, dagkanten, lateien). Ze zijn speciaal ontworpen voor een gebruik in combinatie met kalkcementpleisters en voor buitentoepassingen. Ze dienen voor de versteviging en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van minimum 10 mm.  Ze hebben vleugels met ongelijke breedte om de raamaanslagen te kunnen wapenen.

	Mazen:
	4 x 4
	mm

	Gewicht:
	ca. 145
	g/m²

	Breedte van de vleugels:
	100 x 150
	100 x 230
	mm

	Lengte van de stopprofielen:
	2500
	mm

	Kleur van de wapening:
	Blauw
	


3.4.4. Profielen

3.4.4.1. Stopprofiel in glasvezel KNAUF

De stopprofielen bestaan uit een voorgeplooide kunststoffen deel met een wapeningsband in glasvezel. Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in cement- en kalkgebonden pleisters en voor buitentoepassingen in gevelisolatiesystemen. Ze zijn bestemd voor het verzorgd afsluiten van aansluitingen tussen niet-pleisterbare bouwelementen (zoals sokkels, metselwerk, ...) en de Knauf wapeningsmortels. Een flexibele en waterdichte aansluiting tussen de elementen wordt gegarandeerd door een permanent elastische voeg. Ze zijn compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen.

	Breedte van de vleugel met stoprand:
	6
	mm

	Breedte van de geperforeerde vleugel:
	ca. 22
	mm

	Lengte van de stopprofielen:
	2000
	mm

	Breedte van de wapeningsband:
	100
	mm


3.4.4.2. Flexibel aansluitingsprofiel KNAUF
Profiel in wit PVC met schaduwvoeg en wapening in glasvezel voor de continuïteit van het gevelwapeningsnet.  Dient voor de realisatie van een propere, dichte en bijzonder elastische aansluiting tussen raam- of deurkozijnen en wapeningsmortels. Eveneens te gebruiken als aansluiting tussen de sokkelbepleistering en de onderkant van het PVC-sokkelprofiel.

	Breedte:
	8
	mm

	Lengte van de profielen:
	2400
	mm

	Hoogte:
	100
	mm


3.4.4.3. Glasvezel uitzettingsprofiel KNAUF
Het uitzettingsprofiel bestaat uit twee geperforeerde synthetische profielen met een pleistergids, een TPE-lip en een wapening die aan beide zijden bevestigd is.

	Brandreactie:
	B2
	- [DIN 4102-1]

	Afmetingen van de mazen:
	± 4 x 4
	mm


4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN
4.1. Voorbereiding van de ondergrond
4.1.1. Voorbereiding van ondergronden in metselwerk

De bestaande ondergrond moet volkomen stabiel en droog zijn, en zo blijven. Instabiele of niet hechtende zones worden afgekapt of gedicht met een gelijkaardige mortel. De ondergrond moet beantwoorden aan de vlakheidstoleranties opgenomen in de TV 279 « Harde bekledingen op buitenisolatie » uitgegeven door Buildwise.

De ondergrond moet zuiver zijn en vrij van stof of andere elementen die de perfecte hechting van de pleisters kunnen verhinderen. De ondergrond mag niet onderhevig zijn aan vochtproblemen. De aannemer moet het restvochtgehalte van de ondergrond meten en moet zich houden aan de aanbevelingen van de fabrikant. 
De aannemer kan vervolgens op de ondergrond de vooraf door de projectontwikkelaar bepaalde plinthoogte traceren en uitlijnen. Is dit niet bepaald, dan bedraagt de plinthoogte 300 mm boven het afgewerkte buitenvloerniveau. Onder deze grens maakt de aannemer uitsluitend gebruik van mortels en/of pleisters geschikt voor een toepassing in sokkelbereik.

4.2. Voorbehandeling van de ondergrond (( pro memorie)

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om de staat van de ondergrond te controleren volgens de richtlijnen van de fabrikant, en deze voor te behandelen met de geschikte primer. Oneffenheden in de ondergrond die groter zijn dan 20 mm (verticaal of horizontaal) over een afstand van 2 m moeten vooraf worden geëgaliseerd met een geschikte mortel. Raadpleeg de fabrikant om het correcte pleister te kiezen op basis van de aard van de ondergrond.

4.2.1. Aanbrengen van de primer KNAUF GRUNDOL

Krijtende oppervlakken worden behandeld met de geschikte primer. Het product wordt volgens de instructies van de fabrikant aangebracht met een borstel, roller of spuit. Bij zeer poreuze oppervlakken kunnen twee lagen worden aangebracht, nat in nat.

4.3. Plaatsing van de sokkelprofielen voor isolatiepanelen
De sokkelprofielen worden alleen geplaatst als er een verschil in dikte bestaat tussen de gevel- en de sokkelisolatiepanelen. Ze worden ook gebruikt indien de plinten niet geïsoleerd worden.

4.3.1. Plaatsing van de profielen met thermische onderbreking KNAUF PVC sokkelprofiel [( variant zonder thermische bruggen]
De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en zorgt ervoor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn. Het basisprofiel wordt mechanisch bevestigd tegen de ondergrond.

De wapeningsmortel op de gevelisolatiepanelen toepassen, daarna het sokkelprofiel tussen de sokkel- en de gevelisolatie inschuiven, in de wapeningsmortel indrukken en op een rechte lijn zetten, en uiteindelijk de geïntegreerde wapening inbedden. De profielen met elkaar verbinden door middel van de hiervoor geschikte verbindingsstukjes. Het algemene wapeningsnet tot aan de groeven van het profiel plaatsen (boven de druiprand). De aansluiting tussen het profiel en de wapeningsmortel van de sokkel door middel van het Knauf Flexibel aansluitingsprofiel uitvoeren, en ervoor zorgen dat het beschermd blijft tegen spatwater.
4.3.2. Plaatsing van aluminium sokkelprofielen

De aannemer zorgt eerst en vooral voor een markering voor de plaatsing en zorgt ervoor dat deze markering overeenstemt met de vooraf bepaalde sokkelhoogte. Deze lijn wordt getrokken met behulp van een richtsnoer en moet waterpas zijn.

De sokkelprofielen worden uitgelijnd op de vooraf door de aannemer gemarkeerde plinthoogte. De dikte van de profielen stemt overeen met die van de isolatiepanelen. 

De profielen worden mechanisch bevestigd tegen de ondergrond met behulp van slagpluggen. Bij de aansluitingen tussen de verschillende profielen maakt de aannemer gebruik van H-verbinders voor sokkelprofielen. Om de eventuele onregelmatigheden van de ondergrond op te vangen, plaatst de aannemer PVC-afstandhouders om de uitlijning van de profielen mogelijk te maken. De sokkelprofielen worden vervolgens afgedicht met kleef- en wapeningsmortel om de luchtdichtheid van het systeem te waarborgen. De pluggen, de afstandhouders en de H-verbinders worden onder de vorm van een montageset geleverd door de fabrikant.

4.4. Plaatsing van de gevelisolatie
4.4.1 Verlijming van panelen KNAUF EPS HD in sokkelbereik
Sokkelzones in ETICS worden in alle gevallen geïsoleerd met geëxpandeerd polystyreen met een hoge densiteit (HD). De panelen worden onder het sokkelprofiel geplaatst of – wanneer ze even dik zijn als de isolatiepanelen van de gevel – in een ononderbroken aansluiting op de gevelisolatie. 

De isolatie bedekt de bovengrondse sokkelzone en de zone onder de grond op max. 50 cm diepte (vloerplaat, funderings- of keldermuren). 

Boven het maaiveld wordt de isolatie tegen de ondergrond verlijmd met een minerale mortel die enkel gebonden is met cement, en via de methode van de noppen- en strokenverlijming. De panelen worden vervolgens bevestigd met pluggen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 

Onder het maaiveld wordt de ondergrond eerst afgeschermd tegen infiltratiewater, met bijvoorbeeld een bitumineuze afdichting. De isolatie wordt vervolgens tegen deze afdichting verlijmd met een minerale mortel die enkel gebonden is met cement, en via de methode van de noppen- en strokenverlijming. Panelen onder het maaiveld worden nooit bevestigd met pluggen.

4.4.2. Verlijming van de gevelpanelen in polystyreen met grafiet KNAUF EPS 032
De aannemer waakt erover dat hij de (grijze) panelen in polystyreen met grafiet opslaat op een plaats waar ze beschut zijn tegen UV-straling en directe zonnestraling. Tijdens de verwerking van de isolatie moet de steiger afgedekt worden met behulp van een zeil of op een andere gelijkaardige manier. Voor een correcte uitharding van de kleef- en wapeningsmortel moet de lucht- en ondergrondtemperatuur tijdens de volledige verwerkings- en droogperiode min. + 5 °C en max. + 30 °C bedragen.
Voor de verlijming van de isolatie gebruikt de aannemer de methode van de noppen- en strokenverlijming. Op de omtrek van de rugzijde van de panelen wordt een doorlopende kleefmortelstrook aangebracht en in het midden van de rugzijde van de panelen worden er noppen aangebracht, waardoor een juiste plaatsing en correctie van de isolatie op de ondergrond mogelijk wordt gemaakt. Het contactoppervlak met de ondergrond moet minimaal 40 % bedragen, en de volledige omtrek van het kleefoppervlak moet verlijmd worden. Indien de ondergrond vlak genoeg is kan er gekozen worden voor een dunbedverlijming met een getande spaan.

De van lijm voorziene panelen worden vervolgens perfect aansluitend en van beneden naar boven op de ondergrond aangebracht en aangedrukt. De panelen worden in verband geplaatst (met verspringende voegen van minstens 10 cm) waarbij ervoor wordt gezorgd dat er zich geen voeg in het verlengde van een gevelopening bevindt. Om elk risico op thermische bruggen te vermijden moet de onderaannemer verhinderen dat er lijm naar de voegen tussen de platen vloeit.

De eerste panelen zullen op het sokkelprofiel rusten. Bij sokkels die geïsoleerd zijn met panelen met dezelfde dikte, is het profiel niet noodzakelijk en kan de isolatie ononderbroken doorlopen. Echter, als de sokkelzone bedekt is met een ander gevelbekledingsmateriaal (bv. blauwe steen of andere), mag het isolatiepaneel niet continu achter beide systemen doorlopen. Er moet een horizontale voeg worden uitgevoerd tussen de EPS HD isolatiepanelen achter de sokkel en de EPS-isolatie achter de pleisters.

Tijdens de verwerking zal de aannemer waken over de loodrechtheid en de vlakheid, zodat er niets gecorrigeerd moet worden met het wapeningspleister. De dikte van de lijmlaag na bijstelling bedraagt 5 tot max. 10 mm. Ter hoogte van de buitenhoeken worden de panelen in verband geplaatst. Het op maat snijden van de overtollig uitstekende isolatie gebeurt nadat de kleefmortel droog is en met behulp van een werktuig dat aangepast is aan de aard van de isolatie.

Als de kleefmortel mechanisch wordt aangebracht, worden de lijmstroken met sinusoïdale bewegingen rechtstreeks op de ondergrond verspoten.

4.5. Plaatsing van de ontkoppelings- en dichtingsbanden

4.5.1. Plaatsing van de ontkoppelingsband KNAUF SR-BAND
De aansluitingen tussen de uitstekende elementen (zoals dorpels) en het isolatie/pleister-geheel worden uitgevoerd met een ontkoppelingsband. De band wordt zodanig op het uitstekende element gekleefd dat elk direct contact tussen het uitstekende element en het isolatie/pleister-geheel uitgesloten wordt.

De band wordt aangebracht op alle plaatsen waar de isolatie onderbroken wordt door een uitstekend element dat tegen directe neerslag beschermt (bv. dakoversteek).

De band wordt tevens voorzien wanneer de aansluitingen niet uitgevoerd kunnen worden met een stopprofiel (bv. afvoerbuizen). De aannemer zal erop letten dat hij een snelle en doeltreffende afvoer van het regenwater bevordert. De band vermindert ook de risico’s op spanningen die in de pleisterlaag optreden omwille van deze elementen.

4.5.2. Plaatsing van de dichtingsband KNAUF ZWELBAND VOOR VOEGEN (Compriband)
De samendrukbare band wordt gekleefd op het buitenste deel van de rand van de panelen, bij alle aansluitingen tussen het isolatie/pleister-geheel en een ander materiaal (raamprofiel, dorpel, enz.). De dikte van de band wordt gekozen in functie van de voegdikte: van 3 tot 7 mm of van 5 tot 10 mm.

De band maakt het mogelijk een volledige afdichting te garanderen en vermindert de risico’s op spanningen die in de pleisterlaag optreden omwille van deze elementen.

De voegen tussen het gevelisolatiesysteem en elk ander gevelelement moeten behandeld worden met een flexibele en waterdichte voeg, die voor een waterdichte aansluiting zal zorgen.

4.6. Plaatsing van de wapeningsmortel, het wapeningsnet en de pluggen

4.6.1. Aanbrengen van de wapeningsmortel op de isolatie en het wapeningsnet
Er mag pas minstens 48 uur na de verlijming van de isolatie gestart worden met de verwerking van de wapeningsmortel. Deze mortel wordt idealiter aangebracht in twee arbeidsgangen, nat in nat: een eerste laag van 4 à 5 mm, en een tweede laag van 2 à 3 mm. Tussen de twee lagen brengt de aannemer het wapeningsnet aan, zodanig dat de wapening zich bevindt in het buitenste derde deel van de pleisterdikte. 

De wapening bestaat uit:

· Wapeningsstroken (ca. 300 x 500 mm), diagonaal op de hoeken van openingen aan te brengen

· Voorgeplooide hoekwapeningen, bestemd ter versteviging van de hoeken en kanten 

· Wapeningsnet, bestemd om geplaatst te worden over de volledige gevel

Deze wapening wordt aangebracht in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 

In het geval van een dun mineraal afwerkpleister (van 1,5 ; 2 of 3 mm) wordt het oppervlak vlakgezet en lichtjes geschaafd.

In het geval van gevels die bestaan uit isolatiepanelen van verschillende aard (rotswol en polystyreen) moet de aannemer ter hoogte van de aansluiting een dubbele wapening voorzien.
4.6.2. Aanbrengen van pluggen doorheen de wapening
De aannemer moet in de volgende gevallen de isolatiepanelen bevestigen met pluggen:

· Windlasten ≥ 2000 Pa

· Niet-draagkrachtige ondergronden met een cohesie < 0,08 N/mm²

· Isolatie met een trekweerstand ≤ 0,08 N/mm² (of 80 KPa)

=> FKD-Light C2 en panelen in rotswol KNAUF 035 voor dagkanten moeten altijd worden voorzien van pluggen.

· Op ondergronden bij renovaties

· Ondergronden met sporen van verf, vreemde stoffen, vuil of bestaande pleisterlagen

· Houten ondergronden (panelen of massiefbouw) – alleen met de pluggen KNAUF STR H

· In plafondbereik

· Bij een vlakheidsafwijking van de ondergrond > 15 mm/2 m met een niveauverschil < 20 mm

4.7. Plaatsing van de hoek- en aansluitingsprofielen
De plaatsing van de hoekprofielen moet gebeuren met een waterpas of schietlood. De positie van de profielen zal conform zijn met het plan of in akkoord met de projectontwerper.

Doorlopend geplaatste profielen zijn nooit aansluitend zijn, en tussen de verschillende lengtes moet er 5 mm ruimte gelaten worden. De aannemer zal erover waken dat de profielen perfect in elkaars verlengde geplaatst worden.  

De gewapende profielen bezitten een langere uiteinde (wapeningsnet) om een overlapping (ca. 10 cm) mogelijk te maken in de zone waar de profielen samenkomen, en zo de continuïteit van de wapening te waarborgen

Voor de verlijming mag enkel de methode van noppenverlijming toegepast worden. Om het aanbrengen van de profielen echter te vergemakkelijken, kunnen tijdelijke mechanische bevestigingen getolereerd worden, op voorwaarde dat deze verwijderd worden na uitharding van de kleefmortel. 

De stopprofielen worden voorzien ter hoogte van raam- en deurkozijnen, ter hoogte van alle aansluitingen met andere bekledingen en ook overal waar het pleister stopt. 

De aannemer zal hoekprofielen voorzien bij elke uitstekende hoek.

4.8. Aanbrengen van de primer pour dunne afwerkpleisters
4.8.1. Aanbrengen van de primer KNAUF PG 2

Na uitharding en droging van de wapeningsmortel (min. 1 dag per mm dikte), kan de Knauf PG 2 primer worden aangebracht. De primer wordt mechanisch of manueel aangebracht op de ondergrond, met een kwast of lamsvachtrol. De ondergrond moet droog en zuiver zijn, en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om segregatie van het kwartszand te vermijden.  Er wordt een droogtijd van minstens 24 uur in acht genomen alvorens verdere lagen aan te brengen. Het eindlaagpleister moet ten laatste 8 dagen na het aanbrengen van de primer aangebracht worden.  

4.9. Aanbrengen van het afwerkpleister voor gevels
4.9.1. Plaatsing van het minerale afwerkpleister KNAUF NOBLO of KNAUF SKAP
Na de droging van de primer voor dunne afwerkpleisters wordt het minerale afwerkpleister mechanisch verspoten of handmatig aangebracht met een spaan in uitsluitend roestvrij staal. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van de korrel (1,5; 2,0 of 3,0 mm). De uiteindelijke structuur en uitzicht worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken, waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen, om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden. Raadpleeg de technisch fiche en de instructies van de fabrikant voor het aanbrengen van dit product.
4.10. Aanbrengen van de wapeningsmortel in sokkelbereik
De wapeningsmortel zal een geschikte mortel zijn voor de sokkelzones, zoals de KNAUF SUPRACEM SUB, KNAUF SUPRACEM PRO of KNAUF SOCKEL-SM PRO. Wat betreft dit punt dienen de verwerkingsvoorschriften zoals vermeld in alinea 4.7 te worden gevolgd.

4.11. Aanbrengen van het afwerkpleister voor sokkels
De eindlaagpleisters mogen nooit aangebracht worden op oppervlakken die rechtstreeks in contact staan met de grond. Deze zones worden behandeld met een dichtingsmassa tot op een hoogte van 50 mm boven het maaiveld. Bij een toepassing van de mortel Sockel-SM PRO met een minimale dikte van 7 mm is de dichtingsmassa Sockel-Dicht niet noodzakelijk. 
4.11.1. Plaatsing van het synthetische afwerkpleister voor sokkels KNAUF SKIN
Na uitharding en droging van de wapeningsmortel voor sokkels (min. 1 dag per mm dikte in functie van de weersomstandigheden) en van de primer voor dunpleisters (Knauf PG 2), wordt het eindlaagpleister verwerkt met een roestvrije spaan. Dit mag enkel met dit type spaan gebeuren. Vervolgens wordt het pleister gestructureerd met een schuurbord uit PVC of rubber. Het pleister wordt aangebracht in de dikte van haar korrel (ca. 1,6 mm). De uiteindelijke structuur en look worden verkregen door cirkelvormige bewegingen te maken waarmee men de korrels kan doen uitkomen en ze homogeen kan verdelen.

In de mate van het mogelijke dient het pleister aangebracht te worden bij droog weer en door een voldoende aantal mensen om zichtbare overgangen in het pleister te vermijden.  

De inhoud van de emmers wordt vooraf gemengd en ook tijdens de verwerking regelmatig opnieuw gemengd om het bezinken van de pigmenten te vermijden.  

4.11.2. Aanbrengen van het minerale afwerkpleister KNAUF SOCKEL-SM PRO 

De dag na het aanbrengen van de wapeningsmortel voor sokkels, uitgevoerd met de Knauf Sockel-SM PRO, wordt er een nieuwe laag van 2 tot 3 mm van hetzelfde product toegepast. Deze wordt dan met de rei vlakgezet en opgeruwd. Deze laag mag niet gladgezet of opnieuw bevochtigd worden.

Als afwerking en na voldoende droging van de pleisters (minimaal 15 dagen in functie van de weersomstandigheden) wordt het bovengrondse gedeelte bedekt met een dubbele laag verf die volgens de voorschriften van de fabrikant wordt toegepast.

4.12. Aanbrengen van de dichtingsmassa
4.12.1. Aanbrengen van de dichtingsmassa KNAUF SOCKEL-DICHT

De mortel wordt eerst gemengd volgens de instructies van de fabrikant. De mortel wordt handmatig aangebracht op de oppervlakken onder het afgewerkte grondniveau. De mortel wordt met behulp van een kwast of truweel aangebracht in twee arbeidsgangen, in een minimale dikte van 2,5 mm (max. 5 mm in totaal). De mortel wordt rechtstreeks op de wapeningsmortel voor sokkels aangebracht. Deze moet droog en zuiver zijn, en mag geen loszittende deeltjes bevatten.

De verwerking van de dichtingsmassa moet het mogelijk maken om een waterdichte aansluiting te creëren met de afdichting van de funderingen.
Na voldoende droging wordt de mortel beschermd met een noppenfolie als bijkomende mechanische bescherming (type PLATON) en met een doeltreffend drainagesysteem.

4.13. Verven van pleisters (optioneel)
Algemeenheden
De ondergrond moet proper, droog en gezond zijn volgens de voorschriften van de fabrikant. Geen verf toepassen in geval van directe zoninval, risico op vorst of een temperatuur van de lucht en/of van de ondergrond lager dan + 5 °C. De firma zal emmers van éénzelfde productie gebruiken on een volledig oppervlak te bewerken. Dit zal het risico op tintverschillen voorkomen. 

De verf zal gelijkmatig met een verfrol of een borstel op het volledig uitgedroogde pleister aangebracht. Voor grote oppervlakken kan de firma een airless uitrusting hanteren, indien toegelaten door de fabrikant in de technische fiche. De werkoppervlakken voor, tijdens en na de schilderwerken beschermen tegen vocht (regen, …) of een te snelle droging (door directe zoninval of wind) door gepaste maatregelen te treffen (zeilen, …).

Een test uitvoeren alvorens het volledige oppervlak te schilderen om de conformiteit van de gekozen tint te verifiëren.

De inhoud van een emmer goed doorroeren alvorens te schilderen en de verf op uniforme wijze aanbrengen, nat in nat, zonder overgangen tussen de betrokken oppervlakken.

Alle gevelelementen die niet geverfd moeten worden op voorhand waterdicht beschermen (dorpels, vensters, terras, …).

4.13.1 Aanbrengen van de minerale gevelverf KNAUF MINEROL

De verf is gebruiksklaar en fabrieksmatig gekleurd. Ze wordt met de kwast of de borstel aangebracht. Een grondlaag met max. 10 % schoon water verdund aanbrengen op het voldoende droog en uitgeharde afwerkpleister. Na een wachttijd van min. 24 uur wordt de tweede laag toegepast, uniform, niet verdund en voldoende dekkend. Een verdunning van max. 5 % is evenwel toegelaten.

4.13.2 Aanbrengen van de verbeterde synthetische gevelverf Knauf SKAP PROTECT

De verf is gebruiksklaar en fabrieksmatig gekleurd. In het geval van een nieuw gevelpleister van uniforme kleur is de toepassing van één laag meestal voldoende. In renovatie of in het geval van ondergronden met verschillende kleuren zal de aannemer de toepassing van twee lagen voorzien. Indien nodig kan de verf volgens onderstaande instructies verdund worden :

· 1ste laag: de verf met max. 10 % schoon water verdunnen

· 2de laag: de verf met max. 5 % schoon water verdunnen
4.14.3 Aanbrengen van de synthetische verf voor sokkels KNAUF FASERFARBE

De verf is gebruiksklaar en fabrieksmatig gekleurd. Ze wordt met de kwast of de borstel aangebracht. Deze verf moet capillaire scheuren of krimpscheuren van max. 0,2 mm breedte kunnen overbruggen. Voor ondergronden met een andere kleur dan gewenst of in renovatie, zal het product in twee lagen toegepast worden met een wachttijd van min. 24 uur tussen de lagen, in functie van de klimatologische omstandigheden.

4.13.4 Aanbrengen van de speciale synthetische gevelverf KNAUF FASSADOL TSR

De verf is gebruiksklaar en fabrieksmatig gekleurd. Het product altijd onverdund aanbrengen (een verdunning van max. 5 % is echter toegelaten) in min. 2 lagen om een maximale bedekking te verkrijgen, en hierdoor een voldoende vermindering van de verwarming die door de zonnestraling wordt veroorzaakt. Voor zeer absorberende oppervlakken kan het nodig zijn om eerst een grondlaag met max. 5 % schoon water verdund aan te brengen, alvorens de toepassing van twee onverdunde lagen. Een droogtijd van min. 8 uur respecteren tussen de verschillende lagen (in optimale drogingsomstandigheden, nl. + 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid). De verf is totaal droog na 3 dagen.

5. BIJZONDERHDEN
5.1. Uitzettingsvoegen
De uitzetvoegen van de ruwbouw moeten worden overgenomen in de gevelpleisters. De verwerkingsdetails moeten in overeenstemming zijn met de technische vereisten van de fabrikant en ter goedkeuring aan de architect worden voorgelegd. De uitzetvoegen worden gerealiseerd met behulp van stopprofielen die rug tegen rug worden geplaatst.

Diepe voegen worden afgedicht met een schuimband uit polyethyleen met gesloten cellen. Ze worden vervolgens afgewerkt met een waterdichte en perfect aan de ondergrond hechtende, permanent elastische pasta. Kleur naar keuze van de architect. Bitumineuze materialen op basis van rubber of oliën zijn verboden. 

5.2. Bevestiging van elementen in het gevelisolatiesysteem [( pro memorie]

De bevestiging van voorwerpen in de gevel (lampen, beugels van afvoerbuizen, relingen, brievenbussen, enz.) moet het voorwerp uitmaken van een aparte studie. Afhankelijk van het type en het gewicht van het element, selecteert de aannemer het best geschikte type montageblok uit alle montageblokken die worden voorgesteld door de fabrikant van het pleister.

Deze montageblokken worden ingebouwd in de isolatie alvorens de wapeningsmortel aan te brengen. De uitsnijdingen voor het inbouwen van deze blokken gebeuren met een werktuig dat aangepast is aan het type isolatie (gatenzaag voor ronde gaten en mes voor de montageplaten). Men vermijdt dat er ruimte ontstaat tussen de verstevigingen en de isolatie. 

De cilindervormige elementen worden bevestigd met behulp van een PU-lijm. De lijm wordt aangebracht over de hele omtrek van de montageblokken en aan de binnenzijde van de uitsnijding voor de inbouw.

De montageplaten voor zware elementen worden mechanisch bevestigd met de 4 voorziene pluggen. De gaten voor de bevestiging worden gedicht met een polystyreenstop. De dikte van de platen is gelijk aan die van de isolatie. Voor diktes van meer dan 300 mm gebruikt de aannemer twee tezamen bevestigde elementen om zo de gewenste dikte te bereiken.
5.2.1. Montagecylinder voor koudebrugvrije bevestiging KNAUF ZYRILLO
De montageblokken zijn voor versteviging en bevestiging bestemde cilindervormige elementen uit geëxpandeerd polystyreen met hoge densiteit (HD). Ze zijn wit van kleur en bezitten een geribbelde omtrek. 

Ze worden toegepast in gevelisolatiesystemen voor de bevestiging van hangende buitenelementen (brievenbussen, lampen, enz.), met een maximaal gewicht van 40 kg.

	Densiteit van het schuim:
	ca. 170
	kg/m³

	Warmtegeleidbaarheid (λ):
	0,035
	W/m*K  

	Diameter:
	70
	mm

	Diepte:
	70
	mm

	Maximale verticale belasting:
	40
	kg


5.2.2. Universele montageblok KNAUF ALU-TR

De montageplaten hebben de vorm van rechthoekige blokken uit polyurethaanschuim, een HPL-plaat en een aluminiumplaat.

Ze worden toegepast in gevelisolatiesystemen voor de koudebrugvrije bevestiging van zware lasten zoals leuningen, rails, uitkragende lichtelementen, reclameborden, vensterbanken, enz.

De maximale belastingen bij gebruik zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en de dikte van het element. Ze zijn in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte gegevens. 

	Densiteit van het schuim:
	ca. 350
	kg/m³

	Brandreactie:
	B2
	-

	Afmetingen: 
	238 x 138
	mm

	Dikte:
	van 80 à 240
	mm

	Maximale verticale belasting:
	Afhankelijk van de ondergrond
	-


5.2.3. Montagehoek KNAUF ISO-CORNER

De montagehoek is gemaakt van polyurethaanschuim en wordt gebruikt bij het monteren van belastingen in gevelisolatiesystemen. De montagehoek kan worden bevestigd met goedgekeurde bevestigingsmiddelen op ondergronden in beton en metselwerk (massief of hol), met of zonder bestaande pleisterlaag. De belastingen worden rechtstreeks op de montagehoek bevestigd met behulp van het goedgekeurde DELTA PT-schroefkit. Voor het schroeven wordt aanbevolen om een gat met een diameter van 8 mm voor te boren met een HSS-boor, met een boordiepte van minimaal 40 mm. De ISO-CORNER DELTA PT-schroeven worden vervolgens zonder kloppen in het bijhorende gat geschroefd met behulp van geschikt gereedschap. De belastingen kunnen direct op het montageoppervlak worden aangebracht, or max. 20 mm ervan verwijderd, wat zich onderscheidt van klassieke bevestigingsmethoden. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de tussenlaag voldoende druksterkte bezit.

5.2.4. Montagestaaf KNAUF ISO-BAR

De ISO-BAR montagestaaf is een bevestigingselement met een metrische M12 schroefdraad, gemaakt van roestvrij staal en bedekt met een isolatiemateriaal op basis van glasvezel. De bevestiging gebeurt met behulp van de USF-injectiemortel, zowel in betonnen ondergronden als in massieve of holle metselwerken. Deze staaf maakt het mogelijk om elementen te bevestigen na de plaatsing van het gevelisolatiesystemen. Het maakt de bevestiging van gemiddelde tot zware lasten mogelijk in een gevelisolatiesystemen, zoals een luifel, zonnescherm, enz. Verkrijgbaar in lengtes van 200, 260, 320 en 380 mm. Raadpleeg de technische specificaties van de fabrikant voor de verwerking van deze bevestigingsstaaf.

5.2.5. Systeem KNAUF WALL-CONNECT

Met het Knauf Wall-Connect systeem kunnen haakse aansluitingen uitgevoerd worden tussen een horizontale muurkap en een gevelisolatiesysteem. Het systeem bestaat uit 5 verschillende aluminium profielen die samen ingezet kunnen worden in functie van de situatie op de werf:

· U-profiel (rechts afgesloten)

· U-profiel (links afgesloten)

· U-profiel (aan beide kanten open)

· Linker eindstuk

· Rechter eindstuk
Voorafgaand aan de installatie van de Wall-Connect moet de dakdekker alles waterdicht afgesloten hebben, zowel ter hoogte van de dakopstand als van de aansluiting tussen muurkap en gevel.

Plaats het U-profiel (met of zonder zijdelingse afsluiting) op het afdichtingsmembraan (op de steunplaat van de muurkap) zodat de druiprand op de bovenkant van het U-profiel op één lijn ligt met het gevelpleister. Indien nodig zal het U-profiel ter plaatse worden afgesneden in functie van de breedte van de muurkap.

Zorg ervoor dat u ruimte laat tussen de achterkant van het U-profiel en de gevelmuur om er isolatie in te kunnen aanbrengen en om een koudebrug te voorkomen. Na bepaling van de positie van het profiel maakt u boorgaten aan beide uiteinden om het mechanisch in de ondergrond te bevestigen.

De eindprofielen met waterafvoer worden vervolgens in de uiteinden geschoven. Om te voorkomen dat ze later verschuiven, moet de onderkant van het eindstuk op het U-profiel verlijmd worden met lijm of kit die geschikt is voor het verkleven van metaal.

Om de waterdichtheid van de aansluiting te garanderen dient een zwelband geplaatst te worden die zowel op de basis van het U-profiel als op de bestaande waterafdichting verlijmd wordt. Wij adviseren een overlapping van min. 15 cm op de bestaande waterafdichting. Deze stap moet indien mogelijk door de dakdekker worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alles goed afgedicht is en dat de gebruikte producten compatibel zijn.

Raadpleeg de technische fiche van de fabrikant voor meer informatie over de toepassing van dit element.

N. et B. KNAUF & Cie SComm / CommV

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11 | Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.com | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Cie SComm / CommV

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11 | Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.com | info@knauf.be
TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK : BE92 8260 0067 9623

[image: image1.png][image: image2.png]