[image: image2.emf]
	[image: image1.emf]
	 3



	bestektekst | isolatie

ISOLATIE VAN CONSTRUCTIES MET HOUTSKELET
KNAUF INSULATION NATUROLL 035
	Reference:
	SB08-G01

	
	Version:
	2.0
	NL

	
	Pages:
	4

	
	Release date:
	28.10.2014


1. TOEPASSINGSGEBIED
1.8. Isoleren van een  houtskelet met glaswol

Deze voorschriften voor het bouwbestek beschrijven de verwerking van een thermisch en akoestisch isolatiemateriaal uit glaswol tussen de staanders van een buitenmuur in houtskeletbouw. Deze bestektekst voorziet standaard in het aanbrengen van een dampscherm aan de binnenzijde van het skelet en een regenscherm aan de buitenzijde ervan.

2. ALGEMEEN
2.1. Algemene aanbevelingen
De verschillende materialen vormen samen een systeem en moeten dus door dezelfde fabrikant worden geleverd. Ze zullen gebruikt en verwerkt worden in overeenstemming met de door de fabrikant verschafte voorschriften en technische bladen. 

De isolatiematerialen uit minerale wol beantwoorden aan de norm EN 13162 - 2013: Producten voor thermische isolatie van gebouwen – Producten vervaardigd uit minerale wol (MW) - Specificatie.
2.2. Bijzondere aanbevelingen
De locaties waar de isolatiematerialen worden aangebracht moeten schoon en droog zijn en vrij van afvalresten die de prestaties kunnen aantasten (koudebrug, gebrekkige afdichting, puin dat scheuren kan veroorzaken enz.). 

De isolatie moet doorlopend aangebracht worden zonder onderbrekingen omdat die kunnen leiden tot het ontstaan van koudebruggen. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de realisatie van de verbindingen tussen de isolatie van het dak en deze van de aangrenzende muren of wanden.

De dampschermen worden perfect aansluitend aangebracht. Doorboringen zijn niet toegestaan. De aansluitingen tussen de banen en de verbindingen met de aangrenzende muren of wanden worden perfect afgedicht met behulp van daartoe speciaal voorziene kleefband.

Indien niet aan de voorwaarden kan worden voldaan, dan zal de onderaannemer de opdrachtgever inlichten die dan maatregelen zal nemen.  
3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Onderdakmembraan
3.1.1 Scherm KNAUF INSULATION HQ PREMIUM

Onderdakfolie uit blauw polypropyleen met een hoge dampdoorlaatbaarheidsfactor. Het membraan is water- en luchtdicht. De zeer lage Sd-waarde zorgt voor de zeer belangrijke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraam.

	Afmetingen: 
	50 x 1,5
	m

	Gewicht:
	180 [EN 2286-2]
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd-waarde):
	< 0,03
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 

	Waterdichtheid: 
	W1 [EN 1928]
	-

	Maximale as-afstand kepers/spanten:
	60
	cm


3.2. Isolatie
3.2.8. Glaswol KNAUF INSULATION NATUROLL 035 ECOSE® Technology

De isolatie wordt uitgevoerd met onbeklede, opgerolde, halfharde glaswolplaten. De isolatie wordt verkregen door smelting van gerecycleerd glas en zand. Dit mengsel wordt gebonden met een fenol- en formaldehydevrij, natuurlijk plantaardig bindmiddel. De isolatie heeft een bruine kleur en bevat geen toegevoegde kleurstoffen of pigmenten.

Dit product is speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van houtskeletbouw. Door de grote zijwaartse elasticiteit kan het product geplaatst worden zonder bijkomende bevestigingen. De isolatie is verkrijgbaar in een breedte van 380 of 575 mm zodat het zonder te versnijden kan aangebracht worden tussen de staanders van het skelet.

De isolatie wordt geleverd onder de vorm van rollen. Deze rollen worden verpakt in polyethyleenfolie en dan gestapeld op pallets die afgedicht worden met een krimphoes.

In overeenstemming met de geldende Europese reglementeringen zijn de producten afgestempeld met het CE-logo en vergezeld van een prestatieverklaring. 

De producten bezitten voorts een ATG-certificaat [referentie H563] afgeleverd door de BUtgb (wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg) en ook een Indoor Air Comfort Gold certificaat, afgeleverd door Eurofins (binnenluchtkwaliteit).

	Breedte:
	380
	575
	mm

	Dikte:
	90 - 120 - 140 - 170 - 185 - 195 - 220 
	mm

	Warmtegeleidbaarheid (λd): 
	0,035 [EN 12667]
	W/m.K 

	Brandreactie [Euroklasse]:
	A1: niet brandbaar [EN 13501-1]
	-

	Waterdampdoorlaatbaarheid (µ):
	~ 1 [EN 12086]
	-

	Luchtstromingsweerstand:
	≥ 5
	AF(i) (kPa.s/m2)

	Specifieke warmte capaciteit:
	ca. 1030 [EN 12524]
	J/Kg.K


3.3. Dampkerend membraan
3.3.1. Dampscherm KNAUF INSULATION LDS 100 [variante 01]
Semi-transparant, wit PE-scherm dat als functie heeft de waterdampdiffusie af te remmen. Het dampscherm is luchtdicht. De zeer hoge Sd–waarde zorgt voor de zeer zwakke waterdampdoorlaatbaarheid van het membraan.

	Afmetingen: 
	50 x 2
	12,5 x 2
	m

	Dikte van de film: 
	0,2
	mm

	Gewicht:
	185 
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	> 100 
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.3.2. Vochtregulerende damprem KNAUF INSULATION ETAPLUS [variant 02]


Semi-transparant, lichtgrijs PP-membraan dat als functie heeft de waterdampdiffusie te reguleren. Het dampscherm is luchtdicht. In functie van de relatieve luchtvochtigheid aan beide zijden van het membraan, kan de waterdampdiffusieweerstand van het membraan variëren van 0,3 tot 5 meter.

	Afmetingen: 
	40 x 1,5
	m

	Dikte van de film: 
	0,2
	mm

	Gewicht:
	ca. 80
	gr/m² 

	Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd):
	0,3 ≤ Sd ≤ 5,0
	m

	Gemiddelde waterdampdoorlaatbaarheid:
	2,3
	m

	Brandreactie [Euroklasse]:
	E [EN 13501-1]
	- 


3.4. Toebehoren voor membranen
3.4.1. Kleefband KNAUF INSULATION SOLIPLAN

Witkleurige kleefband op basis van Kraftpapier op bruin silicoonpapier bekleed met een laagje acrylaatlijm. Deze  kleefband dient voor het afdichten van de overlappingen tussen twee membranen (dampscherm). Het wordt ook gebruikt voor het afkleven van kleine accidentele scheuren in de membranen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Minimaal verwerkingstemperatuur: -10°C

Afmetingen: 40 m x 60 mm

 


3.4.2 Kleefband KNAUF INSULATION SOLIFIT

Blauwkleurige kleefband van LDPË op bruin silicoonpapier bekleed met een laagje acrylaatlijm. De kleefband dient voor het afdichten van de aansluitingen bij de kabel- of leidingdoorvoer doorheen het dampscherm of voor de aansluiting van het dampschermen met andere materialen (steen, houtmateriaal,-)

Technische gegevens:


Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C

Minimaal verwerkingstemperatuur: -10°C

Afmetingen: 25 m x 60 mm

3.4.3 Dubbelzijdig kleefband KNAUF INSULATION KLEBERAUPE

Doorzichtige dubbelzijdige kleefband. Deze kleefband dient om een dampwerend membraan te bevestigen tegen een structuur uit metalen profielen.

Technische gegevens:

Afmetingen: 10 m x 25 mm

 

3.4.4. Lijm KNAUF INSULATION SOLIMUR

Blauwkleurig eencomponentlijm op basis van polymeren en geleverd in een patroon van 310 ml. Deze lijm is bestemd voor het waterdicht verlijmen van de dampwerende membranen tegen het aanpalend metselwerk of tegen andere materialen.

Technische gegevens:

Bestand tegen temperaturen van -20°C tot +85°C

Verwerkingstemperatuur: +5°C à + 50°C

Droogtijd: 1 dag/mm naargelang de weersomstandigheden   

3.4.5. Dichtingsmanchet

Manchetten voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen doorheen de dampwerende membranen.

Technische gegevens:

Geprefabriceerd zelfklevende manchet M15-22 (voor kabels met een diameter tussen 15 en 22 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 150 x 150 x 30

Te verlijmen (met LDS Solifit) universeel manchet M75 - 125 (voor kabels en leidingen met een diameter tussen 75 en 125 mm):

Afmetingen (L x l x h) (in mm): 400 x 400 x 260

4. VERWERKING VAN DE MATERIALEN
4.1. Plaatsing van het onderdakmembraan
4.1.3. Plaatsing op een houtskelet

Het scherm wordt horizontaal en van beneden naar boven aangebracht op de staanders die de hoofdstructuur vormen van de buitenwand. Het membraan wordt met de bedrukte zijde naar buiten uitgerold en voorlopig vastgeniet (minimum 10 nieten per m1). De banden moeten elkaar minstens 100 mm overlappen. De aansluitingen tussen de banden worden afgedicht met de LDS Solifit kleefband

De definitieve bevestiging van het regenscherm gebeurt met behulp van tengellatten die evenwijdig met of dwars op de staanders worden aangebracht. De tengellaten moeten van een kwaliteit zijn die conform is aan de geldende normen voor constructiehout. Ze dienen om het onderdakscherm definitief te bevestigen en om een geventileerde ruimte te creëren tussen het scherm en de buitenafwerking.

4.2. Plaatsing van de isolatie
4.2.9 Plaatsing van rollen in een houtskelet

De isolatie wordt aangebracht door volledige vulling van de beschikbare ruimte tussen de staanders van het skelet. Er mag geen ruimte open gelaten worden. Door deze aanbeveling na te leven verkleint men het risico op het ontstaan van luchtstromingen doorheen en rondom de isolatie die aanleiding geven tot een vermindering van de thermische prestaties. De dikte stemt overeen met de eerder vermelde dikte. Bij afwijking tussen deze informatie en de ruimte die werkelijk beschikbaar is op de werf zal de aannemer eerst contact opnemen met de projectontwerper.

De isolatie wordt eerst uitgerold om terug haar initiële dikte te verkrijgen. De isolatie wordt eenvoudigweg tussen de staanders geduwd. De afmetingen van de platen werden afgestemd op houtskeletten met de volgende tussenafstanden en doorsneden:

	Tussenafstand (in mm)
	Breedte van de staanders (in mm)

	400
	30 tot 40

	425
	50 tot 65

	600
	30 tot 45

	625
	55 tot 65


In al deze gevallen kunnen de isolatierollen met hun specifieke breedte optimaal aangebracht worden zonder te moeten worden versneden. Er blijft dan nog 5 tot 20 mm extra rolbreedte over wat ervoor zal zorgen dat de isolatie zal klemmen tussen de staanders. Bij afwijkende tussenafstanden of doorsneden wordt de isolatie op maat gesneden met behulp van een mes. De aannemer moet ervoor zorgen dat de isolatie perfect gelijkmatig en lijnrecht gesneden wordt zodat de ruimte tussen de staanders perfect opgevuld wordt. Om elk risico op thermische bruggen uit te sluiten, moet de aannemer er in principe op toezien dat er geen ruimte gelaten wordt tussen de platen en de staanders.
4.3. Plaatsing van het dampwerend membraan
4.3.4. Plaatsing tegen een houtskelet

Dit scherm moet worden aangebracht aan de binnenzijde van de constructie, aan de warme kant van de isolatie. Het membraan wordt horizontaal tegen de binnenzijde van de isolatie uitgerold. Het wordt met de bedrukte zijde naar de ruimte toe geniet op de staanders die de structuur van de buitenmuur vormen. 
De aannemer zorgt ervoor dat de banen elkaar minstens 100 mm overlappen. De aansluitingen tussen de banen worden afgedicht met  kleefband LDS Soliplan. Op deze manier kunnen de prestaties van het systeem en de goede luchtdichtheid van het gebouw gegarandeerd worden. De aansluitingen tussen het dampscherm en het metselwerk worden uitgevoerd met LDS Solimur of Solifit. 

De aannemer zorgt ervoor dat het dampscherm niet beschadigd wordt door de doorvoer van kabels, buizen of andere leidingen. Als dat niet mogelijk blijkt, moet de aannemer verplicht gebruik maken van manchetten die daartoe door de fabrikant voorzien zijn.

N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623
N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be
TVA/BTW: BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | DEUTSCHE BANK BE92 8260 0067 9623

[image: image1.emf][image: image2.emf]