| bestekteksten ¦ binnenpleisters DUNNE GIPSPLEISTERS KNAUF FIX & FINISH | Referentie : | SB01-B02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Versie : | 2.0 | NL |
|  | Pagina’s : | 5 |  |
|  | Release date : | 03.05.2018 |  |

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.5. Dunne gipspleister FIX & FINISH

Deze voorschriften van het lastenboek beschrijven de toepassing van een dun gipspleister op verticale vlakke en homogene wanden (gelijmde cellenbetonelementen, kalkzandsteenelementen, bestaande gipspleisters, …).

2. ALGEMEEN

2.1. Algemene aanbevelingen

De verschillende voorgeschreven materialen vormen een systeem en dienen van dezelfde fabrikant te komen. Ze zullen worden gebruikt en toegepast in overeenstemming met de voorschriften en volgens de technische fiches door deze fabrikant geleverd.

Bij afwezigheid van andere specifieke aanbevelingen zal de « normale » afwerkingsgraad strikt van toepassing zijn. De gipspleisters zullen beantwoorden aan de norm EN 13279-1: Gips en pleisters op basis van pleister voor het gebouw [deel 1: definitie en voorschriften]. De toepassing van deze pleisters op betonnen ondergronden zullen trouwens in overeenstemming zijn met het referentiedocument uitgaande van de BLGV (ABLG).

2.2. Bijzondere aanbevelingen

Pleisters kunnen pas enkel toegepast worden als het gebouw helemaal gesloten is en de door de fabrikant voorziene voorwaarden van temperatuur en hygrometrie worden bereikt. De temperatuur van het lokaal, de materialen en de ondergronden dient boven 5 °C en lager dan 30 °C te liggen. De aannemer zal verplicht zijn het vochtgehalte van de ondergrond te meten en de aanbevelingen van de fabrikant te respecteren.

Na het aanbrengen dienen grote hygrothermische variaties te worden vermeden tijdens het in werking stellen van het verwarmings- of koelingssysteem. Een goede natuurlijke of mechanische ventilatie zal vochtafvoer mogelijk maken en zal een snelle droging van de pleisters bevorderen. Het naleven van de vereisten zal onder de verantwoordelijk van de aannemer vallen gedurende de uitvoering van de werf en onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer wanneer de onderaannemer de werf heeft verlaten. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het de plicht van de aannemer de projectontwerper daarvan te informeren die dan zijn schikkingen kan nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN

3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [ ter herinnering]

3.1.1. Primer KNAUF BETOKONTAKT

De primer is samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie, kwartszand en fijngemalen calciumcarbonaat. Hij is bestemd voor binnenwerken als behandeling van vlakke minerale ondergronden en/of weinig zuigende ondergronden.

De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.  Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 of 20 kg.

3.1.2. Primer KNAUF STUC-PRIMER

De primer is samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie. Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.

De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 of 15 kg.

3.1.3. Primer KNAUF DIEPGROND

De primer is samengesteld uit een waterige oplossing zonder oplosmiddel met hoog penetratievermogen op basis van een stabiel synthetisch hars. Hij is bestemd voor binnenwerken als behandeling van minerale ondergronden vóór de afwerking. Hij zal zorgen voor de fixatie van het fijn stof, het reguleren van de absorptie en de optimale hechting van de eindlagen. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.  Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 1 of 5 l.

3.2. Hoekprofielen

3.2.4. Hoekprofielen in gegalvaniseerd staal KNAUF MINICOR

De hoekprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn, met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd.

Ze zullen bestemd zijn ter versterking en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De twee kanten zullen identiek en geperforeerd zijn, voor een optimale hechting van het pleister.

| Breedte van de zijden: | 25 | mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte van de profielen: | 2600 | mm |

3.3. Stopprofielen

3.3.3. Profielen in gegalvaniseerd staal KNAUF GALVASTOP

De stopprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn met een dikte van 0,5 mm en koudgevormd.

Ze zullen bestemd zijn voor het verzorgd uitvlakken van bepleisterde ondergronden en voor het verwezenlijken van uitzetvoegen of verbindingen met raam- of deurkaders. De profielen zullen voorzien zijn voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De brede kant zal geperforeerd zijn voor de optimale hechting van het pleister.

| Breedte van de opstaande zijde: | 3 | mm |
| --- | --- | --- |
| Breedte (geperforeerde zijde): | 27 | mm |
| Lengte van de profielen: | 3000 | mm |

3.4. Pleister

3.4.5. Dun gipspleister KNAUF FIX & FINISH

Het gipspleister is een mineraal pleister op basis van gips, in de vorm van een wit poeder bestaande uit gips (CaSO4, ½ H2O) en additieven om de nodige technische eigenschappen te verkrijgen.

De pleisters zijn in de fabriek voorgemengd en bestemd om in zuiver water te worden aangemaakt. Geen enkel ander product zal mogen worden toegevoegd. Het pleister is voorzien voor de manuele verwerking voor diktes van 1,5 tot 4 mm.

Het is in het bijzonder bestemd zijn voor het bepleisteren van kalkzandsteenblokken, gelijmde cellenbetonblokken, bestaande gipspleisters, enz. Het zal bestemd zijn voor een vlakke afwerking.

Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm en zullen gewaarborgd zijn door de Belgische technische goedkeuring ATG n°1617.

| Type pleister : | C6 [gips voor dunpleister] | - |
| --- | --- | --- |
| Volumieke massa (droge pleister) : | ong. 610 | kg/m³ |
| Druksterkte: | ong. 3,0 [≥ 2,0 volgens norm] | N/mm² |
| Buigweerstand: | ong. 1,3 [≥ 1,0 volgens norm] | N/mm² |
| Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ) : | ong. 10 | - |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) : | ong. 0,34 | W/m.K |
| Brandreactie: | klasse A1 : niet brandbaar | - |

3.5. Wapening

3.5.1. Wapening voor gipspleisters KNAUF GITEX

De wapening bestaat uit een glasvezelweefsel van witte en blauwe kleur. Ze is speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij pleisters op basis van gips en voor binnentoepassingen, en dient voor de lokale of volledige versterking van deze, evenals voor de versterking van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten, sleuven). De verwerkingstechniek zal overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Ze zal in rollen geleverd worden.

| Maaswijdte : | 5,5 x 6 | mm |
| --- | --- | --- |
| Gewicht : | ong. 105 | g/m² |
| Trekweerstand (2 richtingen) : | ong. 1100 | N/50 mm |
| Breedte van de rollen : | 100, 125, 250, 500 of 1000 | mm |
| Lengte van de rollen : | 100 | m |

4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL

4.1. Voorbereiding van de ondergrond

De staat van de ondergrond zal vooraf worden nagekeken om alle eventuele voorwerpen te verwijderen zoals nagels, stukken hout of andere voorwerpen die de hechting van het pleister kunnen beïnvloeden. De ondergrond zal daarna stofvrij gemaakt worden door borstelen. Vlakke betonnen oppervlakken zullen geschuurd worden met behulp van een stalen borstel en gereinigd met zuiver water. De ondergrond zal in alle gevallen droog moeten zijn alvorens het verderzetten van de werken. Betonnen oppervlakken dienen minimaal 3 maanden oud te zijn.

Er zal bijzondere aandacht moeten besteed worden aan heterogene, onstabiele ondergronden of die niet overeenkomstig zijn met de richtlijnen van de fabrikant. Bij aanwezigheid van oude pleisters of ondergronden die belangrijke oneffenheden, een hoge vochtigheidsgraad of verdachte sporen vertonen (ontkistingsolie, scheidingsstoffen, roet, verf, ongebluste kalk, ammoniak, dolomiet, salpeter, ijzeroxide, nitraten, hygroscopische zouten of andere) zal de aannemer contact opnemen met de fabrikant of de projectontwerper teneinde een technische oplossing te overwegen. In alle gevallen zullen eventuele verflagen tot op de ondergrond verwijderd of gezandstraald moeten worden.

4.2. Voorafgaande behandeling van de ondergronden [ ter herinnering]

De onderneming zal de verantwoordelijkheid dragen de absorptie van de ondergrond na te kijken, overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en hem te behandelen met de aangepaste primer.

4.2.1. Aanbrengen van primer KNAUF BETOKONTAKT

Vlakke en/of weinig absorberende ondergronden zoals glad beton, spanbeton, breedvloerplaten, vlakke betonelementen of elke andere ondergrond waarvan het oppervlak een risico kan zijn, zullen met een aangepaste primer behandeld worden.

Het product zal aangebracht worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer de primer droog is en niet plakkerig. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister.

4.2.2. Aanbrengen van primer KNAUF STUC PRIMER

Sterk absorberende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteenblokken, sterk zuigende bakstenen of oude metselwerken zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product zal vooraf gemengd en verdund worden met water (1/1 tot 1/3).

Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister. De bevochtiging van de ondergrond in plaats van een behandeling die de absorptie beperkt zal verboden zijn.

4.2.3. Aanbrengen van primer KNAUF DIEPGROND

Stofferige ondergronden zoals oude bestaande pleisterlagen zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product wordt onverdund aangebracht en zorgt voor fixatie van het oppervlak en regulatie van het zuigvermogen.

Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister.

4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen

De metalen profielen zullen aan de ondergrond bevestigd worden met behulp van een pleistermortel over de gehele hoogte van de te bepleisteren wand aangebracht. Ze zullen perfect loodrecht geplaatst worden en haaks vastgemaakt.

De hoekprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden wanneer de verbinding tussen twee wanden, verticaal of horizontaal een uitstekende hoek vormen.

De stopprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden bij de verbindingen tussen de bepleisterde zone en alle andere materialen (bv. : raam- en deurwerken, betegelde oppervlakken, enz.). Ze zullen eveneens dienen om uitzetvoegen te creëren.

4.4. Bepleistering

4.4.5. Aanbrengen van het pleister KNAUF FIX & FINISH

Het pleister zal vooraf met zuiver water gemengd worden zonder toevoeging van additieven. Het zal daarna manueel worden aangezet tegen de ondergrond en loodrecht gezet. Na een lichte bevochtiging zal het worden opgeschuurd en perfect glad gezet volgens de gewenste afwerkingsgraad.

Het pleister zal in twee opeenvolgende lagen met een totale dikte van ongeveer 2 mm (min.1,5 tot max. 4 mm) worden aangebracht. De tweede laag zal worden aangebracht na het lichtjes verharden van de eerste.

In geval van een toepassing in één laag zal het verplicht zijn de sterk zuigende ondergronden te behandelen met een geschikte primer.

Pleister dat begint te drogen kan niet meer terug aangemaakt of gebruikt worden. Tijdens de afwerkingswerken zal het pleistervet van het polijsten verwijderd worden en niet uitgestreken op het oppervlak. Na zijn verharding zal het pleister lichtjes worden opgeschuurd en gladgezet.

4.5. Plaatsen van synthetische wapeningen

De toepassing van een wapening is aan te raden, en zal in dit geval door de onderneming voorzien en aangebracht worden op alle plaatsen die latere problemen zouden kunnen veroorzaken (slecht muurverband, heterogene ondergronden, verandering van materiaal, kleine scheurtjes, enz.). Naargelang het risico zal het plaatsen gedeeltelijk of volledig zijn over het oppervlak. De wapening zal in het buitenste derde deel van het pleister geplaatst worden teneinde het risico op scheurvorming te beperken. Bij onstabiele ondergronden of bij de aanwezigheid van actieve scheuren in de ondergrond zal een alternatieve oplossing (bv. mechanische wapening) ter goedkeuring aan de architect worden voorgesteld.

4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen

Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de uitvoering van uitzettingsvoegen. De behandeling van deze aansluiting zal overeenkomstig zijn met de technische oplossingen van de fabrikant. Deze details zullen namelijk beantwoorden aan de voorschriften betreffende de luchtdichtheid van het gebouw.

4.6.1. Uitvoering van structurele voegen

De pleisterwerken zullen niet ononderbroken kunnen gedaan worden indien er structurele voegen bestaan in de ruwbouw. Bij aanwezigheid van deze voegen zal de bepleisterde zone onderbroken moeten worden door het plaatsen van een uitzettingsvoeg. De aannemer zal het plaatsen van twee stopprofielen voorzien, rug aan rug geplaatst met een ruimte van ongeveer 4 mm. De ruimte tussen de profielen zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

4.6.2. Uitvoering van verbindingsvoegen

De verbindingen tussen de bepleisterde oppervlakken en de aangrenzende elementen van verschillende aard (vast raam- of deurkader, betegelde zone, enz.) zullen op dergelijke manier uitgevoerd worden dat ze elk risico van differentiële spanning, die scheuren kan voortbrengen, vermijden.

Wat deze verbindingen betreft zal de aannemer het plaatsen van een stopprofiel voorzien op ongeveer 4 mm van het aangrenzende element. De ruimte tussen het profiel en dit element zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.

Als variante, en op voorstel aanvaard door de projectontwerper, zal de onderneming deze onderbreking kunnen uitvoeren door middel van een fijne uitsnijding van het pleister met een aangepast mes.

4.7. Afwerking van de pleisters

4.7.1. Behandeling voor het verven

De pleisters zullen droog en proper moeten zijn (maximaal restvochtgehalte 1 %), en zullen voorbereid moeten worden volgens de richtlijnen opgenomen in de Technische Voorlichting 249 “Leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken” van het WTCB. Ze zullen vervolgens behandeld worden met een universele grondlaag. Het product zal met een borstel onverdund op het pleister toegepast worden. De verfwerken zullen slechts kunnen starten na volledige droging van de primer.

Tegels of andere zware afwerkingen zijn niet toegelaten op het pleister.

5. BIJZONDERE POSTEN

5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie

De gipspleisters zullen in geen geval mogen voorzien worden in zeer vochtige lokalen of lokalen met zones onderhevig aan spatwater. Ze zullen vervangen worden door een pleister op basis van cement hetgeen ter goedkeuring aan de architect zal voorgelegd worden. In dit geval zal men elk contact tussen de gipspleisters en de cementpleisters vermijden. De hoekelementen, pleistergeleiders en elk ander profiel in gegalvaniseerd staal of aluminium zullen verboden zijn ten einde hun corrosie in vochtige omgeving te vermijden.